  - CONDICION SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO.

El objetivo de esta tarea es determinar el estado superficial en que se encuentra el pavimento mediante el Estudio de Mantenimiento Periódico de la Carretera: Pontón Quebrada Seca – Puente Santa (Km. 330+800 – Km. 448+936), para definir las alternativas de intervención que requiere el pavimento a la fecha de la evaluación, para lo cual será necesario analizar alternativas de solución mediante métodos convencionales que permitan optimizar la estructura del pavimento a ser Rehabilitado. La Evaluación Superficial es la que define las diferentes obras a realizar superficialmente (tratamientos de fisuras, parchados y sellados) y te da indicios para una solución estructural de acuerdo a su magnitud, que va complementado con las Evaluaciones estructurales (Recapados, repotenciación de la Base Granular, etc).

8.3.1	Trabajos de Campo

Las actividades o trabajos de Campo para la medición de los deterioros se realizaron mediante la determinación del valor de la Condición del Pavimento (PCI), para lo cual previamente se determinó que la evaluación se realice en la totalidad del tramo cada 50 metros longitudinales, esta recopilación de datos nos ha permitido definir cantidades de intervención. La Evaluación de la Condición Superficial en el tramo incluyeron también las Bermas.

Para la ejecución de los Trabajos de Campo se ha utilizado el método Convencional mediante la Norma ASTM D 6433-03: Determinación del valor del Pavement Condition Index (PCI).

8.3.2	Trabajos de Gabinete

Los Trabajos de Gabinete se han realizado mediante la interpretación de los resultados de los datos de campo, obteniendo como resultado los tramos homogéneos definidos del análisis estadístico que son complementados con los demás resultados de evaluación de pavimentos es decir sectorización de subtramos de acuerdo a la identificación del deterioro y su magnitud para su complementación con la evaluación estructural y por componentes (calicatas).

La condición superficial del pavimento de una vía muestra al usuario, el buen o mal estado de una vía, y que se manifiestan a través del proceso de envejecimiento de la superficie de rodadura, en especial cuando se trata de pavimentos flexibles. El presente trabajo tiene como principal objetivo; identificar, cuantificar y plantear medidas correctivas frente a los diferentes deterioros que se presentan en los pavimentos acorde al período de servicio para el cual fue estructurado y basados en los términos de referencia se está empleando la metodología normada por el ASTM D 6433 – 03 Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys, que consiste en determinar el Índice de la Condición del Pavimento PCI (Pavement Condition Index). La recopilación de datos se viene obteniendo mediante el sistema convencional. A continuación se describe brevemente la metodología:

Definición.-	El Índice de la Condición de Pavimentos (PCI), viene a representar la condición del pavimento en forma numérica, cuyo rango fluctúa entre 0 y 100. Se calificará con cero (0) a la peor condición posible, y 100 será la mejor condición posible.

Evaluación de la Condición del pavimento.-Es una descripción verbal de la condición del, Pavimento como una función del valor del PCI que varía de “Fallado” a “Excelente” tal como se muestra en la siguiente Tabla:

Cuadro N° 8.3.1 Índice de la Condición del Pavimento y escala de la evaluación

| Valor del PCI |  | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| De | a |  |
| 85 | 100 | Excelente |
| 70 | 85 | Muy Bueno |
| 55 | 70 | Bueno |
| 40 | 55 | Aceptable |
| 25 | 40 | Pobre |
| 10 | 25 | Muy Pobre |
| 0 | 10 | Fallado |

Deterioros del Pavimento.- Es un indicador externo del proceso del deterioro causado por la carga, factores ambientales, o deficiencias en el proceso constructivo, o una combinación de estos. Los deterioros típicos son grietas o fisuras, ahuellamientos, y envejecimiento (oxidación) de la superficie del Pavimento.

Sección del Pavimento.- Es un área continua de Pavimento que con características uniformes de construcción, mantenimiento, historial, y condiciones. Una sección deberá tener el mismo volumen de tráfico e intensidad de cargas.

Unidad de muestra del Pavimento.- Es una división de de una sección del Pavimento que tenga un tamaño Standard; ejemplo:

Cuadro N° 8.3.2 Tamaño de la Muestra

| Tipo de Pavimento | Tamaño de la Muestra |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ideal | Mínimo | máximo |
| Rígidos | 20 losas | 12 losas | 28 losas |
| Flexible | 450 m² | 270 m² | 630 m² |
| Mixto |  |  |  |

Mínimo Número de Unidad de Muestras (n).- El mínimo número de unidad de muestra que deberá evaluarse dentro de una sección para obtener una adecuada estimación estadística (95 % de Confianza) del PCI de la sección es calculada empleando la siguiente fórmula y el redondeo al número entero superior próximo:

n=Ns2((e24)∗(N−1)+s2)

Donde:

e =	Error aceptable en estimación del PCI en la sección, comúnmente,

e = +/- 5 puntos PCI.

S =	Desviación Standard del PCI de una unidad de muestra, a otra dentro de la

sección. Cuando es la primera evaluación. Asumir 10 para pavimentos flexibles y 15 para rígidos.

N = 	Número total de unidades de muestra en la sección.

Procedimiento de Evaluación:

El objetivo de este estudio fue desarrollar un Índice de Condición de Pavimento (PCI) para carreteras para proveer al ingeniero de:

- Un método Standard para evaluación de la condición estructural y de la superficie (operacional) de una sección de pavimento.

- Un método para determinar necesidades de mantenimiento y reparación en función de la condición del pavimento.

- Un método para determinar comportamiento mediante determinación continua del PCI.

El método determina el Índice de Condición del Pavimento (PCI) en base a información obtenida de una inspección visual. Este índice ayuda al ingeniero en procesos de evaluación, determinación de labores y prioridades de mantenimiento y reparación. El grado de deterioro de un pavimento es función de:

- El tipo de falla.

- La severidad de la falla (ancho de las grietas, etc.).

- La densidad de la falla (% del área afectada).

Gráfico N° 8.3.1 Diagrama de Flujo PCI

El Gráfico N° 8.3.1 muestra esquemáticamente la secuencia necesaria para determinar el PCI.

Ecuación PCI:

PCI = 100 - [i=jPVD(Ti,SJ,DIJ)]∗F	(1)

Donde:

PCI		=	Índice de Condición de Pavimento

VD()	=	Valor de deducción, en función del tipo de falla (Ti), severidad

(Sj), y Densidad de las fallas (Dij) observables en el pavimento.

I		=	Tipos de falla.

J		=	Grados de severidad

P		=	Números de fallas en el pavimento analizado.

Mi 		=	Grados de severidad para la falla “i”.

F 	=	Factor de ajuste, en función de la sumatoria total y el número

de Valores de deducción mayores que 5.

Tipos de Falla:	Cada falla en el pavimento evaluado debe ser clasificada dentro de los distintos tipos de falla descritos en el método (Tabla 8.3.1).

TABLA N° 8.3.1

FALLAS CONSIDERADAS EN PCI PAVIMENTOS FLEXIBLES

| FALLA N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grieta Piel de Cocodrilo | m² |
| 2 | Exudación de Asfalto | m² |
| 3 | Grietas de Contracción (Bloque) | m² |
| 4 | Elevaciones - Hundimiento | M |
| 5 | Corrugaciones | m² |
| 6 | Depresiones | m² |
| 7 | Grietas de Borde | M |
| 8 | Grietas de Reflexión de Juntas | M |
| 9 | Desnivel Calzada - Hombrillo | M |
| 10 | Grietas Longitudinal y/ó Transversal | M |
| 11 | Baches y Zanjas Reparadas | m² |
| 12 | Agregado Pulidos | N° |
| 13 | Huecos | m² |
| 14 * | Cruce de Rieles | m² |
| 15 | Ahuellamiento | m² |
| 16 | Deformación por Empuje | m² |
| 17 | Grietas de Deslizamiento | m² |
| 18 | Hinchamiento | m² |
| 19 | Disgregación y Desintegración | m² |

*	Reemplazar por acceso a Puentes, Pontones y Rejillas de Drenaje

Severidad de Falla:	En vista de las variaciones de severidad que presentan los tipos de fallas, se han descrito los diferentes niveles contemplados en el método para cada falla.

Valor de Deducción: Estos valores (VD) son determinados en función del tipo de falla, su severidad y su densidad en el pavimento.

Factor de Ajuste: 	Este factor permite ajustar el valor total de deducción cuando más de un tipo de falla afecta sustancialmente la condición del pavimento.

La Tabla N° 8.3.2 indica los diferentes niveles de clasificación del pavimento en función del valor PCI.

| PCI | CONDICION |
| --- | --- |
| 100 | Excelente |
| 85 | Muy Bueno |
| 70 | Bueno |
| 55 | Aceptable |
| 40 | Malo |
| 25 | Muy Malo |
| 10 | Inaceptable |
| 0 | Inaceptable |

Tabla N° 8.3.2.  Escala del PCI (ASTM D 6433)

Deterioros en Pavimentos Flexibles

Es importante que el evaluador del pavimento este familiarizado con los tipos de fallas, sus niveles de severidad y las formas de medición establecidas en el método. Los tipos de deterioros más comunes en pavimentos asfálticos son: grietas del tipo piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales, baches, huecos, ahuellamientos, y desintegración superficial.

El resto de los tipos de deterioro considerados en el método, son encontrados menos frecuentemente.

Es importante aclarar algunos puntos que generalmente presentan duda con respecto a la forma de medición de distintas fallas:

- Si están presentes las grietas piel de cocodrilo y ahuellamiento en la misma área, ambas fallas se miden separadamente.

- Si el pavimento presenta exudación, el agregado pulido no se cuenta en la misma área.

- Si existen grietas en los bordes de una falla de elevación – hundimiento, (Falla 4), éstas se miden separadamente.

- La falla 4 (elevaciones – hundimientos) se miden longitudinalmente y no por área.

- Fallas en un bache no se cuentan, ellas  sólo afectan la severidad del bache.

- Los huecos  se miden por número de huecos con una determinada área y no como área total.

En algunos casos se requiere entender como es afectada la calidad de rodaje por diversos tipos de falla a  fin de determinar su severidad.

El efecto sobre la calidad de rodaje es:

BAJO:	Las vibraciones o saltos en el vehículo se sienten, pero no es necesario reducir la  velocidad por razones de seguridad y/o confort.

MEDIO: 1 Se producen vibraciones o saltos significativos, que hacen necesario   reducir la velocidad por seguridad y/o confort.

2 Saltos individuales o continuos que producen molestias.

ALTO:	1 Excesivas vibraciones hacen reducir considerablemente la velocidad.

2 Saltos individuales, que producen gran molestia peligro o posible daño vehicular.

Esta evaluación debe hacerse en vehículos “Standard” y a la velocidad máxima permitida en la vía.

El método de PCI puede resumirse en los siguientes pasos:

- En una red vial, se identifican los tramos y las secciones que son levantados en un inventario de fallas por muestreo.

- Cada tipo de pavimento tiene un número definido de fallas posibles, según el tipo de pavimento.

- Para cada falla se define: el tipo de falla, el nivel de severidad, y sus medidas de la falla, para luego calcular su densidad.

- Se define el Índice de Condición de Pavimento (PCI) con las curvas desarrolladas por el Cuerpo de Ingenieros de US Army y el Sistema PAVER.

- Por medio de un muestreo estadístico de las secciones de pavimento que forman los tramos de la red vial, el levantamiento de campo y los  conceptos anteriores, se establece el valor del PCI para cada una de las secciones encuestadas.

- Se proyecta la variación del PCI de un pavimento muestreado con  tráfico y el tiempo si no se efectúa ninguna acción correctiva.

- Cada tipo de falla tiene una actividad de mantenimiento asociada que la elimina totalmente o reduce su efecto negativo a la condición del pavimento en forma significativa.

- En sistema PAVER aplica una estrategia de mantenimiento que consiste en determinar la cantidad de cada actividad de mantenimiento, de acuerdo a criterios de ingeniería, el valor del PCI límite hasta la reconstrucción del camino.

Para aplicar este método es necesario definir algunos conceptos, tales como:

- Red Vial: la red consiste en unos o más tramos de pavimento, que alternadamente pueden consistir en una o muchas secciones de pavimento.

- Tramos: es una parte fácilmente identificable de la red del pavimento y tiene una función específica.

- Sección: es una parte del tramo que tiene ciertas características tales como la composición estructural y la condición del pavimento.

- Muestra: es el componente más pequeño de la red vial, cada sección es subdivida en muestras para su inspección usando técnicas estadísticas de muestreo que garantizan la representatividad de la sección.

Ver  el Volumen Nº 08 Anexo N° 6, Los resultados de la “Evaluación de la Condición Superficial del Pavimento”.