Sección 480

480. D   SELLANTE ELASTOMERICO

###### Descripción

El Sellante Elastomérico es un compuesto de asfalto especial “elastómero” (polímetro y caucho) y carga mineral. De color negro y consistencia semi sólida a temperatura ambiente; formulado para condiciones climáticas exigente y solicitaciones, en particular en aquellas zonas donde existan severos cambios de temperatura.

ASTM define un sellante como un material que tiene propiedades adhesivas y cohesivas para formar un sello elástico y altamente adhesivo que sea capaz  de responder y resistir a solicitaciones severas y cambios climáticos, sin perder sus propiedades de adherencia, flexibilidad y consistencia.

Los elastómeros son polímeros con una estructura molecular que les permiten comportarse elásticamente y recuperarse de grandes deformaciones.

El sellante debe cumplir las exigencias establecidas en la normas ASTM D 6690-01 “Standard Specification for joint and crack Sealants, Hot applied for concrete and Asphalt Pavements” para sellantes

El Sellante debe poseer una excelente adherencia a superficies secas. Mantener elasticidad apropiada a bajas temperaturas, sin escurrir frente a calores intensos, manteniéndose estable dentro de la extensa gama de temperaturas, alta radiación solar y alta gradientes térmicos; propios de las zonas alto andinas del Perú.

###### Aplicaciones

Se empleara básicamente para el Sello de fisuras en pavimentos asfálticos

El Sellante Elastomérico de grietas y fisuras poseen ciertas características ventajosas sobre otros tipos de sellantees tradicionales, las características más resaltantes que podemos mencionar son:

- Buena resistencia a la abrasión. Debe poseer una mejor resistencia a la abrasión gracias a que el asfalto base del cual está compuesto lleva un alto porcentaje de polímeros confiriéndole una mayor cohesión interna, disminuyendo así el desgaste a la fricción.

- Buena elasticidad. Debe de expandirse y contraerse a medida que el pavimento sufre este fenómeno por acción del cambio brusco de temperatura, la elasticidad del producto tiene un tiempo de vida mayor comparado con otros tipos de sellantes.

- Mejor resistencia al reblandecimiento y escurrimiento. Debe poseer la cualidad de no escurrir y ceder cuando el pavimento alcanza altas temperaturas como sucede en muchas regiones de nuestro país (incluyendo zonas andinas en donde se registra mayor radiación solar).

- Rapidez de curado. Debido a que el Sellante Elastomérico es de aplicación en caliente, este no posee solventes ni agua, solo habrá que esperar hasta que alcance la temperatura del pavimento para alcanzar cierta rigidez y pueda soportar el tránsito vehicular.

En general debe cumplir lo siguiente:

###### CARACTERISTICAS: (ASTM  D6690)

Penetración de Cono (25ºC ,150gr.5s,ASTM D-217/D-5329)		15 – 45 dmm.

Punto de ablandamiento (ASTM D 36)					99 ºC mín

Resilencia (ASTM D-5329)							30% min.

Contenido de Bitumen (ASTM D-4)						60% min.

Adhesión a la Tensión (ASTM D-5329)					400% min.

Compatibilidad Asfáltica (ASTM D5329)					Pasa

Temperatura segura de calentamiento					204 ºC

Temperatura de aplicación recomendada					193 ºC

###### ALMACENAMIENTO:

El Sellante Elastomérico puede almacenarse independientemente en un lugar seco protegido de lluvias y radiación solar directa, evitando así el deterioro del envase.

###### Requerimientos de Construcción

Deberá preparase el material necesario para ser utilizado en el lapso máximo de 05 horas, si hubiera material sobrante debe ser eliminado, y prepararse un nuevo material.

###### Medición

La unidad de medición será el kilogramo. La determinación del metrado en Obra será mediante la cantidad realmente utilizada y aprobada por la supervisión.

###### Pago

El peso determinado en la forma descrita anteriormente, se pagará por kilogramo (Kg.), con el precio unitario del contrato. Este precio será compensación total por la adquisición, carguío, transporte a obra, descarga, acopio, almacenaje y desperdicio del material.

| ## Ítem de Pago | ## Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 480.D Sellante Elastomérico | Kilogramo (Kg.) |