Tabla 5.1 Daños de los pavimentos asfaltados

| Clasificación de los daños | Código de daño | Daños | Gravedad |
| --- | --- | --- | --- |
| Daños | 1 | Piel de | 1:Malla grande (> 0.5 m) sin material suelto |
| estructurales |  | cocodrilo | 2:Malla mediana (entre 0.3 y 0.5 m) sin o con material suelto |
|  |  |  | 3:Malla pequeña (< 0.3 m) sin o con material suelto |
|  | 2 | Fisuras | 1:Fisuras finas en las huellas del tránsito (ancho < 1 mm) |
|  |  | longitudinales | 2:Fisuras abiertas y/o ramificadas sin pérdida de material (ancho > 1 mm) |
|  |  |  | 3:Fisuras abiertas y/o ramificadas con pérdida de material (ancho > 1 mm) |
|  | 3 | Deformación | 1:Profundidad sensible al usuario pero < 2 cm |
|  |  | por deficiencia | 2: Profundidad entre 2 cm y 4 cm |
|  |  | estructural | 3: Profundidad >= 4 cm |
|  | 4 | Ahuellamiento | 1: Profundidad sensible al usuario pero < 1 cm |
|  |  | visco-elástico | 2: Profundidad > 1 cm |
|  | 5 | Reparaciones | 1:Reparación o bacheo para daños superficiales |
|  |  | o bacheo | 2:Reparación de piel de cocodrilo o de fisuras longitudinales, en buen estado |
|  |  |  | 3:Reparación de piel de cocodrilo o de fisuras longitudinales, en mal estado |
| Daños | 6 | Desprendimiento | 1:Puntual sin aparición de la base granular |
| superficiales |  |  | 2:Continuo sin aparición de la base granular o puntual con aparición de la base gran. |
|  |  |  | 3:Continuo con aparición de la base granular |
|  | 7 | Huecos | 1:Diámetro < 0.2 m |
|  |  |  | 2:Diámetro entre 0.2 y 0.5 m |
|  |  |  | 3:Diámetro > 0.5 m |
|  | 8 | Fisuras | 1:Finas (ancho < 1 mm) |
|  |  | transversales | 2:Fisuras abiertas y/o ramificadas sin pérdida de material (ancho > 1 mm) |
|  |  |  | 3:Fisuras abiertas y/o ramificadas con pérdida de material (ancho > 1 mm) |
|  | 9 | Exudación | 1:Puntual |
|  |  |  | 2:Continua |
|  |  |  | 3:Continua con superficie viscosa |

Tabla 5.2 Niveles de gravedad de daños para bermas de pavimento flexible

| Código de daño | Gravedad |
| --- | --- |
| 10 | 1:Daños puntuales |
|  | 2:Daños en menos del 30 % de la longitud |
|  | 3:Daños en más del 30 % de la longitud |
| 11 | 1:Desnivel significativo pero menor que 5 cm |
|  | 2:Desnivel entre 5 y 10 cm |
|  | 3:Desnivel >=10 cm |

Tabla 5.4 Clase de densidad de los huecos de los pavimentos flexibles

| Clase | Descripción | Criterio de densidad de huecos (número/200 m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Limitada | menor que 4 |
| 2 | Media | entre 4 y 10 |
| 3 | Fuerte | más que 10 |

#### Leyenda Código de Sentido de una calzada

El sentido se define por uno de los códigos siguientes:

- CD	(Creciente-Decreciente) para una calzada simple donde los carriles no son reservados a un sólo sentido de tráfico; es el caso general de las carreteras de dos carriles.

- UC	(Unicamente-Creciente) para una calzada donde el tráfico se desplaza en un sentido único en todos los carriles, en este caso en el sentido de los PR crecientes.

- UD	(Unicamente-Decreciente) para una calzada donde el tráfico se desplaza en un sentido único en todos los carriles, en este caso en el sentido de los PR decrecientes.