CANTERAS

Para el Estudio Definitivo y la ejecución de Obra del Mantenimiento Periódico de la Carretera : Ilave (Emp.R3S) – Mazo Cruz. Tramo Checca-Mazocruz (Km 10+000 al Km 83+000). Se ha buscado depósitos de materiales, (Canteras), apropiadas para Rellenos, Afirmado, Sub-base, Base, Bicapa, Carpeta Asfáltica y Concreto.

Después de efectuar un recorrido no se a ubicado canteras definidas se han ubicado las posibles canteras, se ha determinado sus características de campo, como ubicación, distancia a una estaca del eje de la carretera, Potencia y Rendimiento y su empleo, (Sub-base, Base, etc.)

Metodología para la Evaluación de Canteras

Previo al estudio de campo de la carretera se efectuó una recopilación de los antecedentes, con la finalidad de tener  una idea de la existencia de canteras cercanas que podrían servir  al proyecto  en estudio y/o canteras que actualmente  están en explotación o fueron utilizadas en el proyecto que se esta estudiando no encontrando canteras definidas. Por otro lado, se ha hecho una inspección de toda la zona del Proyecto a fin de determinar áreas geológicas apropiadas como depósitos de materiales para las diferentes capas de la estructura del pavimento.

Trabajos de Campo

Una vez seleccionadas las áreas idóneas y aparentes para su explotación, se efectuaron  las respectivas calicatas de prospección, a fin de  determinar la naturaleza y composición de las mismas, así como su potencia, rendimiento y métodos de explotación.

De los materiales que se han ubicado se tomaran  muestras  para determinar en el Laboratorio sus características físicas – mecánicas  así como también su calidad como agregados  para la estructura del pavimento.

Para la ubicación de las Fuentes de Agua se tuvo en cuenta principalmente, que estén ubicadas lo más cerca posible a la Obra, su fácil acceso y explotación, y que cuenten con la calidad requerida.

Trabajos de laboratorio

A las muestras disturbadas que se han extraído en la investigación de campo, se procesaran en el Laboratorio de Mecánica de Suelos, empleando las normas ASTM vigentes.

El programa de ensayos serán los siguientes:

- Análisis granulométricos por tamizado			ASTM D- 422

- Límite Líquido							ASTM D- 423

- Límite e Índice Plástico					ASTM D- 424

- Relación Humedad – Densidad (Proctor modificado)	ASTM D- 1557

- Valor Relativo de Soporte (CBR)				ASTM D- 1883

- Contenido de humedad					ASTM D- 2216

- Equivalente de arena						ASTM D- 2419

- Resistencia a la Inalterabilidad (Durabilidad),		ASTM C - 88

- Resistencia al desgaste por Abrasión

- Empleando la Máquina de los Ángeles			ASTM C - 131

- Afinidad del agregado – Bitumen (Agregado Grueso )	ASTM D- 1664

- Determinación de Partículas Chatas y Alargadas		ASTM D- 4791

- Peso Unitario (suelto y varillado)				ASTM C - 29

- Impurezas orgánicas						ASTM C – 40

- Sales Solubles Totales					ASTM D- 1888

- Clasificación  SUCS						ASTM D- 2487

- Clasificación  AASTHO					ASTM D- 328

- Módulo de Fineza						ASTM C-125

- Adherencia del agregado fino- Riedel Weber (arena)	ASTM E-220

- % Caras de Fractura						ASTM D-5821

Con la finalidad  de determinar la existencia de sales solubles, sulfatos y sustancias nocivas, que puedan atacar la estructura del pavimento y obras de concreto de Cemento Portland, se realizaran ensayos químicos en los agregados de canteras y aguas:

Interpretación de Resultados – Trabajos de Gabinete

Basándose en la evaluación de campo y en la interpretación de los resultados de los ensayos de Laboratorio, se definirán sus Usos, Tratamientos, Rendimientos, Equipo de explotación a emplear, las temporadas de explotación, etc.

La ubicación, en esta etapa es referencial una vez que se realice los estudios correspondientes se darán las características de los materiales y se tendrá los resultados de las muestras en forma resumida en el Diagrama de Canteras y Fuentes de Agua.

Las obras del proyecto serán a base de Mezclas Asfálticas en caliente, Mezclas de Concreto con Cemento Portland y Capas Granulares, por lo que el  análisis de los materiales se van a realizar dentro de  este contexto.

Canteras Localizadas

Las canteras localizadas son las siguientes:

CANTERA:		Km 27+420

Ubicación:		En el Km 27+420 de la Carretera en Estudio

Acceso:		100 m de la carretera

Potencia:		40 000 m3

Rendimiento:		80 %

Clasificación:		GP-GM

Uso:	Relleno, Afirmado,Sub Base, Base.

Periodo de explotación:	 Todos los meses del año

Método de explotación:	Con Tractor, cargador Frontal, explosivos, Trituradora secundaria, Zaranda.

CANTERA:		Km 31+260

Ubicación:		En el Km 31+ 260 de la Carretera en Estudio

Acceso:		100 m de la carretera

Potencia:		30 000 m3

Rendimiento:		80 %

Clasificación:		GP-GM

Uso:	Relleno, Afirmado,Sub Base, Base.

Periodo de explotación:	 Todos los meses del año

Método de explotación:	Con Tractor, cargador Frontal, explosivos, Trituradora secundaria, Zaranda.

CANTERA:		Km 31+500

Ubicación:		En el Km 31+500 de la Carretera en Estudio

Acceso:		300 m de la carretera

Potencia:		60 000 m3

Rendimiento:		80 %

Clasificación:		GW-GP

Uso:	Relleno, Sub Base, Base, Agregado para Concreto, Bicapa , Mezcla Asfaltica

Periodo de explotación:	 Todos los meses de Estiague de Abril a Noviembre

Método de explotación:	Con Tractor, cargador Frontal, explosivos, Trituradora secundaria, Zaranda.

CANTERA:		Km 32+510

Ubicación:		En el Km 32+510 de la Carretera en Estudio

Acceso:		300 m de la carretera

Potencia:		60 000 m3

Rendimiento:		80 %

Clasificación:		GW-GP

Uso:	Relleno, Sub Base, Base, Agregado para Concreto, Bicapa , Mezcla Asfaltica

Periodo de explotación:	 Todos los meses de Estiague de Abril a Noviembre

Método de explotación:	Con Tractor, cargador Frontal, explosivos, Trituradora secundaria, Zaranda.

CANTERA:		Km 33+250

Ubicación:		En el Km 33+250 de la Carretera en Estudio

Acceso:		300 m de la carretera

Potencia:		60 000 m3

Rendimiento:		80 %

Clasificación:		GW-GP

Uso:	Relleno, Sub Base, Base, Agregado para Concreto, Bicapa , Mezcla Asfaltica

Periodo de explotación:	 Todos los meses de Estiague de Abril a Noviembre

Método de explotación:	Con Tractor, cargador Frontal, explosivos, Trituradora secundaria, Zaranda.

CANTERA:		Km 36+150

Ubicación:		Km  36+150 Lado Izquierdo de la Carretera en estudio

Acceso:		300 m del eje de la carretera

Potencia:		50 000 m3

Rendimiento:		90%

Clasificación:		CL-ML

Uso:			Mezcla con las Canteras de Afirmado para darle plasticidad

Periodo de explotación:	Cualquier Época del año.

Método de explotación:	Con Tractor, cargador Frontal y Zaranda.

CANTERA:		Km 50+350

Ubicación:		En el Km 50+350 de la Carretera en Estudio

Acceso:		100 m de la carretera

Potencia:		30 000 m3

Rendimiento:		80 %

Clasificación:		GP-GM

Uso:	Relleno, Afirmado,Sub Base, Base.

Periodo de explotación:	 Todos los meses del año

Método de explotación:	Con Tractor, cargador Frontal, explosivos, Trituradora secundaria, Zaranda.

CANTERA:		Km 53+150

Ubicación:		En el Km 53+150 de la Carretera en Estudio

Acceso:		100 m de la carretera

Potencia:		40 000 m3

Rendimiento:		80 %

Clasificación:		GP-GM

Uso:	Relleno, Afirmado,Sub Base, Base.

Periodo de explotación:	 Todos los meses del año

Método de explotación:	Con Tractor, cargador Frontal, explosivos, Trituradora secundaria, Zaranda.

CANTERA:		Km 62+000

Ubicación:		En el Km 62+000 de la Carretera en Estudio

Acceso:		100 m de la carretera

Potencia:		40 000 m3

Rendimiento:		80 %

Clasificación:		GP-GM

Uso:	Relleno, Afirmado,Sub Base, Base.

Periodo de explotación:	 Todos los meses del año.

Método de explotación:	Con Tractor, cargador Frontal, explosivos, Trituradora secundaria, Zaranda.

CANTERA:		Km 68+460

Ubicación:		En el Km 68+460 de la Carretera en Estudio

Acceso:		100 m de la carretera

Potencia:		40 000 m3

Rendimiento:		90%

Clasificación:		CL-ML

Uso:			Mezcla con las Canteras de Afirmado para darle plasticidad

Periodo de explotación:	Cualquier Época del año.

Método de explotación:	Con Tractor, cargador Frontal y Zaranda.

Levantamientos Topográficos de la Canteras

Se efectuaran los levantamientos topográficos de todas y cada una de las canteras aptas para su empleo en esta carretera, con indicación de las áreas de explotación  para determinación  de sus potencias.

FUENTES DE AGUA

Se ha considerado como fuentes de agua las quebradas que atraviesan la vía y que tiene régimen permanente de agua.

Se ubicaron puntos de agua aprovechables para los fines de construcción en las siguientes progresivas:

Fuente de Agua Río 	Km.31+500

Fuente de Agua Río	Km.36+750

Fuente de Agua	Km.46+950

Las muestras de agua se tomaran en cada punto mencionado y serán sometidas a los respectivos ensayos químicos con el  fin de determinar su idoneidad para el uso en la conformación de bases, sub-bases y rellenos y su agresividad a las obras de concreto con cemento Portland. Todas las fuentes de agua cumplen para ser utilizada ya que no contienen agentes nocivos para su utilización.

Ubicación de la planta de asfalto y de la trituradora de agregados (chancadora)

La planta de Asfalto y la Planta Trituradora de Agregados (Chancadora), estarán ubicadas lo mas cercano posible a las Canteras a utilizar.