7.0 CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y BOTADEROS

7.1	GENERALIDADES

7.1.1	Ubicación y Descripción del Área de Trabajo

El proyecto materia de estudio, se desarrolla en el departamento de Puno, provincias de Puno y El Collao, entre los 3,810 y 3,850 metros de altura sobre el nivel del mar, con climas de lluvias, heladas además de una gradiente térmica elevada.

Geográficamente, se inicia en las coordenadas Norte: 8’246,036.33 Este 392,877.76 del Sistema WGS-84 zona 19 Sur, en el hito kilométrico 1363 de la carretera Puno – Desaguadero, ruta Nacional 003S, y finaliza en las coordenadas Norte: 8’221,727.93 Este: 431,070.29 del Sistema UTM WGS-84, zona 19 Sur, en el hito kilométrico 1413 de la carretera en mención.

7.1.2	Alcance del Trabajo

El alcance del trabajo de verificación de canteras consistió en la ubicación, delimitación, definición de caminos de acceso y evaluación del rendimiento de material. Asimismo se verificó, mediante análisis efectuados a las muestras las propiedades y calidad de los materiales utilizados.

En cuanto a las fuentes de agua se procedió a la ubicación, delimitación, definición de caminos de acceso y evaluación de su disponibilidad. Se verificó igualmente, mediante análisis efectuados a las muestras, las propiedades y calidad de los recursos hídricos.

Respecto a los botaderos se procedió a la ubicación, delimitación, definición de caminos de acceso y evaluación de su disponibilidad de los mismos.

7.2	ANTECEDENTES

7.2.1	Recopilación

Los documentos recopilados en son:

1. “ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA PUNO DESAGUADERO, TRAMO: PUNO – ILAVE (km 1363+000 – km 1413+000).

De la información recopilada de los estudios e informes existentes de la carretera Puno – Desaguadero realizada por el Ministerio de Transportes y comunicaciones Provias Nacional Zona XIV puno, se tiene las siguientes canteras, comprendidas en la zona del proyecto materia del presente estudio:

- Cantera		             :           Santa María

Ubicación		:	Km 3+000 del tramo

Lado			:	Derecho.

Acceso			:	2000 m.

Descripción		:	Suelo de origen Fluvial- glacial.

Superficialmente tiene un estrato de arena

arcillosa. SUCS: SW y ASSHTO: A-1-a(0)

Usos		            :           Chancado para Base y Sub Base,

Concretos y Asfaltos.

Potencia                       :           100,000 m3.

Eficiencia		:	70% par concretos y 30% para Asfaltos.

Tratamientos		:	limpieza de cobertura superficial 060 m,

zarandeo y selección

Disponibilidad		:	propiedad  privada, pertenece a la

comunidad

Periodo de

Explotación		:	Todo el año

- Cantera                   	 :	Jussapujo

Ubicación		:	Km 03+230 del tramo

Lado			:	Izquierdo

Acceso		:	100 m.

Descripción		:	Suelo de origen Fluvial.

Superficialmente tiene un estrato de arena

Arcillosa con cobertura vegetal, SUCS: SM

y ASSHTO: A-1-b(0)

Usos		            :           Para relleno con 70% de la cantera de

Santa María.

Potencia                       :           10,000 m3.

Eficiencia		:	35%.

Tratamientos		:	limpieza de cobertura superficial 060 m,

Zarandeo.

Disponibilidad		:	propiedad  de la comunidad

Periodo de

Explotación		:	Todo el año

- Cantera                   	 :	Checa

Ubicación		:	Km 10+000 del tramo

Lado			:	Derecho

Acceso		:	100 m.

Descripción		:	Arena gravosa pobremente graduada con

gravas subredondeadas y redondeadas.

SUCS: SM - SC y ASSHTO: A-2-4(0)

Usos		            :           Para relleno y mampostería

Potencia                       :           15,000 m3.

Eficiencia		:	70%.

Tratamientos		:	limpieza de cobertura superficial 0.50 m,

Zarandeo y selección.

Disponibilidad		:	propiedad  privada

Periodo de

Explotación		:	Todo el año

Relación de canteras en los anexos del estudio.

- Cantera                   	 :	Cutimbo

- Cantera                   	 :	Azirumi

- Cantera                   	 :	Jallihuaya

- Cantera                   	 :	Río Ilave

7.3.2	Análisis

Haciendo un análisis de las canteras existentes las canteras Santa María y Checa se utilizaron en la conservación del tramo adyacente de la carretera  y  la cantera Jussapujo en la construcción de viviendas.

7.3.3	Cconclusiones

De la información recopilada se puede concluir:

- Las canteras solo han sido utilizadas en conservación del tramo adyacente de la pista.

- Las canteras sirven como relleno con excepción de la cantera de Santa María son canteras de cerro.

7.3	ESTUDIO DE CANTERAS

7.3.1	Ubicación de Canteras

Para el tramo Puno – Ilave del presente estudio se definió un total de 5 canteras que se puedan utilizar como materiales de construcción, a las cuales se realizó los estudios de verificación. Las canteras escogidas son:

    - Cantera Totorani Km 20+700 de la Ilave.

    - Cantera Ilave (Balsave) Km 1314+700

    - Cantera Pichacari Km 24+000 de Puno.

    - Cantera  Río Cutimbo Km 23+500 de Puno.

    - Cantera   Laraqueri Km 39+300 de Puno.

    - Trabajo de Campo

Comprendió la ubicación de los depósitos de materiales inertes más importantes en el área de influencia de la carretera actual; esto se realizó investigando las canteras utilizadas en proyectos anteriores ejecutados en la zona y aquellos utilizados por el MTC para la construcción y rehabilitación de la carretera.

Ubicados los depósitos se procedió a su investigación geotécnica mediante la ejecución de pozos exploratorios hasta una profundidad de 1.50 m bajo el nivel de terreno natural en donde fue requerido. Se realizó la descripción de la calicata y se obtuvieron muestras representativas del material, anotándose el espesor de las capas. Las muestras representativas fueron remitidas al laboratorio del consorcio ubicado en la ciudad de Puno, cuyos resultados se presentan en el resumen adjunto asimismo en el volumen de anexos (anexo 5).

Se prepararon reportes de perforación de canteras para cada una de ellas en las que se señalan las características físicas del depósito y del material.

Adicionalmente se determinaron las distancias de transporte, las condiciones de los caminos de acceso desde la carretera en estudio hasta el centro de gravedad de la cantera y desde este punto hasta una zona de tratamiento de los agregados y/o planta de asfalto.

7.3.3	Trabajo de Gabinmete

Las muestras representativas de las canteras fueron remitidas al laboratorio de l consorcio ubicado en la Ciudad de Puno, en donde se realizaron los ensayos de rutina, como son:

- Análisis granulométrico por tamizado

- Límites líquido, plástico e índice de plasticidad

- Contenido natural de humedad

- Equivalente de arena

- Compactación Proctor modificado

- Relación soporte California (C.B.R.)

- Abrasión en la máquina los ángeles

- Porcentaje de particulas planas y alargadas.

- Porcentajes de caras fracturadas

- Módulo de fineza.

Parte de estas muestras se enviaron a lima para realizarle los Siguientes ensayos en los Laboratorios de la  UNI y Estudios Especiales del MTC.

- Durabilidad

- Ensayos de Riedel Weber

- Ensayo de Adherencia

- Sales Solubles totales

- Impurezas orgánicas

En base a la información de los espesores de las capas utilizables de los reportes de calicatas y al área disponible de la cantera se calculó el volumen bruto de material. Asimismo teniendo en consideración la información de los tamaños máximos y proporción de material para chancar se determinó el rendimiento de cada cantera.

Disponiéndose de la información técnica requerida de los trabajos de campo y laboratorio se seleccionaron las canteras a utilizarse.

Estas canteras ya han sido utilizadas en labores de pavimentación y mantenimiento de la vía en anteriores oportunidades con buenos resultados por lo que los ensayos efectuados tienen características de verificación.

Habiendo analizado los antecedentes constructivos y los resultados de laboratorio, se ha seleccionado a la cantera Ilave para la producción de agregado fino para el la producción de Slurry Seals mantenimiento de la carretera.

A continuación adjuntamos las fichas  de cada cantera así como el resumen de ensayos.

FICHA DE CANTERA

Cantera                        : Cantera Totorani

Ubicación                     : Km. 20+700 de la Carretera Ilave – totorani, al lado

derecho de la vía.

Acceso                         : 750 m.

Tipo de Material           : de río.

Área Explotable           : 43,301.865 m2

Vol. Bruto Explotable   : 64,952.798  m3

Potencial Neto             : 60,000  m3

Rendimientos Est.       : 95 %.

Periodo de Explotación: Época de Estiaje.

Utilización                    : Base granular, sub-base granular, cemento Pórtland, relleno.

Proyecto                     : Estudio Definitivo de Mantenimiento Periódico de la Carretera Puno -

Desaguadero  Tramo Puno - Ilave

Consultor                    : CONSORCIO San Juan

Julio 2008

RESUMEN DE ENSAYOS CANTERA TOTORANI

| Calidad de materiales | Ensayo | Grueso | Fino |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Límite liquido | NP |  |
|  | Índice plástico | NP |  |
|  | Clasificación AASHTO | A-1-a |  |
|  | Clasificación SUCS | GW |  |
|  | Pasante No 200 | 0.40 % |  |
|  | Humedad natural | 2.95 % |  |
|  | Módulo de fineza | 7.10 |  |
|  | Equivalente arena |  | 80.30% |
|  | Abrasión % | 20.65 % |  |
|  | Partículas chatas alargadas | 14.60 % |  |
|  | Caras de fractura | 13.90 % |  |
|  | Durabilidad | 5.38 % | 6.30% |
|  | Máxima densidad | 2.13 |  |
|  | Humedad Optima | 7.40 |  |
|  | CBR 100% | 97.10 |  |
|  | CBR 95% | 69.30 |  |
|  | Sales Solubles Totales (mg/Kg) | 420.00 |  |
|  | Impuresas orgánicas | aceptable |  |

FICHA DE CANTERA

Cantera                        : Cantera Ilave (Balsave)

Ubicación                     : Km. 1314+700, al lado Izquierdo de la vía.

Acceso                         : 2,000 m.

Tipo de Material           : de río.

Área Explotable           : 33,117.170 m2

Vol. Bruto Explotable   : 49,675.755  m3

Potencial Neto             : 47,000  m3

Rendimientos Est.       : 95 %

Periodo de Explotación: Época de Estiaje.

Utilización                    : Cemento Pórtland.

Proyecto                     : Estudio Definitivo de Mantenimiento Periódico de la Carretera Puno -

Desaguadero  Tramo Puno - Ilave

Consultor                    : CONSORCIO San Juan

Julio 2008

RESUMEN DE ENSAYOS CANTERA BALSAVE

| Calidad de materiales | Ensayo | Grueso | Fino |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Límite liquido | NP |  |
|  | Índice plástico | NP |  |
|  | Clasificación AASHTO | A-1-a |  |
|  | Clasificación SUCS | SW |  |
|  | Pasante No 200 | 1.10 % |  |
|  | Humedad natural | 3.20 % |  |
|  | Módulo de fineza | 5.24 |  |
|  | Equivalente arena |  | 72.70% |
|  | Abrasión % | 18.31 % |  |
|  | Partículas chatas alargadas | 11.40 % |  |
|  | Caras de fractura | 11.60 % |  |
|  | Durabilidad |  | 6.76% |
|  | Sales Solubles Totales (mg/Kg) | 390.00 |  |
|  | Impuresas orgánicas | aceptable |  |

FICHA DE CANTERA

Cantera                        : Cantera Pichacani

Ubicación                     : Km. 24+000 de la Ciudad de Puno, al lado

Derecho de la vía.

Acceso                         : 12 Km. acondicionar acceso

Tipo de Material           : de río.

Área Explotable           : 36,505.542 m2

Vol. Bruto Explotable   : 54,758.313  m3

Potencial Neto             : 49,000  m3

Rendimientos Est.       : 90 %

Periodo de Explotación: Todo el año.

Utilización                    : Carpeta asfáltica, TSB, base granular, sub-base granular, cemento

Pórtland, relleno.

Proyecto                     : Estudio Definitivo de Mantenimiento Periódico de la Carretera Puno -

Desaguadero  Tramo Puno - Ilave

Consultor                    : CONSORCIO San Juan

Julio 2008

RESUMEN DE ENSAYOS CANTERA PICHACANI

| Calidad de materiales | Ensayo | Grueso | Fino |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Límite liquido | NP |  |
|  | Índice plástico | NP |  |
|  | Clasificación AASHTO | A-1-a |  |
|  | Clasificación SUCS | GP |  |
|  | Pasante No 200 | 0.80 % |  |
|  | Humedad natural | 3.50 % |  |
|  | Módulo de fineza | 7.23 |  |
|  | Equivalente arena |  | 70.10% |
|  | Abrasión % | 22.03 % |  |
|  | Partículas chatas alargadas | 15.80 % |  |
|  | Caras de fractura | 14.40 % |  |
|  | Durabilidad | 4.55 % | 6.02% |
|  | Máxima densidad | 2.10 |  |
|  | Humedad Optima | 7.90 |  |
|  | CBR 100% | 92.90 |  |
|  | CBR 95% | 73.50 |  |
|  | Sales Solubles Totales (mg/Kg) | 504.00 |  |
|  | Impuresas orgánicas | aceptable |  |

FICHA DE CANTERA

Cantera                        : Cantera Cutimbo

Ubicación                     : Km. 23+000 de la Ciudad Puno, al lado

derecho de la vía.

Acceso                         : 400 m.

Tipo de Material           : de río.

Área Explotable           : 70,869.649 m2

Vol. Bruto Explotable   : 106,304.474  m3

Potencial Neto             : 95,000  m3

Rendimientos Est.       : 90 %

Periodo de Explotación: Época de Estiaje.

Utilización                    : TSB, base granular, sub-base granular, cemento Pórtland, relleno.

Proyecto                     : Estudio Definitivo de Mantenimiento Periódico de la Carretera Puno -

Desaguadero  Tramo Puno - Ilave

Consultor                    : CONSORCIO San Juan

Julio 2008

RESUMEN DE ENSAYOS CANTERA CUTIMBO

| Calidad de materiales | Ensayo | Grueso | Fino |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Límite liquido | NP |  |
|  | Índice plástico | NP |  |
|  | Clasificación AASHTO | A-1-a |  |
|  | Clasificación SUCS | GW |  |
|  | Pasante No 200 | 1.30 % |  |
|  | Humedad natural | 2.90 % |  |
|  | Módulo de fineza | 6.35 |  |
|  | Equivalente arena |  | 71.30 % |
|  | Abrasión % | 21.07 % |  |
|  | Partículas chatas alargadas | 15.30 % |  |
|  | Caras de fractura | 11.10 % |  |
|  | Durabilidad | 5.40 % | 6.41% |
|  | Máxima densidad | 2.15 |  |
|  | Humedad Optima | 5.90 |  |
|  | CBR 100% | 98.60 |  |
|  | CBR 95% | 62.50 |  |
|  | Sales Solubles Totales (mg/Kg) | 564.00 |  |
|  | Impuresas orgánicas | aceptable |  |

FICHA DE CANTERA

Cantera                        : Cantera Laraqueri

Ubicación                     : Km. 39+300 de la Carretera Puno – Moquegua, al lado

Izquierdo de la vía.

Acceso                         : 720 m.

Tipo de Material           : de río.

Área Explotable           : 42,057.304 m2

Vol. Bruto Explotable   : 63,085.956  m3

Potencial Neto             : 56,000  m3

Rendimientos Est.       : 90 %

Periodo de Explotación: Época de Estiaje.

Utilización                    : Base granular, sub-base granular, cemento

Pórtland, relleno.

Proyecto                     : Estudio Definitivo de Mantenimiento Periódico de la Carretera Puno -

Desaguadero  Tramo Puno - Ilave

Consultor                    : CONSORCIO San Juan

Julio 2008

RESUMEN DE ENSAYOS CANTERA LARAQUERI

| Calidad de materiales | Ensayo | Grueso | Fino |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Límite liquido | NP |  |
|  | Índice plástico | NP |  |
|  | Clasificación AASHTO | A-1-a |  |
|  | Clasificación SUCS | GP |  |
|  | Pasante No 200 | 1.10 % |  |
|  | Humedad natural | 3.75 % |  |
|  | Módulo de fineza | 6.16 |  |
|  | Equivalente arena |  | 76.70% |
|  | Abrasión % | 27.98 % |  |
|  | Partículas chatas alargadas | 15.00 % |  |
|  | Caras de fractura | 6.70 % |  |
|  | Durabilidad | 5.15 % | 6.69% |
|  | Máxima densidad | 2.16 |  |
|  | Humedad Optima | 6.40 |  |
|  | CBR 100% | 98.30 |  |
|  | CBR 95% | 69.30 |  |
|  | Sales Solubles Totales (mg/Kg) | 486.00 |  |
|  | Impuresas orgánicas | aceptable |  |

7.4	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA

7.4.1	Ubicación de Fuentes de Agua

Los puntos definidos para fuentes de agua son los siguientes:

Lago Titicaca

Ubicación : 1372+500 Lado Izquierdo

Acceso     : 700m

Régimen   : permanente.

Usos         : Fabricación de Concreto de cemento Portland.

Disponibilidad : se encuentra en suelos cerca al lago no tiene propietario.

Lago Ilave

Ubicación : 1414+600 Lado Izquierdo

Acceso     : 200m

Régimen   : permanente.

Usos         : Fabricación de Concreto de cemento Portland.

Disponibilidad : se encuentra en suelos del río ILave.

Lago Ilave (Cantera Totorani)

Ubicación : 1414+600 Lado Derecho

Acceso     : 22,000m

Régimen   : permanente.

Usos         : Fabricación de Concreto de cemento Portland.

Disponibilidad : se encuentra en suelos del cantera Totorani.

El resumen de las fuentes de agua se muestra en el cuadro siguiente:

| UBICACIÓN | FUENTE DE AGUA |
| --- | --- |
| KM 1372+500 LI 700m | Lago Titicaca |
| KM 1414+600 | Río Ilave |
| A 22 KM del 1414+600 | Rio Ilave |

7.4.2	Trabajo de Campo

Se ha llevado a cabo el muestreo en los puntos definidos para el aprovisionamiento de agua. Dichas muestras fueron sometidas a los respectivos ensayos químicos con el objetivo de determinar la factibilidad de su uso en obra.

7.4.3	Trabajo de Gabinete

Ha consistido en el análisis de agua realizado para todas las muestras obtenidas indicadas anteriormente.

A continuación se presenta el cuadro con los resultados obtenidos

| N° Campo | (mg/L) Cl- | (mg/L) SO4 | pH | Sólidos en Suspensión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KM 1372+500 LI 700m | 241.13 | 240.15 | 6.90 | 0.00 |
| KM 1414+600 | 81.56 | 144.09 | 6.80 | 100.00 |
| A 22 KM del 1414+600 | 60.28 | 96.06 | 6.85 | trazas |

Se adjunta los resultados del análisis de agua realizada en el laboratorio “LASA” INGENIEROS y el plano de fuentes de agua.

7.5	BOTADEROS

7.5.1	Ubicación de Botaderos

Para efectos de la eliminación del material excedentes (limpieza de alcantarillas, cunetas y pontones), ha determinado el siguiente botadero ó áreas de disposición de material excedente.

Ubicación de depósitos de materiales excedentes

Principales

Km. 1407+800  LI 	Vol. = 1,350.00 m3	acceso: 30m

## 7.5.2    Trabajo de Campo

Ha consistido en determinar la ubicación de los DMEs. Acto seguido se procedió a realizar el levantamiento topográfico para la determinación del  volumen del botadero.

## 7.5.3     Trabajo de Gabinete

Se realizó el seccionamiento de los DMEs para poder determinar los volúmenes de material excedente que pueden albergar dichos DMEs.

    - ANALISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La cantera Cutimbo será utilizada para la producción de agregados para el tratamiento superficial bicapa.

- Estas canteras ya han sido utilizadas en labores de repavimentación y mantenimiento de la vía en anteriores oportunidades con buenos resultados.

  - Para el tramo ya que todas las alternativas de solución contemplan el reciclado del material granular de la estructura del pavimento existente, en los trabajos de mantenimiento de la plataforma de la vía casi no existirá  material para eliminar en botaderos.

- Se recomienda que el acopio de materiales en la cantera se efectué con la debida anticipación, preferentemente en las épocas de estiaje.

- En todas las canteras localizadas, deberá eliminarse el material orgánico superficial (vegetal y materiales inadecuados), en un espesor de acuerdo en cada caso.

- Para incrementar el rendimiento de la cantera y agregado, resulta necesario que cuente con las características idóneas, por lo tanto, se deberá triturar el agregado grueso, previamente zarandeado, separado de la arena para cada uno de los usos y tratamientos recomendados.

  - El tramo cuenta con muchas fuentes de agua.

  - Se recomienda llevar un control estricto en el cumplimiento de las especificaciones técnicas con los materiales a emplear de las canteras así como de las fuentes de agua.

  - En las calicatas se realizaron prospecciones de 1.50 m de profundidad debido a que los materiales de la canteras eran muy sueltas y no permitían que se excave mas profundo, debido a que las paredes de la calicata colapsaban y el diámetro de la calicata aumentaba.

  - Debido a que las alternativas de solución contemplan reciclado no se necesitara mucho material de préstamo de cantera, razón por lo cual se delimito las canteras en un volumen alrededor de los 4,000 m3