SECCION 315

LAVADO DE MATERIAL GRANULAR

SECCION 315:

LAVADO DE MATERIAL GRANULAR

DESCRIPCIÓN

315.01	Este trabajo consiste en el lavado del agregado fino natural de cantera que será usado en la fabricación de concreto hidráulico y que no cumpla con las especificaciones correspondientes, incluye el carguío y transporte desde el punto de acopio hacia la tolva de lavado, el lavado del material y el transporte hacia la zona de acopio. Asimismo incluye la habilitación de pozas de sedimentación de finos y la limpieza de las mismas.

Esta partida incluye el acopio, la eliminación de finos lavados a los DME´s, y el acondicionamiento de los mismos.

Para la ejecución de éste trabajo, el Contratista deberá, bajo responsabilidad, tomar todas las medidas ambientales necesarias a fin de no contaminar con residuos del proceso, las aguas circundantes y/o circulantes por la zona de lavado.

MATERIALES

315.02	Se procederán a lavar, los agregados finos pasantes de la malla N° 4, que no cumplan las especificaciones técnicas siguientes, según tipo de material:

- Agregados finos para Concretos Hidráulicos:

Material < Malla #200		> 5%

Equivalente de Arena		< 75%

EQUIPO

315.03	El equipo de lavado será una lavadora de gusano de eje simple de 36” de diámetro. La cual debe ser compatible con los procedimientos de ejecución adoptados, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia deben ajustarse al programa de ejecución de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la presente especificación. El uso del equipo requerirá aprobación previa del Supervisor

Los equipos deberán cumplir las exigencias técnicas ambientales.

Requerimiento de Construcción

315.04	El material de agregado fino a ser lavado, será transportado hacia la tolva y de ésta por medio de fajas transportadoras será llevado hacia la lavadora. En la lavadora los agregados serán lavados centrífugamente y apilados en rumas mediante fajas transportadoras, las aguas excedentes con finos, serán eliminadas hacia las pozas de sedimentación de finos, para la separación de finos. Los agregados lavados y escurridos serán acopiados para su transporte a la dosificadora. No se permitirá la descarga del agua de lavado hacia los cauces naturales, sin tratamiento previo.

Para determinar el procedimiento de lavado, en tiempo, volumen producido y calidad del producto, el Contratista efectuará las pruebas necesarias de lavado, a fin de obtener un agregado fino lavado que mezclado con los demás agregados, de acuerdo al diseño de mezclas de agregado aprobado según uso, permita cumplir con las especificaciones de agregados, en lo que respecta a la granulometría, contenido de finos, plasticidad, equivalente de arena, entre otros.

El diseño de mezclas de agregados según el uso, se efectuará considerando combinaciones de agregado grueso con agregado finos lavados y agregados finos sin lavar, en caso sea necesario. A partir del diseño de mezcla, se determinará las especificaciones granulométricas, de contenidos de finos y de equivalente de arena, del agregado fino lavado, que garanticen reproducir en campo el diseño de mezcla de laboratorio.

Las aguas excedentes con finos, provenientes de la lavadora, serán transportados mediante canales o canaletas, a una poza de sedimentación, para la decantación de finos, las pozas serán usadas alternadamente a fin de facilitar la decantación. Las aguas libres de fino serán eliminadas mediante canales o canaletas al curso natural de agua, más cercano, previa aprobación del Supervisor. Se considera que el agua se encuentra apta para ser eliminada, cuando la turbidez de la misma sea inferior a 0.5, en la escala nefelométrica cualitativa de MC FARLAND.

Las pozas de sedimentación de finos serán limpiadas con la frecuencia necesaria, para garantizar su adecuado funcionamiento, los finos acumulados posteriormente serán transportados hacia los DME, para su disposición final.

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS

315.05	Para la aceptación de los trabajos se deberán de cumplir lo siguientes:

(a)	Controles

Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el Contratista.

Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados.

Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y ambientales. El Supervisor debe verificar que las aguas a ser descargadas a los cauces naturales, tengan una turbidez inferior a 0.5, en la escala nefelométrica cualitativa de MC FARLAND.

Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

(b)	 Calidad de los Materiales

El agregado fino lavado debe cumplir con las especificaciones determinadas en el diseño de mezclas, las cuales será determinadas conjuntamente entre el Supervisor y el Contratista, a fin de garantizar la obtención de un agregado fino o agregado global, según corresponda, que cumpla con las especificaciones según el uso.

Para el control de calidad del material lavado, se tomarán cuatro (4) muestras del material sin lavar y cuatro (4) muestras del material lavado, para de cada fracción de ellas, se ejecutará los siguientes ensayos:

- Granulometría

- Límites de consistencia

- Equivalente de arena

La frecuencia de ensayos se muestra en la Tabla Nº 315-1, a partir de los resultados obtenidos se determinará el porcentaje de finos perdidos.

Adicionalmente a los ensayos descritos, se deberán ejecutar los ensayos requeridos para agregados finos para bases, concretos hidráulicos y asfálticos establecidos en las especificaciones técnicas correspondientes.

MEDICIÓN

315.06	La unidad de medida será el metro cúbico (m3) de agregado fino efectivamente lavado y utilizado.

En el caso de bases, el volumen de agregado fino lavado se determinará multiplicando el volumen de base utilizado medido en su disposición final, por el porcentaje de participación en volumen del agregado fino lavado, establecido en el diseño de mezcla de agregado, aprobado por el Supervisor.

En el caso de concretos, el volumen de agregado fino lavado se determinará multiplicando el volumen de concreto utilizado medido en su disposición final, sea éste asfáltico o hidráulico, por el porcentaje de participación en volumen del agregado fino lavado, establecido en el diseño de mezcla de agregado, aprobado por el Supervisor.

PAGO

315.07	El volumen determinado de la forma descrita anteriormente, será pagado al precio unitario de la partida "Lavado de Material Granular" del contrato.

Este precio y pago constituye compensación total por todo trabajo ejecutado, por el carguío del material y transporte de la zona de acopio a la lavadora, el suministro de agua para el lavado, el lavado del material, el transporte interno de agregados, el carguío y transporte del material lavado a la zona de acopio de los agregados finos y la limpieza periódica de las pozas de sedimentación; así como por toda mano de obra, beneficios sociales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente esta partida a entera satisfacción del Supervisor. Asimismo, el pago incluye el tratamiento de las aguas excedentes de lavado y la construcción de las pozas colectoras de finos y de las canales o canaletas, de ingreso y salida de las pozas.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 315.A Lavado de Material Granular | Metro Cúbico(m3) |

El transporte de los finos excedentes del lavado al DME y su acondicionamiento está incluido en el precio.

| Tabla 315-1 Ensayos y Frecuencias |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENSAYO | NORMA |  | FRECUENCIA |
|  | MTC | ASTM |  |
| Granulometría | MTC E 204 | D 422 | 4 cada 1500 m3 en la cantera |
| Índice Plasticidad | MTC E 111 | D 4318 | 4 cada 1500 m3 en la cantera |
| Equivalente de Arena | MTC E 114 | D 2419 | 4 cada 1500 m3 en la cantera |
| En caso de que los metrados no alcancen las frecuencias mínimas especificadas se exigirá como mínimo un ensayo de cada Propiedad y/o Característica. |  |  |  |

y−Y2