SECCION 424

ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA

SECCION 424:

ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA

DESCRIPCION

424.01	Esta especificación se refiere al suministro de mejoradores de adherencia en el sitio de colocación de tratamientos o mezclas asfálticas, elaboradas de conformidad con lo establecido en las Secciones correspondientes de estas especificaciones, a plena satisfacción del Supervisor.

MATERIALES

424.02	Para el mejoramiento de la adherencia entre los productos bituminosos y los agregados pétreos se podrán emplear:

- Aditivos producidos comercialmente de calidad certificada.

- Cenizas (AASHTO M 295)

- Cal (AASHTO M 303)

- Base tipo amina

El mejorador seleccionado, previamente en el Expediente Técnico, deberá garantizar el grado de afinidad requerido entre el par asfalto-agregado, según el tratamiento o mezcla que se irá a ejecutar. En el caso de los aditivos el Contratista deberá adjuntar la documentación sobre la efectividad del producto ofrecido, bien sea en trabajos de campo o experiencias de laboratorio.

Debe entenderse que en la selección de los mejoradores de adherencia, primarán los factores inherentes en cada uno de los diseños de mezclas asfálticas, es decir, el par asfalto-agregado deberá cumplir los requerimientos respectivos en cada especificación.

EQUIPO

424.03	Se deberá cumplir:

(a)	Empaque

Para su traslado al sitio de las obras, el aditivo podrá empacarse en tambores y/o en bolsas. Las bolsas sólo podrán emplearse cuando el aditivo sea sólido.

(b)	Vehículos de transporte

Si el suministro se hace en tambores o bolsas, el transporte podrá efectuarse en cualquier camión convencional. El vehículo deberá disponer de lonas o cobertores adecuados, debidamente asegurados a su carrocería, que protejan al aditivo durante su transporte.

En todos los casos, los vehículos deberán cumplir las disposiciones legales vigentes en relación con pesos, dimensiones y control de contaminación ambiental.

(c)	Depósitos de almacenamiento

El depósito de los aditivos suministrados en tambores o bolsas deberá ser ventilado y cubierto y disponer de los elementos que aseguren la protección del producto contra los agentes atmosféricos, particularmente la humedad proveniente tanto del suelo como de las paredes del almacén.

REQUERIMIENTO DE CONSTRUCCION

424.04	La incorporación de los mejoradores de adherencia en los tratamientos y mezclas se hará en la proporción definida en el diseño de éstos.

424.05	La adición de aditivo deberá realizarse previamente en un mezclador de suelo, agregando el porcentaje de diseño a uno de los agregados de la mezcla asfáltica, preferiblemente el más fino. El porcentaje será comprobado mediante ensayos granulométricos antes y después del mezclador.

424.06	Para garantizar la homogeneidad durante construcción de los aditivos mejoradores de adherencia, se deberán usar tanques verticales con agitadores mecánicos, en los cuales se almacenará la mezcla bitumen-aditivo en las proporciones definidas en la fórmula de trabajo.

424.07	Aceptación de los Trabajos

- Controles

El Supervisor efectuará los siguientes controles principales:

- Llevar un registro detallado del período de almacenamiento de cada lote, impidiendo el empleo de cualquier aditivo con posterioridad a su fecha de vencimiento.

- Verificar el estado y funcionamiento de los equipos de transporte y almacenamiento.

- Verificar que durante el manejo del aditivo no se efectúen operaciones que puedan afectar su calidad.

- Comprobar la correcta incorporación del aditivo en el tratamiento o mezcla.

- Tomar, cada vez que lo estime conveniente, muestras del producto para la ejecución eventual de pruebas de control.

- Condiciones específicas para el recibo y tolerancias

El Supervisor deberá comprobar que con la cantidad de aditivo efectivamente incorporada en el tratamiento o mezcla se obtiene la adhesividad exigida y no se admitirá al respecto ninguna tolerancia.

MEDICIÓN

424.08	La unidad de medida es el kilogramo, utilizado en la producción de mezcla asfáltica.

La Supervisión verificará el peso del aditivo utilizado en la mezcla acorde a los ensayos de laboratorio.

PAGO

424.09	El pago será determinado por el peso en kilogramos utilizado en cada metro cúbico de mezcla con la aprobación de la Supervisión.

Dicho precio y pago constituye compensación total por el producto puesto en obra, manipulación y aplicación, considerando mano de obra, beneficios sociales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para su aplicación.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 42 424.A Aditivo Mejorador de Adherencia | Kilogramo (Kg.) |