SECCION 607

FILTRO DRENANTE

SECCION 607:

FILTRO DRENANTE

# DESCRIPCIÓN

607.01	Se trata del material de filtro para ser colocado (en los subdrenes y) detrás de los muros de contención, escolleras u otras estructuras sometidas a empujes laterales y al efecto de subpresión. Consiste en una masa de hormigón limpio sin presencia de material  fino, o piedra chancada con granulometría comprendida entre Ø 3” y Ø ¼”.

La colocación de material de filtro drenante tiene por finalidad (proporcionar un medio de alta permeabilidad con relación al terreno natural, para evacuar las aguas libres de filtraciones de taludes y humedad de los suelos circundantes a la plataforma de la carretera y deprimir el nivel de agua detrás de las estructuras y por consiguiente, reducir las fuerzas que produzcan volteo).

Deprimir el nivel de agua detrás de las estructuras y por consiguiente, reducir las fuerzas que produzcan volteo y la de proporcionar un medio de alta permeabilidad con relación al terreno natural, para evacuar las aguas libres de los suelos circundantes a la estructura.

Su ejecución se realizará de acuerdo con las alineaciones, cotas y dimensiones indicadas en los diseños u ordenadas por el Supervisor. La colocación, acomodo y compactación de ser posible, se realizará de manera de evitar reducciones de volumen por aplicación de cargas.

# PREPARACIÓN DEL MATERIAL

607.02	Para la construcción de las capas filtrantes, el material granular deberá cumplir con alguna de las granulometrías que se indican en la Tabla 607-1, aprobados por el Supervisor.

Tabla 607-1
Requisitos de Granulometría para filtros 
en estribos y muros de contención

| Tamiz |  | Porcentaje que Pasa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tipo I | Tipo II | Tipo III |
| 150 mm (6”) | 100 |  | - | - |
| 100 mm (4”) | 90 – 100 |  | - | - |
| 75 mm (3”) | 80 – 100 |  | 100 | - |
| 50 mm (2”) | 70 – 95 |  | - | 100 |
| 25 mm (1”) | 60 - 80 |  | 91 – 97 | 70 - 90 |
| 12.5 mm (1/2”) | 40 – 70 |  | - | 55 – 80 |
| 9.5 mm (3/8”) | - |  | 79 – 90 | - |
| 4.75 mm (Nº 4) | 10 – 20 |  | 66 – 80 | 35 – 65 |
| 2.00 mm (Nº 10) | 0 |  | - | 25 – 50 |
| 6.00 mm (Nº 30”) | - |  | 0 – 40 | 15 – 30 |
| 150 µm (Nº 100”) | - |  | 0 – 8 | 0 – 3 |
| 75 µm (Nº 200”) | - |  | - | 0 – 2 |

El material, además, deberá cumplir con los siguientes requisitos de calidad:

| Ensayo | Método de Ensayo MTC | Exigencia |
| --- | --- | --- |
| Abrasión | MTC E 207 | 50% máx. |
| Pérdida en Sulfato de Sodio** | MTC E 209 | 12% máx. |
| Pérdida en Sulfato de Magnesio** | MTC E 132 | 30% mín. |
| CBR al 100% de MDS y 0.1” de penetración | MTC E 132 | 30% mín. |
| Índice de Plasticidad | MTC E 111 | N.P |
| Equivalente de Arena | MTC E 114 | 45% mín. |

** sólo para proyectos a mas de 3000 msnm

Para el traslado de materiales es necesario humedecerlo adecuadamente y cubrirlo con una lona para evitar emisiones de material particulado y evitar afectar a los trabajadores y poblaciones aledañas de males alérgicos, respiratorios y oculares.

Los montículos de material almacenados temporalmente se cubrirán con lonas impermeables, para evitar el arrastre de partículas a la atmósfera y a cuerpos de agua cercanos.

# METODO DE MEDICIÓN

# 607.03		Esta partida se medirá en metros cúbicos (m3) en su posición final.  El cálculo de los volúmenes se obtendrá hasta donde sea posible, a partir de las dimensiones indicadas en los planos del proyecto; en caso contrario se procederá de la siguiente manera:

# En el caso de filtros con áreas transversales constantes indicadas o deducidas de los planos, el volumen se obtendrá a partir de dichas áreas. En el caso de filtro con áreas transversales variables, el volumen se obtendrá del levantamiento de secciones transversales de la zona antes de iniciar los trabajos de relleno del filtro y volviendo a contra seccionar una vez culminados éstos, para hallar el área ocupada por este elemento.  Con estos datos se procederá a aplicar el método de las áreas medias para hallar el volumen correspondiente.

# Estás áreas y niveles deberán contar con la aprobación del Supervisor.

# BASES DE PAGO

# 607.04		Esta partida medida de la manera antes descrita, se pagará al precio unitario de la partida 607.A “FILTRO DRENANTE” del contrato.  Este precio y pago constituye compensación total por toda mano de obra, beneficios sociales, materiales, equipos, herramientas, proceso de extracción  y apilamiento de material en cantera, zarandeo  y/o chancado, colocación, acomodo y compactación en su posición final e imprevistos necesarios para la culminación de la partida a entera satisfacción del Supervisor.

# El transporte del material desde la cantera a la zona de trabajo se pagará con la partida 700.A/700.B “TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR”. Los costos de adquisición, obtención de permisos y derechos de explotación o alquiler de fuentes de materiales y canteras, obtención de permisos ambientales para la explotación de los suelos y agregados; serán reconocidos por la concesionaria de acuerdo al trato directo efectuado con los dueños de las canteras.

| Ítem de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 607.A Filtro Drenante | Metro cúbico (m3) |