SECCION 639

JUNTA CON WATER STOP

SECCION 639:

JUNTA CON WATER STOP

# DESCRIPCIÓN

639.01	Esta partida se refiere a  la colocación de la cinta water stop en los muros de protección ribereña, según detalle y disposición indicada en los planos respectivos.

El water stop es una junta de estanqueidad  a base de PVC (Policloruro de Vinilo) virgen (de color blanco) lo que le otorga  excelentes propiedades mecánicas a la  tracción, compresión y corte .Además tiene resistencia excelente al medio ambiente (ozono y radiación UV), la oxidación, álcalis y ácidos diluidos, así como aceites y otros productos químicos.

METODO DE CONSTRUCCIÓN

639.02	Se deberá cumplir con las siguientes consideraciones

- La banda de PVC de 0.30 m se colocara en todo el perímetro de las alcantarillas marcos, embebidos en el concreto, a través  y a lo largo de la junta, la banda forma un diafragma  continuo a prueba de agua que previene el paso de fluidos a través de la junta.

Consideraciones en la selección de la banda:

En estructuras de concreto las bandas deben de ser diseñadas para permitir la expansión, contracción y otros movimientos laterales y transversales que puedan causar que las juntas se abran, cierren o desalineen.

Además  de tener el tamaño y diseño correcto para  permitir el movimiento  esperado en las estructura, el material de la banda  también  debe ser compatible  con el sistema de concreto utilizado en un medio ambiente  particular y con los líquidos y químicos.

PROPIEDADES  FISICAS

| PROPIEDAD | METODO DE PRUEBA | VALOR PROMEDIO |
| --- | --- | --- |
| Absorción al agua | ASTM 570 | 5% MAX |
| Resistencia a corte | ASTM D 624 | 50Kg/cm2 |
| Elongación ultima | ASTM D 638 | 360% |
| Esfuerzo tensión | ASTM D 638 | 140Kg/cm2 |
| Fragilidad a baja t° | ASTM D 746 | no fallo a -37C° |
| Dureza en flexión | ASTM D 747 | 42 Kg/cm2 |
| Gravedad especifica | ASTM D 792 | 1.4 MAX |
| Resistencia al ozono | ASTM D 1149 | No fallo |
| Perdidas volátiles | ASTM D 1203 | 0.50% max. |
| Dureza shore a/15 | ASTM D 2240 | 65 a 80 |
| Esfuerzo tensión después de la extracción acelerada | CRD C 572 | 112kg/cm2 |
| Elongación después de la extracción acelerad | CRD C 572 | 300 min. |

# MEDICION

639.03	Esta partida se medirá por metro (m) de junta construida  que se aplique, y aprobada por el Supervisor.

# PAGO

639.04	Las cantidades medidas de la forma descrita anteriormente y aceptadas por el Supervisor, se pagarán al precio unitario del contrato de la partida 639. A “JUNTA CON WATER STOP”.

Este precio y pago constituirá solamente el material (cinta water stop), mano de obra, beneficios sociales, herramienta e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente esta partida y a entera satisfacción del Supervisor.

| Ítem de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 639.A Junta con Water Stop D= 9” | Metro Lineal(m) |