SECCION 650

GEOTEXTIL

SECCION 650:

GEOTEXTIL

- DESCRIPCIÓN

650.01	Esta partida comprende el suministro y mano de obra para el extendido y colocación de la membrana de fibra sintética (geotextil), debajo de enrocados como control permanente de erosión.

Dentro de las funciones principales que deberá cumplir el Geotextil son las de actuar como un elemento separador, drenante y protector. Para cumplir estas funciones el geotextil deberá satisfacer las exigencias contempladas en la presente especificación. Para la ejecución de esta partida el contratista deberá contar con asesoría técnica de personal idóneo en la materia. El cierre del geotextil se realizará mediante traslape con costura.

MATERIALES

650.02	La membrana de fibra sintética (GEOTEXTIL) será la que cumpla con la Norma AASHTO M-288-96.

REQUERIMIENTOS FISICOS Y QUIMICOS

650.03	El geotextil deberá satisfacer los requerimientos físicos de la Tabla Nº 650-1 para la aplicación indicada.

Los requerimientos hidráulicos indicados en la Tabla N° 650-1 se complementa con lo considerado en la Tabla N° 650-2.

CONTROL DE CALIDAD

650.04	El Contratista es el responsable directo del control de calidad de la manta geotextil y del cumplimiento de la especificación ASSHTO M 288-96.

MUESTREO Y ENSAYO

650.05	El producto deberá someterse al muestreo y al ensayo o prueba.  El muestreo se realizará de acuerdo a la Norma ASTM D-4354 y el procedimiento de ensayo se hará de acuerdo con los métodos indicados en la Tabla Nº 650-1.

CERTIFICACIÓN

650.06	Antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberá entregar al Supervisor un certificado original de calidad en donde indique el nombre y marca del producto y un análisis típico del mismo para cada clase de geotextil y para cada lote de materiales.

Adicionalmente, el Contratista entregará el certificado que garantice que todo material cumple con las especificaciones requeridas. Ningún fardo será utilizado sin previa presentación y aprobación de los certificados de calidad, por parte del Supervisor.

TRASLADO Y ALMACENAJE

650.07	Durante los períodos de embarque y almacenaje, la manta o la tela deberá ser protegida de la luz  solar, los rayos ultravioleta, temperaturas mayores que 60ºC, lodo, polvo y escombros.  La tela geotextil deberá mantenerse en una superficie elevada y con una cubierta de protección.

| - TABLA N° 650-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propiedades | Norma o Estándar | Especificaciones del Geotextil |  | Unidad |
|  |  | Elongación < 50% | Elongación > 50% |  |
| Resistencia a la Tracción Carga Concentrada (Método GRAB) | ASTM D-4632 | 1400 | 900 | (N) |
| Resistencia a la Perforación o Punzonado | ASTM D-4833 | 500 | 350 | (N) |
| Resistencia al Reventado | ASTM D-3786 | 3500 | 1700 | (KPa) |
| Permitividad | ASTM D-4491 | Ver tabla 650-2 | Ver tabla 650-2 | (seg-1) |
| Abertura de Filtración (AOS – TAA) | ASTM D-4751 | Ver tabla 650-2 | Ver tabla 650-2 | (mm) |
| Resistentes al Desgarre Trapezoidal | ASTM D-4533 | 500 | 350 | (N) |
| Resistencia a las Costuras | ASTM D-4632 | 1200 | 810 | (N) |

TABLA Nº 650-2

REQUERIMIENTOS PARA EL GEOTEXTIL EN CONTROL PERMANENTE DE EROSION

| PROPIEDAD | MÉTODO DE ENSAYO | UND. | REQUERIMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Porcentaje de Suelo que pasa Tamiz N° 200 |  |  |
|  |  |  | < 15 | 15 a 50 | > 50 |
| Clase del Geotextil | --- | --- | - Clase 1 de la Tabla 650-1 |  |  |
| Permitividad (mín) | ASTM D 4491 | S –1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
| Abertura Aparente (AOS -TAA) | ASTM D 4751 | Mm | 0.43 Valores máx. prom. por rollo | 0.25 valores máx. prom. por rollo | 0.22 valores máx. prom. por rollo |
| Resistencia Retenida UV | ASTM D 4355 | % | 50% Después de 500 horas de exposición |  |  |

NOTAS:	-	Basado en el análisis granulométrico del suelo de acuerdo con la AASHTO T-88.

- Para los suelos cohesivos con un índice de plasticidad mayor de 7, el valor máximo promedio por rollo es de 0.30 mm.

- Estos requisitos están dados en valores mínimos promedio por rollo (MARV) y no en valores típicos o promedios.

| - TABLA Nº 650-3 TRASLAPES RECOMENDADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESISTENCIA DEL SUELO (C.B.R.) | TRASLAPES SIN COSTURA (pulg.) | TRASLAPE CON COSTURA (pulg.) |
| Menor que 1 | --- | 9 (23 cm) |
| Entre 1 – 2 | 38 (97 cm) | 8 (20 cm) |
| Entre 2 – 3 | 30 (76 cm) | 3 (7.6 cm) |
| 3 y Mayores | 24 (61 cm) | --- |

METODO DE MEDICIÓN

650.08	El material colocado de la forma descrita, será medido por metro cuadrado (m2) aprobado por el Supervisor, sin incluir traslapes.

- BASES DE PAGO

650.09	La partida medida de la forma anteriormente descrita, se pagará al precio unitario del contrato para la partida 650.A “GEOTEXTIL”. Este precio y pago, constituye compensación total por toda mano de obra, beneficios sociales, materiales, equipos, herramientas, traslado del material a obra, almacenaje, manipuleo, traslado del material a la zona de trabajo, colocación, extendido, traslapes e imprevistos necesarios para culminar la partida a entera satisfacción del Supervisor.

| Ítem de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 650.A Geotextil | Metro cuadrado (m2) |