SECCION 1105

PARTIDAS:

1105.B: JUNTA DE DILATACION PARA PUENTES

SECCION 1105:

PARTIDAS:

1105.B : JUNTA DE DILATACION PARA PUENTES

# DESCRIPCIÓN

1105.01	Las juntas de dilatación serán fabricadas acorde a las indicaciones dadas en los planos, consiste en juntas tipo expandible-compresible tipo panal. Esta partida comprende la adquisición acondicionamiento de los ángulos de acero estructural que forman parte de la junta incluido los anclajes respectivos, asimismo comprende  la colocación y pintado de la misma en conformidad de los planos del proyecto, la ejecución de esta partida debe contar con la aprobación del ingeniero Supervisor.

Dichas juntas de dilatación se colocarán a los extremos de la losa del puente, entre parapeto del estribo y la losa.

Materiales

1105.02	Para la fabricación de la Junta de dilatación se requiere contar con ángulos de acero de 4”x4”x1/2”, de 3/8”x1”x3/16”, acero corrugado fy= 4,200 Kg/cm2  para los elementos de anclaje, y la junta de neopreno de 5 cm x 7 cm x AE (Longitud del Estribo), además de recubrimiento de caucho líquido.

Método de Construcción

1105.03	Antes de fijarse los perfiles (ángulos) deberán ser pintados con dos manos de pintura antioxidante en la cara expuesta al ambiente (previa colocación mediante soldadura del ángulo 3/8”x1”x3/16”), en la cara interior del ángulo de 4”x4”x1/2” debe soldarle los anclajes de acero corrugado según lo indicado en los planos del proyecto, estos servirán para fijar dicho ángulo al acero del parapeto del estribo y a la losa del puente, una vez colocado los referidos ángulos se procede a vaciar el concreto de las estructuras.. Deberá tenerse cuidado de que las superficies terminadas sean rectas y carezcan de torceduras. Se emplearán métodos seguros al ubicar las juntas en su lugar, para mantenerlas en una posición correcta durante la colocación del concreto.

La luz de la abertura en las juntas deberá ser la fijada en los planos, a temperatura normal y se tomarán las precauciones para evitar la variación de dicha luz.

Medición

1105.04	La medición de esta partida 1105.B  “JUNTA DE DILATACION PARA PUENTES”,  es por metro lineal (m) de junta ejecutada, aprobada por el Ingeniero Supervisor.

Pago

1105.05	El pago se realizará por metro lineal (m) de junta fabricada y colocada; dicho pago incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la elaboración, colocación de dicha junta, y cualquier imprevisto para la correcta ejecución de la partida.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 1105.B Junta de Dilatación para Puentes | Metro Lineal (m) |

SECCION 1105

PARTIDAS:

1105.C: APOYO DE NEOPRENO

SECCION 1105:

PARTIDAS:

1105.C : APOYO DE NEOPRENO

# DESCRIPCIÓN

1105.06	Esta partida consistirá en el suministro y colocación de planchas de neopreno vulcanizadas con planchas de acero estructural, según se indica en los planos. Las planchas de neopreno serán de dureza SHORE 60.

Las planchas de neopreno vulcanizada con planchas de acero estructural ASTM 709 Grado 36 deberán ser del tipo monoblock perfectamente elaboradas, es decir, todo el apoyo completo formará una sola pieza con las planchas de acero interiores.

Las planchas de acero para la fabricación de los dispositivos de apoyo tendrán un esfuerzo de rotura no menor de 4,000 kg/cm2 y un esfuerzo de fluencia no menor que 2,500 kg/cm2.

Los apoyos fijos llevarán dowels en la cantidad y longitud especificada en los planos.

# MATERIALES

1105.07		Se usará Neopreno 100% puro (cloropreno), el cual deberá llenar los requisitos mínimos de la tabla que a continuación se muestra:

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL NEOPRENO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTÁNDAR DE ASTM | PROPIEDADES FISICAS | DUREZA NOMINAL |  |  |
|  |  | 50 | 60 | 70 |
| D224 O D412 | Dureza Resistencia a tracción (kg/cm2) Elongación última mín. en % | 50 + 5 175 400 | 60 +5 175 350 | 70 + 5 175 300 |
|  | Resistencia al calor |  |  |  |
| D573 70 horas a 100ºC | Cambio de dureza Cambio en resistencia tracción máx. en % Cambio en elongación último máx. en % | + 15 - 15 - 40 | + 15 - 15 - 40 | + 15 - 15 - 40 |
|  | Asentamiento en comprensión |  |  |  |
| D395 Método B | 22 horas a 100ºC máximo en % | 35 | 35 | 35 |
|  | Prueba de baja temperatura | No | debe | Fallar |
| D746 Procedimiento B | Fragilidad – 40ºC |  |  |  |
|  | Adhesión |  |  |  |
|  | Adherencia efectuada durante la vulcanización kg/cm2 | 714 | 714 | 714 |

# MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

1105.08		Se deberá cumplir las siguientes exigencias y seguir los procedimientos que se indican a continuación:

- Dimensiones

Los apoyos de neopreno serán hechos de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos del Proyecto

Los apoyos serán preparados según las dimensiones indicadas y colocados sobre los estribos o pilares, quedando su superficie expuesta sensiblemente horizontal o vertical, recibiendo sobre ellos directamente el concreto de la superestructura.

No se aceptará dimensiones menores que las especificadas. Las tolerancias son las siguientes:

| DIMENSIONES EXTERIORES | TOLERANCIA |
| --- | --- |
| Espesor promedio 30 mm o menos Espesor promedio mayor de 30 mms Espesor de capas en apoyo compuesto Largo ancho del apoyo: Menor de 60 cm Mayor de 60 cm | + 2.0 mms + 4.0 mms + 2.0 mms 4.0 mms 8.0 mms |

Los apoyos tendrán una estructura de capas, alternando una capa de neopreno con una acero, la capa inferior y la capa superior serán de neopreno. Las dimensiones en planta de la plancha metálica será de 5 mm por lado más corta que las dimensiones en planta de las planchas de neopreno, de manera que queden protegidas contra la oxidación.

Las planchas metálicas serán vulcanizadas de neopreno, de manera que en los bordes las planchas de neopreno queden vulcanizadas entre sí, formando el apoyo en conjunto único.

- Condiciones de Aceptación

Los siguientes valores son indispensables para aceptar el material, al verificarse pruebas sobre especímenes de tamaño natural:

- Deformaciones por compresión-   Máxima deformación con un esfuerzo promedio de      compresión de 56 Kg/cm2= 7%.

- La resistencia al cortante del apoyo no excederá:

- 3.5 	Kg/cm2, para dureza nominal 50

- 5.25 	Kg/cm2, para dureza nominal 60

- 7.7          Kg/cm2, para dureza nominal 70

MÉTODO DE MEDICIÓN

1105.09		La medición de esta partida se hará por decímetro cúbico (dm3) de apoyo, suministrada, colocada y aceptada por el Supervisor.

# BASES Y PAGO

1105.10	Este precio y pago constituye compensación total por todos los materiales, la mano de obra incluyendo los beneficios sociales, equipo, herramientas y cualquier otra actividad o suministro necesarios para la ejecución del trabajo, a entera satisfacción del Supervisor.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 1105.C Apoyo de Neopreno | Decímetro cúbico (dm3) |