seccion 1003.B, 1003.B1                                                                                   dispositivoS de apoyo

Descripción

1003. B.01 Se definen así los aparatos de apoyo constituidos por una placa de material elastomérico que permite, con su deformación elástica, traslaciones o giros de los elementos estructurales que soportan. Los apoyos pueden ser zunchados o sin zunchar, entendiéndose por zunchados aquellos que constan de un cierto número de capas de material elastomérico separadas por zunchos de chapa de acero que quedan unidos fuertemente al material elastomérico durante el proceso de fabricación.

Materiales

1003. B.02 Material elastomérico: El material elastomérico podrá ser caucho natural o sintético. Deberá presentar una buena resistencia a la acción de grasas, intemperie, ozono atmosférico y a las temperaturas extremas a que haya de estar sometido.

Las características de los neoprenos serán las indicadas en el cuadro adjunto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL NEOPRENO

| ESTÁNDAR DE ASTM | PROPIEDADES FISICAS | DUREZA NOMINAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 60 | 70 |
| D224 O D412 | Dureza Resistencia a tracción (kg/cm2) Elongación última mín. en % | 50 + 5 175 400 | 60 +5 175 350 | 70 + 5 175 300 |
|  | Resistencia al calor |  |  |  |
| D573 70 horas a 100ºC | Cambio de dureza Cambio en resistencia tracción máx. en % Cambio en elongación último máx. en % | + 15 - 15 - 40 | + 15 - 15 - 40 | + 15 - 15 - 40 |
|  | Asentamiento en comprensión |  |  |  |
| D395 Método B | 22 horas a 100ºC máximo en % | 35 | 35 | 35 |
|  | Prueba de baja temperatura | No | debe | Fallar |
| D746 Procedimiento B | Fragilidad – 40ºC |  |  |  |
|  | Adhesión |  |  |  |
|  | Adherencia efectuada durante la vulcanización kg/cm2 | 714 | 714 | 714 |

1003. B.03 Zunchos de acero: Las placas de acero empleadas en los zunchos tendrán un límite elástico mínimo de dos mil cuatrocientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (2.400 kgf/cm2), y una carga de rotura mínima de cuatro mil doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (4.200 kgf/cm2).

Para el caso de la partida 1003.B1 “Dispositivo de apoyo Río Colorado”, se utilizará acero corrugado y tubería PVC diámetro 2”, como se indica en los planos.

Método de ejecución

1003. B.04 Se deberá cumplir las siguientes exigencias y seguir los procedimientos que se indican a continuación:

Dimensiones

- Los apoyos de neopreno serán hechos de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos del Proyecto.

- Los apoyos serán preparados según las dimensiones indicadas y colocados sobre los estribos o pilares, quedando su superficie expuesta sensiblemente horizontal, recibiendo sobre ellos directamente el concreto de la superestructura.

No se aceptará dimensiones menores que las especificadas. Las tolerancias son las siguientes:

| DIMENSIONES EXTERIORES | TOLERANCIA |
| --- | --- |
| Espesor promedio 30 mm o menos Espesor promedio mayor de 30 mms Espesor de capas en apoyo compuesto Largo ancho del apoyo: Menor de 60 cm Mayor de 60 cm | + 2.0 mms + 4.0 mms + 2.0 mms 4.0 mms 8.0 mms |

Los apoyos tendrán una estructura de capas, alternando una capa de neopreno con una de acero, la capa inferior y la capa superior serán de neopreno. Las dimensiones en planta de la plancha metálica serán de 5 mm por lado más corta que las dimensiones en planta de las planchas de neopreno, de manera que queden protegidas contra la oxidación.

Las planchas metálicas serán vulcanizadas en neopreno, de manera que los bordes las planchas de neopreno queden vulcanizadas entre si, formando el apoyo en conjunto único.

Condiciones de Aceptación

Los siguientes valores son indispensables para aceptar el material, al verificarse pruebas sobre especimenes de tamaño natural:

- Deformaciones por compresión- Máxima deformación con un esfuerzo promedio de compresión de 56 Kg/cm2= 7%.

- La resistencia al cortante del apoyo no excederá:

3.5 kg/cm2, para dureza nominal 50

5.25 kg/cm2, para dureza nominal 60

7.7kg/cm2, para dureza nominal 70

Método de medición

1003. B.04 La medición de esta partida se hará por unidad (und) de apoyo, suministrada, colocada y aceptada por el Supervisor.

Bases de Pago

1003. B.05 Las cantidades medidas de la forma descrita anteriormente y aceptadas por el Supervisor, se pagarán al precio unitario del contrato para las partidas 1003.B “Dispositivo de apoyo Puente Potrerillo” y  1003.B1 “Dispositivo de apoyo Río Colorado”.

Este precio y pago constituye compensación total por todos los materiales incluido los dowels, la mano de obra incluyendo los beneficios sociales, equipo, herramientas y cualquier otra actividad o suministro necesarios para la ejecución del trabajo, a entera satisfacción del Supervisor.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 1003.B Dispositivo de Apoyo Puente Potrerillo 1003.B1 Dispositivo de Apoyo Río Colorado | Unidad (Und.) |