sección 422.A                                              ASFALTO DILUIDO MC-30

Descripción

422.01 Esta especificación se refiere al suministro de un asfalto diluido, en el sitio de aplicación de riegos de imprimación.

Materiales

422.02 Material Bituminoso

El material por suministrar será un asfalto diluido de curado medio, denominado MC-30. El asfalto de curado medio deberá cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la Tabla Nº 400-5

Tabla Nº 400-5

Requisitos de Material Bituminoso Diluido de Curado Medio

| Características | Ensayo | MC-30 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mín. | Máx. |
| Viscosidad Cinemática a 60°C, mm 2 /s | MTC E 301 | 30 | 60 |
| Punto de Inflamación (TAG, Copa abierta) °C | MTC E 312 | 38 |  |
| Destilación, volumen total destilado hasta 360°C, %Vol - A 190°C - A 225°C - A 260°C - A 315°C | MTC E 313 | 40 75 | 25 70 93 |
| Residuo de la destilación a 315°C |  | 50 |  |
| Pruebas sobre el residuo de la destilación - Ductilidad a 25°C, 5 cm/min., cm. - Penetración a 25°C, 100 gr., 5 seg. (*) - Viscosidad absoluta a 60°C, Pa.s - Solubilidad en tricloetileno, % | MTC E 306 MTC E 304 MTC E 302 | 100 120 30 99 | - 250 120 - |
| Contenido de agua, % del volumen |  | - | 0,2 |

(*) Opcionalmente se puede reportar Penetración en vez de viscosidad.

Equipo

422.03 Se deberán considerar los mismos requerimientos que se indican en la Subsección 420.03 de la Sección 420.D. En adición a las consideraciones generales de la Sección 400 que resulten aplicables, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

(a)   Vehículos de Transporte

El transporte del cemento asfáltico desde la planta de producción a la planta mezcladora, deberá efectuarse en caliente y a granel, en carros termotanques con adecuados sistemas de calefacción y termómetros ubicados en sitios visibles. Deberán estar dotados, además, de los medios mecánicos que permitan el rápido traslado de su contenido a los depósitos de almacenamiento.

Antes de cargar los termotanques se debe examinar el contenido y remover todo el remanente de transportes anteriores que puedan contaminar el material. Las válvulas de abastecimiento deben llevar un precinto de seguridad del proveedor.

(b)   Depósitos de almacenamiento

El almacenamiento que requiera el cemento asfáltico, antes de su uso, se realizará en tanques con dispositivos de calentamiento que permitan mantener la temperatura necesaria del asfalto para su mezcla con los agregados.

Los tanques de almacenamiento deben ser destinados para un determinado tipo de producto asfáltico, que debe estar identificado con una inscripción en el tanque que así lo indique.

(c)   Protección al personal

Es necesario dotar con elementos de seguridad al personal de obra tales como tapabocas, cascos, guantes, y otros que se crean pertinentes, a fin de evitar sean afectados por la emisión de gases tóxicos así como por las probables quemaduras que pueda ocurrir al realizar estas actividades.

(d)   Elementos de seguridad

Se debe disponer para el personal de obra un botiquín, y un extintor de manera tal que pueda ser accesible y utilizado de manera fácil. Por otro lado, el contratista debe proteger los cruces con cuerpo de agua y colocar barreras que impidan la contaminación del drenaje natural.

Requerimientos de Construcción

422.04 El Contratista suministrará el asfalto diluido cumpliendo las disposiciones legales al respecto, en especial las referentes a dimensiones y pesos de los vehículos de transporte y al control de la contaminación ambiental.

El empleo de asfalto diluido se hará de acuerdo a lo establecido en el proyecto y conforme lo establece la sección correspondiente a la partida de trabajo de la cual formará parte.

El asfalto diluido deberá ser aplicado tal como salió de la planta del proveedor, sin efectuar ninguna adición de solvente o material que altere sus características de calidad.

422.05 Aceptación de los Trabajos

(a) Controles

El Supervisor efectuará los siguientes controles principales:

- Exigir un certificado de calidad del producto, así como la garantía del fabricante de que el producto cumple las condiciones de calidad especificadas en la Subsección 400.02 (d).

- Verificar el estado de funcionamiento de los equipos de transporte y almacenamiento.

- Verificar que durante el vaciado de los termotanques no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar la calidad del producto y la seguridad de las personas.

- Tomar cada vez que lo estime conveniente, muestras para los ensayos que exige la Subsección 401.10 (b) según corresponda y efectuar las pruebas respectivas.

(b) Condiciones específicas para el recibo y tolerancia

Al respecto, el Supervisor efectuará además las siguientes verificaciones:

- Determinar la cantidad de asfalto diluido incorporado en riegos de imprimación.

Medición

422.06 La unidad de medición del asfalto diluido, según el tipo utilizado, será el litro (lt), aproximado al litro completo de asfalto diluido incorporado en los riegos de imprimación ejecutados a satisfacción del Supervisor.

El volumen utilizado se calculará considerando la tasa de aplicación promedio de cada jornada, aplicada al área cubierta según lo indicado en la Subsección 400.08(a) de estas especificaciones.

Pago

422.07 El pago se hará al precio unitario de contrato, por el asfalto diluido efectivamente aplicado en los riegos de imprimación recibidos a satisfacción por el Supervisor.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de suministro del asfalto diluido en obra, manejo, almacenamiento y transportes entre la planta de fabricación del asfalto diluido y el sitio de colocación final. Además deberá cubrir los costos por concepto de desperdicios y en general todo costo necesario para el correcto cumplimiento de esta especificación.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 422.A Asfalto diluido MC-30 | Litro (lt) |