sección 605.A ,605.B                                                                                  seccion 1001.c                                                                                                                                                          RELLENOs PARA ESTRUCTURAS            FILTRO DRENANTE

Descripción

605.01 Los rellenos aquí definidos se refieren al movimiento de tierras a ejecutar para rellenar todos los espacios excavados no ocupados por las estructuras.

Este trabajo consiste en la colocación en capas, humedecimiento o secamiento, conformación y compactación de los materiales adecuados provenientes de la misma excavación, de los cortes, de las canteras o de otras fuentes, para rellenos a lo largo de estructuras de cualquier tipo, previa la ejecución de las obras de drenaje y subdrenaje contempladas en el proyecto o autorizadas por el Supervisor.

Incluye además, la construcción de capas filtrantes por detrás de los muros de contención, en los sitios y con las dimensiones señalados en los planos del proyecto o indicados por el Supervisor, en aquellos casos en los cuales dichas operaciones no formen parte de otra actividad.

En los rellenos para estructuras se distinguirán las mismas partes que en los terraplenes, según la Subsección 210.01 de este documento.

Materiales

605.02 Todos los materiales que se empleen en la construcción de relleno para estructuras deben cumplir con las especificaciones técnicas de los materiales para la conformación de la corona de terraplenes, indicadas en la Sección 210.A “Conformación de terraplenes”.

El material para la conformación de rellenos debe provenir prioritariamente del material de excavaciones para estructuras y de los excedentes de excavaciones de explanaciones, en caso que no puedan usarse los excedentes de corte se podrá usar material de cantera, siempre que resulte más económico para el proyecto. En caso que el material de excedente de corte no cumpla las especificaciones de corona de terraplenes o tengan un rendimiento bajo y no pueda ser usado para la conformación de rellenos de estructuras, el Contratista conjuntamente con el Supervisor realizarán los sustentos del caso, mediante ensayos de laboratorio, en caso corresponda.

Para la construcción de las capas filtrantes, se utilizará un relleno de grava seleccionada de tamaños comprendidos entre 3” a 3/4”. Será grava proveniente de la trituración de roca. Los requisitos que debe cumplir la grava son los siguientes:

Requisitos de Granulometría para filtros en estribos y muros de contención

| TAMIZ | pORCENTAJE que pasa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tipo i | tipo ii | tipo iii |
| 150 mm (6”) | 100 | - | - |
| 100 mm (4”) | 90 - 100 | - | - |
| 75 mm (3”) | 80 - 100 | 100 | - |
| 50 mm (2”) | 70 - 95 | - | 100 |
| 25 mm (1”) | 60 - 80 | 91- 97 | 70 - 90 |
| TAMIZ | pORCENTAJE que pasa |  |  |
|  | tipo i | tipo ii | tipo iii |
| 12.50 mm (1/2”) | 40 - 70 | - | 55 - 80 |
| 9.5 mm (3/8”) | - | 79 - 90 | - |
| 4.75 mm (Nº 4) | 10 - 20 | 66 - 80 | 35 - 65 |
| 2.00 mm (Nº 10) | 0 | - | 25 - 50 |
| 6.00 mm (Nº 30) | - | 0 - 40 | 15 - 30 |
| 150 µm (Nº 100) | - | 0 - 8 | 0 – 3 |
| 75 µm (Nº 200) | - | - | 0 – 2 |

El material además, deberá cumplir con los siguientes requisitos de calidad:

| Ensayo | metodo de ensayo mtc | exigencia |
| --- | --- | --- |
| Abrasión | MTC E 207 | 50% máx. |
| Perdida en Sulfato de Sodio ** | MTC E 209 | 12% máx. |
| Perdida en Sulfato de Magnesio ** | MTC E 132 | 30% min. |
| CBR al 100% de MDS y 0.1” de penetración | MTC E 132 | 30% min. |
| Índice de plasticidad | MTC E 111 | N.P. |
| Equivalente de arena | MTC E 114 | 45% min. |

** Solo para proyectos a más de 3000 msnm

Para el traslado de materiales es necesario humedecerlo adecuadamente y cubrirlo con una lona para evitar emisiones de material particulado y evitar afectar a los trabajadores y poblaciones aledañas de males alérgicos, respiratorios y oculares.

Equipos

605.03 Los equipos para el extendido, acomodo, humedecimiento y compactado de los rellenos para estructuras deberán ser los apropiados para garantizar la ejecución de los trabajos de acuerdo con las exigencias de la presente especificación técnica.

El equipo de compactación deberá componerse principalmente de rodillos lisos vibratorios, o en su defecto de apisonadores, compactadores vibratorios o apisonadores mecánicos u otro equipo aprobado por el Supervisor. La compactación en zonas de difícil acceso, se podrá utilizar apisonadores manuales de más de 10 kg., de peso con una superficie para compactar de 15 x 15 cm. No se permitirá el uso de equipo pesado que pueda producir daño a las estructuras recién construidas.

Requerimientos de Construcción

605.04 El Contratista deberá notificar por escrito al Supervisor, con suficiente anticipación, el inicio de la ejecución de los trabajos de relleno, para que éste realice los chequeos siguientes:

- Trabajos topográficos: verificación de cotas de cimentación, esviajamientos, secciones transversales en terreno natural, excavado y con la estructura construida.

- Verifique el suelo y condiciones de fundación,

- Características del material a emplear como relleno

- Lugares donde serán colocados.

- Estado de las estructuras de concreto, si ya han pasado la etapa de curado y están aptas para aplicar los rellenos respectivos

- Verificación del armado de las tuberías corrugadas, si la cantidad de pernos se encuentra completa, con el debido ajuste (torque), si las planchas están técnicamente colocadas tal como lo recomienda el fabricante y lo que indica la correspondiente especificación técnica.

Contando con la aprobación del Supervisor, luego de las verificaciones realizadas, el Contratista recién podrá realizar los rellenos correspondientes.

Para rellenos detrás de estructuras de contención y sostenimiento, su colocación se hará después de 14 días de vaciado el concreto o cuando las pruebas de resistencia realizadas bajo el control de la Supervisión, demuestren que el concreto ha alcanzado el 80% de la resistencia proyectada.

La colocación del relleno se realizará mediante capas horizontales de no más de 0.20 m de espesor, compactadas a una densidad mínima de 95% de la M.D.S. obtenida del ensayo Próctor Modificado.

En caso el relleno llegue al nivel de la subrasante, los 0.30 m superiores del relleno serán compactados a una densidad mínima de 100%  de la M.D.S. del ensayo Próctor Modificado.

En el caso de relleno en alcantarillas TMC, el procedimiento de ejecución se encuentra detallado en las partida 622.B  y 622.C "Tubería Metálica Corrugada circular ” y se complementa con lo descrito en la presente especificación.

En ningún caso el relleno se podrá ejecutar cuando el suelo se encuentra sumergido en agua o exista agua subterránea. El Contratista, con la aprobación de la Supervisión, realizará los trabajos necesarios para asegurar la buena calidad del suelo de fundación y evitar que falle el relleno.

La humedad del material de relleno, será aquella que se determine el laboratorio de campo, y será específica para cada tipo de material a emplear. En caso el material se encuentra en estado de saturación, el Contratista propondrá el método más adecuado para su utilización (aireación por venteo, mezclado con material seco, etc.) procedimiento que contará con la previa aprobación de la Supervisión para su realización.  Obtenida la humedad óptima, se procederá a la compactación hasta conseguir las densidades indicadas.

Al concluir cada jornada de trabajo, la superficie de la última capa deberá estar compactada a las densidades indicadas y nivelada con pendiente transversal adecuada, que garantice la evacuación de aguas superficiales sin peligro de erosión.

Sólo se podrá realizar los rellenos de estructuras cuando el día esté soleado o nublado sin llegar a la precipitación fluvial, en cuyo caso  se deberá paralizar los trabajos y protegerlos de la mejor manera para evitar la saturación de los materiales que no se haya logrado compactar.

La adecuada realización de trabajos necesarios para la contención de las capas de relleno durante su construcción, tales como muros secos, es de absoluta responsabilidad del Contratista.

605.05 Capas filtrantes

Cuando se contemple la colocación de capas filtrantes detrás de los muros, ellas se deberán colocar y compactar antes o simultáneamente con los demás materiales de relleno, tomando la precaución de que estos no contaminen a aquellos.

Las consideraciones a tomar en cuenta durante la colocación de capas filtrantes están referidas a prevenir la contaminación del medio ambiente.

605.06 Limitaciones en la ejecución

Los rellenos para estructuras solo se llevaran a cabo cuando no haya lluvia o fundados tumores de que ella ocurra y la temperatura de ambiente, a la sombra, no sea inferior a dos grados Celsius (2° C) en ascenso.

Los trabajos de relleno de estructuras, se llevaran a cabo cuando no haya lluvia, para evitar que la escorrentía traslade material y contamine o colmate fuentes de agua cercanas, humedales, etc.

605.07 Aceptación de los trabajos

a) Controles

Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara los siguientes controles principales:

- Verificar el cumplimiento de lo establecido en la Sección 103.

- Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el contratista.

- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajos aceptados.

- Comprobar que los materiales cumplan los requisitos de calidad exigidos en la Subsección 605.02 de esta sección.

- Realizar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la uniformidad de la superficie.

Verificar la densidad de cada capa compactada. Este control se realizara en el espesor de cada capa realmente construida, de acuerdo con el proceso constructivo aprobado.

- Controlar que la ejecución del relleno contra cualquier parte de una estructura, solamente se comience cuando aquella adquiera la resistencia especificada.

- Medir los volúmenes de relleno y material filtrante colocados por el contratista en acuerdo a la presente especificación.

- Vigilar que se cumpla con las especificaciones ambientales incluidas en esta sección.

b) Calidad de los materiales

La calidad de los materiales de relleno se establecerá de conformidad con los ensayos indicados en la Subsección 210.02 de la sección 210 de este documento. Sin embargo, teniendo en cuenta que los volúmenes de rellenos para estructuras suelen ser inferiores a los requeridos para terraplén en la tabla 201-2, queda a juicio del Supervisor la frecuencia de ejecución de las diversas pruebas de calidad.

c) Calidad del producto terminado

Los taludes terminados no deberán acusar irregularidades a la vista. La cota de cualquier punto de la subrasante en rellenos para estructuras, no deberá variar más de diez milímetros (10mm) de la proyectada. En las obras concluidas no se admitirá ninguna irregularidad que impida el normal escurrimiento de las aguas superficiales.

En adición a lo anterior, el Supervisor deberá efectuar las siguientes comprobaciones:

- Compactación

Los niveles de densidad por alcanzar en las diversas capas del relleno son los mismos que se indican en la Subsección 210.12(C) (1) de estas especificaciones. Sin embargo, deben tener como mínimo tres (3), ensayos de densidad de campo por capa.

La compactación  de las capas filtrantes se considerara satisfactoria cuando elles presenten una estanqueidad similar a la del relleno adjunto.

- Protección de la superficie de relleno

Al respecto, se aplica el mismo criterio indicado en la Subsección 210.12(c) (3), en relación con la protección de la corona de terraplenes.

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias, deberán ser corregidas por el contratista, a su costo, de acuerdo a las instrucciones del Supervisor y a plena satisfacción de este.

La evaluación de los trabajos de ´´Relleno para Estructuras´´ se efectuara según lo indicado en la Subsección 04.11(a) y 04.11 (b).

Medición

605.08 La unidad de medida para los rellenos y capas filtrantes será el metro cúbico (m3) aceptado por el Supervisor y medidos en su posición final.

Los volúmenes serán determinados a partir de las secciones transversales tomadas antes y después de la realización de los trabajos de relleno, considerando las líneas de pago establecidas en el proyecto o por el Supervisor y las delimitaciones indicadas en la partida “Excavación para estructuras no clasificado”.

El cálculo de los volúmenes de relleno se realizará mediante el método de áreas medias. No se consideran los volúmenes ocupados por las estructuras de concreto, tuberías de TMC de drenaje, camas de asiento y cualquier otro elemento de drenaje cubierto por el relleno.

No se medirán los rellenos y capas filtrantes sobre excavaciones fuera de los límites establecidos por el Supervisor, efectuados por el Contratista, ya sea por error o por conveniencia para la operación de sus equipos.

En cuanto a las zonas donde se ha producido derrumbes se procederá de la siguiente manera:

- Si a criterio del Supervisor el derrumbe es imputable al Contratista: los volúmenes que demande rellenar la zona derrumbada correrá por cuenta del Contratista y deberá cumplir con la exigencia de densidad antes mencionadas.

- Si el derrumbe no es imputable al Contratista: los volúmenes que demande rellenar la zona derrumbada se cuantificará y se adicionará a los volúmenes de relleno de la estructura para su valorización correspondiente.

Pago

605.09 Las cantidades medidas de la forma descrita anteriormente y aceptadas por el Supervisor, se pagarán al precio unitario de las partidas 605.A “Rellenos para estructuras”, 605.B “Filtro Drenante” y 1001.C “Rellenos para estructuras”. Todo relleno se pagará al respectivo precio unitario del contrato, por toda la obra ejecutada satisfactoriamente y aceptada por el supervisor.

Este precio y pago constituye mano de obra, beneficios sociales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para culminar la partida a entera satisfacción del Supervisor.

No existirá pago alguno por la realización de trabajos de contención de las capas de relleno durante su construcción, tales como muros secos, por estar incluidos dentro del pago de la presente partida.

El precio incluye los trabajos necesarios para el control y eliminación de aguas durante y después de los trabajos de conformación de terraplenes.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 605. A Rellenos para Estructuras. | Metro Cúbico (m3) |
| 605. B Filtro Drenante. | Metro Cúbico (m3) |
| 1001.C Rellenos para Estructuras | Metro Cúbico (m3) |