sección 650.A                                                                                       geotextil no tejido clase 2

Descripción

650.01 Esta especificación comprende los requisitos para el uso de geotextiles en trabajos de drenaje, ya sea el caso en muros y subdrenes; y defensas ribereñas, como en el caso de los pontones. El geotextil a usar en todos los casos será el tipo no tejido clase 2.

Materiales

650.02 Generalidades

Los materiales propósito de esta especificación pueden estar fabricados por polímeros sintéticos no tejidos, de las características que se van a solicitar en este documento para cada una de las aplicaciones.

Los geotextiles no tejidos podrán ser fabricados con fibras largas o fibras cortas punzonadas o termo fundidas, dependiendo del uso requerido.

Todos los parámetros exigidos en esta norma corresponden a valores mínimos promedios por rollo (MARV), a excepción del Tamaño de Apertura Aparente (TAA), en su dirección principal más débil. Su uso es de carácter obligatorio. Por lo tanto no se permite el uso de valores promedios o típicos. De acuerdo con lo anterior, el Contratista se obliga a presentarle al Supervisor para su aprobación los resultados  suministrados por el proveedor, quedando en potestad de la Supervisión ordenarle su verificación.

650.03 Requerimientos Generales de Resistencia para asegurar Supervivencia  de los Geotextiles

Los geotextiles usados en los trabajos especificados en este artículo deben cumplir los requerimientos que se presentan en la Tabla N° 650-1, para el geotextil no tejido de clase 2. Estos requerimientos están dados en valores mínimos promedios del rollo (MARV) y no en valores típicos o promedios.

| Tabla N° 650-1 Geotextiles – Requerimientos de Supervivencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propiedad | Ensayo | Unid. | - Requerimiento Geotextil (MARV)* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Clase 1 |  | Clase 2 |  | Clase 3 |  |
|  |  |  | E < 50% | E > 50% | E < 50% | E > 50% | E < 50% | E > 50% |
| Resistencia Grab | ASTM D4632 | N | 1400 | 900 | 1100 | 700 | 800 | 500 |
| Resistencia al razgado trapezoidal | ASTM D4533 | N | 500 | 350 | 400 | 250 | 300 | 180 |
| Resistencia al punzonamiento | ASTM D4833 | N | 500 | 350 | 400 | 250 | 300 | 180 |
| Resistencia “Burst” | ASTM D3786 | Kpa | 3500 | 1700 | 2700 | 1300 | 2100 | 950 |
| Resistencia a la costura | ASTM D4632 | N | 12600 | 810 | 990 | 630 | 720 | 450 |

E = Elongación

650.04 Geotextiles usados en Subdrenaje y en Separación

Los geotextiles usados en subdrenaje deben cumplir las exigencias mostradas en la Tabla N° 650-2. Si se hace una evaluación detallada de las condiciones del sitio, se podrán disminuir los requerimientos a los exigidos para la clase 3 de la Tabla N° 650-1.para Construcción de Carreteras. Los geotextiles usados en subdrenaje permiten: incrementar la vida útil de las estructuras de drenaje, evitan la colmatación del material drenante y aumentan la capacidad de evacuación de los líquidos.

| Tabla 650-2 Geotextiles para Subdrenaje – Requerimientos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propiedad | Ensayo | Unidad | Requerimiento ( MARV ** ) |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de suelo a retener que pasa la malla 0.075 min. (N° 200) |  |  |
|  |  |  | < 15 | 15 – 50 | > 50 |
| Clase de Geotextil |  |  | Clase 2 de la tabla 650-1 |  |  |
| Permitividad | ASTM D4491 | seg –1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| Abertura aparente | ASTM D4751 | Mm | 0.43 Valores máx. promedios por rollo | 0.25 Valores máx. promedios por rollo | 0.22 Valores máx. promedios por rollo |
| Resistencia retenida UV | ASTM D4355 | % | 50% después de 500 horas de exposición |  |  |

650.05 Geotextiles usados en Control permanente de Erosión

Los geotextiles usados directamente para control de erosión superficial e indirectamente, bajo enrocados de protección (tipo rip-rap), debe cumplir los requerimientos que se muestran en la Tabla N° 650-3.

Tabla 650-3

Geotextiles para control permanente de Erosión - Requerimientos

| Propiedad | Ensayo | Unidad | Requerimiento (MARV ** ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Porcentajes de suelo a retener que pasa la malla 0.075 min. (N° 200) |  |  |
|  |  |  | < 15 | 15 - 50 | > 50 |
| Clase de Geotextil | - | - |  |  |  |
| Tejidos de monofilamento | - | - | Clase 2 de la Tabla 650-1 |  |  |
| Los otros geotextiles | - | - | Clase 1 de la Tabla 650-1 |  |  |
| Permitividad | ASTM D4491 | seg -1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
| Abertura aparente (AOS)* | ASTM D4751 | mm | 0.43 | 0.25 | 0.22 |
| Resistencia retenida UV | ASTM D4355 | % | 50% después de 500 horas de exposición |  |  |

650.06 Modo de utilización

Los geotextiles deben de mantenerse en su embalaje original hasta el momento de su utilización. Cuando llegue el momento de su uso, se debe desenrollar cuidadosamente el geotextil extendiéndolo sobre la superficie de trabajo evitando extender grandes longitudes.

Los traslapes deberán ser de un mínimo de 30 cm. tanto en el sentido longitudinal como en el transversal.

650.07 Control de Calidad

El Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión, el geotextil que utilizará en la obra, de acuerdo con la aplicación y lo exigido en estas especificaciones. Los valores presentados deben corresponder a los últimos de la producción de la  planta, es decir, deben estar actualizados. Por lo tanto, no se aceptan valores de  catálogo.

Todos los geotextiles deben llegar a la obra perfectamente referenciados y el Contratista exigirá a su Proveedor, el envío de los certificados correspondientes a cada rollo. No se permitirán valores de catálogo. Verificando que se encuentre entre las especificaciones, se permitirá su uso en obra.  Por cada 1 500 m 2 de un geotextil del mismo tipo, el Contratista enviará a un laboratorio especializado, muestras para verificación de resultados. Este laboratorio debe ser diferente del que posee el proveedor o el productor. Las muestras serán tomadas en presencia del Supervisor, de acuerdo con los procedimientos de muestreo solicitados en la Norma ASTM-D4354.

Medición

650.08 Para todas las aplicaciones de geotextiles mencionados en esta sección la unidad de medida será el metro cuadrado (m2). Los traslapes no se diferenciarán en la medida y estarán incluidos en ella.

Pago

650.09 El pago de los geotextiles para las aplicaciones indicadas en esta sección, se pagarán a los precios unitarios respectivos que se han pactado en el contrato, los que incluirán todas las operaciones para suministrar, transportar, almacenar, colocar en el punto de aplicación, efectuar el control de calidad y todo costo relacionado con la correcta ejecución de cada trabajo aceptado, a satisfacción del Supervisor. Los precios unitarios del Contratista definidos para cada partida del presupuesto, cubrirán el costo de todas las operaciones relacionadas con la correcta ejecución de las obras.

Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales, impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte, ensayos de control de calidad, regalías, servidumbres y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo imprevistos. También incluye el costo de traslapes y costuras que se requieran para el cumplimiento de las especificaciones.

| ITEM DE PAGO | - UNIDAD DE PAGO |
| --- | --- |
| 650. A Geotextil no tejido clase 2. | Metro cuadrado (m2 ) |