sección 675.a, 1003.J                                             pintura bituminosa

Descripción

675.A, 1003.J  01 Se incluye en este artículo la impermeabilización de las siguientes partes de la obra:

Todos los trasdoses de muros, estribos, aletas y en general, todos las caras verticales y horizontales en contacto con el terreno.

Materiales

675.A, 1003.J  02  Para la impermeabilización se empleará una pintura bituminosa que tenga garantizada su utilidad, y que obtenga la aprobación previa del Supervisor, pudiéndose utilizar un imprimante  asfáltico de alto poder adhesivo; después del secado de este producto se aplicará una pintura asfáltica que contenga productos adhesivos y plastificantes que no sean emulsión ni contengan alquitranes.

Requerimientos de Construcción

675.A, 1003.J 03 Limpiar con cepillo u otras herramientas adicionales la superficie a proteger  de modo de obtener una superficie limpia de grasas, polvo u otros materiales extraños dejándola limpia y seca.

La pintura se aplicará con brocha o rodillo, en dos capas de no menos de  cuatro décimas de milímetro de espesor (0,4 mm), cada una. Se evitará su aplicación cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco (5) grados centígrados. El intervalo entre la aplicación de cada capa dependerá de la temperatura ambiente, con un mínimo de dos días. De acuerdo con las recomendaciones del fabricante, puede ser necesaria la aplicación de una capa de imprimación, utilizando el mismo producto diluido en agua.

Deberá utilizarse protección contra la lluvia durante las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al extendido final.

Medición

675.A, 1003.J 04  La medida para el pago será la cantidad de metros cuadrados (m2) correspondientes al área de la superficie  debidamente pintada y aceptada por el Ingeniero Supervisor.

Pago.

675.A, 1003.J 05  La cantidad de metros cuadrados pintados se pagará al precio unitario de la partida 1003. J “Pintura Bituminosa” del contrato y este precio y pago constituirá compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos y completa ejecución de los trabajos de acuerdo a lo especificado.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 675.A Pintura Bituminosa 1003.J Pintura Bituminosa. | Metro cuadrado (m2) |