sección 675.B, 1003.I                                             geocompuesto de drenaje

Descripción

675.B, 1003.I 01 Esta partida comprenderá  la provisión del material y la ejecución de todos los trabajos necesarios para la colocación geocompuestos para pantallas drenantes para lograr el drenaje de la parte trasera de los estribos y en las estructuras en que el Supervisor ordene su utilización.

Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en los planos, en las especificaciones y a lo que ordene el Supervisor.

Materiales

675.B, 1003.I 02  El geocompuesto deberá ser liviano y flexible. Este producto estará formado por asociación de tres geosintéticos. Los geosintéticos que conforman el geocompuesto de drenaje se describen a continuación.

Núcleo Drenante

El núcleo drenante deberá ser formado por una geomanta tridimensional, fabricada con filamentos gruesos de polipropileno entrelazados, formando una estructura tridimensional que posee 90% de vacíos.

Filtro

El filtro será un geotextil no tejido de fibras sintéticas de poliéster, el cual estará termo soldada a los hilos de la geomanta, en los puntos en contacto directo con este. El filtro geotextil deberá estar conforme a los requerimientos de la siguiente tabla:

| Propiedades Hidráulicas |  |  |  |  | Geotextil |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abertura de filtración | Mm |  | AFNOR G 38017 |  | 0,145 |  |  |
| Permisividad | s-1 |  | ASTM D 4491 |  | 1,51 |  |  |
| Permeabilidad | cm/s |  | ASTM D 4491 |  | 1,1 x 10-1 |  |  |
| Propiedades Mecânicas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dirección Longitudinal | Dirección transversal |
| Resistencia a la tracción |  | KN/m |  | ASTM D 4595 |  | 5.20 | 2.90 |
| Deformación a la rotura |  | % |  | ASTM D 4595 |  | 37.30 | 36.20 |
| Punzonamiento |  | N |  | ASTM D 4833 |  | 602.00 |  |
| Características Físicas |  |  |  |  |  |  |  |
| Espesor | Mm |  | ASTM D 5199 |  | 0.7 |  |  |
| Gramaje | g/m2 |  | ASTM D 5261 |  | 100 |  |  |

Lámina Impermeable

Una de las caras está compuesta por un Laminado de Polipropileno, capaz estar en contacto directo con mortero o concreto fresco. Este laminado debe cumplir las siguientes características:

| Propiedades Hidráulicas |  |  |  | Laminado de Polipropileno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abertura de filtración | Mm |  | AFNOR G 38017 | 0,145 |  |
| Permisividad | s-1 |  | ASTM D 4491 | 1,51 |  |
| Permeabilidad | cm/s |  | ASTM D 4491 | 1,1 x 10-1 |  |
| Propiedades Mecânicas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dirección Longitudinal | Dirección transversal |
| Resistencia a la tracción |  | KN/m | ASTM D 4595 | 5.50 | 3.00 |
| Deformación a la rotura |  | % | ASTM D 4595 | 52.00 | 50.00 |
| Características Físicas |  |  |  |  |  |
| Espesor | mm |  | ASTM D 5199 | 0.15 |  |
| Gramaje | g/m2 |  | ASTM D 5261 | 135 |  |

Geocompuesto para malla drenante

Las propiedades mecánicas y físicas del geocompuesto para la malla drenante, deberán estar conforme a los requerimientos de la siguiente tabla:

| Propiedades Mecânicas |  |  | Geocompuesto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dirección longitudinal | Dirección transversal |
| Resistencia a la tracción | KN/m | ASTM D 4595 | 14.00 | 8.00 |
| Deformación a la rotura | % | ASTM D 4595 | 30.00 | 30.00 |
| Características Físicas |  |  |  |  |
| Espesor | mm | ASTM D 5199 | 11.0 |  |
| Gramaje | g/m2 | ASTM D 5261 | 750 |  |

La capacidad de flujo del geocompuesto deberá estar conforme a los requerimientos de la siguiente tabla:

Capacidad de flujo (l.s/m)

Instalación

675.B, 1003.I  Es supervisor deberá aprobar la secuencia de aprobación propuesta por el contratista.

Los rollos de geocompuesto  deberán ser provistos con una envoltura para protección contra la humedad y la exposición a los rayos ultravioleta antes de su colocación. Los rollos deberán ser almacenados de tal modo de protegerlos de estos elementos. Si son almacenados a la intemperie, deberán colocarse elevados y protegidos con una cobertura impermeabilizante. En ningún momento el geocompuesto de drenaje deberá estar expuesto a los rayos ultravioletas por un período que exceda los 14 días.

El contratista deberá manipular los rollos de geocompuesta, de forma segura para que no sean dañados. El área de instalación deberá ser preparada perfilándola y dejándola libre de obstrucciones que puedan dañar el geocompuesto. No se deberá permitir la presencia de piedras, vegetación, raíces, excesivo polvo o humedad en el geocompuesto. El contratista no deberá operar ningún equipo directamente sobre el geocompuesto.

El geocompuesto de drenaje deberá ser desenrollado tan suavemente como fuera posible sobre la superficie limpia, libre de arrugas y pliegues. Puede ser instalado en su sentido longitudinal o transversal. Los métodos de fijación pueden ser a través de pines o con pegamento. El geocompuesto de drenaje y la tubería perforada serán colocados como se detallan en los planos y bajo la aprobación del supervisor.

En los extremos de los tubos perforados se colocará un tubo dren PVC de 200mm de diámetro, que cruce el estribo o muro desde el trasdós hacia el intradós, de manera de eliminar el agua.

Durante la construcción, se deberá tener cuidado en evitar la contaminación del geocompuesto de drenaje con suelo u otro material. El geocompuesto de drenaje debe ser colocado suelto y no excesivamente tenso. Para colocarlo en íntimo contacto con el suelo, debe tenerse cuidado de no dejar espacios vacíos entre el geotextil y el suelo subyacente. Los geocompuestos de drenaje adyacentes deberán ser cosidos o traslapados, el traslape será como mínimo 10 cm.

Control de Calidad

El contratista deberá presentar a la supervisión para su aprobación los certificados de calidad de los materiales a utilizar. Una vez que cuente con la autorización para su uso, se hará una inspección visual para el material previo a su instalación, con el fin de determinar e identificar posibles defectos de fabricación o daños producidos durante el transporte.

Reparaciones

Se procederá con la reparación de las uniones de campo, en los casos en que no cumplan con los criterios de diseño y control de calidad. Los defectos que pudieran presentarse en el transcurso de los trabajos de instalación como rayones, punzonadas, rasgaduras, etc., serán debidamente marcados, identificados y reparados.

Método de Medición

675.B, 1003.I 04  Los geocompuestos se medirán por metro cuadrado (m2) colocado y aceptado por la Supervisión; de acuerdo a las medidas indicadas en los planos y lo señalado en la presente especificación.

Pago.

675.B, 1003.I 05  La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato establecida para esta partida. Dicho precio y pago constituirán compensación total por el costo de los materiales, equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 675.B Geocompuesto de drenaje tridimensional 1003.I Geocompuesto de drenaje tridimensional | Metro cuadrado (m2) |