|  | ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO: Km 557+000 – Km 886+600 VÍA DE EVITAMIENTO TRUJILLO Km 557+000 – km 586+600 |  |
| --- | --- | --- |

Nº 181154-66-INF-001

*181154-66-INF-001*

ESTUDIO DE SUELOS, PAVIMENTOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

Rev. 1

APROBADO POR:

Jefe de Proyecto	Abdón Arévalo Cotrina

Cliente			Concesionaria Vial del Sol – Covisol S.A.

| Revisión | Hecho Por | Descripción | Fecha | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | J. Melchor | Emitido para coordinación Interna | 06/03/13 | F. Vásquez | A. Ponce |
| B | J. Melchor | Emitido para aprobación del cliente | 07/03/13 | F. Vásquez | A. Ponce |
| 0 | J. Melchor | Emitido para construcción | 16/05/13 | F. Vásquez | A. Ponce |
| 1 | J. Melchor | Emitido para construcción | 03/12/13 | A. Arévalo | A. Ponce |
| COMENTARIOS DEL CLIENTE: |  |  |  |  |  |

INDICE

1.	OBJETIVO	4

2.	ALCANCE	4

3.	UBICACION	4

4.	CONDICIÓN SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO	4

4.1.	METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DEL PCI (INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO)	5

4.2.	RESULTADOS OBTENIDOS	8

5.	CONDICION FUNCIONAL DEL PAVIMENTO	18

6.	CONDICIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO	22

6.1.	RETROCALCULO CON EL DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO	24

6.2.	ACTIVIDADES EN CAMPO	30

6.3.	TRABAJO DE GABINETE	30

6.3.1.	DEFLEXION MÁXIMA	30

6.3.2.	MÓDULO RESILIENTE DE LA SUBRASANTE	30

6.3.3.	NÚMERO ESTRUCTURAL EFECTIVO DEL PAVIMENTO	31

6.3.4.	SECTORIZACIÓN POR EVALUACIÓN ESTRUCTURAL	40

7.	PROSPECCION DE SUELOS Y ENSAYOS DESTRUCTIVOS EN EL PAVIMENTO	40

7.1.	ACTIVIDADES DE CAMPO	40

7.2.	TRABAJOS DE LABORATORIO	42

7.3.	TRABAJOS EN GABINETE	45

7.3.1.	BASE GRANULAR	45

7.3.2.	SUB BASE GRANULAR	45

7.3.3.	SUBRASANTE	46

8.	DISEÑO DE REFUERZO ESTRUCTURAL	47

8.1.	ANÁLISIS DE TRÁFICO Y EJES EQUIVALENTES	47

8.2.	MÓDULO RESILIENTE (MR)	48

8.3.	NÚMERO ESTRUCTURAL EFECTIVO (SN efectivo)	49

8.4.	NÚMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO (SN requerido)	49

8.5.	REFUERZO ESTRUCTURAL	52

9.	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	53

9.1.	ACTIVIDADES PREVIAS A LA COLOCACION DE LA SOBRECAPA DE MEZCLA ASFALTICA	53

9.2.	DESNIVEL BERMA/CALZADA	63

10.	CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y BOTADEROS	63

10.1.	DESCRIPCION DE CANTERAS	64

10.1.1.	CANTERA EL MILAGRO	64

10.1.2.	CANTERA RÍO CHICAMA	66

10.2.	FUENTES DE AGUA	68

10.2.1.	PROPIEDADES QUÍMICAS	69

11.	CONCLUSIONES	71

- OBJETIVO

Efectuar la evaluación de la estructura de pavimento en la vía denominada Evitamiento Trujillo y definir en base al análisis integral de resultados definir los refuerzos necesarios para garantizar su integridad por un periodo de 5 años.

Asimismo, ubicar, analizar y definir los depósitos de materiales y fuentes de agua en cantidades suficientes y adecuadas para los diferentes requerimientos del proyecto

- ALCANCE

Para la ejecución del presente estudio, se tuvo en cuenta los criterios ingenieriles y la documentación técnica que se detalla a continuación:

- AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993.

- ASTM D 4694 (Standard Test Method for Deflections with a Falling-Weight-Type Impulse Load Device).

- Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado mediante decreto supremo No. 034-2001-MTC.

- Norma ASTM D6433-03 (Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys).

- UBICACION

La vía en estudio, materia del presente informe, se encuentra políticamente ubicada en el departamento de La Libertad en la provincia de Trujillo. El evitamiento Trujillo se inicia en el Km 556+920 de la carretera Panamericana Norte y culmina en el Km 586+600 de la misma vía, tiene una longitud total de 29.64 Km.

En general la zona donde se emplaza la vía presenta un clima con bajo porcentaje de humedad.

- CONDICIÓN SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO

La evaluación de la condición superficial del pavimento se ejecutó mediante el método de evaluación PCI tomando como referencia lo establecido en la Norma ASTM D6433-03 (Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys).

El proceso de evaluación de la condición superficial del pavimento se efectuó siguiendo dos etapas, la primera correspondiente al trabajo de campo y la segunda a la etapa de gabinete para la determinación de los valores de PCI de los pavimentos.

- Labores de Campo

Para llevar a cabo los trabajos de campo, se ha efectuado el marcado de la vía en toda su longitud, cada 50 m. definiendo un enmallado de 3.60 m de ancho promedio del carril sea derecho o izquierdo por 100.0 m de longitud, correspondiendo a cada unidad de muestreo un área de 360 m2, las cuales fueron ubicadas y demarcadas sobre el pavimento a fin de facilitar al evaluador la identificación de las fallas existentes en cada área del pavimento.

- Procedimiento de Inspección

El procedimiento para la inspección, así como las definiciones y guías para la cuantificación de las fallas se ha realizado bajo los lineamientos establecidos en la Norma ASTM D 6433-03 ASTM (Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys), con cuyos datos se ha procedido a calcular el valor de PCI.

Para tal fin se emplearon tableros, winchas, odómetros manuales, cámara fotográfica  etc. Como medidas de seguridad fue necesario el concurso de vigías, unidad con circulina, apoyo policial etc., así mismo todo el personal (ingeniero, asistentes y vigías, fueron estuvieron debidamente uniformados con casco, botas, chalecos de seguridad etc).

Se inspeccionó individualmente cada unidad de muestra, registrando en el formato elaborado de acuerdo a la norma ASTM D 6433-03 efectuando la anotación del tipo, severidad y magnitud de la falla medido con el odómetro manual, así como el número de unidad de muestreo, fecha, progresiva etc. Dicha inspección de fallas, se realiza caminando sobre la a acera/berma de la vía.

  - METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DEL PCI (INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO)

El Índice de Condición del Pavimento es una calificación numérica asociada a la condición del pavimento que varía entre 0 y 100, valores a los cuales se asocia una descripción verbal que varía de Colapsado a Excelente, según se muestra a continuación:

Figura 1 Rango de Evaluación Mediante el PCI

La información obtenida en el Relevamiento de Fallas, se utiliza para calcular el PCI de cada unidad de muestra, el PCI de la sección de un pavimento se determina en base a los valores de PCI determinados para cada unidad de muestra. A continuación se muestra los distintos tipos de falla descritos en el método.

Tabla 1 Tipos de Falla

| Falla N° | Descripción | Unidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grieta Piel de Cocodrilo | m2 |
| 2 | Exudación de Asfalto | m2 |
| 3 | Agrietamiento en Bloque | m2 |
| 4 | Abultamientos y Hundimientos | m |
| 5 | Corrugación | m2 |
| 6 | Depresión | m2 |
| 7 | Grieta de Borde | m |
| 8 | Grieta de Reflexión de juntas | M |
| 9 | Desnivel carril / berma | m |
| 10 | Grietas Longitudinales y Transversales | m |
| 11 | Parcheo | m2 |
| 12 | Pulimiento de Agregados | N° |
| 13 | Huecos | m2 |
| 14 | Cruce de vía férrea* | m2 |
| 15 | Ahuellamiento | m2 |
| 16 | Desplazamiento | m2 |
| 17 | Grieta Parabólica (slippage) | m2 |
| 18 | Hinchamiento | m2 |
| 19 | Desprendimiento de agregados | m2 |

* Reemplazar por acceso a puentes, pontones y rejillas de drenaje

El proceso de cálculo es el mismo, tanto para pavimentos flexibles como para pavimentos rígidos, la diferencia es que en el caso de los pavimentos flexibles se analizan las unidades de muestreo por áreas y en los rígidos en función al número de losas.

Entonces al completar la inspección de campo, la información sobre los daños se utiliza para calcular el PCI. El cálculo fue realizado mediante hojas de cálculo elaboradas por el Consultor y se basa en los valores deducidos de cada daño de acuerdo con su cantidad y severidad reportada. Para su cálculo se procede según la norma ASTM D-6433-03 de la siguiente manera:

- Totalizar cada tipo y nivel de severidad de daño, cuantificándose en área. Luego dividir esta cantidad de cada clase de daño en cada nivel de severidad entre el área total de la unidad de muestreo, obteniendo la densidad porcentual para cada tipo y severidad de falla o daño.

Dens. (%) = Área de las fallas/Área muestra

- Con este valor, se calculan los Valores Deducidos (VD), utilizando las curvas para la obtención del Valor Deducido que se muestran en la Norma ASTM D6433-03, según sea el tipo de pavimento rígido o flexible.

VD = F (Densidad, Nivel de Severidad)

- Luego se calcula el número máximo admisible de valores deducidos incluyendo fracciones (m)

m=1+9x(100−HDV)98

Donde:

HDV = Mayor valor deducido individual para la muestra “i”

- A partir de este valor (m) y mediante un proceso iterativo calculando el número de valores deducidos mayores a dos (q), se procede a calcular el Valor Deducido Corregido (CDV) mediante las curvas apropiadas de corrección para pavimentos flexibles

- A partir del máximo Valor Deducido Corregido (CDV) se calcula el PCI de la unidad de muestra analizada, según la siguiente expresión:

PCI = 100 – VDC

  - RESULTADOS OBTENIDOS

Los valores del PCI en el carril derecho e izquierdo, indican que el pavimento de la vía Evitamiento Trujillo, presenta una condición que puede clasificarse como de regular a muy buena, encontrándose ciertos sectores en donde se encuentra en condiciones excelentes y en otras en condición malas. A continuación se muestran los resultados obtenidos, los cuales se encuentran en el Anexo B: “Relevamiento de Fallas en la Superficie de Rodadura y Bermas y mediciones de deflexiones”.

Tabla 2 Resumen de la Evaluación Superficial: Carril Derecho

| De | Hasta | PCI | Condición |
| --- | --- | --- | --- |
| 557+000 | 557+100 | 75 | MUY BUENO |
| 557+100 | 557+200 | 68 | BUENO |
| 557+200 | 557+300 | 88 | EXCELENTE |
| 557+300 | 557+400 | 74 | MUY BUENO |
| 557+400 | 557+500 | 67 | BUENO |
| 557+500 | 557+600 | 53 | REGULAR |
| 557+600 | 557+700 | 52 | REGULAR |
| 557+700 | 557+800 | 66 | BUENO |
| 557+800 | 557+900 | 74 | MUY BUENO |
| 557+900 | 558+000 | 66 | BUENO |
| 558+000 | 558+100 | 73 | MUY BUENO |
| 558+100 | 558+200 | 72 | MUY BUENO |
| 558+200 | 558+300 | 62 | BUENO |
| 558+300 | 558+400 | 71 | MUY BUENO |
| 558+400 | 558+500 | 68 | BUENO |
| 558+500 | 558+600 | 72 | MUY BUENO |
| 558+600 | 558+700 | 53 | REGULAR |
| 558+700 | 558+800 | 70 | MUY BUENO |
| 558+800 | 558+900 | 72 | MUY BUENO |
| 558+900 | 559+000 | 74 | MUY BUENO |
| 559+000 | 559+100 | 74 | MUY BUENO |
| 559+100 | 559+200 | 68 | BUENO |
| 559+200 | 559+300 | 69 | BUENO |
| 559+300 | 559+400 | 60 | BUENO |
| 559+400 | 559+500 | 77 | MUY BUENO |
| 559+500 | 559+600 | 80 | MUY BUENO |
| 559+600 | 559+700 | 84 | MUY BUENO |
| 559+700 | 559+800 | 77 | MUY BUENO |
| 559+800 | 559+900 | 84 | MUY BUENO |
| 559+900 | 560+000 | 82 | MUY BUENO |
| 560+000 | 560+100 | 70 | BUENO |
| 560+100 | 560+200 | 50 | REGULAR |
| 560+200 | 560+300 | 75 | MUY BUENO |
| 560+300 | 560+400 | 38 | MALA |
| 560+400 | 560+500 | 75 | MUY BUENO |
| 560+500 | 560+600 | 85 | MUY BUENO |
| 560+600 | 560+700 | 91 | EXCELENTE |
| 560+700 | 560+800 | 94 | EXCELENTE |
| 560+800 | 560+900 | 90 | EXCELENTE |
| 560+900 | 561+000 | 88 | EXCELENTE |
| 561+000 | 561+100 | 81 | MUY BUENO |
| 561+100 | 561+200 | 91 | EXCELENTE |
| 561+200 | 561+300 | 100 | EXCELENTE |
| 561+300 | 561+400 | 100 | EXCELENTE |
| 561+400 | 561+500 | 75 | MUY BUENO |
| 561+500 | 561+600 | 82 | MUY BUENO |
| 561+600 | 561+700 | 62 | BUENO |
| 561+700 | 561+800 | 77 | MUY BUENO |
| 561+800 | 561+900 | 74 | MUY BUENO |
| 561+900 | 562+000 | 78 | MUY BUENO |
| 562+000 | 562+100 | 78 | MUY BUENO |
| 562+100 | 562+200 | 83 | MUY BUENO |
| 562+200 | 562+300 | 80 | MUY BUENO |
| 562+300 | 562+400 | 52 | REGULAR |
| 562+400 | 562+500 | 62 | BUENO |
| 562+500 | 562+600 | 81 | MUY BUENO |
| 562+600 | 562+700 | 75 | MUY BUENO |
| 562+700 | 562+800 | 83 | MUY BUENO |
| 562+800 | 562+900 | 78 | MUY BUENO |
| 562+900 | 563+000 | 85 | MUY BUENO |
| 563+000 | 563+100 | 100 | EXCELENTE |
| 563+100 | 563+200 | 100 | EXCELENTE |
| 563+200 | 563+300 | 74 | MUY BUENO |
| 563+300 | 563+400 | 74 | MUY BUENO |
| 563+400 | 563+500 | 74 | MUY BUENO |
| 563+500 | 563+600 | 74 | MUY BUENO |
| 563+600 | 563+700 | 74 | MUY BUENO |
| 563+700 | 563+800 | 74 | MUY BUENO |
| 563+800 | 563+900 | 74 | MUY BUENO |
| 563+900 | 564+000 | 74 | MUY BUENO |
| 564+000 | 564+100 | 100 | EXCELENTE |
| 564+100 | 564+200 | 56 | BUENO |
| 564+200 | 564+300 | 48 | REGULAR |
| 564+300 | 564+400 | 63 | BUENO |
| 564+400 | 564+500 | 66 | BUENO |
| 564+500 | 564+600 | 74 | MUY BUENO |
| 564+600 | 564+700 | 80 | MUY BUENO |
| 564+700 | 564+800 | 100 | EXCELENTE |
| 564+800 | 564+900 | 90 | EXCELENTE |
| 564+900 | 565+000 | 74 | MUY BUENO |
| 565+000 | 565+100 | 70 | BUENO |
| 565+100 | 565+200 | 72 | MUY BUENO |
| 565+200 | 565+300 | 74 | MUY BUENO |
| 565+300 | 565+400 | 68 | BUENO |
| 565+400 | 565+500 | 74 | MUY BUENO |
| 565+500 | 565+600 | 72 | MUY BUENO |
| 565+600 | 565+700 | 78 | MUY BUENO |
| 565+700 | 565+800 | 74 | MUY BUENO |
| 565+800 | 565+900 | 71 | MUY BUENO |
| 565+900 | 566+000 | 71 | MUY BUENO |
| 566+000 | 566+100 | 100 | EXCELENTE |
| 566+100 | 566+200 | 100 | EXCELENTE |
| 566+200 | 566+300 | 100 | EXCELENTE |
| 566+300 | 566+400 | 100 | EXCELENTE |
| 566+400 | 566+500 | 100 | EXCELENTE |
| 566+500 | 566+600 | 57 | BUENO |
| 566+600 | 566+700 | 74 | MUY BUENO |
| 566+700 | 566+800 | 74 | MUY BUENO |
| 566+800 | 566+900 | 74 | MUY BUENO |
| 566+900 | 567+000 | 36 | MALA |
| 567+000 | 567+100 | 69 | BUENO |
| 567+100 | 567+200 | 31 | MALA |
| 567+200 | 567+300 | 66 | BUENO |
| 567+300 | 567+400 | 71 | MUY BUENO |
| 567+400 | 567+500 | 56 | BUENO |
| 567+500 | 567+600 | 74 | MUY BUENO |
| 567+600 | 567+700 | 74 | MUY BUENO |
| 567+700 | 567+800 | 84 | MUY BUENO |
| 567+800 | 567+900 | 69 | BUENO |
| 567+900 | 568+000 | 64 | BUENO |
| 568+000 | 568+100 | 73 | MUY BUENO |
| 568+100 | 568+200 | 74 | MUY BUENO |
| 568+200 | 568+300 | 70 | BUENO |
| 568+300 | 568+400 | 73 | MUY BUENO |
| 568+400 | 568+500 | 73 | MUY BUENO |
| 568+500 | 568+600 | 77 | MUY BUENO |
| 568+600 | 568+700 | 74 | MUY BUENO |
| 568+700 | 568+800 | 72 | MUY BUENO |
| 568+800 | 568+900 | 100 | EXCELENTE |
| 568+900 | 569+000 | 100 | EXCELENTE |
| 569+000 | 569+100 | 100 | EXCELENTE |
| 569+100 | 569+200 | 60 | BUENO |
| 569+200 | 569+300 | 74 | MUY BUENO |
| 569+300 | 569+400 | 74 | MUY BUENO |
| 569+400 | 569+500 | 74 | MUY BUENO |
| 569+500 | 569+600 | 74 | MUY BUENO |
| 569+600 | 569+700 | 74 | MUY BUENO |
| 569+700 | 569+800 | 74 | MUY BUENO |
| 569+800 | 569+900 | 74 | MUY BUENO |
| 569+900 | 570+000 | 74 | MUY BUENO |
| 570+000 | 570+100 | 74 | MUY BUENO |
| 570+100 | 570+200 | 74 | MUY BUENO |
| 570+200 | 570+300 | 74 | MUY BUENO |
| 570+300 | 570+400 | 74 | MUY BUENO |
| 570+400 | 570+500 | 74 | MUY BUENO |
| 570+500 | 570+600 | 44 | REGULAR |
| 570+600 | 570+700 | 77 | MUY BUENO |
| 570+700 | 570+800 | 74 | MUY BUENO |
| 570+800 | 570+900 | 74 | MUY BUENO |
| 570+900 | 571+000 | 74 | MUY BUENO |
| 571+000 | 571+100 | 74 | MUY BUENO |
| 571+100 | 571+200 | 74 | MUY BUENO |
| 571+200 | 571+300 | 70 | BUENO |
| 571+300 | 571+400 | 74 | MUY BUENO |
| 571+400 | 571+500 | 72 | MUY BUENO |
| 571+500 | 571+600 | 74 | MUY BUENO |
| 571+600 | 571+700 | 74 | MUY BUENO |
| 571+700 | 571+800 | 74 | MUY BUENO |
| 571+800 | 571+900 | 74 | MUY BUENO |
| 571+900 | 572+000 | 74 | MUY BUENO |
| 572+000 | 572+100 | 74 | MUY BUENO |
| 572+100 | 572+200 | 77 | MUY BUENO |
| 572+200 | 572+300 | 74 | MUY BUENO |
| 572+300 | 572+400 | 74 | MUY BUENO |
| 572+400 | 572+500 | 74 | MUY BUENO |
| 572+500 | 572+600 | 74 | MUY BUENO |
| 572+600 | 572+700 | 74 | MUY BUENO |
| 572+700 | 572+800 | 74 | MUY BUENO |
| 572+800 | 572+900 | 74 | MUY BUENO |
| 572+900 | 573+000 | 74 | MUY BUENO |
| 573+000 | 573+100 | 74 | MUY BUENO |
| 573+100 | 573+200 | 74 | MUY BUENO |
| 573+200 | 573+300 | 74 | MUY BUENO |
| 573+300 | 573+400 | 74 | MUY BUENO |
| 573+400 | 573+500 | 74 | MUY BUENO |
| 573+500 | 573+600 | 74 | MUY BUENO |
| 573+600 | 573+700 | 74 | MUY BUENO |
| 573+700 | 573+800 | 74 | MUY BUENO |
| 573+800 | 573+900 | 74 | MUY BUENO |
| 573+900 | 574+000 | 74 | MUY BUENO |
| 574+000 | 574+100 | 74 | MUY BUENO |
| 574+100 | 574+200 | 74 | MUY BUENO |
| 574+200 | 574+300 | 74 | MUY BUENO |
| 574+300 | 574+400 | 74 | MUY BUENO |
| 574+400 | 574+500 | 74 | MUY BUENO |
| 574+500 | 574+600 | 74 | MUY BUENO |
| 574+600 | 574+700 | 74 | MUY BUENO |
| 574+700 | 574+800 | 74 | MUY BUENO |
| 574+800 | 574+900 | 74 | MUY BUENO |
| 574+900 | 575+000 | 74 | MUY BUENO |
| 575+000 | 575+100 | 74 | MUY BUENO |
| 575+100 | 575+200 | 74 | MUY BUENO |
| 575+200 | 575+300 | 74 | MUY BUENO |
| 575+300 | 575+400 | 73 | MUY BUENO |
| 575+400 | 575+500 | 74 | MUY BUENO |
| 575+500 | 575+600 | 74 | MUY BUENO |
| 575+600 | 575+700 | 74 | MUY BUENO |
| 575+700 | 575+800 | 74 | MUY BUENO |
| 575+800 | 575+900 | 74 | MUY BUENO |
| 575+900 | 576+000 | 86 | EXCELENTE |
| 576+000 | 576+100 | 74 | MUY BUENO |
| 576+100 | 576+200 | 100 | EXCELENTE |
| 576+200 | 576+300 | 100 | EXCELENTE |
| 576+300 | 576+400 | 100 | EXCELENTE |
| 576+400 | 576+500 | 100 | EXCELENTE |
| 576+500 | 576+600 | 100 | EXCELENTE |
| 576+600 | 576+700 | 100 | EXCELENTE |
| 576+700 | 576+800 | 100 | EXCELENTE |
| 576+800 | 576+900 | 52 | REGULAR |
| 576+900 | 577+000 | 72 | MUY BUENO |
| 577+000 | 577+100 | 62 | BUENO |
| 577+100 | 577+200 | 86 | EXCELENTE |
| 577+200 | 577+300 | 87 | EXCELENTE |
| 577+300 | 577+400 | 87 | EXCELENTE |
| 577+400 | 577+500 | 94 | EXCELENTE |
| 577+500 | 577+600 | 92 | EXCELENTE |
| 577+600 | 577+700 | 95 | EXCELENTE |
| 577+700 | 577+800 | 94 | EXCELENTE |
| 577+800 | 577+900 | 90 | EXCELENTE |
| 577+900 | 578+000 | 90 | EXCELENTE |
| 578+000 | 578+100 | 91 | EXCELENTE |
| 578+100 | 578+200 | 91 | EXCELENTE |
| 578+200 | 578+300 | 91 | EXCELENTE |
| 578+300 | 578+400 | 92 | EXCELENTE |
| 578+400 | 578+500 | 91 | EXCELENTE |
| 578+500 | 578+600 | 92 | EXCELENTE |
| 578+600 | 578+700 | 91 | EXCELENTE |
| 578+700 | 578+800 | 93 | EXCELENTE |
| 578+800 | 578+900 | 93 | EXCELENTE |
| 578+900 | 579+000 | 92 | EXCELENTE |
| 579+000 | 579+100 | 94 | EXCELENTE |
| 579+100 | 579+200 | 86 | EXCELENTE |
| 579+200 | 579+300 | 84 | MUY BUENO |
| 579+300 | 579+400 | 80 | MUY BUENO |
| 579+400 | 579+500 | 100 | EXCELENTE |
| 579+500 | 579+600 | 100 | EXCELENTE |
| 579+600 | 579+700 | 100 | EXCELENTE |
| 579+700 | 579+800 | 100 | EXCELENTE |
| 579+800 | 579+900 | 100 | EXCELENTE |
| 579+900 | 580+000 | 100 | EXCELENTE |
| 580+000 | 580+100 | 89 | EXCELENTE |
| 580+100 | 580+200 | 100 | EXCELENTE |
| 580+200 | 580+300 | 52 | REGULAR |
| 580+300 | 580+400 | 84 | MUY BUENO |
| 580+400 | 580+500 | 76 | MUY BUENO |
| 580+500 | 580+600 | 100 | EXCELENTE |
| 580+600 | 580+700 | 74 | MUY BUENO |
| 580+700 | 580+800 | 100 | EXCELENTE |
| 580+800 | 580+900 | 100 | EXCELENTE |
| 580+900 | 581+000 | 100 | EXCELENTE |
| 581+000 | 581+100 | 100 | EXCELENTE |
| 581+100 | 581+200 | 92 | EXCELENTE |
| 581+200 | 581+300 | 100 | EXCELENTE |
| 581+300 | 581+400 | 100 | EXCELENTE |
| 581+400 | 581+500 | 100 | EXCELENTE |
| 581+500 | 581+600 | 83 | MUY BUENO |
| 581+600 | 581+700 | 88 | EXCELENTE |
| 581+700 | 581+800 | 100 | EXCELENTE |
| 581+800 | 581+900 | 87 | EXCELENTE |
| 581+900 | 582+000 | 100 | EXCELENTE |
| 582+000 | 582+100 | 100 | EXCELENTE |
| 582+100 | 582+200 | 100 | EXCELENTE |
| 582+200 | 582+300 | 100 | EXCELENTE |
| 582+300 | 582+400 | 100 | EXCELENTE |
| 582+400 | 582+500 | 100 | EXCELENTE |
| 582+500 | 582+600 | 100 | EXCELENTE |
| 582+600 | 582+700 | 100 | EXCELENTE |
| 582+700 | 582+800 | 100 | EXCELENTE |
| 582+800 | 582+900 | 100 | EXCELENTE |
| 582+900 | 583+000 | 100 | EXCELENTE |
| 583+000 | 583+100 | 100 | EXCELENTE |
| 583+100 | 583+200 | 100 | EXCELENTE |
| 583+200 | 583+300 | 100 | EXCELENTE |
| 583+300 | 583+400 | 100 | EXCELENTE |
| 583+400 | 583+500 | 100 | EXCELENTE |
| 583+500 | 583+600 | 100 | EXCELENTE |
| 583+600 | 583+700 | 100 | EXCELENTE |
| 583+700 | 583+800 | 100 | EXCELENTE |
| 583+800 | 583+900 | 100 | EXCELENTE |
| 583+900 | 584+000 | 100 | EXCELENTE |
| 584+000 | 584+100 | 100 | EXCELENTE |
| 584+100 | 584+200 | 100 | EXCELENTE |
| 584+200 | 584+300 | 88 | EXCELENTE |
| 584+300 | 584+400 | 100 | EXCELENTE |
| 584+400 | 584+500 | 100 | EXCELENTE |
| 584+500 | 584+600 | 100 | EXCELENTE |
| 584+600 | 584+700 | 100 | EXCELENTE |
| 584+700 | 584+800 | 100 | EXCELENTE |
| 584+800 | 584+900 | 86 | EXCELENTE |
| 584+900 | 585+000 | 100 | EXCELENTE |
| 585+000 | 585+100 | 100 | EXCELENTE |
| 585+100 | 585+200 | 100 | EXCELENTE |
| 585+200 | 585+300 | 100 | EXCELENTE |
| 585+300 | 585+400 | 100 | EXCELENTE |
| 585+400 | 585+500 | 100 | EXCELENTE |
| 585+500 | 585+600 | 100 | EXCELENTE |
| 585+600 | 585+700 | 100 | EXCELENTE |
| 585+700 | 585+800 | 100 | EXCELENTE |
| 585+800 | 585+900 | 100 | EXCELENTE |
| 585+900 | 586+000 | 100 | EXCELENTE |
| 586+000 | 586+100 | 100 | EXCELENTE |
| 586+100 | 586+200 | 100 | EXCELENTE |
| 586+200 | 586+300 | 100 | EXCELENTE |
| 586+300 | 586+400 | 100 | EXCELENTE |
| 586+400 | 586+500 | 100 | EXCELENTE |
| 586+500 | 586+600 | 86 | EXCELENTE |
| 586+600 | 586+700 | 87 | EXCELENTE |

- Tabla 3 Resumen de la Evaluación Superficial: Carril Izquierdo

| De | Hasta | PCI | Condición |
| --- | --- | --- | --- |
| 557+000 | 557+100 | 88.00 | EXCELENTE |
| 557+100 | 557+200 | 85.00 | MUY BUENO |
| 557+200 | 557+300 | 79.62 | MUY BUENO |
| 557+300 | 557+400 | 78.38 | MUY BUENO |
| 557+400 | 557+500 | 78.38 | MUY BUENO |
| 557+500 | 557+600 | 85.00 | MUY BUENO |
| 557+600 | 557+700 | 79.05 | MUY BUENO |
| 557+700 | 557+800 | 79.72 | MUY BUENO |
| 557+800 | 557+900 | 81.92 | MUY BUENO |
| 557+900 | 558+000 | 80.00 | MUY BUENO |
| 558+000 | 558+100 | 77.86 | MUY BUENO |
| 558+100 | 558+200 | 85.71 | EXCELENTE |
| 558+200 | 558+300 | 82.69 | MUY BUENO |
| 558+300 | 558+400 | 74.38 | MUY BUENO |
| 558+400 | 558+500 | 80.38 | MUY BUENO |
| 558+500 | 558+600 | 85.00 | MUY BUENO |
| 558+600 | 558+700 | 79.05 | MUY BUENO |
| 558+700 | 558+800 | 78.38 | MUY BUENO |
| 558+800 | 558+900 | 79.72 | MUY BUENO |
| 558+900 | 559+000 | 67.14 | BUENO |
| 559+000 | 559+100 | 79.72 | MUY BUENO |
| 559+100 | 559+200 | 87.14 | EXCELENTE |
| 559+200 | 559+300 | 63.89 | BUENO |
| 559+300 | 559+400 | 80.38 | MUY BUENO |
| 559+400 | 559+500 | 84.23 | MUY BUENO |
| 559+500 | 559+600 | 78.00 | MUY BUENO |
| 559+600 | 559+700 | 85.00 | MUY BUENO |
| 559+700 | 559+800 | 87.25 | EXCELENTE |
| 559+800 | 559+900 | 87.25 | EXCELENTE |
| 559+900 | 560+000 | 80.38 | MUY BUENO |
| 560+000 | 560+100 | 76.54 | MUY BUENO |
| 560+100 | 560+200 | 84.23 | MUY BUENO |
| 560+200 | 560+300 | 77.31 | MUY BUENO |
| 560+300 | 560+400 | 80.00 | MUY BUENO |
| 560+400 | 560+500 | 80.00 | MUY BUENO |
| 560+500 | 560+600 | 78.08 | MUY BUENO |
| 560+600 | 560+700 | 72.14 | MUY BUENO |
| 560+700 | 560+800 | 74.29 | MUY BUENO |
| 560+800 | 560+900 | 82.69 | MUY BUENO |
| 560+900 | 561+000 | 79.72 | MUY BUENO |
| 561+000 | 561+100 | 85.75 | EXCELENTE |
| 561+100 | 561+200 | 84.29 | MUY BUENO |
| 561+200 | 561+300 | 85.00 | MUY BUENO |
| 561+300 | 561+400 | 78.38 | MUY BUENO |
| 561+400 | 561+500 | 74.38 | MUY BUENO |
| 561+500 | 561+600 | 76.43 | MUY BUENO |
| 561+600 | 561+700 | 67.86 | BUENO |
| 561+700 | 561+800 | 79.29 | MUY BUENO |
| 561+800 | 561+900 | 62.22 | BUENO |
| 561+900 | 562+000 | 71.43 | MUY BUENO |
| 562+000 | 562+100 | 79.29 | MUY BUENO |
| 562+100 | 562+200 | 81.43 | MUY BUENO |
| 562+200 | 562+300 | 80.38 | MUY BUENO |
| 562+300 | 562+400 | 75.71 | MUY BUENO |
| 562+400 | 562+500 | 75.71 | MUY BUENO |
| 562+500 | 562+600 | 78.57 | MUY BUENO |
| 562+600 | 562+700 | 79.29 | MUY BUENO |
| 562+700 | 562+800 | 75.05 | MUY BUENO |
| 562+800 | 562+900 | 48.60 | REGULAR |
| 562+900 | 563+000 | 94.00 | EXCELENTE |
| 563+000 | 563+100 | 90.00 | EXCELENTE |
| 563+100 | 563+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 563+200 | 563+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 563+300 | 563+400 | 91.00 | EXCELENTE |
| 563+400 | 563+500 | 92.00 | EXCELENTE |
| 563+500 | 563+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 563+600 | 563+700 | 82.00 | MUY BUENO |
| 563+700 | 563+800 | 87.00 | EXCELENTE |
| 563+800 | 563+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 563+900 | 564+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 564+000 | 564+100 | 100.00 | EXCELENTE |
| 564+100 | 564+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 564+200 | 564+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 564+300 | 564+400 | 87.00 | EXCELENTE |
| 564+400 | 564+500 | 90.00 | EXCELENTE |
| 564+500 | 564+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 564+600 | 564+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 564+700 | 564+800 | 80.00 | MUY BUENO |
| 564+800 | 564+900 | 88.00 | EXCELENTE |
| 564+900 | 565+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 565+000 | 565+100 | 100.00 | EXCELENTE |
| 565+100 | 565+200 | 89.00 | EXCELENTE |
| 565+200 | 565+300 | 83.00 | MUY BUENO |
| 565+300 | 565+400 | 90.00 | EXCELENTE |
| 565+400 | 565+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 565+500 | 565+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 565+600 | 565+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 565+700 | 565+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 565+800 | 565+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 565+900 | 566+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 566+000 | 566+100 | 100.00 | EXCELENTE |
| 566+100 | 566+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 566+200 | 566+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 566+300 | 566+400 | 100.00 | EXCELENTE |
| 566+400 | 566+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 566+500 | 566+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 566+600 | 566+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 566+700 | 566+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 566+800 | 566+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 566+900 | 567+000 | 51.00 | REGULAR |
| 567+000 | 567+100 | 94.00 | EXCELENTE |
| 567+100 | 567+200 | 94.00 | EXCELENTE |
| 567+200 | 567+300 | 93.00 | EXCELENTE |
| 567+300 | 567+400 | 100.00 | EXCELENTE |
| 567+400 | 567+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 567+500 | 567+600 | 90.00 | EXCELENTE |
| 567+600 | 567+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 567+700 | 567+800 | 89.29 | EXCELENTE |
| 567+800 | 567+900 | 91.00 | EXCELENTE |
| 567+900 | 568+000 | 85.00 | MUY BUENO |
| 568+000 | 568+100 | 61.05 | BUENO |
| 568+100 | 568+200 | 78.08 | MUY BUENO |
| 568+200 | 568+300 | 77.05 | MUY BUENO |
| 568+300 | 568+400 | 100.00 | EXCELENTE |
| 568+400 | 568+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 568+500 | 568+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 568+600 | 568+700 | 92.00 | EXCELENTE |
| 568+700 | 568+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 568+800 | 568+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 568+900 | 569+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 569+000 | 569+100 | 92.00 | EXCELENTE |
| 569+100 | 569+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 569+200 | 569+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 569+300 | 569+400 | 100.00 | EXCELENTE |
| 569+400 | 569+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 569+500 | 569+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 569+600 | 569+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 569+700 | 569+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 569+800 | 569+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 569+900 | 570+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 570+000 | 570+100 | 76.00 | MUY BUENO |
| 570+100 | 570+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 570+200 | 570+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 570+300 | 570+400 | 100.00 | EXCELENTE |
| 570+400 | 570+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 570+500 | 570+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 570+600 | 570+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 570+700 | 570+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 570+800 | 570+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 570+900 | 571+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 571+000 | 571+100 | 100.00 | EXCELENTE |
| 571+100 | 571+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 571+200 | 571+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 571+300 | 571+400 | 100.00 | EXCELENTE |
| 571+400 | 571+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 571+500 | 571+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 571+600 | 571+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 571+700 | 571+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 571+800 | 571+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 571+900 | 572+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 572+000 | 572+100 | 100.00 | EXCELENTE |
| 572+100 | 572+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 572+200 | 572+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 572+300 | 572+400 | 100.00 | EXCELENTE |
| 572+400 | 572+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 572+500 | 572+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 572+600 | 572+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 572+700 | 572+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 572+800 | 572+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 572+900 | 573+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 573+000 | 573+100 | 100.00 | EXCELENTE |
| 573+100 | 573+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 573+200 | 573+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 573+300 | 573+400 | 100.00 | EXCELENTE |
| 573+400 | 573+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 573+500 | 573+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 573+600 | 573+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 573+700 | 573+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 573+800 | 573+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 573+900 | 574+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 574+000 | 574+100 | 100.00 | EXCELENTE |
| 574+100 | 574+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 574+200 | 574+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 574+300 | 574+400 | 100.00 | EXCELENTE |
| 574+400 | 574+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 574+500 | 574+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 574+600 | 574+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 574+700 | 574+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 574+800 | 574+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 574+900 | 575+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 575+000 | 575+100 | 76.00 | MUY BUENO |
| 575+100 | 575+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 575+200 | 575+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 575+300 | 575+400 | 100.00 | EXCELENTE |
| 575+400 | 575+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 575+500 | 575+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 575+600 | 575+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 575+700 | 575+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 575+800 | 575+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 575+900 | 576+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 576+000 | 576+100 | 86.00 | EXCELENTE |
| 576+100 | 576+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 576+200 | 576+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 576+300 | 576+400 | 100.00 | EXCELENTE |
| 576+400 | 576+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 576+500 | 576+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 576+600 | 576+700 | 64.29 | BUENO |
| 576+700 | 576+800 | 31.00 | MALA |
| 576+800 | 576+900 | 94.00 | EXCELENTE |
| 576+900 | 577+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 577+000 | 577+100 | 100.00 | EXCELENTE |
| 577+100 | 577+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 577+200 | 577+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 577+300 | 577+400 | 100.00 | EXCELENTE |
| 577+400 | 577+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 577+500 | 577+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 577+600 | 577+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 577+700 | 577+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 577+800 | 577+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 577+900 | 578+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 578+000 | 578+100 | 100.00 | EXCELENTE |
| 578+100 | 578+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 578+200 | 578+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 578+300 | 578+400 | 94.00 | EXCELENTE |
| 578+400 | 578+500 | 94.00 | EXCELENTE |
| 578+500 | 578+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 578+600 | 578+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 578+700 | 578+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 578+800 | 578+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 578+900 | 579+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 579+000 | 579+100 | 100.00 | EXCELENTE |
| 579+100 | 579+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 579+200 | 579+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 579+300 | 579+400 | 100.00 | EXCELENTE |
| 579+400 | 579+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 579+500 | 579+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 579+600 | 579+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 579+700 | 579+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 579+800 | 579+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 579+900 | 580+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 580+000 | 580+100 | 71.00 | MUY BUENO |
| 580+100 | 580+200 | 86.00 | EXCELENTE |
| 580+200 | 580+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 580+300 | 580+400 | 90.00 | EXCELENTE |
| 580+400 | 580+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 580+500 | 580+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 580+600 | 580+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 580+700 | 580+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 580+800 | 580+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 580+900 | 581+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 581+000 | 581+100 | 86.00 | EXCELENTE |
| 581+100 | 581+200 | 92.00 | EXCELENTE |
| 581+200 | 581+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 581+300 | 581+400 | 100.00 | EXCELENTE |
| 581+400 | 581+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 581+500 | 581+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 581+600 | 581+700 | 94.00 | EXCELENTE |
| 581+700 | 581+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 581+800 | 581+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 581+900 | 582+000 | 86.00 | EXCELENTE |
| 582+000 | 582+100 | 100.00 | EXCELENTE |
| 582+100 | 582+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 582+200 | 582+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 582+300 | 582+400 | 94.00 | EXCELENTE |
| 582+400 | 582+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 582+500 | 582+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 582+600 | 582+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 582+700 | 582+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 582+800 | 582+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 582+900 | 583+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 583+000 | 583+100 | 100.00 | EXCELENTE |
| 583+100 | 583+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 583+200 | 583+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 583+300 | 583+400 | 100.00 | EXCELENTE |
| 583+400 | 583+500 | 91.00 | EXCELENTE |
| 583+500 | 583+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 583+600 | 583+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 583+700 | 583+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 583+800 | 583+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 583+900 | 584+000 | 83.46 | MUY BUENO |
| 584+000 | 584+100 | 100.00 | EXCELENTE |
| 584+100 | 584+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 584+200 | 584+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 584+300 | 584+400 | 100.00 | EXCELENTE |
| 584+400 | 584+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 584+500 | 584+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 584+600 | 584+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 584+700 | 584+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 584+800 | 584+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 584+900 | 585+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 585+000 | 585+100 | 100.00 | EXCELENTE |
| 585+100 | 585+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 585+200 | 585+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 585+300 | 585+400 | 100.00 | EXCELENTE |
| 585+400 | 585+500 | 100.00 | EXCELENTE |
| 585+500 | 585+600 | 100.00 | EXCELENTE |
| 585+600 | 585+700 | 100.00 | EXCELENTE |
| 585+700 | 585+800 | 100.00 | EXCELENTE |
| 585+800 | 585+900 | 100.00 | EXCELENTE |
| 585+900 | 586+000 | 100.00 | EXCELENTE |
| 586+000 | 586+100 | 100.00 | EXCELENTE |
| 586+100 | 586+200 | 100.00 | EXCELENTE |
| 586+200 | 586+300 | 100.00 | EXCELENTE |
| 586+300 | 586+400 | 100.00 | EXCELENTE |
| 586+400 | 586+500 | 61.72 | BUENO |
| 586+500 | 586+600 | 78.85 | MUY BUENO |
| 586+600 | 586+700 | 66.38 | BUENO |
| 586+700 | 586+800 | 76.54 | MUY BUENO |
| 586+800 | 586+900 | 76.54 | MUY BUENO |
| 586+900 | 587+000 | 74.29 | MUY BUENO |
| 587+000 | 587+100 | 70.71 | MUY BUENO |
| 587+100 | 587+200 | 73.57 | MUY BUENO |
| 587+200 | 587+300 | 74.00 | MUY BUENO |
| 587+300 | 587+400 | 69.72 | BUENO |
| 587+400 | 587+500 | 52.88 | REGULAR |
| 587+500 | 587+600 | 69.72 | BUENO |
| 587+600 | 587+700 | 69.29 | BUENO |
| 587+700 | 587+800 | 75.00 | MUY BUENO |
| 587+800 | 587+900 | 78.08 | MUY BUENO |
| 587+900 | 588+000 | 74.29 | MUY BUENO |
| 588+000 | 588+100 | 74.38 | MUY BUENO |
| 588+100 | 588+200 | 85.75 | EXCELENTE |
| 588+200 | 588+300 | 85.00 | MUY BUENO |
| 588+300 | 588+400 | 77.31 | MUY BUENO |
| 588+400 | 588+500 | 85.00 | MUY BUENO |
| 588+500 | 588+600 | 75.77 | MUY BUENO |
| 588+600 | 588+700 | 74.29 | MUY BUENO |

Grafica 1 Resultados del PCI - Carril Derecho

Grafica 2 Resultados del PCI - Carril Izquierdo

En el carril derecho, se distingue presencia de fallas tipo fisuras longitudinales y transversales con severidad leve a alta, parches de severidad media y puntualmente huecos de severidad media y alta, además se identifican agrietamientos en bloque con severidad leve a alta en ciertos tramos así como fallas tipo pulimento de agregados de severidad media alta en sectores puntuales.

Por otro lado en el carril izquierdo, se distingue presencia de fallas tipo agrietamiento en bloque con severidad media, fisuras longitudinales y transversales de severidad media, y puntualmente parches de severidad media, además se identifican fallas tipo piel de cocodrilo con severidad media en ciertos sectores.

- CONDICION FUNCIONAL DEL PAVIMENTO

El concepto de condición funcional del pavimento está asociado directamente a la regularidad superficial de las vías, lo que permite calificar su estado ó condición funcional y el cálculo de los costos de operación del usuario.

El Índice de Rugosidad Internacional (IRI) es el parámetro más recomendado por el Banco Mundial y es el más difundido actualmente para la medición de la regularidad superficial de los pavimentos.

El concepto de Serviciabilidad ha sido desarrollado en la AASHTO Road Test y se define en relación con el propósito para el que fue construido el pavimento y asegurar una circulación suave, cómoda y segura.

La empresa Covisol S.A. realizo la medición de la rugosidad mediante el uso de un perfilómetro laser RSP-MARK IV; las medidas en campo se efectuaron de forma continua cada 100 metros a lo largo de la vía en estudio.

En base a los resultados se calculo el índice de rugosidad internacional (IRI) los cuales se indican a continuación:

Tabla 4 Desvío Salaverry-Ovalo Industrial Trujillo (Km 556+920 - Km 563+000 calzada derecha)

| Sector | Desde | Hasta | Long. (Km) | Media deslizante (m/Km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 556+900 | 557+000 | 0.10 | 1.45 |
| 2 | 557+000 | 558+000 | 1.00 | 1.54 |
| 3 | 558+000 | 559+000 | 1.00 | 1.94 |
| 4 | 559+000 | 560+000 | 1.00 | 1.51 |
| 5 | 560+000 | 561+000 | 1.00 | 1.97 |
| 6 | 561+000 | 562+000 | 1.00 | 2.67 |
| 7 | 562+000 | 563+000 | 1.00 | 3.10 |

Grafica 3 Índice de Rugosidad Internacional (IRI) Km 556+920 - Km 563+000 calzada derecha

Tabla 5 Desvío Salaverry-Ovalo Industrial Trujillo (Km 556+920 - Km 563+000 calzada izquierda)

| Sector | Desde | Hasta | Long. (Km) | Media deslizante (m/Km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 556+900 | 557+000 | 0.10 | 1.62 |
| 2 | 557+000 | 558+000 | 1.00 | 1.65 |
| 3 | 558+000 | 559+000 | 1.00 | 1.84 |
| 4 | 559+000 | 560+000 | 1.00 | 1.91 |
| 5 | 560+000 | 561+000 | 1.00 | 1.80 |
| 6 | 561+000 | 562+000 | 1.00 | 2.54 |
| 7 | 562+000 | 563+000 | 1.00 | 3.02 |

Grafica 4 Índice de Rugosidad Internacional (IRI) Km 556+920 - Km 563+000 calzada izquierda

Tabla 6 Calzada única Km 563+000-Km 586+000

| Sector | Desde | Hasta | Long. (Km) | Media deslizante (m/Km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 586+000 | 586+600 | 0.60 | 1.72 |
| 2 | 585+000 | 586+000 | 1.00 | 1.62 |
| 3 | 584+000 | 585+000 | 1.00 | 1.29 |
| 4 | 583+000 | 584+000 | 1.00 | 1.29 |
| 5 | 582+000 | 583+000 | 1.00 | 1.36 |
| 6 | 581+000 | 582+000 | 1.00 | 1.53 |
| 7 | 580+000 | 581+000 | 1.00 | 1.40 |
| 8 | 579+000 | 580+000 | 1.00 | 1.54 |
| 9 | 578+000 | 579+000 | 1.00 | 1.42 |
| 10 | 577+000 | 578+000 | 1.00 | 1.66 |
| 11 | 576+000 | 577+000 | 1.00 | 2.13 |
| 12 | 575+000 | 576+000 | 1.00 | 1.44 |
| 13 | 574+000 | 575+000 | 1.00 | 1.63 |
| 14 | 573+000 | 574+000 | 1.00 | 1.61 |
| 15 | 572+000 | 573+000 | 1.00 | 1.27 |
| 16 | 571+000 | 572+000 | 1.00 | 1.35 |
| 17 | 570+000 | 571+000 | 1.00 | 1.51 |
| 18 | 569+000 | 570+000 | 1.00 | 1.14 |
| 19 | 568+000 | 569+000 | 1.00 | 1.33 |
| 20 | 567+000 | 568+000 | 1.00 | 1.35 |
| 21 | 566+000 | 567+000 | 1.00 | 1.16 |
| 22 | 565+000 | 566+000 | 1.00 | 1.10 |
| 23 | 564+000 | 565+000 | 1.00 | 1.16 |
| 24 | 563+000 | 564+000 | 1.00 | 2.10 |

Grafica 5 Índice de Rugosidad Internacional (IRI) Calzada única Km 563+000-Km 586+000

En base al análisis de los resultados de la evaluación de la condición funcional de la vía Evitamiento Trujillo se determino los sectores donde es necesario intervenir para recuperar el nivel de serviciabilidad adecuado mediante el fresado del pavimento:

Tabla 7 Sectores a intervenir (fresado de pavimento)

| Desde | Hasta | Fresado (pulg) | Reposición con MAC (pulg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 561+000 | 562+000 | 1 | 1 |
| 562+000 | 563+000 | 1 | 1 |
| 576+000 | 577+000 | 1 | 1 |

- CONDICIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO

La evaluación de la Condición Estructural del Pavimento tuvo por finalidad calcular la deformabilidad del paquete estructural mediante ensayos de deflexión, a partir de lo cual se estableció la capacidad estructural del mismo.

La condición estructural del pavimento fue evaluada mediante el empleo del Deflectómetro de Impacto (FWD por sus siglas en ingles Falling Weigth Deflectometer).

El deflectómetro de impacto posee las siguientes componentes:

- El sistema de instrumentación (a).

- El dispositivo generador de impacto (b).

- Placa de carga (c).

- Transductor de deflexión (d).

- Celda de carga (e).

(a) El sistema de instrumentación es aquel que realiza los cálculos y procesamiento de datos que se recolectan a través del ensayo de deflectómetro de impacto, debe estar separado físicamente del equipo (en nuestro caso una camioneta remolcó el equipo).

(b) El dispositivo generador de impacto es aquella que provoca la caída libre de una masa o varias masas del deflectómetro, es importante que este sistema evite la fricción de la masa con el sistema de guía, adicionalmente asegurar que la masa caiga de forma perpendicular al pavimento.

(c) La placa de carga es un disco metálico partido en cuatro, tiene un diámetro de 300 mm. Una propiedad importante es que debe permitir la medición de la deflexión al centro de la placa.

(d) El transductor de deflexión es el encargado de medir la deflexión debajo del centro de la placa de carga, adicionalmente posee un conjunto de sensores encargados de tomar las mediciones de deflexión, el número de sensores y su espaciamiento son a discreción del profesional encargado de la evaluación, pero hay algunas instituciones como el AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) y el SHRP (Strategic Highway Research Program)  que nos recomiendan ciertas combinaciones.

(e) La celda de carga mide directamente la carga aplicada al pavimento por la masa, debe ser muy resiste al impacto y al agua.

El deflectómetro de impacto es un equipo que realiza un ensayo no destructivo del pavimento, aplicándole una carga dinámica la cual produce su deformación, las cuales son cuantificadas mediante sensores adecuadamente distribuidos denominados geófonos.

Figura N° : Esquema gráfico del ensayo con el Deflectómetro de Impacto

El gráfico de la distribución de los geófonos  (en el eje “X” o abscisas) vs. Las deflexiones verticales (en el eje “Y” u ordenadas) son denominadas cuenco de deflexiones.

Figura N° : Cuenco de deflexiones

El método por el cual se calculan los parámetros geomecánicos del pavimento (módulo resiliente, módulo elástico y número estructural del pavimento) a través de las mediciones en campo del deflectómetro de impacto (cuenco de deflexiones), es denominado Retrocálculo.

  - RETROCALCULO CON EL DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO

El proceso del retrocálculo está descrito en la guía AASHTO 93. Tiene como consideraciones fundamentales lo siguiente:

- Asume una cimentación sólida

- Considera la teoría elástica lineal, como un sistema bicapa, en donde el pavimento es una capa con espesor definido y la subrasante con espesor infinito.

Las consideraciones se pueden observar en el siguiente gráfico:

Figura N° : Consideraciones para el procedimiento del Retrocálculo

De acuerdo al diagrama, se observa un sistema usual de la sección del pavimento, constituido por una carpeta asfáltica, una base y una subbase, todo el conjunto del pavimento, está apoyado sobre una subrasante, adicionalmente se observa los sensores que miden la deflexión el pavimento, la zona colocada de color azul representa la zona de esfuerzos en donde es aplicado la carga; del gráfico ya se pueden tener 2 conclusiones básicas para el procedimiento del retrocálculo:

- Se puede observar que las deflexiones medidas por los 4 sensores están influenciados principalmente por las propiedades de la carpeta asfáltica, la base y la subbase, debido a su presencia dentro de la zona de esfuerzos.

- Adicionalmente se puede concluir que las deflexiones medidas con los últimos 3 sensores están fuera de la influencia de las propiedades constitutivas del pavimento, y solo dependen de la subrasante (en este caso del módulo resiliente de la subrasante).

De acuerdo a este análisis, el fundamento de retrocálculo es obtener en principio, el módulo resiliente de la subrasante (de acuerdo a los 3 últimos sensores), luego, una vez calculado el módulo resiliente de la subrasante, mediante iteraciones, o valores de inicio asumidos como módulos elásticos de las capas constitutivas del pavimento, se compatibilizan las deflexiones medidas con las deflexiones calculadas, hasta obtener la mayor aproximación posible (de acuerdo con los primeros sensores).

De acuerdo a la primera consideración (Cimentación Sólida), se tiene la ecuación propuesta por Boussinesq, en donde:

w=P*1+μ2*π*R*MR∗2*1−μ+cos2θ

Donde:

w = Deflexión vertical

P = Carga aplicada

R = Distancia inclinada entre la carga y la medición de la deflexión; R2=r2+z2

MR= Módulo recipiente del suelo de fundación.

µ = Módulo de poisson del suelo de fundación.

θ = Ángulo formado entre la carga aplicada y la posición de la medición de la deflexión.

Así, el valor de:cosθ=zR

Reemplazando el valor de z = 0 (debido a que la medición de la deflexión con el deflectómetro de impacto se realiza en la superficie del la estructura a evaluar), se tiene la siguiente ecuación:

w=P*1-μ2π*r*MR

De acuerdo al AASHTO, asumiendo un Módulo de poisson de 0.5 y simplificando la ecuación tenemos:

wi,j=0.24*PjEf*di,j

Reordenando la ecuación se tiene lo siguiente:

Mr=0.24*Pdr*r

Pj= P = Carga aplicada en el ensayo con el deflectómetro de impacto

wi,j=dr= Deflexión de cada sensor en el deflectómetro

r =di,j= Distancia entre la carga de ensayo y el sensor

Ef=Mr= Módulo resiliente de la subrasante

La dificultad, se traduce en cual sensor escoger para realizar los cálculos del módulo resiliente, se puede escoger el último sensor, pero esto puede traer errores debido a la dificultad de medir las deflexiones muy pequeñas, razón por el cual, se tiene la ayuda de las siguientes ecuaciones que nos ayudaran a escoger el sensor óptimo para realizar el retrocálculo.

Se debe cumplir que: r≥0.7*ae

Donde:

r = Distancia entre el geófono y la carga de ensayo con el deflectómetro de impacto.

ae = Distancia efectiva del bulbo de presiones entre la interfase de pavimento y suelo de fundación.

El valor de la distancia efectiva del bulbo de presiones ae, puede obtenerse de acuerdo a la siguiente ecuación:

ae=a2+D*3EpMr2

Finalmente se tiene la siguiente consideración Final

De acuerdo a Boussinesq, se tiene la siguiente ecuación de la deformación para una carga distribuida:

d=1+μ*q*aE∗aa2+z20.5+1−2*μa∗a2+z20.5−z

Como en el caso anterior, se asume un módulo de poisson µ = 0.5, así la ecuación se reduce a:

d=1.5*q*aE∗aa2+z20.5

Luego reemplazando los valores de la deflexión en la parte superior y en la parte inferior de la subrasante, se tiene la siguiente ecuación, el cual es considerado como la ecuación fundamental para el retrocálculo.

Mr*d0q*a=1.5*11+Da∗3EpMr2+1−11+Da2EpMr

Donde:

r = Distancia del sensor.

ae= Distancia efectiva del bulbo de presiones a nivel de la subrasante.

a= Radio de la placa de carga

D = Espesor total del pavimento

Ep= Módulo efectivo de todas las capas del pavimento

Mr= Módulo resiliente de la subrasante

q = Presión en la placa de carga

d0= Deflexión medida al centro de la placa de carga, ajustado a la temperatura estándar de 68° F

Para realizar la corrección por Temperatura, se usa el ábaco siguiente:

Figura N° : Factor de Corrección por Temperatura de la Deflexión Máxima

Para realizar el cálculo del módulo resilente de la subrasante, según el método AASHTO se debe realizar de manera iterativa, es decir, se inicia con el segundo sensor, se calcula el modulo resiliente de la subrasante, luego se calcula el módulo elástico del pavimento en su conjunto, para posteriormente hallar el radio del bulbo de presiones de la subrasante, hasta que la distancia del sensor sea mayor a 0.7 veces el radio de bulbo de presiones.

Para un mejor entendimiento, se tiene un diagrama de flujo de los cálculos que se tienen que realizar

Figura N° : Diagrama de Flujo para el Retrocálculo

Finalmente una vez calculado el Módulo Resiliente de la Subrasante y el Módulo Elástico del pavimento se procede a calcular el número estructural efectivo de acuerdo a la siguiente ecuación:

SNefect=0.0045*D*3Ep

Donde:

SNefect = Número estructural efectivo.

D = Espesor total del pavimento.

Ep=Módulo efectivo del pavimento.

  - ACTIVIDADES EN CAMPO

El trabajo de campo consistió en realizar la medición de las deflexiones con el Deflectómetro de Impacto (FWD), cada 50 metros en la huella interna de cada carril de circulación, con seis (06) geófonos más la placa de carga (D0) distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 8 Distribución de los Geófonos del FWD

| Geófono | Distancia (cm) |
| --- | --- |
| D0 | 0 |
| D1 | 20 |
| D2 | 30 |
| D3 | 45 |
| D4 | 60 |
| D5 | 90 |
| D6 | 120 |

  - TRABAJO DE GABINETE

El trabajo de gabinete, incluye el procesamiento de la totalidad de datos de campo de acuerdo a la teoría y procedimiento antes descrito. Se calcularon los siguientes Parámetros:

    - DEFLEXION MÁXIMA

Para el caso el cálculo de la deflexión máxima, se uso la siguiente fórmula:

Δir=Δi∗PrP∗λT

Donde:

Δir= Deflexión Máxima corregida por Temperatura y por Carga

Δi= Deflexión máxima (medida en campo)

Pr=   Carga de referencia (40 KN).

P =   Carga aplicada durante el ensayo.

λT= Corrección por Temperatura

    - MÓDULO RESILIENTE DE LA SUBRASANTE

El módulo resiliente de la subrasante se calculó de acuerdo al procedimiento sugerido en la Guía AASHTO 93 (Retrocálculo), el cual fue afectado con el Factor de corrección C=0.33 para el caso de una subrasante debajo de un pavimento con presencia de base y/o sub base.

    - NÚMERO ESTRUCTURAL EFECTIVO DEL PAVIMENTO

El número estructural efectivo del pavimento (SNefect) fue también calculado de acuerdo a las recomendaciones de la Guía AASHTO 93 para el retrocálculo.

Tabla 9 Resultados obtenidos del Retrocálculo-Doble calzada (Izquierdo)

| Prog Pan Norte | D max (FWD) (µm) | MR (Psi) | SN Efect |
| --- | --- | --- | --- |
| 556+907 | 183.57 | 7629.33 | 6.57 |
| 556+950 | 184.97 | 8507.99 | 6.63 |
| 557+000 | 256.81 | 6796.77 | 5.67 |
| 557+050 | 157.77 | 10091.29 | 7.00 |
| 557+100 | 327.15 | 5615.07 | 5.28 |
| 557+150 | 176.15 | 8288.69 | 6.82 |
| 557+200 | 156.16 | 9071.03 | 7.05 |
| 557+250 | 120.52 | 9633.68 | 7.87 |
| 557+300 | 160.53 | 9139.87 | 6.91 |
| 557+350 | 152.92 | 8538.51 | 7.05 |
| 557+400 | 235.74 | 8276.44 | 5.85 |
| 557+450 | 178.04 | 7254.85 | 6.91 |
| 557+500 | 184.16 | 7426.17 | 6.72 |
| 557+550 | 174.43 | 8090.93 | 6.86 |
| 557+600 | 135.11 | 10524.95 | 7.37 |
| 557+650 | 134.80 | 8965.00 | 7.55 |
| 557+700 | 100.84 | 13482.11 | 8.15 |
| 557+750 | 107.35 | 10612.37 | 8.18 |
| 557+800 | 89.34 | 15292.09 | 8.48 |
| 557+850 | 115.70 | 11933.95 | 7.92 |
| 557+900 | 110.86 | 14321.09 | 7.75 |
| 557+952 | 86.32 | 14251.44 | 8.76 |
| 558+000 | 118.22 | 12078.75 | 7.73 |
| 558+050 | 115.74 | 11248.25 | 7.93 |
| 558+100 | 128.31 | 10406.56 | 7.60 |
| 558+150 | 91.54 | 9751.36 | 8.75 |
| 558+200 | 103.97 | 14034.86 | 8.07 |
| 558+250 | 81.89 | 12197.88 | 9.01 |
| 558+300 | 163.44 | 8059.09 | 7.05 |
| 558+350 | 137.92 | 7840.67 | 7.58 |
| 558+400 | 170.71 | 9437.24 | 6.76 |
| 558+450 | 102.88 | 8552.41 | 8.46 |
| 558+500 | 158.54 | 7929.53 | 7.09 |
| 558+550 | 116.77 | 10356.87 | 7.88 |
| 558+600 | 161.21 | 8021.91 | 7.08 |
| 558+650 | 161.06 | 7511.04 | 7.13 |
| 558+700 | 185.40 | 7468.74 | 6.73 |
| 558+750 | 159.36 | 7905.00 | 7.17 |
| 558+800 | 248.25 | 7835.29 | 5.84 |
| 558+850 | 168.86 | 7789.97 | 7.03 |
| 558+900 | 173.74 | 7808.96 | 6.93 |
| 558+950 | 170.42 | 6760.74 | 7.03 |
| 558+981 | 320.21 | 6401.73 | 5.24 |
| 559+000 | 236.09 | 10642.73 | 5.25 |
| 559+050 | 165.71 | 7545.46 | 7.12 |
| 559+100 | 191.81 | 7362.64 | 6.64 |
| 559+150 | 191.43 | 7111.24 | 6.65 |
| 559+200 | 170.80 | 8516.44 | 6.90 |
| 559+250 | 168.00 | 7821.61 | 7.00 |
| 559+300 | 190.73 | 10037.76 | 6.42 |
| 559+350 | 183.44 | 7249.45 | 6.80 |
| 559+400 | 162.70 | 8273.50 | 7.07 |
| 559+450 | 151.99 | 6910.59 | 7.32 |
| 559+500 | 181.92 | 8507.11 | 6.88 |
| 559+550 | 130.80 | 9103.59 | 7.59 |
| 559+600 | 206.31 | 9419.03 | 6.18 |
| 559+650 | 137.17 | 10360.23 | 7.46 |
| 559+700 | 148.07 | 12803.74 | 6.92 |
| 559+750 | 114.40 | 12164.63 | 7.89 |
| 559+800 | 203.60 | 12137.82 | 5.97 |
| 559+850 | 122.94 | 11884.88 | 7.66 |
| 559+900 | 203.67 | 11362.30 | 6.05 |
| 559+950 | 88.36 | 14699.48 | 8.63 |
| 560+000 | 99.05 | 19853.22 | 7.91 |
| 560+050 | 124.64 | 12899.91 | 7.50 |
| 560+100 | 135.43 | 12338.56 | 7.36 |
| 560+150 | 125.03 | 11501.91 | 7.60 |
| 560+200 | 105.04 | 11496.42 | 8.24 |
| 560+250 | 93.67 | 11856.39 | 8.51 |
| 560+300 | 117.37 | 12403.99 | 7.85 |
| 560+350 | 75.56 | 15732.52 | 9.10 |
| 560+400 | 151.00 | 8713.78 | 7.26 |
| 560+450 | 116.43 | 11661.40 | 7.84 |
| 560+500 | 115.27 | 14760.66 | 7.65 |
| 560+550 | 113.21 | 15560.86 | 7.63 |
| 560+600 | 117.64 | 14508.88 | 7.59 |
| 560+650 | 266.36 | 7181.51 | 5.57 |
| 560+700 | 117.64 | 14508.88 | 7.59 |
| 560+750 | 200.26 | 9046.17 | 6.23 |
| 560+800 | 147.81 | 10799.08 | 7.14 |
| 560+850 | 123.41 | 8294.81 | 7.87 |
| 560+900 | 162.69 | 8209.42 | 7.13 |
| 560+950 | 117.78 | 11657.27 | 7.83 |
| 561+000 | 155.01 | 11077.19 | 6.96 |
| 561+050 | 145.53 | 9098.79 | 7.33 |
| 561+100 | 90.08 | 15656.57 | 8.60 |
| 561+150 | 97.97 | 13994.12 | 8.16 |
| 561+187 | 107.80 | 10869.65 | 8.16 |
| 561+326 | 181.39 | 10291.01 | 6.42 |
| 561+350 | 97.73 | 15419.83 | 8.17 |
| 561+400 | 93.15 | 12931.55 | 8.52 |
| 561+450 | 330.88 | 3889.47 | 5.54 |
| 561+500 | 241.64 | 8626.60 | 5.85 |
| 561+550 | 127.34 | 7404.26 | 7.84 |
| 561+600 | 155.23 | 6482.88 | 7.40 |
| 561+650 | 144.11 | 6240.80 | 7.53 |
| 561+700 | 165.73 | 8608.16 | 6.98 |
| 561+750 | 190.00 | 6096.46 | 6.78 |
| 561+800 | 195.13 | 8243.19 | 6.60 |
| 561+850 | 261.68 | 5002.98 | 6.01 |
| 561+900 | 388.98 | 4728.20 | 5.05 |
| 561+950 | 201.21 | 6171.25 | 6.60 |
| 562+000 | 368.81 | 5424.09 | 5.06 |
| 562+050 | 197.18 | 6277.05 | 6.63 |
| 562+100 | 199.02 | 6160.86 | 6.80 |
| 562+150 | 151.60 | 7628.55 | 7.26 |
| 562+200 | 178.18 | 8045.62 | 6.98 |
| 562+250 | 161.11 | 8036.57 | 7.06 |
| 562+300 | 362.22 | 5172.10 | 5.18 |
| 562+350 | 194.35 | 6303.35 | 6.73 |
| 562+400 | 276.35 | 5169.93 | 5.94 |
| 562+450 | 167.49 | 6935.47 | 7.08 |
| 562+500 | 166.70 | 7634.37 | 7.15 |
| 562+550 | 139.38 | 6836.76 | 7.60 |
| 562+600 | 223.96 | 5731.64 | 6.42 |
| 562+650 | 349.52 | 5269.18 | 5.15 |
| 562+700 | 157.13 | 6928.61 | 7.37 |
| 562+750 | 365.79 | 4859.00 | 5.11 |
| 562+800 | 198.67 | 6849.96 | 6.66 |
| 562+850 | 247.24 | 6808.52 | 5.75 |

Tabla 10 Resultados obtenidos del Retrocálculo-Doble calzada (Derecho)

| Prog Pan Norte | D max (FWD) (µm) | MR (Psi) | SN Efect |
| --- | --- | --- | --- |
| 556+900 | 264.47 | 6573.60 | 5.81 |
| 556+950 | 226.14 | 7296.23 | 6.19 |
| 557+000 | 266.11 | 6908.81 | 5.64 |
| 557+050 | 323.95 | 7724.49 | 5.06 |
| 557+100 | 272.24 | 6793.33 | 5.63 |
| 557+150 | 282.25 | 7001.29 | 5.49 |
| 557+200 | 181.66 | 9536.06 | 6.54 |
| 557+250 | 131.91 | 12055.76 | 7.42 |
| 557+300 | 214.97 | 7504.79 | 6.22 |
| 557+350 | 185.84 | 8158.27 | 6.71 |
| 557+400 | 350.77 | 5812.51 | 5.02 |
| 557+450 | 194.77 | 7682.38 | 6.62 |
| 557+500 | 258.41 | 7161.53 | 5.67 |
| 557+550 | 189.71 | 9929.12 | 6.46 |
| 557+600 | 218.89 | 8517.85 | 6.02 |
| 557+650 | 183.56 | 10276.84 | 6.52 |
| 557+700 | 198.10 | 9472.08 | 6.22 |
| 557+750 | 151.88 | 12674.56 | 6.89 |
| 557+800 | 154.97 | 10982.09 | 6.84 |
| 557+874 | 143.85 | 13072.62 | 7.06 |
| 557+900 | 150.54 | 14415.20 | 6.61 |
| 557+976 | 119.23 | 14618.83 | 7.46 |
| 558+000 | 245.76 | 7691.20 | 5.73 |
| 558+050 | 159.55 | 9407.71 | 7.06 |
| 558+100 | 193.11 | 9024.88 | 6.38 |
| 558+150 | 109.24 | 16846.45 | 7.80 |
| 558+200 | 221.50 | 8436.85 | 5.92 |
| 558+250 | 135.86 | 12616.66 | 7.33 |
| 558+300 | 282.54 | 4775.96 | 5.84 |
| 558+350 | 159.49 | 11127.28 | 6.98 |
| 558+400 | 200.48 | 8394.40 | 6.37 |
| 558+450 | 174.29 | 8010.03 | 6.98 |
| 558+500 | 145.79 | 8755.85 | 7.32 |
| 558+550 | 153.61 | 9473.26 | 7.17 |
| 558+600 | 161.86 | 8677.83 | 7.01 |
| 558+650 | 176.48 | 10197.03 | 6.67 |
| 558+700 | 196.06 | 8196.92 | 6.43 |
| 558+750 | 221.82 | 7478.92 | 6.25 |
| 558+800 | 283.76 | 6783.12 | 5.47 |
| 558+850 | 238.44 | 7313.95 | 6.06 |
| 558+900 | 254.24 | 8576.65 | 5.55 |
| 558+950 | 280.77 | 6153.07 | 5.69 |
| 558+987 | 291.10 | 6002.30 | 5.51 |
| 559+050 | 235.78 | 7718.63 | 6.06 |
| 559+100 | 355.03 | 4473.09 | 5.21 |
| 559+150 | 313.93 | 5799.11 | 5.33 |
| 559+200 | 325.46 | 5509.16 | 5.30 |
| 559+250 | 221.99 | 9112.41 | 6.01 |
| 559+300 | 201.61 | 8235.45 | 6.33 |
| 559+350 | 180.63 | 9442.79 | 6.67 |
| 559+400 | 340.85 | 5608.92 | 5.19 |
| 559+450 | 220.24 | 8841.48 | 6.09 |
| 559+500 | 223.24 | 6777.19 | 6.22 |
| 559+550 | 215.14 | 8519.81 | 6.26 |
| 559+600 | 210.50 | 6538.02 | 6.40 |
| 559+650 | 158.67 | 11121.36 | 6.96 |
| 559+700 | 241.07 | 7302.16 | 5.91 |
| 559+750 | 220.69 | 11149.04 | 5.60 |
| 559+800 | 206.93 | 10069.17 | 6.04 |
| 559+850 | 162.67 | 14536.25 | 6.47 |
| 559+900 | 174.18 | 10569.40 | 6.58 |
| 559+950 | 133.99 | 17783.12 | 6.93 |
| 560+000 | 172.52 | 9736.87 | 6.73 |
| 560+050 | 185.68 | 9253.57 | 6.24 |
| 560+100 | 190.21 | 9641.26 | 6.40 |
| 560+150 | 152.44 | 12822.79 | 6.85 |
| 560+200 | 199.55 | 7365.17 | 6.46 |
| 560+250 | 97.25 | 13265.35 | 8.36 |
| 560+300 | 202.29 | 6236.68 | 6.58 |
| 560+350 | 228.13 | 9365.23 | 5.81 |
| 560+400 | 184.98 | 6372.08 | 6.74 |
| 560+450 | 192.86 | 11086.05 | 5.96 |
| 560+500 | 160.54 | 11526.92 | 6.67 |
| 560+550 | 110.31 | 17340.64 | 7.41 |
| 560+600 | 170.48 | 11334.57 | 6.23 |
| 560+650 | 139.34 | 16089.59 | 6.71 |
| 560+700 | 137.42 | 14880.67 | 6.60 |
| 560+750 | 108.02 | 18998.97 | 7.53 |
| 560+800 | 127.70 | 14142.75 | 6.98 |
| 560+850 | 119.49 | 15863.08 | 7.35 |
| 560+900 | 120.75 | 17753.28 | 7.13 |
| 560+950 | 188.18 | 13375.32 | 5.94 |
| 561+000 | 176.97 | 12820.89 | 5.77 |
| 561+050 | 124.73 | 19986.83 | 7.09 |
| 561+100 | 164.52 | 13456.84 | 6.27 |
| 561+150 | 111.63 | 21134.03 | 7.51 |
| 561+191 | 210.57 | 7000.87 | 6.41 |
| 561+330 | 173.91 | 6633.08 | 6.96 |
| 561+350 | 126.87 | 9024.63 | 7.89 |
| 561+400 | 97.84 | 8780.50 | 8.59 |
| 561+450 | 104.09 | 10854.45 | 8.36 |
| 561+500 | 116.04 | 10114.41 | 7.88 |
| 561+550 | 126.15 | 9541.84 | 7.90 |
| 561+600 | 164.67 | 6000.38 | 7.16 |
| 561+650 | 197.01 | 6196.86 | 6.91 |
| 561+700 | 176.54 | 6559.18 | 6.89 |
| 561+750 | 148.29 | 8116.77 | 7.42 |
| 561+800 | 172.78 | 7199.76 | 6.91 |
| 561+850 | 194.04 | 6732.67 | 6.81 |
| 561+900 | 196.07 | 7136.97 | 6.54 |
| 561+950 | 165.62 | 9525.86 | 7.07 |
| 562+000 | 176.33 | 8044.59 | 6.68 |
| 562+050 | 132.68 | 10190.72 | 7.79 |
| 562+100 | 211.14 | 5930.10 | 6.48 |
| 562+150 | 208.65 | 6738.38 | 6.56 |
| 562+200 | 236.61 | 5209.23 | 6.24 |
| 562+250 | 189.34 | 7013.70 | 6.85 |
| 562+300 | 178.15 | 6512.97 | 6.88 |
| 562+350 | 168.16 | 7289.55 | 7.12 |
| 562+400 | 219.51 | 5106.52 | 6.46 |
| 562+450 | 181.48 | 6463.97 | 6.99 |
| 562+500 | 146.20 | 7564.67 | 7.36 |
| 562+550 | 179.68 | 7566.40 | 6.91 |
| 562+600 | 217.85 | 7577.29 | 6.04 |
| 562+650 | 155.74 | 7174.58 | 7.36 |
| 562+700 | 353.91 | 4880.12 | 5.12 |
| 562+750 | 186.53 | 6050.74 | 6.91 |
| 562+800 | 257.47 | 4940.80 | 5.98 |
| 562+850 | 523.48 | 3495.31 | 4.50 |
| 562+900 | 319.31 | 5796.35 | 5.25 |
| 562+950 | 246.50 | 7337.43 | 5.92 |
| 563+000 | 391.55 | 4755.50 | 4.86 |
| 563+014 | 220.19 | 8228.74 | 6.28 |

Tabla 11 Resultados obtenidos del Retrocálculo-Doble calzada (Derecho)

| Prog Pan Norte | D max (FWD) (µm) | MR (Psi) | SN Efect |
| --- | --- | --- | --- |
| 563+051 | 195.31 | 10090.36 | 6.27 |
| 563+100 | 197.95 | 9513.40 | 6.27 |
| 563+150 | 212.43 | 8182.04 | 6.30 |
| 563+200 | 255.02 | 6433.00 | 5.92 |
| 563+250 | 272.40 | 4914.49 | 5.94 |
| 563+300 | 244.00 | 5662.82 | 6.07 |
| 563+350 | 303.69 | 4728.87 | 5.72 |
| 563+400 | 236.02 | 6243.60 | 6.09 |
| 563+450 | 334.57 | 4612.65 | 5.48 |
| 563+500 | 360.19 | 4230.27 | 5.28 |
| 563+534 | 372.44 | 4012.38 | 5.32 |
| 563+600 | 204.61 | 7118.96 | 6.41 |
| 563+650 | 257.84 | 5298.19 | 6.02 |
| 563+700 | 268.45 | 5839.56 | 5.79 |
| 563+750 | 202.58 | 6590.63 | 6.53 |
| 563+800 | 209.35 | 6588.04 | 6.39 |
| 563+850 | 178.58 | 6866.88 | 6.84 |
| 563+900 | 202.44 | 7297.43 | 6.39 |
| 563+950 | 135.64 | 10904.64 | 7.27 |
| 564+000 | 242.52 | 8062.89 | 5.79 |
| 564+050 | 171.27 | 9771.92 | 6.73 |
| 564+100 | 234.72 | 7956.25 | 5.89 |
| 564+150 | 199.48 | 7312.63 | 6.51 |
| 564+200 | 170.25 | 7869.40 | 6.82 |
| 564+250 | 195.49 | 6507.24 | 6.67 |
| 564+300 | 263.70 | 5167.72 | 5.89 |
| 564+350 | 205.13 | 6533.58 | 6.51 |
| 564+400 | 259.83 | 5948.04 | 5.85 |
| 564+450 | 224.89 | 7009.87 | 6.20 |
| 564+500 | 359.47 | 4579.82 | 5.17 |
| 564+550 | 299.26 | 4977.03 | 5.70 |
| 564+600 | 409.49 | 3998.46 | 4.95 |
| 564+656 | 170.82 | 8429.76 | 6.91 |
| 564+700 | 184.30 | 10359.97 | 6.44 |
| 564+750 | 247.81 | 8046.99 | 5.78 |
| 564+800 | 352.31 | 6235.77 | 4.91 |
| 564+850 | 253.59 | 7275.43 | 5.81 |
| 564+900 | 322.11 | 5784.72 | 5.32 |
| 564+950 | 278.24 | 6084.89 | 5.78 |
| 565+000 | 361.65 | 5505.38 | 5.01 |
| 565+050 | 313.85 | 5931.00 | 5.43 |
| 565+100 | 377.88 | 5126.61 | 4.95 |
| 565+150 | 300.47 | 5764.36 | 5.58 |
| 565+200 | 388.48 | 4935.98 | 4.92 |
| 565+250 | 273.33 | 6707.40 | 5.70 |
| 565+300 | 372.34 | 5528.93 | 4.93 |
| 565+350 | 324.78 | 6315.83 | 5.25 |
| 565+400 | 386.15 | 5880.98 | 4.71 |
| 565+450 | 269.10 | 7158.71 | 5.71 |
| 565+500 | 329.92 | 6288.71 | 5.14 |
| 565+550 | 302.39 | 6234.45 | 5.52 |
| 565+600 | 463.07 | 3964.90 | 4.63 |
| 565+650 | 276.93 | 6175.66 | 5.71 |
| 565+700 | 345.09 | 5211.58 | 5.15 |
| 565+750 | 281.96 | 6623.91 | 5.67 |
| 565+800 | 301.03 | 6135.92 | 5.41 |
| 565+850 | 284.44 | 6111.38 | 5.69 |
| 565+900 | 335.05 | 5336.14 | 5.27 |
| 565+950 | 282.95 | 5834.78 | 5.75 |
| 565+992 | 319.01 | 5598.36 | 5.36 |
| 566+050 | 302.31 | 6026.50 | 5.45 |
| 566+100 | 352.55 | 5979.02 | 4.97 |
| 566+150 | 267.31 | 7892.32 | 5.52 |
| 566+200 | 294.72 | 7074.42 | 5.33 |
| 566+250 | 258.24 | 7456.71 | 5.72 |
| 566+300 | 319.31 | 6889.69 | 5.05 |
| 566+350 | 231.09 | 8640.10 | 5.98 |
| 566+400 | 345.20 | 6730.62 | 4.80 |
| 566+431 | 235.02 | 9501.66 | 5.75 |
| 566+500 | 275.04 | 7263.95 | 5.49 |
| 566+550 | 234.53 | 9070.21 | 5.82 |
| 566+600 | 291.16 | 7320.87 | 5.26 |
| 566+650 | 225.03 | 9295.52 | 5.97 |
| 566+700 | 247.39 | 9389.88 | 5.50 |
| 566+750 | 184.30 | 10826.26 | 6.49 |
| 566+800 | 271.19 | 7952.86 | 5.48 |
| 566+850 | 244.67 | 7788.20 | 5.90 |
| 566+900 | 262.22 | 8636.17 | 5.45 |
| 566+950 | 236.88 | 9131.57 | 5.89 |
| 567+000 | 296.71 | 7235.94 | 5.31 |
| 567+050 | 252.89 | 7633.86 | 5.79 |
| 567+100 | 263.40 | 8083.87 | 5.57 |
| 567+150 | 249.99 | 8024.08 | 5.84 |
| 567+200 | 241.62 | 8816.55 | 5.72 |
| 567+250 | 250.79 | 9071.64 | 5.61 |
| 567+300 | 267.90 | 8960.32 | 5.38 |
| 567+350 | 247.01 | 8644.63 | 5.79 |
| 567+400 | 271.79 | 7731.90 | 5.58 |
| 567+450 | 303.41 | 6654.51 | 5.42 |
| 567+500 | 282.44 | 8166.47 | 5.38 |
| 567+550 | 261.92 | 9693.14 | 5.40 |
| 567+600 | 283.17 | 8769.81 | 5.10 |
| 567+650 | 249.41 | 10339.36 | 5.27 |
| 567+700 | 291.73 | 7829.64 | 5.10 |
| 567+750 | 242.04 | 10356.46 | 5.44 |
| 567+800 | 290.93 | 8945.44 | 5.15 |
| 567+850 | 236.10 | 9654.79 | 5.73 |
| 567+900 | 333.23 | 7572.23 | 4.82 |
| 567+950 | 296.13 | 6909.97 | 5.37 |
| 568+000 | 317.42 | 12856.93 | 8.21 |
| 568+050 | 263.86 | 14497.82 | 8.72 |
| 568+100 | 334.86 | 15366.42 | 8.37 |
| 568+150 | 302.66 | 20816.50 | 8.94 |
| 568+200 | 437.83 | 15161.22 | 7.85 |
| 568+250 | 310.31 | 26252.49 | 9.12 |
| 568+300 | 380.02 | 14407.74 | 8.05 |
| 568+350 | 337.38 | 5840.32 | 7.39 |
| 568+400 | 572.51 | 12843.43 | 6.87 |
| 568+450 | 435.61 | 12656.62 | 7.79 |
| 568+500 | 560.24 | 9830.06 | 6.78 |
| 568+550 | 354.82 | 12922.71 | 8.20 |
| 568+600 | 327.86 | 12517.38 | 8.15 |
| 568+650 | 290.52 | 16069.68 | 8.94 |
| 568+700 | 338.43 | 11405.58 | 8.04 |
| 568+750 | 339.21 | 12358.16 | 8.20 |
| 568+800 | 395.22 | 12981.96 | 7.90 |
| 568+850 | 330.60 | 16654.80 | 8.61 |
| 568+900 | 397.33 | 14715.92 | 8.01 |
| 568+950 | 379.41 | 15425.35 | 8.25 |
| 569+000 | 287.30 | 11330.69 | 8.27 |
| 569+050 | 245.65 | 12054.14 | 8.58 |
| 569+100 | 184.98 | 11122.82 | 9.00 |
| 569+150 | 219.10 | 14769.25 | 8.87 |
| 569+200 | 141.61 | 12386.34 | 9.67 |
| 569+257 | 193.94 | 10911.41 | 8.81 |
| 569+300 | 177.43 | 10535.19 | 8.99 |
| 569+350 | 274.56 | 10295.11 | 8.33 |
| 569+400 | 308.16 | 11357.83 | 8.11 |
| 569+450 | 308.78 | 8149.15 | 7.85 |
| 569+500 | 335.73 | 8458.09 | 7.82 |
| 569+550 | 240.90 | 9036.30 | 8.34 |
| 569+600 | 295.68 | 8931.14 | 8.00 |
| 569+650 | 257.45 | 12128.22 | 8.51 |
| 569+700 | 295.61 | 10683.13 | 8.16 |
| 569+750 | 258.81 | 16618.68 | 9.04 |
| 569+800 | 303.33 | 13009.13 | 8.42 |
| 569+850 | 254.45 | 8820.38 | 8.22 |
| 569+900 | 319.31 | 8382.71 | 7.77 |
| 569+950 | 195.49 | 23606.78 | 9.97 |
| 570+000 | 250.08 | 21038.54 | 9.14 |
| 570+050 | 251.13 | 27449.96 | 9.75 |
| 570+100 | 268.93 | 26324.27 | 9.28 |
| 570+150 | 234.33 | 21162.38 | 9.40 |
| 570+200 | 223.23 | 15490.62 | 8.93 |
| 570+250 | 231.71 | 13063.39 | 8.80 |
| 570+300 | 261.72 | 12440.54 | 8.44 |
| 570+350 | 263.13 | 13258.46 | 8.62 |
| 570+400 | 199.44 | 14908.30 | 9.11 |
| 570+450 | 214.10 | 15598.63 | 9.08 |
| 570+500 | 191.52 | 13959.29 | 9.10 |
| 570+550 | 202.42 | 13481.25 | 8.98 |
| 570+600 | 220.71 | 11554.54 | 8.68 |
| 570+650 | 215.16 | 13649.20 | 8.94 |
| 570+700 | 182.61 | 13246.05 | 9.13 |
| 570+750 | 165.74 | 13136.33 | 9.25 |
| 570+800 | 202.21 | 16245.10 | 9.13 |
| 570+850 | 170.90 | 12915.08 | 9.16 |
| 570+900 | 235.06 | 14472.64 | 8.73 |
| 570+950 | 203.08 | 16631.63 | 9.25 |
| 571+000 | 204.64 | 15438.63 | 9.04 |
| 571+050 | 210.63 | 15263.50 | 8.97 |
| 571+100 | 201.78 | 15103.42 | 9.05 |
| 571+150 | 337.82 | 13108.06 | 7.49 |
| 571+200 | 309.69 | 12963.47 | 7.78 |
| 571+250 | 272.69 | 17280.86 | 8.11 |
| 571+300 | 276.64 | 14225.43 | 8.07 |
| 571+350 | 299.41 | 14467.20 | 7.78 |
| 571+400 | 293.83 | 14792.22 | 7.95 |
| 571+450 | 356.50 | 13952.08 | 7.46 |
| 571+500 | 288.75 | 17045.78 | 8.10 |
| 571+550 | 353.65 | 15548.74 | 7.48 |
| 571+600 | 280.97 | 14717.92 | 8.06 |
| 571+650 | 307.54 | 13560.22 | 7.67 |
| 571+700 | 315.56 | 11294.16 | 7.65 |
| 571+750 | 298.37 | 14064.24 | 7.80 |
| 571+800 | 305.69 | 12360.40 | 7.81 |
| 571+850 | 307.98 | 15412.57 | 7.78 |
| 571+900 | 326.50 | 12870.17 | 7.67 |
| 571+950 | 354.24 | 11937.43 | 7.44 |
| 572+000 | 361.56 | 13192.13 | 7.54 |
| 572+050 | 304.45 | 17231.34 | 7.76 |
| 572+100 | 330.64 | 13706.09 | 7.73 |
| 572+150 | 332.18 | 15137.98 | 7.62 |
| 572+200 | 294.78 | 14238.88 | 7.93 |
| 572+250 | 311.15 | 11505.36 | 7.60 |
| 572+300 | 255.62 | 12286.44 | 8.19 |
| 572+350 | 299.73 | 14220.37 | 7.78 |
| 572+400 | 266.86 | 14161.59 | 8.14 |
| 572+450 | 325.51 | 12517.07 | 7.54 |
| 572+500 | 381.38 | 12045.24 | 7.35 |
| 572+550 | 408.65 | 10966.24 | 7.08 |
| 572+600 | 363.92 | 10785.08 | 7.41 |
| 572+650 | 342.76 | 15896.13 | 7.58 |
| 572+700 | 415.44 | 11910.09 | 7.18 |
| 572+750 | 358.71 | 11715.48 | 7.36 |
| 572+800 | 412.27 | 12473.05 | 7.22 |
| 572+850 | 412.32 | 11764.90 | 7.06 |
| 572+921 | 388.48 | 11118.97 | 7.30 |
| 572+950 | 339.98 | 11642.52 | 7.42 |
| 573+000 | 287.36 | 8684.75 | 5.94 |
| 573+050 | 287.57 | 9741.03 | 5.77 |
| 573+100 | 353.43 | 7291.39 | 5.48 |
| 573+150 | 308.67 | 8306.82 | 5.57 |
| 573+200 | 306.62 | 8495.10 | 5.76 |
| 573+250 | 221.62 | 8827.38 | 6.45 |
| 573+300 | 307.16 | 8765.54 | 5.74 |
| 573+350 | 301.50 | 7824.82 | 5.73 |
| 573+400 | 227.89 | 9284.50 | 6.46 |
| 573+450 | 282.52 | 6483.03 | 5.94 |
| 573+500 | 254.68 | 7305.36 | 6.27 |
| 573+550 | 372.88 | 5900.12 | 5.34 |
| 573+600 | 306.82 | 6103.48 | 5.89 |
| 573+650 | 284.38 | 8438.90 | 5.82 |
| 573+700 | 292.63 | 7876.27 | 5.91 |
| 573+750 | 374.55 | 6164.17 | 5.28 |
| 573+800 | 374.72 | 6069.05 | 5.42 |
| 573+850 | 391.88 | 6421.87 | 5.19 |
| 573+900 | 368.43 | 7340.71 | 5.39 |
| 573+917 | 382.99 | 7205.50 | 5.17 |
| 574+000 | 426.41 | 5886.78 | 5.12 |
| 574+050 | 354.88 | 7089.57 | 5.37 |
| 574+100 | 329.51 | 8864.02 | 5.33 |
| 574+150 | 284.39 | 8026.85 | 5.80 |
| 574+200 | 395.18 | 7330.15 | 5.13 |
| 574+250 | 340.60 | 6880.50 | 5.44 |
| 574+300 | 477.94 | 5660.11 | 4.80 |
| 574+350 | 479.00 | 5118.94 | 4.82 |
| 574+400 | 391.04 | 7782.23 | 5.15 |
| 574+450 | 329.29 | 7777.48 | 5.52 |
| 574+500 | 406.88 | 6516.69 | 5.10 |
| 574+550 | 402.29 | 5899.82 | 5.15 |
| 574+600 | 501.83 | 5033.82 | 4.75 |
| 574+650 | 425.44 | 5882.57 | 5.00 |
| 574+700 | 419.23 | 7627.69 | 4.89 |
| 574+750 | 275.07 | 9285.32 | 5.78 |
| 574+800 | 272.22 | 12417.53 | 5.65 |
| 574+850 | 185.10 | 18887.78 | 5.46 |
| 574+900 | 244.44 | 14956.18 | 5.42 |
| 574+950 | 175.75 | 19433.56 | 6.04 |
| 575+000 | 181.27 | 21235.46 | 6.31 |
| 575+050 | 236.26 | 9723.73 | 6.08 |
| 575+100 | 206.36 | 18237.55 | 6.07 |
| 575+150 | 136.97 | 34759.59 | 7.29 |
| 575+200 | 168.06 | 15553.61 | 6.81 |
| 575+250 | 153.37 | 26135.33 | 6.55 |
| 575+300 | 197.69 | 21216.35 | 6.07 |
| 575+350 | 122.27 | 25465.30 | 7.48 |
| 575+400 | 186.02 | 17244.67 | 6.43 |
| 575+450 | 144.98 | 19158.77 | 7.14 |
| 575+500 | 155.73 | 25926.75 | 6.46 |
| 575+550 | 191.12 | 17611.39 | 6.06 |
| 575+600 | 193.59 | 21863.51 | 5.84 |
| 575+650 | 159.11 | 24800.83 | 6.46 |
| 575+700 | 215.13 | 14428.16 | 6.06 |
| 575+750 | 244.47 | 13501.82 | 5.70 |
| 575+800 | 296.61 | 13425.71 | 5.16 |
| 575+850 | 210.24 | 16468.29 | 6.00 |
| 575+900 | 201.48 | 17103.78 | 6.30 |
| 575+950 | 221.29 | 14485.86 | 5.97 |
| 576+000 | 276.33 | 11137.93 | 5.53 |
| 576+050 | 280.88 | 11521.45 | 5.39 |
| 576+100 | 211.37 | 14776.09 | 6.23 |
| 576+150 | 191.49 | 16092.87 | 6.27 |
| 576+200 | 225.60 | 15779.86 | 5.74 |
| 576+250 | 196.10 | 13847.08 | 6.39 |
| 576+300 | 185.59 | 19294.63 | 6.28 |
| 576+350 | 174.87 | 18169.77 | 6.48 |
| 576+400 | 190.92 | 20935.63 | 5.93 |
| 576+450 | 172.03 | 19051.19 | 6.47 |
| 576+500 | 190.46 | 18174.38 | 6.10 |
| 576+550 | 197.84 | 15679.39 | 6.07 |
| 576+600 | 194.88 | 19976.20 | 5.86 |
| 576+650 | 156.88 | 17025.00 | 6.90 |
| 576+700 | 166.23 | 18308.61 | 6.58 |
| 576+750 | 176.64 | 18228.44 | 6.31 |
| 576+800 | 227.74 | 13273.94 | 5.81 |
| 576+850 | 213.16 | 15532.69 | 5.93 |
| 576+900 | 416.85 | 8162.95 | 4.42 |
| 576+950 | 385.53 | 8564.88 | 4.72 |
| 577+000 | 397.02 | 10077.19 | 4.40 |
| 577+050 | 418.99 | 7622.53 | 4.47 |
| 577+100 | 257.13 | 12182.91 | 5.59 |
| 577+150 | 145.57 | 18772.20 | 7.07 |
| 577+200 | 225.81 | 14541.09 | 5.90 |
| 577+250 | 151.69 | 21665.11 | 6.74 |
| 577+300 | 176.03 | 17218.55 | 6.45 |
| 577+350 | 264.60 | 12810.67 | 5.13 |
| 577+400 | 349.26 | 10380.01 | 4.37 |
| 577+450 | 297.73 | 9091.29 | 5.21 |
| 577+500 | 317.97 | 11560.99 | 4.86 |
| 577+550 | 288.45 | 9839.83 | 5.27 |
| 577+600 | 206.31 | 18518.92 | 5.67 |
| 577+650 | 231.02 | 12320.99 | 5.67 |
| 577+700 | 264.98 | 13678.97 | 5.44 |
| 577+750 | 251.26 | 14226.42 | 5.31 |
| 577+800 | 163.87 | 24556.54 | 6.31 |
| 577+850 | 337.33 | 8207.97 | 4.94 |
| 577+900 | 200.44 | 18637.03 | 5.74 |
| 577+950 | 252.48 | 13784.98 | 5.39 |
| 578+000 | 336.50 | 11848.24 | 5.49 |
| 578+050 | 271.66 | 16036.45 | 5.82 |
| 578+100 | 239.19 | 19370.92 | 6.11 |
| 578+150 | 243.86 | 15855.52 | 6.02 |
| 578+200 | 304.20 | 13080.16 | 5.52 |
| 578+250 | 281.11 | 13851.15 | 5.54 |
| 578+300 | 312.07 | 11910.23 | 5.67 |
| 578+350 | 315.14 | 10869.54 | 5.70 |
| 578+400 | 386.82 | 10175.58 | 5.36 |
| 578+450 | 262.29 | 13810.20 | 6.01 |
| 578+500 | 303.60 | 11142.83 | 5.91 |
| 578+550 | 191.44 | 20818.69 | 6.77 |
| 578+600 | 310.95 | 11985.34 | 5.81 |
| 578+650 | 276.61 | 13406.19 | 6.06 |
| 578+700 | 343.36 | 10691.44 | 5.68 |
| 578+750 | 329.82 | 11654.15 | 5.59 |
| 578+800 | 365.16 | 10330.67 | 5.44 |
| 578+850 | 344.88 | 10614.30 | 5.59 |
| 578+900 | 350.87 | 10711.35 | 5.57 |
| 578+950 | 351.63 | 9750.15 | 5.64 |
| 579+000 | 324.69 | 11793.92 | 5.67 |
| 579+050 | 224.27 | 16203.97 | 6.43 |
| 579+117 | 253.50 | 17853.45 | 6.03 |
| 579+150 | 313.51 | 10881.64 | 5.76 |
| 579+200 | 268.88 | 16494.72 | 5.67 |
| 579+250 | 271.36 | 13788.18 | 5.79 |
| 579+300 | 281.91 | 13933.80 | 5.69 |
| 579+350 | 266.55 | 12280.87 | 6.03 |
| 579+400 | 438.71 | 7667.20 | 4.85 |
| 579+450 | 398.55 | 8887.39 | 5.44 |
| 579+500 | 310.85 | 12627.02 | 5.88 |
| 579+550 | 327.61 | 9496.84 | 5.89 |
| 579+600 | 290.81 | 11375.80 | 6.15 |
| 579+650 | 333.81 | 9115.95 | 5.89 |
| 579+700 | 342.92 | 11700.85 | 5.45 |
| 579+750 | 271.00 | 11426.54 | 6.12 |
| 579+800 | 255.33 | 13934.15 | 6.29 |
| 579+850 | 329.25 | 10086.47 | 5.68 |
| 579+900 | 295.41 | 14005.05 | 5.80 |
| 579+950 | 283.04 | 14165.53 | 5.92 |
| 580+000 | 317.53 | 12258.55 | 5.69 |
| 580+050 | 327.29 | 10877.42 | 5.50 |
| 580+100 | 262.01 | 14386.41 | 6.17 |
| 580+150 | 312.53 | 10632.46 | 5.90 |
| 580+200 | 271.61 | 15807.98 | 5.98 |
| 580+250 | 188.96 | 28319.33 | 6.54 |
| 580+300 | 299.20 | 13090.03 | 5.83 |
| 580+350 | 307.68 | 12032.13 | 5.67 |
| 580+400 | 300.51 | 12632.51 | 5.87 |
| 580+450 | 290.90 | 12813.85 | 5.90 |
| 580+500 | 374.58 | 11106.40 | 5.37 |
| 580+550 | 291.80 | 11856.51 | 6.01 |
| 580+600 | 355.03 | 10610.15 | 5.37 |
| 580+650 | 275.17 | 12173.38 | 5.99 |
| 580+700 | 319.63 | 12517.96 | 5.54 |
| 580+750 | 290.61 | 11554.31 | 5.90 |
| 580+800 | 339.25 | 9341.66 | 5.89 |
| 580+850 | 304.51 | 10681.06 | 5.94 |
| 580+900 | 309.91 | 11519.20 | 5.88 |
| 580+950 | 301.92 | 10989.84 | 6.06 |
| 581+000 | 340.59 | 10308.95 | 5.70 |
| 581+050 | 291.54 | 11737.59 | 5.97 |
| 581+100 | 191.80 | 24594.26 | 6.67 |
| 581+150 | 311.77 | 10940.61 | 5.84 |
| 581+200 | 228.25 | 14446.98 | 6.74 |
| 581+250 | 350.28 | 9024.76 | 5.76 |
| 581+300 | 339.57 | 8560.40 | 5.66 |
| 581+350 | 328.20 | 9167.28 | 5.81 |
| 581+400 | 305.12 | 13016.41 | 5.74 |
| 581+450 | 337.93 | 9027.20 | 5.78 |
| 581+500 | 372.61 | 9249.67 | 5.41 |
| 581+550 | 292.09 | 12076.87 | 5.72 |
| 581+600 | 359.91 | 9590.58 | 5.64 |
| 581+650 | 299.54 | 11696.31 | 5.82 |
| 581+700 | 358.07 | 9377.73 | 5.65 |
| 581+750 | 283.44 | 13539.50 | 5.95 |
| 581+800 | 379.42 | 7601.30 | 5.50 |
| 581+850 | 294.69 | 10516.10 | 6.10 |
| 581+900 | 244.47 | 13541.64 | 6.50 |
| 581+950 | 326.61 | 8740.03 | 5.83 |
| 582+000 | 330.06 | 9935.72 | 5.72 |
| 582+050 | 358.48 | 7214.67 | 5.88 |
| 582+100 | 360.56 | 9678.83 | 5.45 |
| 582+150 | 142.21 | 18160.31 | 8.41 |
| 582+200 | 207.15 | 12455.96 | 7.81 |
| 582+250 | 307.88 | 8666.13 | 6.59 |
| 582+300 | 168.54 | 20376.36 | 7.72 |
| 582+350 | 187.91 | 16962.20 | 7.45 |
| 582+400 | 142.94 | 22161.10 | 8.49 |
| 582+450 | 328.89 | 8446.96 | 5.71 |
| 582+500 | 158.18 | 20197.86 | 8.18 |
| 582+550 | 179.46 | 16418.29 | 7.54 |
| 582+600 | 171.07 | 21233.16 | 7.96 |
| 582+650 | 230.12 | 15092.08 | 6.77 |
| 582+700 | 157.24 | 20896.50 | 8.20 |
| 582+750 | 216.89 | 14933.78 | 7.04 |
| 582+800 | 124.61 | 22446.73 | 8.90 |
| 582+850 | 198.99 | 14344.03 | 7.51 |
| 582+900 | 147.08 | 22731.59 | 7.64 |
| 582+950 | 174.20 | 17145.82 | 7.47 |
| 583+000 | 141.87 | 26917.09 | 9.07 |
| 583+050 | 205.26 | 19530.31 | 8.04 |
| 583+100 | 128.02 | 39153.97 | 9.65 |
| 583+150 | 151.02 | 27196.06 | 8.77 |
| 583+200 | 125.00 | 35333.31 | 9.59 |
| 583+250 | 160.21 | 24006.18 | 8.51 |
| 583+300 | 244.64 | 15518.76 | 7.19 |
| 583+350 | 221.94 | 16975.65 | 7.59 |
| 583+400 | 265.18 | 14604.84 | 6.56 |
| 583+450 | 176.39 | 25350.47 | 8.24 |
| 583+500 | 246.77 | 14178.77 | 7.01 |
| 583+550 | 217.11 | 18668.79 | 7.88 |
| 583+600 | 117.61 | 36938.52 | 9.83 |
| 583+650 | 186.17 | 20376.49 | 8.16 |
| 583+700 | 208.22 | 18154.28 | 8.42 |
| 583+750 | 195.66 | 21359.62 | 8.31 |
| 583+800 | 178.53 | 23776.20 | 7.77 |
| 583+850 | 250.09 | 15715.55 | 7.64 |
| 583+900 | 255.92 | 13330.50 | 8.06 |
| 583+950 | 262.26 | 14488.21 | 7.05 |
| 584+000 | 169.72 | 27180.78 | 7.83 |
| 584+050 | 181.79 | 24230.16 | 7.67 |
| 584+100 | 144.91 | 35437.96 | 8.46 |
| 584+150 | 240.93 | 17281.85 | 7.22 |
| 584+200 | 205.52 | 19704.02 | 8.13 |
| 584+250 | 212.19 | 21990.99 | 7.50 |
| 584+300 | 119.77 | 42129.40 | 9.44 |
| 584+350 | 170.63 | 28323.41 | 8.61 |
| 584+400 | 188.22 | 18376.35 | 7.81 |
| 584+450 | 247.49 | 14503.83 | 7.71 |
| 584+500 | 267.80 | 12146.31 | 7.78 |
| 584+550 | 178.29 | 23865.83 | 8.01 |
| 584+600 | 106.30 | 29132.19 | 10.00 |
| 584+650 | 218.41 | 24917.07 | 7.43 |
| 584+700 | 201.07 | 15425.47 | 8.40 |
| 584+750 | 196.11 | 18788.51 | 8.51 |
| 584+800 | 132.77 | 29586.71 | 9.36 |
| 584+850 | 139.68 | 28417.38 | 9.27 |
| 584+900 | 174.79 | 22133.75 | 8.62 |
| 584+950 | 199.11 | 19511.57 | 8.21 |
| 585+000 | 129.10 | 31532.30 | 9.77 |
| 585+050 | 263.50 | 14372.69 | 7.36 |
| 585+100 | 193.02 | 20320.81 | 8.46 |
| 585+150 | 217.51 | 16973.78 | 8.08 |
| 585+200 | 169.71 | 18702.86 | 8.88 |
| 585+250 | 262.31 | 15950.97 | 7.47 |
| 585+300 | 250.82 | 16704.23 | 8.02 |
| 585+350 | 237.60 | 17560.47 | 7.61 |
| 585+400 | 247.71 | 17170.33 | 7.76 |
| 585+450 | 268.18 | 15727.58 | 7.62 |
| 585+500 | 277.55 | 16033.20 | 7.63 |
| 585+550 | 124.06 | 27057.64 | 9.61 |
| 585+600 | 241.72 | 16030.81 | 7.97 |
| 585+650 | 230.41 | 15409.96 | 8.07 |
| 585+700 | 227.98 | 12708.87 | 8.01 |
| 585+750 | 200.77 | 15543.06 | 8.35 |
| 585+800 | 232.82 | 13080.99 | 8.14 |
| 585+850 | 198.67 | 16469.73 | 8.51 |
| 585+900 | 174.32 | 22265.11 | 8.76 |
| 585+950 | 132.13 | 23284.81 | 9.62 |
| 586+000 | 103.17 | 41132.11 | 10.75 |
| 586+050 | 173.79 | 19122.45 | 8.83 |
| 586+100 | 83.19 | 38792.56 | 11.02 |
| 586+150 | 198.25 | 16501.71 | 8.42 |
| 586+200 | 188.62 | 19878.72 | 8.73 |
| 586+250 | 116.99 | 27177.79 | 9.96 |
| 586+300 | 180.95 | 21795.86 | 8.43 |
| 586+350 | 104.88 | 33300.67 | 10.34 |
| 586+400 | 137.58 | 32308.36 | 9.60 |
| 586+450 | 192.55 | 20983.53 | 8.29 |
| 586+491 | 106.86 | 27908.84 | 10.60 |
| 586+550 | 187.37 | 21825.49 | 8.57 |

    - SECTORIZACIÓN POR EVALUACIÓN ESTRUCTURAL

En base a la evaluación estructural se determino los sectores homogéneos de la vía evitamiento Trujillo; se empleo la metodología de diferencias acumuladas de acuerdo a la guía AASHTO 93.

De acuerdo a este criterio se obtiene los siguientes sectores:

Tabla 12 Sectorización Evitamiento Trujillo

| Sector | De | Hasta | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 556+920 | 557+650 | Doble calzada |
| S2 | 557+650 | 558+600 |  |
| S3 | 558+600 | 560+050 |  |
| S4 | 560+050 | 561+000 |  |
| S5 | 561+000 | 562+550 |  |
| S6 | 562+550 | 563+014 |  |
| S7 | 563+051 | 567+900 | Calzada unica |
| S8 | 567+900 | 572+921 |  |
| S9 | 572+921 | 575+350 |  |
| S10 | 575+350 | 582+050 |  |
| S11 | 582+050 | 586+600 |  |

- PROSPECCION DE SUELOS Y ENSAYOS DESTRUCTIVOS EN EL PAVIMENTO

El objetivo del estudio de suelos y capas del pavimento, es determinar las características físico-mecánicas de los materiales que conforman la estructura del pavimento existente y suelos subyacentes al mismo; y definir en forma objetiva el valor relativo de soporte que permita cuantificar el aporte actual de los materiales que conforman la estructura del pavimento y subrasante, y poder así contrastar los valores relativos de soporte con los que se obtendrán de la evaluación estructural de la vía.

El estudio comprendió básicamente una investigación de campo a lo largo de la vía de evaluación, a través de prospecciones de exploración a cielo abierto (calicatas) y perforaciones diamantinas, con obtención en cada caso de muestras representativas, que fueron objeto de ensayos en laboratorio. Finalmente con los datos obtenidos en ambas fases se realizaron las labores de gabinete, para consignar luego en forma gráfica y escrita los resultados del estudio.

  - ACTIVIDADES DE CAMPO

Los trabajos de exploración de campo consistieron en la excavación manual  de calicatas con una profundidad mínima de 1.5 m. ó hasta encontrar la presencia de napa freática, bolonería ó mantos rocosos, distribuidas cada 5.0 Km en promedio a lo largo de la vía. Cabe indicar que a dicha profundidad se verificó la continuidad del material subyacente a la estructura del pavimento existente correspondiendo este por tanto al suelo de fundación.

Se efectuaron en total 06 calicatas:

Tabla 13 Relación de Calicatas efectuadas en Plataforma

| Calicata | Progresiva | Coordenadas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Norte | Este |
| Cal 01 | 558+000 | 9096434 | 719863 |
| Cal 02 | 563+000 | 9100612 | 718088 |
| Cal 03 | 568+000 | 9099451 | 714798 |
| Cal 04 | 573+000 | 9102173 | 710783 |
| Cal 05 | 578+000 | 9106572 | 710040 |
| Cal 06 | 583+000 | 9111329 | 711440 |

Del mismo modo se efectuaron perforaciones diamantinas, con la finalidad de verificar los espesores de carpeta asfáltica. Se efectuaron en total treinta y seis (36) perforaciones diamantinas los cuales se indican a continuación:

Tabla 14 Relación de Perforaciones Diamantinas Efectuadas

| PROGRESIVA | COORDENADAS |  | LADO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NORTE | ESTE |  |
| 556+960 |  |  | IZQ |
| 557+500 | 9909614 | 720258 | IZQ |
| 558+500 | 9090777 | 719456 | IZQ |
| 561+500 | 9099534 | 719456 | IZQ |
| 559+500 | 9097604 | 719011 | DER |
| 560+500 | 9098571 | 719099 | DER |
| 562+500 | 9100248 | 718369 | DER |
| 558+000 | 9096440 | 719865 | EJE |
| 559+000 | 9097146 | 719184 | IZQ |
| 560+000 | 9098201 | 719032 | EJE |
| 561+000 | 9099097 | 718993 | DER |
| 562+000 | 9099984 | 718579 | EJE |
| 563+000 | 9100601 | 718087 | IZQ |
| 564+000 | 9100376 | 717646 | EJE |
| 565+000 | 9099109 | 717161 | DER |
| 566+000 | 9098400 | 716527 | EJE |
| 567+000 | 9098677 | 715681 | IZQ |
| 568+000 | 9099433 | 714813 | EJE |
| 569+000 | 9099937 | 714131 | DER |
| 570+000 | 9100435 | 713251 | EJE |
| 571+000 | 9100950 | 712374 | IZQ |
| 572+000 | 9101561 | 711580 | EJE |
| 573+000 | 9102173 | 710783 | DER |
| 574+000 | 9102793 | 710010 | EJE |
| 575+000 | 9103667 | 709522 | IZQ |
| 576+000 | 9104626 | 709517 | EJE |
| 577+000 | 9105707 | 709809 | DER |
| 578+000 | 9106586 | 710041 | EJE |
| 579+000 | 9107539 | 710295 | IZQ |
| 580+000 | 9108519 | 710562 | EJE |
| 581+000 |  |  | DER |
| 582+000 | 9110417 | 711070 | EJE |
| 583+000 | 9111329 | 711440 | IZQ |
| 584+000 | 9112227 | 711862 | EJE |
| 585+000 | 9113144 | 712292 | DER |
| 586+000 | 9113879 | 712616 | EJE |

Todas las calicatas realizadas en plataforma se encuentran en el Anexo A: “Ensayos de Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Canteras y Fuentes de Agua”.

  - TRABAJOS DE LABORATORIO

Los ensayos de laboratorio se realizaron por cada variación estratigráfica de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia y en conformidad con el Manual de Ensayos de Laboratorio (EM-2000). Los trabajos de laboratorio permitieron determinar las propiedades de los suelos mediante ensayos físicos y mecánicos de las muestras disturbadas provenientes de cada una de las exploraciones. En la siguiente tabla “Ensayos de Mecánica de Suelos” se presentan los diferentes ensayos a los que fueron sometidas las muestras obtenidas en los trabajos de campo, describiendo el nombre del ensayo, uso,  método de clasificación utilizado,  tamaño de muestra utilizada y propósito del ensayo.

Tabla 15 Ensayos de Mecánica de Suelos

| NOMBRE DEL ENSAYO | USO | METODO MTC | ENSAYO ASTM | TAMAÑO DE MUESTRA | PROPOSITO DEL ENSAYO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis Granulométrico por Tamizado | Clasificación | E-107 | D422 | 5.00 Kg. | Para determinar la distribución del tamaño de partículas del suelo. |
| Contenido de Humedad | Clasificación | E-108 | D2216 | 2.50 Kg. | Determina el Contenido de Humedad del Suelo |
| Límite líquido | Clasificación | E-110 | D4318 | 2.50 Kg. | Hallar el contenido de agua entre los estados Líquido y Plástico |
| Límite Plástico | Clasificación | E-111 | D4318 | 2.50 Kg. | Hallar el contenido de agua entre los estados plásticos y semi sólido. |
| Índice Plástico | Clasificación | - | - | 2.50 Kg. | Hallar el rango de contenido de agua por encima del cual, el suelo está en un estado plástico. |
| Densidad de Campo | Grado de Compactación | E-117 | D1556 | - | Para determinar la Densidad y Peso Unitario del suelo in situ |
| Compactación Próctor Modificado | Diseño de Espesores | E-115 | D1557 | 45.0 Kg. | Determina la relación entre el Contenido de Agua y Peso Unitario de los Suelos (Curva de Compactación) |
| CBR | Diseño de Espesores | E-132 | D1883 | 45.0 Kg. | Determinar la capacidad de carga. Permite inferir el modulo resiliente. |

a) Propiedades Físicas:

En cuanto a los ensayos a ejecutar, se explican y definen los objetivos de cada uno de ellos. Cabe anotar que los ensayos físicos corresponden a aquellos que determinan las propiedades índices de los suelos y que permiten su clasificación.

Análisis Granulométrico por tamizado (MTC E-107)

La granulometría es la distribución de las partículas de un suelo de acuerdo a su tamaño, que se determina mediante el tamizado o paso del agregado por mallas de distinto diámetro hasta el tamiz Nº200 (diámetro 0.074 milímetros), considerándose el material que pasa dicha malla en forma global. Para conocer la distribución granulométrica por debajo de ese tamiz se hace el ensayo de sedimentación. El análisis granulométrico deriva en una curva granulométrica, donde se plotea el diámetro de tamiz versus porcentaje acumulado que pasa o que retiene el mismo.

Límite Líquido (MTC E-110) y Límite Plástico (MTC E-111)

Se conoce como plasticidad de un suelo a la capacidad de este de ser moldeable. Esta depende de la cantidad de arcilla que contiene el material que pasa la malla N°200, porque es este material el que actúa como ligante.

Un material, de acuerdo al contenido de humedad que posea pasa por tres estados definidos: líquidos, plásticos y secos. Cuando el agregado tiene determinado contenido de humedad en la cual se encuentra húmedo de modo que no puede ser moldeable, se dice que está en estado semilíquido. Conforme se le va quitando agua, llega un momento en el cual el suelo, sin dejar de estar húmedo, comienza a adquirir una consistencia que permite moldearlo o hacerlo trabajable, entonces se dice que está en estado plástico.

Al seguir quitando agua, llega un momento en el que el material pierde su trabajabilidad y se cuartea al tratar de moldearlo, entonces se dice que está en estado semi seco. El contenido de humedad en el cual el agregado pasa del estado semilíquido al plástico es el Límite Líquido (MTC E-110), y el contenido de humedad que pasa del estado plástico al semi seco es el Límite Plástico (MTC E-111).

Contenido de Humedad Natural (MTC E-108)

El contenido de humedad de una muestra indica la cantidad de agua que esta contiene, expresándola como un porcentaje del peso de agua entre el peso del material seco. En cierto modo este valor es relativo, porque depende de las condiciones atmosféricas que pueden ser variables. Entonces lo conveniente es realizar este ensayo y trabajar casi inmediatamente con este resultado, para evitar distorsiones al momento de los cálculos.

Clasificación de Suelos por el Método SUCS y por el Método AASHTO

Los diferentes tipos de suelos son definidos por el tamaño de las partículas. Son frecuentemente encontrados en combinación de dos o más tipos de suelos diferentes, como por ejemplo: arenas, gravas, limo, arcillas y limo arcilloso, etc. La determinación del rango de tamaño de las partículas (gradación) es según la estabilidad del tipo de ensayos para la determinación de los límites de consistencia. Uno de los más usuales sistemas de clasificación de suelos es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), el cual clasifica al suelo en 15 grupos identificados por nombre y por términos simbólicos.

b) Propiedades Mecánicas:

Los ensayos para definir las propiedades mecánicas, permiten determinar la resistencia de los suelos ó comportamiento frente a las solicitaciones de cargas.

Ensayo de Próctor Modificado (MTC E-115)

El ensayo de próctor se efectúa para determinar un óptimo contenido de humedad, para la cual se consigue la máxima densidad seca del suelo con una compactación determinada. Este ensayo se debe realizar antes de usar el agregado sobre el terreno, para así saber qué cantidad de agua se debe agregar para obtener la mejor compactación.

Con este procedimiento de compactación se estudia la influencia que ejerce en el proceso el contenido inicial de agua del suelo, encontrando que tal valor es de fundamental importancia en la compactación lograda. En efecto, se observa que a contenidos de humedad creciente, a partir de valores bajos, se obtienen más altos pesos específicos secos y por lo tanto mejores compactaciones del suelo, pero que esta tendencia no se mantiene indefinidamente, sino que al pasar la humedad de un cierto valor, los pesos específicos secos obtenidos disminuían, resultando peores compactaciones en la muestra. Es decir, para un suelo dado y empleando el procedimiento descrito, existe una humedad inicial, llamada la “optima”, que produce el máximo peso específico seco que puede lograrse con este procedimiento de compactación.

Lo anterior puede explicarse, en términos generales, teniendo en cuenta que, a bajos contenidos de agua, en los suelos finos, del tipo de los suelos arcillosos, el agua está en forma capilar produciendo compresiones entre las partículas constituyentes del suelo lo cual tiende a formar grumos difícilmente desintegrables que dificultan la compactación. El aumento en contenido de agua disminuye esa tensión capilar en el agua haciendo que una misma energía de compactación produzca mejores resultados. Empero, si el contenido de agua es tal que haya exceso de agua libre, al grado de llenar casi los vacíos del suelo, esta impide una buena compactación, puesto que no puede desplazarse instantáneamente bajo los impactos del pisón.

California Bearing Ratio – CBR (MTC E-132)

El Índice de California (CBR) es una medida de la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo, bajo condiciones de densidad y humedad, cuidadosamente controladas.

Se usa en proyectos de pavimentación auxiliándose de curvas empíricas. Se expresa en porcentaje como la razón de la carga unitaria que se requiere para introducir un pistón a la misma profundidad en una muestra de tipo piedra partida. Los valores de carga unitaria para las diferentes profundidades de penetración dentro de la muestra patrón están determinados.

  - TRABAJOS EN GABINETE

En base a los resultados de los ensayos de laboratorio y de las prospecciones realizadas en campo se realizo la descripción de las diferentes capas que conforman la estructura del pavimento existente.

    - BASE GRANULAR

Los materiales de base granular presentan espesores entre 15 y 60 cm (32 cm en promedio) y están conformados por gravas limosas de pobre gradación (GP-GM) y en menor medida por arenas limosas de pobre gradación (SP-SM).

Los contenidos de humedad varían entre 3.40 % a 3.70 % en el caso de las arenas limosas y entre 3.10 % a 3.40 % para las gravas limosas.

La capacidad de soporte (al 95% MDS) varía entre 26.50% (en los sectores con presencia de arenas limosas) a 46.50% (en los sectores donde se detecto presencia de gravas limosas). Asimismo los contenidos de finos que pasan el tamiz N°200 presentan en promedio 9.33%.

En la siguiente tabla se presenta el Resumen de Ensayos de Laboratorio correspondiente a las capas de base granular:

Tabla 16 Resumen de ensayos de Laboratorio-Base granular

| PROGRESIVA | CALICATA | MUESTRA | LADO | PROFUNDIDAD | PORCENTAJE QUE PASA |  | Limites de Consistencia Pasante La Nº 40 |  | Humedad Natural | CLASIFICACIÓN |  | COMPACTACIÓN ASTM D-1557 |  | C.B.R. ASTM D-1883 0.1 " |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # 4 | # 200 | L.L. | I.P. | % | SUCS | AASTHO | M.D.S | O.C.H | 95% | 100% |
| Km. 558+000 | C-01 | M-1 | IZQUIERDO | 0.19 - 0.34 m. | 57.2 | 10.9 | 16.9 | NP | 3.7 | SP-SM | A-1-b(0) |  |  |  |  |
| Km. 563+000 | C-02 | M-1 | IZQUIERDO | 0.18 - 0.43 m. | 51.8 | 8.7 | NT | NP | 3.4 | GP-GM | A-1-a(1) | 2.209 | 4.40 | 46.50 | 58.00 |
| Km. 568+000 | C-03 | M-1 | DERECHO | 0.12 - 0.37 m. | 38.7 | 9.3 | NT | NP | 3.1 | GP-GM | A-1-a(0) |  |  |  |  |
| Km. 573+000 | C-04 | M-1 | DERECHO | 0.14 - 0.74 m. | 59.4 | 10.9 | 17.7 | NP | 3.4 | SP-SM | A-1-b(0) | 2.212 | 5.70 | 26.50 | 35.10 |
| Km. 578+000 | C-05 | M-1 | DERECHO | 0.16 - 0.56 m. | 47.2 | 5.3 | NT | NP | 3.2 | GP-GM | A-1-a(0) |  |  |  |  |
| Km. 583+000 | C-06 | M-1 | IZQUIERDO | 0.13 - 0.38 m. | 45.8 | 10.9 | NT | NP | 3.2 | GP-GM | A-1-a(0) |  |  |  |  |

    - SUB BASE GRANULAR

Los materiales de sub base presentan espesores entre 20 y 126 cm (52 cm en promedio) y están conformados en mayor medida por gravas limosas de gradación variable (GM, GP-GM y GW) y en menor proporción por arenas de pobre gradación (SP).

Los contenidos de finos que pasan el tamiz N°200 presentan en promedio 8.70% asimismo los valores de contenido de humedad varían entre 3.30 % a 5.80 %.

En la siguiente tabla se presenta el Resumen de Ensayos de Laboratorio correspondiente a las capas de Subbase granular:

Tabla 17 Resumen de ensayos de Laboratorio-Sub Base granular

| PROGRESIVA | CALICATA | MUESTRA | LADO | PROFUNDIDAD | PORCENTAJE QUE PASA |  | Limites de Consistencia Pasante La Nº 40 |  | Humedad Natural | CLASIFICACIÓN |  | COMPACTACIÓN ASTM D-1557 |  | C.B.R. ASTM D-1883 0.1 " |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # 4 | # 200 | L.L. | I.P. | % | SUCS | AASTHO | M.D.S | O.C.H | 95% | 100% |
| Km. 558+000 | C-01 | M-2 | IZQUIERDO | 0.34 - 0.64 m. | 56.1 | 17.2 | 17.6 | NP | 4.3 | GM | A-1-b(0) |  |  |  |  |
| Km. 563+000 | C-02 | M-2 | IZQUIERDO | 0.43 - 0.63 m. | 55.3 | 16.6 | 24 | NP | 5.8 | GM | A-1-b(0) |  |  |  |  |
| Km. 568+000 | C-03 | M-2 | DERECHO | 0.37 - 0.97 m. | 30.3 | 4.8 | NT | NP | 3.3 | GW | A-1-a(0) |  |  |  |  |
| Km. 573+000 | C-04 | M-2 | DERECHO | 0.74 - 2 m. |  | 2.9 | NT | NP | 4.8 | SP | A-3(1) | 1.822 | 6.40 | 17.40 | 31.70 |
| Km. 578+000 | C-05 | M-2 | DERECHO | 0.56 - 0.81 m. | 49.5 | 5.2 | NT | NP | 5.2 | GP-GM | A-1-a(0) |  |  |  |  |
| Km. 583+000 | C-06 | M-2 | IZQUIERDO | 0.38 - 0.88 m. | 58.3 | 5.2 | NT | NP | 5.2 | SP-SM | A-1-b(0) |  |  |  |  |

    - SUBRASANTE

Los suelos de subrasante están conformados mayormente por arenas limosas y de gradación variable (SM, SW-SM) y en menor proporción por gravas limosas (GM).

Los contenidos de humedad varían entre 3.90 % a 4.80 % y la capacidad de soporte (al 95% MDS) varía entre 24.30% a 33.1%

A continuación se muestra el resumen de los resultados obtenidos en laboratorio:

Tabla 18 Resumen de ensayos de Laboratorio-Subrasante

| PROGRESIVA | CALICATA | MUESTRA | LADO | PROFUNDIDAD | PORCENTAJE QUE PASA |  | Limites de Consistencia Pasante La Nº 40 |  | Humedad Natural | CLASIFICACIÓN |  | COMPACTACIÓN ASTM D-1557 |  | C.B.R. ASTM D-1883 0.1 " |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # 4 | # 200 | L.L. | I.P. | % | SUCS | AASTHO | M.D.S | O.C.H | 95% | 100% |
| Km. 558+000 | C-01 | M-3 | IZQUIERDO | 0.64 – 2.00 m. | 100 | 30.4 | NT | NP | 4.1 | SM | A-2-4(0) |  |  |  |  |
| Km. 563+000 | C-02 | M-3 | IZQUIERDO | 0.63 – 0.98 m. | 60.8 | 24.5 | 24.7 | NP | 4.4 | GM | A-1-b(0) |  |  |  |  |
| Km. 563+000 | C-02 | M-4 | IZQUIERDO | 0.98 – 2.00 m. | 100 | 30.5 | 19.8 | NP | 4.6 | SM | A-2-4(0) |  |  |  |  |
| Km. 568+000 | C-03 | M-3 | DERECHO | 0.98 – 2.00 m. | 100 | 19.0 | NT | NP | 4.2 | SM | A-2-4(0) |  |  |  |  |
| Km. 578+000 | C-05 | M-3 | DERECHO | 0.81 – 2.00 m. | 80.3 | 24.1 | 20.8 | NP | 4.8 | SM | A-2-4(0) | 2.104 | 6.3 | 24.3 | 33.1 |
| Km. 583+000 | C-06 | M-3 | IZQUIERDO | 0.88 – 2.00 m. | 67.7 | 5.8 | NT | NP | 3.9 | SW-SM | A-1-a(0) |  |  |  |  |

- DISEÑO DE REFUERZO ESTRUCTURAL

Para el cálculo se necesita conocer los parámetros que exige la metodología AASHTO 93 que se indican a continuación:

  - ANÁLISIS DE TRÁFICO Y EJES EQUIVALENTES

Del estudio de tráfico realizado por GMI S.A. Ingenieros consultores para el evitamiento Trujillo,  como parte del estudio definitivo de ingeniería para la construcción de la segunda calzada de la autopista del sol, se ha obtenido la información necesaria sobre el tipo de tránsito que circula por esta vía; información que es indispensable para determinar las características de diseño del pavimento para el presente proyecto.

El análisis de tráfico, determinó el tránsito actual; sus características y proyecciones para el periodo de vida útil, en número acumulado de repeticiones de carga de ejes equivalentes de 8.2 toneladas, dato necesario para el diseño de la estructura del pavimento. Considerando exclusivamente la acción de los buses B2, B3-1, B4 y camiones C2, C3, C4, 2S2,T2S3, T3S2, T3S3, 2T2, 3T3 dado que el efecto destructivo de los vehículos ligeros se puede considerar prácticamente despreciable.

El estudio de tráfico estableció una estación de conteo denominada Estación Trujillo:

Tabla 19 Volumen Diario Clasificado – Estación Trujillo

| Tipo de Vehículo | Óvalo La Marina-Itersecc. Milagro | Intersecc. Milagro – Óvalo La Marina | Ambos | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auto-Camioneta | 867 | 752 | 1619 | 45.70 |
| Camta Rural | 21 | 16 | 37 | 1.00 |
| Micro | 9 | 14 | 23 | 0.60 |
| Ómnibus 2 Ejes | 35 | 18 | 53 | 1.50 |
| Ómnibus 3 Ejes | 100 | 101 | 201 | 5.70 |
| Ómnibus 4 Ejes | 39 | 40 | 79 | 2.20 |
| Camión 2 Ejes | 181 | 161 | 342 | 9.70 |
| Camión 3 Ejes | 84 | 88 | 172 | 4.90 |
| Camión 4 Ejes | 17 | 18 | 35 | 1.00 |
| Acoplados 3 Ejes | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Acoplados 4 Ejes | 12 | 10 | 22 | 0.60 |
| Acoplados 5 Ejes | 148 | 129 | 277 | 7.80 |
| Acoplados 6 Ejes | 339 | 340 | 679 | 19.20 |
| Acoplados 7 Ejes | 2 | 1 | 3 | 0.10 |
| IMD | 1854 | 1688 | 3542 | 100 |
| % por sentido | 52% | 48% |  |  |

Fuente: Estudio de Tráfico 2009

A continuación se indican los IMD anual calculados para cada tipo de vehículo:

Tabla 20 IMD anual por cada vehículo, correspondiente al año 2009

| B2 | B3-1 | B4-1 | C2 | C3 | C4 | T2S1 | T2S2 | T2S3 | T3S2 | T3S3 | C2R2 | C2R3 | C3R2 | C3R3 | C3R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 201 | 79 | 342 | 172 | 35 | 0 | 19 | 33 | 160 | 648 | 3 | 84 | 0 | 31 | 3 |

En la siguiente tabla se muestra la tasa de crecimiento por tipo de vehículo:

Tabla 21 Tasa de Crecimiento Promedio Anual en escenario  neutro, por tipo de vehículo

| Micro bus | B2 |  | B3-1 | B4-1 | C2 |  | C3 | C4 | T2S1 | T2S2 | T2S3 | T3S2 | T3S3 | C2R2 | C2R3 | C3R2 | C3R3 | C3R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.70 % |  | 2.90 % |  |  |  | 4.10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

El ESAL, número de repeticiones de eje equivalente (18 kips) aplicada en el periodo de diseño, proyectado para la vía en estudio es:

Tabla 22 Cálculo de Esal

| Año | Esal |
| --- | --- |
| 2013 | 3.15E+06 |
| 2014 | 4.82E+06 |
| 2015 | 6.55E+06 |
| 2016 | 8.36E+06 |
| 2017 | 1.02E+07 |
| 2018 | 1.22E+07 |
| 2019 | 1.42E+07 |
| 2020 | 1.63E+07 |
| 2021 | 1.85E+07 |
| 2022 | 2.08E+07 |
| 2023 | 2.32E+07 |
| 2024 | 2.56E+07 |
| 2025 | 2.82E+07 |
| 2026 | 3.09E+07 |
| 2027 | 3.36E+07 |
| 2028 | 3.65E+07 |

  - MÓDULO RESILIENTE (MR)

En base a los sectorización final del tramo indicada en el item 5.3.4 se han determinados los módulos resilientes, que se indican a continuación:

Tabla 23 Valores de Módulo Resiliente, según sectorización

| Sector | De | Hasta | Mr (psi) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 556+900 | 557+650 | 8211.98 |
| S2 | 557+650 | 558+600 | 10744.27 |
| S3 | 558+600 | 560+050 | 9058.78 |
| S4 | 560+050 | 561+000 | 12341.20 |
| S5 | 561+000 | 562+550 | 8012.64 |
| S6 | 562+550 | 563+014 | 6103.53 |
| S7 | 563+051 | 567+900 | 7147.58 |
| S8 | 567+900 | 572+921 | 13773.83 |
| S9 | 572+921 | 575+350 | 10466.47 |
| S10 | 575+350 | 582+050 | 13537.20 |
| S11 | 582+050 | 586+550 | 21118.15 |

*Obtenido de retrocálculo (2013)

  - NÚMERO ESTRUCTURAL EFECTIVO (SN efectivo)

En base a la sectorización final del tramo se han determinados los números estructurales que se indican a continuación:

Tabla 24 Valores de SN efectivo, según sectorización

| Sector | De | Hasta | SN retrocalculo 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 556+900 | 557+650 | 6.41 |
| S2 | 557+650 | 558+600 | 7.35 |
| S3 | 558+600 | 560+050 | 6.49 |
| S4 | 560+050 | 561+000 | 7.12 |
| S5 | 561+000 | 562+550 | 7.00 |
| S6 | 562+550 | 563+014 | 6.06 |
| S7 | 563+051 | 567+900 | 5.68 |
| S8 | 567+900 | 572+921 | 8.22 |
| S9 | 572+921 | 575+350 | 5.72 |
| S10 | 575+350 | 582+050 | 5.83 |
| S11 | 582+050 | 586+550 | 8.26 |

*Obtenido de retrocálculo (2013)

  - NÚMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO (SN requerido)

Para el cálculo se necesita conocer los parámetros que exige la metodología AASHTO 93 que se indican a continuación:

- Confiabilidad (Desviación Estándar Normal)

Básicamente, es una forma de incorporar cierto grado de certeza en el proceso de diseño, para garantizar que la sección del pavimento proyectado se comportará satisfactoriamente bajo las condiciones de tráfico y medio ambiente durante el periodo de diseño, esto dependen de la importancia de la vía, los valores fluctúan entre 50% para vías locales a 99.9% en vías nacionales, tal como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla 25 Valores de confiabilidad (Tabla 2.2 de la Guía de diseño AASHTO 1993)

| Clasificación | Niveles de Confiabilidad Recomendado |  |
| --- | --- | --- |
|  | Urbana | Rural |
| Autopistas interestatales y otras | 85 – 99.9 | 80 – 99.9 |
| Arterias Principales | 80 - 99 | 75 – 95 |
| Colectoras de Transito | 80 - 95 | 75 – 95 |
| Carreteras Locales | 50 - 80 | 50 - 80 |

En la siguiente tabla,  se muestra los valores de Desviación Standard Normal que se adopta en base al Nivel de Confianza, según la Guía de Diseño AASHTO.

Tabla 26 Valores de Desviación Estándar Normal

| Niveles de Confiabilidad | Desviación Estándar Normal |
| --- | --- |
| 60 | -0.253 |
| - | - |
| 95 | -1.645 |
| 96 | -1.751 |
| 97 | -1.881 |
| 98 | -2.054 |
| 99 | -2.327 |
| 99.9 | -3.090 |

La confiabilidad considerada en la verificación del diseño es de 95% para un periodo de 5 años.

- Desviación Estándar Total (So).

Es la desviación estándar de la población de valores obtenidos por AASHTO, varía de 0.40 a 0.50 para pavimentos flexibles.

Para la presente verificación la desviación estándar considerada es de 0.42.

- Variación del Índice de Serviciabilidad

La Serviciabilidad es un parámetro que relaciona la condición funcional con la condición estructural de la vía. El Índice de Serviciabilidad Presente (PSI), varía de 0 (carretera imposible) hasta 5 (carretera perfecta). En el ensayo AASHTO, se obtuvo una Serviciabilidad inicial (Po) de 4.2 para pavimentos flexibles y el índice de Serviciabilidad más bajo (Pt) es de 2.0, que puede tolerarse antes de que sea necesario un refuerzo o una rehabilitación para las carreteras.

A fin de profundizar el análisis se ha realizado una evaluación integral de la guía en este acápite, verificándose que sugiere emplear un PSI final mínimo de 2.5 para vías como las que nos ocupa, por lo que en nuestro caso  concordante con este criterio se define

PSI inicial	 = 4.2

PSI Final 	 = 2.5

PSI	 = 1.7

- Periodo de Diseño

El periodo de diseño para la presente verificación es de 5 años.

- Coeficiente de Aporte Estructural

El coeficiente estructural de la carpeta asfáltica fue estimada a partir de las correlaciones que la guía de diseño, el cual es presentada en la figura N°6:

Figura N° : Coeficiente de aporte estructural de la Carpeta asfáltica.

0.42

Tabla 27 Coeficiente Estructural de la carpeta asfáltica en el pavimento nuevo

| Capa | Mr (psi) | Coef. Estruct |
| --- | --- | --- |
| Carpeta Asfáltica | 420,000 | 0.42/pulg |

- Fórmula AASHTO 93

Para poder calcular el valor del SN requerido, hay que conocer los parámetros anteriormente ya mencionados y la siguiente fórmula:

logW18=ZRSo+9.36logSN+1−0.20+logΔPSI4.2−1.50.40+1094SN+15.19+2.32 logMR−8.07

Donde:

W18		: Número de repeticiones de eje equivalente (ESAL)

ZR		: confiabilidad

So		: desviación estándar

SN		: número estructural

∆PSI	: Pérdida de Serviciabilidad

MR		: Módulo resiliente de la subrasante

Tabla 28 Número Estructural Requerido, según sectorización

| Sector | De | Hasta | SN Requerido Año 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 556+900 | 557+650 | 6.73 |
| S2 | 557+650 | 558+600 | 6.21 |
| S3 | 558+600 | 560+050 | 6.54 |
| S4 | 560+050 | 561+000 | 5.95 |
| S5 | 561+000 | 562+550 | 6.78 |
| S6 | 562+550 | 563+014 | 7.34 |
| S7 | 563+051 | 567+900 | 7.01 |
| S8 | 567+900 | 572+921 | 5.75 |
| S9 | 572+921 | 575+350 | 6.26 |
| S10 | 575+350 | 582+050 | 5.78 |
| S11 | 582+050 | 586+550 | 5.02 |

  - REFUERZO ESTRUCTURAL

Para obtener el refuerzo estructural al número estructural remanente (SN Rem 2014) se le resta el espesor a fresar en cada sector, obteniéndose el número estructural fresado (SN Fresado 2014).

Luego, la diferencia del SN Req 2014-2018 y el SN Fresado 2014 entre el coeficiente de aporte estructural de la carpeta asfáltica (0.42) nos proporciona el espesor del refuerzo requerido en pulgadas.

Para el cálculo del refuerzo estructural en los sectores definidos, se aplica la siguiente relación:

Para el cálculo se aplica la siguiente expresión:

D01=SN01a01=SN2014−2018−SNFresadoa01

Donde:

SN01 =                Numero estructural requerido para el periodo de 5 años (2014-2018)

a01 	 =	         Coeficiente estructural para recapeo de concreto asfáltico, es igual a 0.42

D01 	 =                 Espesor requerido de recapeo.

SN REQ 2014-2018 = Número estructural requerido para el transito futuro periodo 0-5 años.

SN Fresado =         Número Estructural Remanente del periodo 0 - 5 años.

Los resultados obtenidos se indican a continuación:

Tabla N°  Calculo de espesores de refuerzo estructural

| Sector | De | Hasta | Mr (psi) | SN retrocalculo 2013 | SN remanente 2014 | SN Requerido Año 5 | Refuerzo necesario Año 5 (pulg) | Espesores constructivos Refuerzo estructural (pulg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 556+900 | 557+650 | 8211.98 | 6.41 | 6.34 | 6.08 | -0.61 | 0.0 |
| S2 | 557+650 | 558+600 | 10744.27 | 7.35 | 7.28 | 5.60 | -4.01 | 0.0 |
| S3 | 558+600 | 560+050 | 9058.78 | 6.49 | 6.42 | 5.90 | -1.23 | 0.0 |
| S4 | 560+050 | 561+000 | 12341.20 | 7.12 | 7.05 | 5.35 | -4.04 | 0.0 |
| S5 | 561+000 | 562+550 | 8012.64 | 7.00 | 6.93 | 6.13 | -1.20 | 0.0 |
| S6 | 562+550 | 563+014 | 6103.53 | 6.06 | 5.96 | 6.65 | 2.36 | 1.5 |
| S7 | 563+051 | 567+900 | 7147.58 | 5.68 | 5.58 | 6.34 | 1.82 | 2.0 |
| S8 | 567+900 | 572+921 | 13773.83 | 8.22 | 8.15 | 5.17 | -7.09 | 0.0 |
| S9 | 572+921 | 575+350 | 10466.47 | 5.72 | 5.65 | 5.64 | -0.02 | 0.0 |
| S10 | 575+350 | 582+050 | 13537.20 | 5.83 | 5.77 | 5.20 | -1.36 | 0.0 |
| S11 | 582+050 | 586+550 | 21118.15 | 8.26 | 8.19 | 4.47 | -8.84 | 0.0 |

- ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

- En base al análisis de la totalidad de los resultados se establecen las siguientes actividades de mantenimiento para los once (11) sectores definidos en base a la sectorización por la condición estructural de la vía.

  - ACTIVIDADES PREVIAS A LA COLOCACION DE LA SOBRECAPA DE MEZCLA ASFALTICA

- Se establece como actividades previas a la colocación del refuerzo de Mezcla Asfáltica en Caliente (MAC) lo indicado en las siguientes tablas.

Tabla 29 Actividades a realizar en la presencia de Piel de Cocodrilo

| PIEL DE COCODRILO | TRATAMIENTO |
| --- | --- |
| Leves | No se realizará ninguna actividad |
| Moderados | Parchado Superficial(*) |
| Severos | Parchado Superficial(*) |

Tabla 30 Actividades a realizar en la presencia de Agrietamiento en Bloque

| AGRIETAMIENTO EN BLOQUE | TRATAMIENTO |
| --- | --- |
| Leves | No se realizará ninguna actividad |
| Moderados | Parchado Superficial(*) |
| Severos | Parchado Superficial(*) |

Tabla 31 Actividades a realizar en la presencia de Fisuras

| FISURAS | TRATAMIENTO |
| --- | --- |
| Leves | No se realizará ninguna actividad. Con el Riego de liga se llega a tratar las fisuras. |
| Moderadas | No se realizará ninguna actividad. Con el Riego de liga se llega a tratar las fisuras |
| Severas | No se realizará ninguna actividad. Con el Riego de liga se llega a tratar las fisuras |

Tabla 32 Actividades a realizar en la presencia de Parches

| PARCHES | TRATAMIENTO |
| --- | --- |
| Leves | No se realizará ninguna actividad |
| Moderados | Parchado superficial (*) |
| Severos | Parchado superficial (*) |

Tabla 33 Actividades a realizar en la presencia de Huecos

| HUECOS | TRATAMIENTO |
| --- | --- |
| Leves | No se realizará ninguna actividad |
| Moderados | Parchado superficial (*) |
| Severos | Parchado superficial (*) |

(*) Eliminación de carpeta (e prom), compactación de la capa granular, reposición de carpeta (MAC).

La cuantificación de las actividades a realizar, según al tipo de intervención se lista a continuación:

Sector 1: Km. 556+920 – Km. 557+650

- Fisuras: Para este caso, con el trabajo de fresado y colocación del riego de liga, se logra eliminar el efecto de las fisuras, por lo cual no se muestra el metrado.

- Agrietamiento en Bloque: Se tiene el siguiente metrado según la severidad en ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado

Tabla 34 Metrado de Agrietamiento en Bloque (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Calzada Derecha |  | Calzada Izquierda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 556+920 | 557+650 | 256.23 | 24.26 | 66.4 | 0.00 |

- Piel de Cocodrilo, Parches y Huecos: No se presentan en este sector

Sector 2: Km. 557+650 – Km. 558+600

- Fisuras: Con el trabajo de fresado y colocación del riego de liga, se elimina su efecto

- Agrietamiento en Bloque: Se presenta el siguiente metrado según la severidad en ambos carriles. No se considera la severidad baja, eliminado con el trabajo de fresado

Tabla 35 Metrado de Agrietamiento en Bloque (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Calzada Derecha |  | Calzada Izquierda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 557+650 | 558+600 | 0.00 | 70.41 | 70.45 | 0.00 |

- Parches: Se tiene el siguiente metrado de acuerdo al grado de severidad y para ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado

Tabla 36 Metrado de Parches (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Calzada Derecha |  | Calzada Izquierda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 557+650 | 558+600 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- Huecos: Se tiene el siguiente metrado de acuerdo al grado de severidad y para ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado

Tabla 37 Metrado de Huecos (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Carril Derecho |  | Carril Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 557+650 | 558+600 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

- Piel de Cocodrilo: No se presentan en este sector

Sector 3: Km. 558+600 – Km. 560+050

- Fisuras: Con el trabajo de fresado y colocación del riego de liga, se elimina su efecto.

- Piel de Cocodrilo: Se tiene el siguiente metrado según la severidad en ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado.

Tabla 38 Metrado de Piel de cocodrilo (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Calzada Derecha |  | Calzada Izquierda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 558+600 | 559+600 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |
| 559+600 | 560+050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- Agrietamiento en Bloque: Se presenta el siguiente metrado según la severidad en ambos carriles. No se considera la severidad baja, eliminado con el trabajo de fresado

Tabla 39 Metrado de Agrietamiento en Bloque (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Calzada Derecha |  | Calzada Izquierda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 558+600 | 559+600 | 0.00 | 0.00 | 41.97 | 0.00 |
| 559+600 | 560+050 | 0.00 | 0.00 | 19.75 | 0.00 |

- Parches: Se tiene el siguiente metrado de acuerdo al grado de severidad y para ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado

Tabla 40 Metrado de Parches (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Calzada Derecha |  | Calzada Izquierda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 558+600 | 559+600 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 559+600 | 560+050 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- Huecos: Se tiene el siguiente metrado de acuerdo al grado de severidad y para ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado.

Tabla 41 Metrado de Huecos (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Calzada Derecha |  | Calzada Izquierda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 558+600 | 559+600 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 559+600 | 560+050 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Sector 4: Km. 560+050 – Km. 561+000

- Fisuras: Con el trabajo de fresado y colocación del riego de liga, se elimina su efecto.

- Agrietamiento en Bloque: Se tiene el siguiente metrado según la severidad en ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado.

Tabla 42 Metrado de Agrietamiento en Bloque (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Calzada Derecho |  | Calzada Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 560+050 | 561+000 | 174.00 | 0.00 | 33.68 | 0.00 |

- Parches: Se tiene el siguiente metrado de acuerdo al grado de severidad y para ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado

Tabla 43 Metrado de Parches (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Calzada Derecho |  | Calzada Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 560+050 | 561+000 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- Piel de Cocodrilo y Huecos: No se presentan en este sector

Sector 5: Km. 561+000 – Km. 562+550

- Fisuras: Con el trabajo de fresado y colocación de riego de liga, se elimina su efecto

- Piel de Cocodrilo: Se tiene el siguiente metrado, según el grado de severidad en ambos carriles. No se considera la severidad baja, eliminado con el trabajo de fresado.

Tabla 44 Metrado de Piel de cocodrilo (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Calzada Derecho |  | Calzada Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 561+000 | 562+000 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 562+000 | 562+550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- Agrietamiento en Bloque: Se tiene el siguiente metrado según la severidad en ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado

Tabla 45 Metrado de Agrietamiento en Bloque (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Calzada Derecho |  | Calzada Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 561+000 | 562+000 | 0.00 | 15.90 | 53.70 | 0.00 |
| 562+000 | 562+550 | 273.02 | 0.00 | 65.62 | 0.00 |

- Huecos: Se tiene el siguiente metrado de acuerdo al grado de severidad y para ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado.

Tabla 46 Metrado de Huecos (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Calzada Derecho |  | Calzada Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 561+000 | 562+000 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 562+000 | 562+550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- Parches: No se presentan en este sector

Sector 6: Km. 562+550 – Km. 563+014

- Fisuras: Con el trabajo de fresado y colocación de riego de liga, se eliminar su efecto, por lo cual no se muestra el metrado.

- Piel de Cocodrilo: Se tiene el siguiente metrado según la severidad en ambos carriles. No se considera la severidad baja, eliminado con el trabajo de fresado

Tabla 47 Metrado de Piel de Cocodrilo (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Calzada Derecho |  | Calzada Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 562+550 | 563+014 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 |

- Agrietamiento en Bloque: Se tiene el siguiente metrado según la severidad en ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado

Tabla 48 Metrado de Agrietamiento en Bloque (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Calzada Derecho |  | Calzada Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 562+550 | 563+014 | 59.75 | 0.00 | 51.80 | 0.00 |

- Parches y Huecos: No se presentan en este sector

Sector 7: Km. 563+051 – Km. 567+900

- Fisuras: Con el trabajo de fresado y colocación del riego de liga, se elimina su efecto, por lo cual no se muestra el metrado.

- Piel de Cocodrilo: Se tiene el siguiente metrado según su severidad en ambos carriles. No se considera la severidad baja, eliminado con el trabajo de fresado.

Tabla 49 Metrado de Piel de cocodrilo (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Carril Derecho |  | Carril Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 563+051 | 564+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 564+000 | 565+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 565+000 | 566+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 566+000 | 567+000 | 0.00 | 0.00 | 30.10 | 0.00 |
| 567+000 | 567+900 | 0.00 | 30.10 | 0.00 | 0.00 |

- Agrietamiento en Bloque: Se tiene el siguiente metrado según la severidad en ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado

Tabla 50 Metrado de Agrietamiento en Bloque (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Carril Derecho |  | Carril Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 563+051 | 564+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 564+000 | 565+000 | 0.00 | 0.00 | 13.32 | 0.00 |
| 565+000 | 566+000 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 0.00 |
| 566+000 | 567+000 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.00 |
| 567+000 | 567+900 | 0.00 | 0.00 | 17.66 | 0.00 |

- Parches: Se tiene el siguiente metrado de acuerdo al grado de severidad y para ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado

Tabla 51 Metrado de Parches (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Carril Derecho |  | Carril Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 563+051 | 564+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 564+000 | 565+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 565+000 | 566+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 566+000 | 567+000 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 0.00 |
| 567+000 | 567+900 | 42.60 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |

- Huecos: Se tiene el siguiente metrado de acuerdo al grado de severidad y para ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado.

Tabla 52 Metrado de Huecos (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Carril Derecho |  | Carril Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 563+051 | 564+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 564+000 | 565+000 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 565+000 | 566+000 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 566+000 | 567+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 567+000 | 567+900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Sector 8: Km. 567+900 – Km. 572+921

- Fisuras: Para este caso, con el trabajo de fresado y colocación del riego de liga, se logra eliminar el efecto de las fisuras, por lo cual no se muestra el metrado.

- Piel de Cocodrilo: Se tiene el siguiente metrado según su severidad en ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado

Tabla 53 Metrado de Piel de cocodrilo (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Carril Derecho |  | Carril Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 567+900 | 568+900 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 568+900 | 569+900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 569+900 | 570+900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 570+900 | 571+900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 571+900 | 572+921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- Agrietamiento en Bloque: Se tiene el siguiente metrado según la severidad en ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado

Tabla 54 Metrado de Agrietamiento en Bloque (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Carril Derecho |  | Carril Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 567+900 | 568+900 | 0.00 | 0.40 | 90.72 | 0.00 |
| 568+900 | 569+900 | 0.00 | 0.00 | 7.48 | 0.00 |
| 569+900 | 570+900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 570+900 | 571+900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 571+900 | 572+921 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |

- Parches: Se tiene el siguiente metrado de acuerdo al grado de severidad y para ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado

Tabla 55 Metrado de Parches (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Carril Derecho |  | Carril Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 567+900 | 568+900 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 568+900 | 569+900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 569+900 | 570+900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 570+900 | 571+900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 571+900 | 572+921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- Huecos: Se tiene el siguiente metrado de acuerdo al grado de severidad y para ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado.

Tabla 56 Metrado de Huecos (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Carril Derecho |  | Carril Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 567+900 | 568+900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 568+900 | 569+900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 569+900 | 570+900 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 570+900 | 571+900 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 571+900 | 572+921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Sector 9: Km. 572+921 – Km. 575+350

- Fisuras: Con el trabajo de fresado y colocación del riego de liga, se eliminar su efecto, por lo cual no se muestra el metrado.

- Huecos: Se tiene el siguiente metrado de acuerdo al grado de severidad y para ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado.

Tabla 57 Metrado de Huecos (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Carril Derecho |  | Carril Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 572+921 | 574+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 574+000 | 575+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 575+000 | 575+350 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |

- Piel de Cocodrilo, Agrietamiento en Bloque y Parches: No se presentan en este sector.

Sector 10: Km. 575+350 – Km. 582+050

- Fisuras: Para este caso, con el trabajo de fresado y colocación del riego de liga, se logra eliminar el efecto de las fisuras, por lo cual no se muestra el metrado.

- Piel de Cocodrilo: Se tiene el siguiente metrado de acuerdo al grado de severidad y para ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado

Tabla 58 Metrado de Piel de cocodrilo (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Carril Derecho |  | Carril Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 575+350 | 576+350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 576+350 | 577+350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
| 577+350 | 578+350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 578+350 | 579+350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 579+350 | 580+350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 580+350 | 581+350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 581+350 | 582+050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- Agrietamiento en Bloque: Se tiene el siguiente metrado según su severidad en ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado

Tabla 59 Metrado de Agrietamiento en Bloque (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Carril Derecho |  | Carril Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 575+350 | 576+350 | 0.08 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| 576+350 | 577+350 | 0.00 | 0.00 | 44.40 | 0.00 |
| 577+350 | 578+350 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 578+350 | 579+350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 579+350 | 580+350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 580+350 | 581+350 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.00 |
| 581+350 | 582+050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- Parches: Se tiene el siguiente metrado de acuerdo al grado de severidad y para ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado

Tabla 60 Metrado de Parches (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Carril Derecho |  | Carril Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 575+350 | 576+350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 576+350 | 577+350 | 81.62 | 1.40 | 0.74 | 0.00 |
| 577+350 | 578+350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 578+350 | 579+350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 579+350 | 580+350 | 0.00 | 29.40 | 29.40 | 0.00 |
| 580+350 | 581+350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 581+350 | 582+050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- Huecos: Se tiene el siguiente metrado de acuerdo al grado de severidad y para ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado.

Tabla 61 Metrado de Huecos (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Carril Derecho |  | Carril Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 575+350 | 576+350 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 576+350 | 577+350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 577+350 | 578+350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 578+350 | 579+350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 579+350 | 580+350 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 580+350 | 581+350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 581+350 | 582+050 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

- Sector 11: Km. 582+050 – Km. 586+600

- Fisuras: Con el trabajo de fresado y colocación del riego de liga, se elimina su efecto, por lo cual no se muestra el metrado.

- Agrietamiento en Bloque: Se tiene el siguiente metrado según su severidad en ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado

Tabla 62 Metrado de Agrietamiento en Bloque (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Carril Derecho |  | Carril Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 582+050 | 583+000 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 583+000 | 584+000 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 |
| 584+000 | 585+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 585+000 | 586+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 586+000 | 586+600 | 7.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 |

- Huecos: Se tiene el siguiente metrado de acuerdo al grado de severidad y para ambos carriles. No se considera la severidad baja, el cual se elimina con el trabajo de fresado.

Tabla 63 Metrado de Huecos (en metros cuadrados)

| De | Hasta | Carril Derecho |  | Carril Izquierdo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H | M | H |
| 582+050 | 583+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 583+000 | 584+000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 584+000 | 585+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 585+000 | 586+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 586+000 | 586+600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- Piel de Cocodrilo y Parches: No se presentan en este sector

  - DESNIVEL BERMA/CALZADA

Se identifico la presencia de desnivel entre la berma y la calzada existente de la vía Evitamiento Trujillo:

Tabla 64 Desnivel berma/calzada Evitamiento Trujillo

| Progresiva Inicio | Progresiva Fin | Longitud (m) | Desnivel Berma/Calzada (cm) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Km 564+850 | Km 567+630 | 2780.00 | 4.80 | Ambos lados |
| Km 568+640 | Km 576+750 | 8110.00 | 5.60 | Ambos lados |
| Km 577+090 | Km 585+600 | 8510.00 | 6.10 | Ambos lados |
| Km 562+450 | Km 562+700 | 250.00 |  | No existe berma |

La alternativa definida es la escarificación de berma 4.0”, se adicionará 2.0” de RAP (espesores promedio), luego se mezclará, conformará y compactará una capa de 15.0 cm, la que será imprimada y sobre ella se colocará un Tratamiento Superficial Bicapa (TSB).

- CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y BOTADEROS

Del Estudio de Mantenimiento Periódico de la carretera Panamericana Norte Tramo I realizado por GMI S.A. Ingenieros consultores, se ha obtenido la información necesaria para definir las canteras para el abastecimiento del proyecto. En base a dicha información se recomienda para mezcla asfáltica y tratamiento superficial bicapa la cantera El Milagro y como alternativa la cantera Rio Chicama:

Tabla 65 Relación de Canteras Ubicadas

| CANTERA | ACCESO | ESTADO DEL ACCESO | LADO | POSIBLES USOS | PROPIETARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El Milagro | Sí | Regular | Izquierdo | Sub base Granular, Base Granular, Mezcla Asfáltica, TSB | Particular |
| Río Chicama | Sí | Regular | Derecho | Sub base Granular, Base Granular, Concreto Hidraúlico, Mezcla Asfáltica y TSB | Particular |

  - DESCRIPCION DE CANTERAS

    - CANTERA EL MILAGRO

- UBICACIÓN: Se ubica en el Km. 586+600 de la Panamericana Norte, al lado izquierdo.

- ACCESIBILIDAD: A partir del Km. 586+600, seguir 1.9 Km. hasta el Km. 584+700 de la Panamericana Norte y luego avanzar por el lado izquierdo a través de una trocha carrozable en regular estado de conservación de longitud promedio 1.4 km se logra llegar al centro de gravedad de la cantera; completando una longitud total de 3.3 Km.

- DESCRIPCIÓN: El material corresponde a depósitos aluviales, constituidos por una mezcla de gravas de forma sub-redondeadas a redondeadas, envueltas en arena de grano grueso y angulosa, color marrón claro, bajo contenido de humedad, contiene cantos rodados de tamaño máximo de 8.0” y un porcentaje promedio bloques mayores a las 20.0” de 2%. El material clasifica en sistema AASHTO como A-1-b(0).

- PROPIETARIO: Propiedad particular. Esta cantera, en la actualidad es explotada por diferentes concesionarios, por lo cual su utilización requiere coordinación con los correspondientes representantes.

- POTENCIA: Tiene una potencia total calculada de 103041.68 m³.

- USOS PROPUESTOS: Sub base, Base Granular, Mezcla Asfáltica en Caliente y Tratamiento Superficial Bicapa.

- EXPLOTACIÓN: La extracción y explotación se realizará con cargador frontal, tractor, volquetes y retroexcavadora, requiere adicionalmente limpieza superficial por la presencia de material de restos sólidos y orgánicos (basura).

- TRATAMIENTO: Por uso se requiere el siguiente tratamiento.

Sub base granular: Zarandeo y Mezclado.

Base Granular: Trituración Secundaria, Zarandeo y Mezclado.

Mezcla Asfáltica: Trituración Secundaria, Zarandeo y Mezclado.

Tratamiento Superficial Bicapa: Zarandeo y Trituración Secundaria.

Se podrán utilizar zarandas estáticas o vibratorias. La explotación se puede realizar durante todo el año.

- RENDIMIENTO: Por uso se tiene un rendimiento estimado de:

Sub base Granular ………………………… 80%

Base Granular ……………………………….90%

Mezcla Asfáltica ……………………………. 90%

Tratamiento Superficial Bicapa…………… 50 %

- PERIODO DE EXPLOTACIÓN: Todo el año

- EVALUACIÓN: El material registrado en la cantera alcanza un estrato de potencia promedio de 2.00 m. conformado por gravas de forma sub-redondeadas a redondeadas, envueltas en matriz arenosa gruesa, de regular peso específico, mediana a buena resistencia al golpe y textura lisa, color gris, seca, no presenta plasticidad, de consistencia media y compacidad media. Las calicatas ejecutadas en esta cantera se presentan en la siguiente tabla, en donde se muestran las coordenadas de las mismas y el número de muestras obtenidas:

Tabla 66 Prospecciones Efectuadas en Calicatas

| CALICATA | COORDENADAS |  | LADO | N° MUESTRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NORTE | ESTE |  |  |
| C-01 | 9,112,808 | 711,855 | Izquierdo | 1 |
| C-02 | 9,112,828 | 711,792 | Izquierdo | 1 |
| C-03 | 9,112,928 | 711,824 | Izquierdo | 1 |
| C-04 | 9,113,079 | 711,968 | Izquierdo | 1 |
| C-05 | 9,113,049 | 711,848 | Izquierdo | 1 |
| C-06 | 9,112,902 | 711,942 | Izquierdo | 1 |
| C-07 | 9,113,116 | 711,863 | Izquierdo | 1 |
| C-08 | 9,113,082 | 711,861 | Izquierdo | 1 |
| C-09 | 9,113,001 | 711,845 | Izquierdo | 1 |
| C-10 | 9,112,968 | 711,845 | Izquierdo | 1 |
| C-11 | 9,112,870 | 711,833 | Izquierdo | 1 |
| C-12 | 9,112,875 | 711,897 | Izquierdo | 1 |
| C-13 | 9,112,971 | 711,909 | Izquierdo | 1 |
| C-14 | 9,113,055 | 711,922 | Izquierdo | 1 |
| C-15 | 9,113,023 | 711,957 | Izquierdo | 1 |

La evaluación de los resultados obtenidos se presenta en la tabla adjunta. A partir de lo anterior se concluye que los agregados pétreos satisfacen los requisitos de calidad para la conformación de Sub base Granular, Base Granular, Mezcla asfáltica, TSB y Concreto Hidráulico conforme a las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras (EG-2000).

Tabla 67 Resumen de Resultados de Ensayos de Laboratorio

| ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS |  | NORMA MTC |  |  |  |  | CANTERA EL MILAGRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RELLENO | SUB BASE | BASE | ASFALTO | CONCRETO | PROMEDIO | SUB BASE | BASE | ASFALTO | CONCRETO |
| LL Nº 40 (%) |  | - | 25% | - | - | - | 17.16 | Ok. | - | - | - |
| IP Nº 40 (%) |  | 10% | 6% Max. | 4% Max. | NP | - | NP | Ok. | Ok. | Ok. | - |
| IP Nº 200 (%) |  | - | - | - | 4% Max. | - | NP | - | - | Ok. | - |
| ABRASIÓN (%) |  | 60% Max. | 50% Max. | 40% Max. | 40% Max. | 40% Max. | 27.20 | Ok. | Ok. | Ok. | Ok. |
| CBR 2,5 mm | C.B.R 100 (%) | - | 40% Min. | 80% Min. | - | - | 101.50 | Ok. | Ok. | - | - |
| EQUIVALENTE ARENA (%) |  | - | 25% Min. | 35% Min. | 55% Min. | 65% Min. | 73.0 | Ok. | Ok. | Ok. | Ok. |
| PARTÍCULAS CHATAS Y ALARGADAS |  | - | 20% Max. | 15% Max. | 10% Max. | - | 5.00 | Ok. | Ok. | Ok. | - |
| CARAS DE FRACTURA (1 ó mas) |  | - | - | 80% Min | 85% Min | - | 100.0 | - | Ok. | Ok. | - |
| CARAS DE FRACTURA (2 ó mas) |  | - | - | 40% Min | 50% Min | - | 84.8 | - | Ok. | Ok. | - |
| DURABILIDAD ARENA (%) |  | - | - | - | - | 15% Max. | 0.38 | - | - | - | Ok. |
| DURABILIDAD PIEDRA (%) |  | - | - | 18% Max. | 18% Max. | 12% Max. | 2.55 | - | Ok. | Ok. | Ok. |
| INDICE DE DURABILIDAD PIEDRA (%) |  | - | - | - | 35% Min | - | 43.4 | - | Ok. | Ok. | - |
| INDICE DE DURABILIDAD ARENA (%) |  | - | - | 35% Min | 35% Min | - | 66.47 | - | Ok. | Ok. | - |
| ANGUILARIDAD DEL AGREGADO FINO (%) |  | - | - | - | 40% Min | - | - | - | - | Ok. | - |
| CL ARENA (%) |  | - | - | - | - | 0.10% Max. | - | - | - | - | - |
| CL PIEDRA (%) |  | - | - | - | - | 0.10% Max. | - | - | - | - | - |
| SO4 ARENA (%) |  | - | - | - | - | 0.06% Max. | - | - | - | - | - |
| SO4 PIEDRA (%) |  | - | - | - | - | 0.60% Max. | - | - | - | - | - |
| SST ARENA (%) |  | - | 1% Max. | 0.55% Max. | 0.50% Max. | - | 0.06 | Ok. | Ok. | Ok. | - |
| SST PIEDRA (%) |  | - | 1% Max. | 0.50% Max. | 0.50% Max. | - | 0.03 | Ok. | Ok. | Ok. | - |
| ADHERENCIA STRIPPING PEN 60/70 |  | - | - | - | 95 | - | 95.00 |  | - | - | - |
| ADHERENCIA RIEDEL WEBER PEN 60/70 |  | - | - | - | 4% Min. | - | Grado 3 |  | - | Ok (*). | - |

(*) Requiere aditivo mejorador de adherencia

    - CANTERA RÍO CHICAMA

- UBICACIÓN: Se ubica en el Km. 610+000 de la carretera Panamericana Norte Lado izquierdo, en esta progresiva este río cruza la carretera.

- ACCESIBILIDAD: A partir del Km. 610+000, mediante una trocha en regular estado de 1.0 Km. se accede hasta el centro de gravedad de la cantera (esta trocha requiere su acondicionamiento, mejoramiento y ampliación para una adecuada transitabilidad).

- DESCRIPCIÓN: Corresponde a depósitos fluviales, constituidos básicamente por materiales gravosos mal gradados con arena de grano fino mal gradada, de color marrón claro, con tamaño máximo de 7.0” de forma redondeada, y un porcentaje promedio > a 2.0” de 15%. El material clasifica en sistema AASHTO como A-1-a.

- PROPIETARIO: Particular. El ingreso al cauce y explotación debe ser coordinado con las autoridades correspondientes.

- POTENCIA: Tiene una potencia calculada de 100488.35 m³.

- USOS PROPUESTOS: Base Granular, Mezcla Asfáltica, TSB y Concreto Hidráulico.

- EXPLOTACIÓN: Previamente se requiere la limpieza y el desbroce de material, luego la extracción y explotación se realizará en forma directa con cargador frontal, tractor, volquetes, retroexcavadora trituradora primaria y secundaria (de impacto o de cono); El material se procesará en la planta chancadora, la misma que constará de maquinarias que transformarán los agregados gruesos en gravas y arenas. La planta será de tipo estacionaria, basándose su operación de trituración en someter al material a tensiones superiores a su límite elástico de manera que se rompa por compresión ó impacto.

- TRATAMIENTO: Por uso se tiene el siguiente tratamiento:

Base Granular: Trituración Secundaria, Mezclado y Zarandeo.

Mezcla Asfáltica: Trituración Secundaria, Mezclado y Zarandeo.

Concreto Portland: Trituración Secundaria, Mezclado y Zarandeo.

Tratamiento Superficial Bicapa: Zarandeo y Chancado

- RENDIMIENTO: Por uso tiene un rendimiento estimado de:

Base Granular…………………………….90%

Mezcla Asfáltica….……………………… 90%

Concreto Portland……………………….. 90%

Tratamiento Superficial Bicapa………… 50 %

- PERIODO DE EXPLOTACIÓN: La explotación se realizará durante el periodo de baja escorrentía (estiaje), principalmente entre los meses de abril a noviembre.

- EVALUACIÓN: El material predominante en la cantera es grava arenosa mal gradada limpia, con escaso porcentaje de finos, color beige, seca, no presenta plasticidad, de consistencia media. El espesor del estrato a explotar supera el 2.00 m. Las calicatas ejecutadas en esta cantera se presentan en la siguiente tabla, en el cual se muestra las coordenadas de las mismas y el número de muestra obtenida:

Tabla 68 Prospecciones Efectuadas en Calicatas

| CALICATA | COORDENADAS |  | LADO | N° MUESTRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NORTE | ESTE |  |  |
| C-1 | 9,135,641 | 701,740 | Derecho | 1 |
| C-2 | 9,135,720 | 701,654 | Derecho | 1 |
| C-3 | 9,135,769 | 701,741 | Derecho | 1 |
| C-4 | 9,135,790 | 701,803 | Derecho | 1 |
| C-5 | 9,135,873 | 701,708 | Derecho | 1 |
| C-6 | 9,135,815 | 701,644 | Derecho | 1 |
| C-7 | 9,135,725 | 701,768 | Derecho | 1 |
| C-8 | 9,135,719 | 701,716 | Derecho | 1 |
| C-9 | 9,135,659 | 701,661 | Derecho | 1 |
| C-10 | 9,135,766 | 701,653 | Derecho | 1 |
| C-11 | 9,135,714 | 701,607 | Derecho | 1 |
| C-12 | 9,135,820 | 701,692 | Derecho | 1 |
| C-13 | 9,135,896 | 701,674 | Derecho | 1 |
| C-14 | 9,135,834 | 701,768 | Derecho | 1 |
| C-15 | 9,135,856 | 701,807 | Derecho | 1 |

La evaluación de los resultados obtenidos se presenta en el cuadro adjunto. Los agregados pétreos satisfacen los requisitos de calidad en la ejecución de Base Granular, Concreto asfáltico en caliente y concreto portland, según se indica en la norma EG-2000.

Tabla 69 Resumen de Resultados de Ensayos de Laboratorio

| ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS |  | NORMA MTC |  |  |  | CANTERA RÍO CHICAMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SUB BASE | BASE | ASFALTO | CONCRETO | PROMEDIO | SUB BASE | BASE | ASFALTO | CONCRETO |
| LL Nº 40 (%) |  | 25% | - | - | - | 16.3 | Ok. | - | - | - |
| IP Nº 40 (%) |  | 6% Max. | 4% Max. | NP | - | NP | Ok. | Ok. | Ok. | - |
| IP Nº 200 (%) |  | - | - | 4% Max. | - | NP | - | - | Ok. | - |
| ABRASIÓN (%) |  | 50% Max. | 40% Max. | 40% Max. | 40% Max. | 27.2 | Ok. | Ok. | Ok. | Ok. |
| CBR 2,5 mm | C.B.R 100 (%) | 40% Min. | 80% Min. | - | - | 103.3 | Ok. | Ok. | - | - |
| EQUIVALENTE ARENA (%) |  | 25% Min. | 35% Min. | 55% Min. | 65% Min. | 67.2 | Ok. | Ok. | Ok. | Ok. |
| PARTÍCULAS CHATAS Y ALARGADAS |  | 20% Max. | 15% Max. | 10% Max. | - | 4.40 | Ok. | Ok. | Ok. | - |
| CARAS DE FRACTURA (1 ó mas) |  | - | 80% Min | 85% Min | - | 100.0 | - | Ok. | Ok. | - |
| CARAS DE FRACTURA (2 ó mas) |  | - | 40% Min | 50% Min | - | 83.3 | - | Ok. | Ok. | - |
| DURABILIDAD ARENA (%) |  | - | - | - | 15% Max. | 0.36 | - | - | - | Ok. |
| DURABILIDAD PIEDRA (%) |  | - | 18% Max. | 18% Max. | 12% Max. | 2.52 | - | Ok. | Ok. | Ok. |
| INDICE DE DURABILIDAD PIEDRA (%) |  | - | - | 35% Min | - | 43.4 | - | - | Ok. | - |
| INDICE DE DURABILIDAD ARENA (%) |  | - | 35% Min | 35% Min | - | 64.4 | - | Ok. | Ok. | - |
| ANGUILARIDAD DEL AGREGADO FINO (%) |  | - | - | 40% Min | - | 40.2 | - | - | Ok. | - |
| CL ARENA (%) |  | - | - | - | 0.10% Max. | - | - | - | - | - |
| CL PIEDRA (%) |  | - | - | - | 0.10% Max. | - | - | - | - | - |
| SO4 ARENA (%) |  | - | - | - | 0.06% Max. | - | - | - | - | - |
| SO4 PIEDRA (%) |  | - | - | - | 0.60% Max. | - | - | - | - | - |
| SST ARENA (%) |  | 1% Max. | 0.55% Max. | 0.50% Max. | - | 0.056 | Ok. | Ok. | Ok. | - |
| SST PIEDRA (%) |  | 1% Max. | 0.50% Max. | 0.50% Max. | - | 0.033 | Ok. | Ok. | Ok. | - |
| ADHERENCIA STRIPPING PEN 60/70 |  | - | - | 95 | - | 95.0 |  | - | - | - |
| ADHERENCIA RIEDEL WEBER PEN 60/70 |  | - | - | 4% Min. | - | Grado 3 |  | - | Ok. | - |

(*) Requiere aditivo mejorador de adherencia

Se puede concluir que el material analizado puede utilizarse como material de Sub-Base Granular, Base Granular, Concreto Hidraúlico, Tratamiento Superficial Bicapa y Mezcla Asfáltica en Caliente.

  - FUENTES DE AGUA

Se seleccionaron únicamente aquellas fuentes de agua que demuestren que su calidad, régimen de explotación y cantidad son adecuadas y suficientes para la construcción total de la vía:

Tabla 70 Relación de Fuentes de Agua Seleccionadas

| N° | FUENTE DE AGUA | PROGRESIVA(Km.) | ACCESO |
| --- | --- | --- | --- |
| F-1 | Acequia 612+200 | 612+200 | En el borde de la vía. |
| F-2 | Pozo de agua Paiján | 634+500 | A 30 m. lado izquierdo de la vía. |

    - PROPIEDADES QUÍMICAS

Los ensayos químicos efectuados en las muestras obtenidas, se realizaron a fin de determinar los contenidos de:

- Sólidos en Suspensión.

- Materia Orgánica.

- Cloruros expresado como ión cloruro Cl-

- Sulfatos expresados como ión SO4.

- Determinación del Potencial del Hidrogeno (pH).

En la tabla “Resultados de Ensayos Químicos – Fuentes de Agua”, se presenta los resultados de los ensayos correspondientes a cada muestra:

Tabla 71 Resultados de Ensayos Químicos - Fuentes de Agua

| N° | FUENTE DE AGUA | SULFATOS ION SO4 = (ppm) | CLORUROS ION Cl- = (ppm) | MATERIA ORGANICA (ppm) | SOLIDO EN SUSPENSIÓN (ppm | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | Acequia 612+600 | 141.12 | 26.94 | 1.04 | 0.40 | 7.60 |
| F-2 | Pozo de agua Paiján | 164.16 | 28.36 | 0.96 | 0.20 | 7.20 |

En la Tabla “Requisitos Mínimos Calidad del Agua - Norma MTC E 716”, se muestra las tolerancias permisibles de las fuentes de agua.

Tabla 72 Requisitos Mínimos – Calidad de Agua Tolerancias para Estructuras de Concreto

| ENSAYO | Und | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| Residuo Sólido | ppm | 5000 máx. |
| Sulfatos como ion SO4 | ppm | 600 máx. |
| Cloruros como ion Cl | ppm | 1000 máx. |
| Materia Orgánica | ppm | 3.00 máx. |
| Sólidos en Suspensión | ppm | 1500 máx. |
| Ph | - | 5,5 – 8,0 |

La norma considera que el agua adecuada es aquella que es apta para el consumo humano y concluye que debe tener las características apropiadas para una óptima calidad del concreto.

En la Tabla “Grados de Alcalinidad Francés”, muestra las categorías químicas de agua según su alcalinidad.

Tabla 73 Grados de Alcalinidad

| AGRESIVIDAD SOLUCIONES | ACIDAS | BASICAS | AGUA PARA CONSUMO | NIVEL DE CALIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor de PH | 0 – 7 | 7 – 14 | 6.5 – 9.2 | 7 - 8 |

Las fuentes de agua seleccionadas se aproximan a  la condición neutra, por lo que se consideran aptas para su empleo.

En la Tabla  “Tolerancias Estipuladas por el R.N.C. - Cemento”, muestra el tipo de cemento a emplear en base a la cantidad de sulfato registrado.

Tabla 74 Tolerancias Estipuladas en el R.N.C. – Cemento

| EXPOSICION A SULFATOS | Sulfato (SO4) | TIPO DE CEMENTO |
| --- | --- | --- |
|  | En agua ppm |  |
| Insignificante | 0 ≤ SO4 < 150 | --- |
| Moderada | 150 ≤ SO4 < 1500 | II, IP(MS), IS(MS), P(MS), |
|  |  | I(PM)(MS), I(SM)(MS) |
| Severa | 1500 ≤ SO4 < 10000 | V |
| Muy Severa | SO4 > 10000 | V más puzolana |

Por los resultados obtenidos se deduce que las fuentes de agua seleccionadas, no presentan grandes variaciones y están próximas al límite de neutro. Los sulfatos y cloruros presentes no superan el máximo permisible que es de 1000 ppm; corroborando la no limitación en el uso de algún tipo de cemento, por ataque químico. Sin embargo se recomienda que durante la ejecución del proyecto se efectúen futuras determinaciones de los contenidos ya que las propiedades químicas de las fuentes de agua, son de carácter estacional.

CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS

En lo referente a la colocación de la base granular se indica que la extensión de la misma podrá efectuarse con terminadora mecánica u otros equipos, debiendo estos ser verificados por la supervisión antes de su empleo.

La adición del Pavimento Asfaltico Recuperado (RAP) a las bermas, se efectuará previa escarificación de la misma y posterior compactación. El espesor de RAP de adición será variable de 7.0 a 10.0 cm y su tamaño máximo será de 1.0".

- CONCLUSIONES

- El presente estudio se desarrollo con la finalidad de evaluar el estado actual del paquete estructural del pavimento para definir las actividades necesarias para su mantenimiento. Asimismo, ubicar, analizar y definir los depósitos de materiales y fuentes de agua en cantidades suficientes y adecuadas para los diferentes requerimientos del proyecto.

- Del estudio de tráfico realizado por GMI S.A. Ingenieros consultores para el evitamiento Trujillo, como parte del estudio definitivo de ingeniería para la construcción de la segunda calzada de la autopista del sol, se ha obtenido la información necesaria sobre el tipo de tránsito que circula por esta vía; información que es indispensable para determinar las características de diseño del pavimento para el presente proyecto.

- La condición superficial del pavimento fue evaluada mediante la inspección de la vía en su totalidad estableciendo los tipos de deterioros así como su nivel de severidad y cantidad presente.

- El valor de PCI (índice de condición del pavimento) para cada unidad de muestra de la vía fue fue determinado según la metodología ASTM D6433-03.

- En el carril derecho, se distingue presencia de fallas tipo fisuras longitudinales y transversales con severidad leve a alta, parches de severidad media y puntualmente huecos de severidad media y alta, además se identifican agrietamientos en bloque con severidad leve a alta en ciertos tramos así como fallas tipo pulimento de agregados de severidad media alta en sectores puntuales.

- En el carril izquierdo, se distingue presencia de fallas tipo agrietamiento en bloque con severidad media, fisuras longitudinales y transversales de severidad media, y puntualmente parches de severidad media, además se identifican fallas tipo piel de cocodrilo con severidad media en ciertos sectores.

- La presencia de fallas serán tratadas mediante el riego de liga y los parches, huecos, piel de cocodrilo y agrietamientos en bloques identificados serán mitigados mediante un parchado superficial.

- Se identifico la presencia de desnivel entre la berma y la calzada existente de la vía Evitamiento Trujillo:

| Progresiva Inicio | Progresiva Fin | Longitud (m) | Desnivel Berma/Calzada (cm) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Km 564+850 | Km 567+630 | 2780.00 | 4.80 | Ambos lados |
| Km 568+640 | Km 576+750 | 8110.00 | 5.60 | Ambos lados |
| Km 577+090 | Km 585+600 | 8510.00 | 6.10 | Ambos lados |
| Km 562+450 | Km 562+700 | 250.00 |  | No existe berma |

- La alternativa definida es la escarificación de berma 4.0”, se adicionará 2.0” de RAP (espesores promedio), luego se mezclará, conformará y compactará una capa de 15.0 cm, la que será imprimada y sobre ella se colocará un Tratamiento Superficial Bicapa (TSB).

- La condición funcional del pavimento se evaluó en función de la información brindada por la empresa Covisol S.A. que realizo la medición de la rugosidad mediante el uso de un perfilómetro laser RSP-MARK IV; las medidas en campo se efectuaron de forma continua cada 100 metros a lo largo de la vía en estudio.

- La condición estructural del pavimento, fue evaluada mediante el empleo del Deflectómetro de Impacto (FWD por sus siglas en ingles Falling Weigth Deflectometer) y por metodología destructiva mediante calicatas a una profundidad mínima de 1.50m; se ejecutaron 06 calicatas a lo largo del eje de la vía en estudio equidistante entre si 5Km y 36 perforaciones diamantina para verificar los espesores de las capas de la estructura de pavimento.

- Los suelos de subrasante están conformados mayormente por arenas limosas y de gradación variable (SM, SW-SM y SP) y en menor proporción por gravas limosas (GM).Los contenidos de humedad varían entre 8.20% a 13.20% y la capacidad de soporte (al 95% MDS) varía entre 17.40% a 24.30%.

- Los materiales de sub base presentan espesores entre 20 y 126 cm (52 cm en promedio) y están conformados en mayor medida por gravas limosas de gradación variable (GM, GP-GM y GW) y en menor proporción por arenas de pobre gradación (SP).Los contenidos de finos que pasan el tamiz N°200 presentan en promedio 8.70% asimismo los valores de contenido de humedad varían entre 7.20% a 12.30%.En la siguiente tabla se presenta el Resumen de Ensayos de Laboratorio correspondiente a las capas de Subbase granular:

- Los materiales de base granular presentan espesores entre 15 y 60 cm (32 cm en promedio) y están conformados por gravas limosas de pobre gradación (GP-GM) y en menor medida por arenas limosas de pobre gradación (SP-SM).Los contenidos de humedad varían entre 12.4% a 15.7% en el caso de las arenas limosas y entre 9.10% a 17.20% para las gravas limosas. La capacidad de soporte (al 95% MDS) varía entre 26.50% (en los sectores con presencia de arenas limosas) a 46.50% (en los sectores donde se detecto presencia de gravas limosas).Asimismo los contenidos de finos que pasan el tamiz N°200 presentan en promedio 13.50%.

- La medición de las deflexiones con el Deflectómetro de Impacto  (FWD) se realizo cada 50 metros en cada calzada.

- El módulo resiliente de la subrasante se calculó de acuerdo al procedimiento sugerido en la Guía AASHTO 93 (Retrocálculo), el cual fue afectado con el Factor de corrección C=0.33 para el caso de una subrasante debajo de un pavimento con presencia de base y/o sub base.

- El número estructural efectivo del pavimento (SNefect) fue también calculado de acuerdo a las recomendaciones de la Guía AASHTO 93 para el retrocálculo.

- Se realizo la sectorización del evitamiento Trujillo en 11 sectores en base al número estructural efectivo determinado en la evaluación estructural del pavimento.

- Los refuerzos estructurales y funcionales definidos son los siguientes:

| Desde | Hasta | Refuerzo funcional (pulg) | Refuerzo estructural (pulg) | Refuerzo total (pulg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 561+000 | 562+000 | 1.00 |  | 1.00 |
| 562+000 | 563+000 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
| 563+051 | 567+900 |  | 2.00 | 2.00 |
| 576+000 | 577+000 | 1.00 |  | 1.00 |

- En base al análisis de la totalidad de los resultados se establecen las actividades de mantenimiento, para los once (11) sectores definidos de la vía de evitamiento Trujillo, previas a la colocación del refuerzo de Mezcla Asfáltica en Caliente (MAC).

- Se empleará Cemento Asfáltico PEN 60-70

- Del Estudio de Mantenimiento Periódico de la carretera Panamericana Norte Tramo I realizado por GMI S.A. Ingenieros consultores, se ha obtenido la información necesaria para definir las canteras para el abastecimiento del proyecto. En base a dicha información se recomienda para mezcla asfáltica y tratamiento superficial bicapa la cantera El Milagro y como alternativa la cantera Rio Chicama.

| CANTERA | ESTADO DEL ACCESO | USOS | PROPIETARIOS |
| --- | --- | --- | --- |
| El Milagro | Regular | Sub base Granular, Base Granular, Mezcla asfáltica y TSB | Particular |
| Río Chicama | Regular | Sub Base Granular, Base granular, Concreto Hidraúlico, Mezcla Asfáltica y TSB | Particular |

- La cantera y fuentes de agua identificadas cubren los requerimientos del proyecto, debiendo ser explotadas de acuerdo a los usos asignados en cada caso.

- La planta de Asfalto y Chancadora se ubicará en la Cantera El Milagro.

- Se debe efectuar la verificación de permanencia de las propiedades de los materiales de cantera en función a las frecuencias establecidas en las especificaciones técnicas del proyecto.

- Respecto a las fuentes de agua, la totalidad de las analizadas cumplen especificaciones técnicas del MTC para su empleo en la fabricación de Concreto Hidráulicos y por ende en Terraplenes, Subbase y Base Granular. Al respecto, los resultados de contenido de sulfatos y cloruros que no superan el máximo permisible (1000 ppm); corroboran la no limitación en el uso de algún tipo de cemento, por ataque químico. Sin embargo se recomienda que durante la ejecución del proyecto se efectúen futuras determinaciones de las propiedades de las fuentes de agua, ya que las propiedades químicas de las fuentes de agua, son de carácter estacional siendo susceptibles de variación.

AASHTO Guide For Design Of Pavement Structures 1993