|  | ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO KM 557+600 – KM 886+600 TRAMO II: KM 736+600 AL KM 886+600 |  |
| --- | --- | --- |

Nº 181154-66-INF-003

*181154-66-INF-003*

CALCULO DEL REFUERZO ESTRUCTURAL

Rev. 1

APROBADO POR:

Jefe de Proyecto:	Abdón Arévalo Cotrina

Cliente			Concesionaria vial del Sol – Covisol S.A.

| Revisión | Hecho Por | Descripción | Fecha | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | J. Melchor | Emitido para coordinación Interna | 28/02/13 | F. Vásquez | A. Ponce |
| B | J. Melchor | Emitido para aprobación del cliente | 01/03/13 | F. Vásquez | A. Ponce |
| 0 | J. Melchor | Emitido para construcción | 16/05/13 | F. Vásquez | A. Ponce |
| 1 | J. Melchor | Emitido para construcción | 03/12/13 | A. Arévalo | A. Ponce |
| COMENTARIOS DEL CLIENTE: |  |  |  |  |  |

INDICE

1.	OBJETIVO	3

2.	ALCANCE	3

3.	CONDICIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO	3

3.1.	RETROCALCULO CON EL DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO	5

3.2.	ACTIVIDADES EN CAMPO	11

3.3.	TRABAJO DE GABINETE	11

3.3.1.	DEFLEXION MÁXIMA	11

3.3.2.	MÓDULO RESILIENTE DE LA SUBRASANTE	12

3.3.3.	NÚMERO ESTRUCTURAL EFECTIVO DEL PAVIMENTO	12

3.3.4.	SECTORIZACIÓN POR EVALUACIÓN ESTRUCTURAL	15

4.	DISEÑO DE REFUERZO ESTRUCTURAL	15

4.1.	ANÁLISIS DE TRÁFICO	15

4.2.	FACTORES CAMIÓN (DESTRUCTIVOS) Y EJES EQUIVALENTES DE CARGA	17

4.3.	MÓDULO RESILIENTE (MR)	19

4.4.	NÚMERO ESTRUCTURAL EFECTIVO (SN efectivo)	19

4.5.	NÚMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO (SN requerido)	20

4.6.	REFUERZO ESTRUCTURAL	23

5.	CONCLUSIONES	26

- OBJETIVO

El objetivo del presente informe es efectuar la actualización del expediente para la puesta a punto de la carretera Panamericana Norte, Tramo II Km. 736+600 al Km. 886+600, elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el año 2010.

- ALCANCE

La actualización efectuada esta circunscrita al cálculo de los refuerzos necesarios para garantizar el requerimiento estructural de la vía para el periodo de 05 años, para lo cual se efectuará:

- Medición de deflexiones en la vía, a partir de lo cual se calcularan los Números Estructurales a la fecha de evaluación (Enero 2013).

- La proyección del tráfico, a partir de los datos del estudio de trafico efectuado por el MTC y que forman parte del estudio de Mantenimiento del 2010, para un nuevo año base (2015).

- CONDICIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO

La evaluación de la Condición Estructural del Pavimento tuvo por finalidad calcular la deformabilidad del paquete estructural mediante ensayos de deflexión, a partir de lo cual se estableció la capacidad estructural del mismo.

La condición estructural del pavimento fue evaluada mediante el empleo del Deflectómetro de Impacto (FWD por sus siglas en ingles Falling Weigth Deflectometer).

El deflectómetro de impacto posee las siguientes componentes:

- El sistema de instrumentación (a).

- El dispositivo generador de impacto (b).

- Placa de carga (c).

- Transductor de deflexión (d).

- Celda de carga (e).

(a) El sistema de instrumentación es aquel que realiza los cálculos y procesamiento de datos que se recolectan a través del ensayo de deflectómetro de impacto, debe estar separado físicamente del equipo (en nuestro caso una camioneta remolcó el equipo).

(b) El dispositivo generador de impacto es aquella que provoca la caída libre de una masa o varias masas del deflectómetro, es importante que este sistema evite la fricción de la masa con el sistema de guía, adicionalmente asegurar que la masa caiga de forma perpendicular al pavimento.

(c) La placa de carga es un disco metálico partido en cuatro, tiene un diámetro de 300 mm. Una propiedad importante es que debe permitir la medición de la deflexión al centro de la placa.

(d) El transductor de deflexión es el encargado de medir la deflexión debajo del centro de la placa de carga, adicionalmente posee un conjunto de sensores encargados de tomar las mediciones de deflexión, el número de sensores y su espaciamiento son a discreción del profesional encargado de la evaluación, pero hay algunas instituciones como el AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) y el SHRP (Strategic Highway Research Program)  que nos recomiendan ciertas combinaciones.

(e) La celda de carga mide directamente la carga aplicada al pavimento por la masa, debe ser muy resiste al impacto y al agua.

El deflectómetro de impacto es un equipo que realiza un ensayo no destructivo del pavimento, aplicándole una carga dinámica la cual produce su deformación, las cuales son cuantificadas mediante sensores adecuadamente distribuidos denominados geófonos.

Figura N° : Esquema gráfico del ensayo con el Deflectómetro de Impacto

El gráfico de la distribución de los geófonos  (en el eje “X” o abscisas) vs. Las deflexiones verticales (en el eje “Y” u ordenadas) son denominadas cuenco de deflexiones.

Figura N° : Cuenco de deflexiones

El método por el cual se calculan los parámetros geomecánicos del pavimento (módulo resiliente, módulo elástico y número estructural del pavimento) a través de las mediciones en campo del deflectómetro de impacto (cuenco de deflexiones), es denominado Retrocálculo.

  - RETROCALCULO CON EL DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO

El proceso del retrocálculo está descrito en la guía AASHTO 93. Tiene como consideraciones fundamentales lo siguiente:

- Asume una cimentación sólida.

- Considera la teoría elástica lineal, como un sistema bicapa, en donde el pavimento es una capa con espesor definido y la subrasante con espesor infinito.

Las consideraciones se pueden observar en el siguiente gráfico:

Figura N° : Consideraciones para el procedimiento del Retrocálculo

De acuerdo al diagrama, se observa un sistema usual de la sección del pavimento, constituido por una carpeta asfáltica, una base y una subbase, todo el conjunto del pavimento, está apoyado sobre una subrasante, adicionalmente se observa los sensores que miden la deflexión el pavimento, la zona colocada de color azul representa la zona de esfuerzos en donde es aplicada la carga; del gráfico ya se pueden tener 2 conclusiones básicas para el procedimiento del retrocálculo:

- Se puede observar que las deflexiones medidas por los 4 sensores están influenciados principalmente por las propiedades de la carpeta asfáltica, la base y la subbase, debido a su presencia dentro de la zona de esfuerzos.

- Adicionalmente se puede concluir que las deflexiones medidas con los últimos 3 sensores están fuera de la influencia de las propiedades constitutivas del pavimento, y solo dependen de la subrasante (en este caso del módulo resiliente de la subrasante).

De acuerdo a este análisis, el fundamento de retrocálculo es obtener en principio, el módulo resiliente de la subrasante (de acuerdo a los 3 últimos sensores), luego, una vez calculado el módulo resiliente de la subrasante, mediante iteraciones, o valores de inicio asumidos como módulos elásticos de las capas constitutivas del pavimento, se compatibilizan las deflexiones medidas con las deflexiones calculadas, hasta obtener la mayor aproximación posible (de acuerdo con los primeros sensores).

De acuerdo a la primera consideración (Cimentación Sólida), se tiene la ecuación propuesta por Boussinesq, en donde:

w=P*1+μ2*π*R*MR∗2*1−μ+cos2θ

Donde:

w = Deflexión vertical

P = Carga aplicada

R = Distancia inclinada entre la carga y la medición de la deflexión; R2=r2+z2

MR= Módulo recipiente del suelo de fundación.

µ = Módulo de poisson del suelo de fundación.

θ = Ángulo formado entre la carga aplicada y la posición de la medición de la deflexión.

Así, el valor de:cosθ=zR

Reemplazando el valor de z=0 (debido a que la medición de la deflexión con el deflectómetro de impacto se realiza en la superficie de la estructura a evaluar), se tiene la siguiente ecuación:

w=P*1-μ2π*r*MR

De acuerdo al AASHTO, asumiendo un Módulo de poisson de 0.5 y simplificando la ecuación tenemos:

wi,j=0.24*PjEf*di,j

Reordenando la ecuación se tiene lo siguiente:

Mr=0.24*Pdr*r

Pj= P = Carga aplicada en el ensayo con el deflectómetro de impacto

wi,j=dr= Deflexión de cada sensor en el deflectómetro

r =di,j= Distancia entre la carga de ensayo y el sensor

Ef=Mr= Módulo resiliente de la subrasante

La dificultad, se traduce en cual sensor escoger para realizar los cálculos del módulo resiliente, se puede escoger el último sensor, pero esto puede traer errores debido a la dificultad de medir las deflexiones muy pequeñas, razón por el cual, se tiene la ayuda de las siguientes ecuaciones que nos ayudaran a escoger el sensor óptimo para realizar el retrocálculo.

Se debe cumplir que: r≥0.7*ae

Donde:

r = Distancia entre el geófono y la carga de ensayo con el deflectómetro de impacto.

ae = Distancia efectiva del bulbo de presiones entre la interfase de pavimento y suelo de fundación.

El valor de la distancia efectiva del bulbo de presiones ae, puede obtenerse de acuerdo a la siguiente ecuación:

ae=a2+D*3EpMr2

Finalmente se tiene la siguiente consideración Final

De acuerdo a Boussinesq, se tiene la siguiente ecuación de la deformación para una carga distribuida:

d=1+μ*q*aE∗aa2+z20.5+1−2*μa∗a2+z20.5−z

Como en el caso anterior, se asume un módulo de poisson µ = 0.5, así la ecuación se reduce a:

d=1.5*q*aE∗aa2+z20.5

Luego reemplazando los valores de la deflexión en la parte superior y en la parte inferior de la subrasante, se tiene la siguiente ecuación, el cual es considerado como la ecuación fundamental para el retrocálculo.

Mr*d0q*a=1.5*11+Da∗3EpMr2+1−11+Da2EpMr

Donde:

r = Distancia del sensor.

ae= Distancia efectiva del bulbo de presiones a nivel de la subrasante.

a= Radio de la placa de carga

D = Espesor total del pavimento

Ep= Módulo efectivo de todas las capas del pavimento

Mr= Módulo resiliente de la subrasante

q = Presión en la placa de carga

d0= Deflexión medida al centro de la placa de carga, ajustado a la temperatura estándar de 68° F

Para realizar la corrección por Temperatura, se usa el ábaco siguiente:

Figura N° : Factor de Corrección por Temperatura de la Deflexión Máxima

Para realizar el cálculo del módulo resilente de la subrasante, según el método AASHTO se debe realizar de manera iterativa, es decir, se inicia con el segundo sensor, se calcula el modulo resiliente de la subrasante, luego se calcula el módulo elástico del pavimento en su conjunto, para posteriormente hallar el radio del bulbo de presiones de la subrasante, hasta que la distancia del sensor sea mayor a 0.7 veces el radio de bulbo de presiones.

Para un mejor entendimiento, se tiene un diagrama de flujo de los cálculos que se tienen que realizar

Figura N° : Diagrama de Flujo para el Retrocálculo

Finalmente una vez calculado el Módulo Resiliente de la Subrasante y el Módulo Elástico del pavimento se procede a calcular el número estructural efectivo de acuerdo a la siguiente ecuación:

SNefect=0.0045*D*3Ep

Donde:

SNefect = Número estructural efectivo.

D = Espesor total del pavimento.

Ep=Módulo efectivo del pavimento.

  - ACTIVIDADES EN CAMPO

El trabajo de campo consistió en realizar la medición de las deflexiones con el Deflectómetro de Impacto  (FWD), cada 250 metros en cada carril desfasados en 125 metros entre carriles.

Las medidas de deflexiones se efectuaron en la huella interna de cada carril de circulación, cada 250 y seis (06) geófonos más la placa de carga (D0) distribuidos de la siguiente manera:

Tabla N° : Distribución de los Geófonos del FWD

| Geófono | Distancia (cm) |
| --- | --- |
| D0 | 0 |
| D1 | 20 |
| D2 | 30 |
| D3 | 45 |
| D4 | 60 |
| D5 | 90 |
| D6 | 120 |

  - TRABAJO DE GABINETE

El trabajo de gabinete, incluye el procesamiento de la totalidad de datos de campo de acuerdo a la teoría y procedimiento antes descrito. Se calcularon los siguientes Parámetros:

    - DEFLEXION MÁXIMA

Para el caso el cálculo de la deflexión máxima, se uso la siguiente fórmula:

Δir=Δi∗PrP∗λT

Donde:

Δir= Deflexión Máxima corregida por Temperatura y por Carga

Δi= Deflexión máxima (medida en campo)

Pr=   Carga de referencia (40 KN).

P =   Carga aplicada durante el ensayo.

λT= Corrección por Temperatura

    - MÓDULO RESILIENTE DE LA SUBRASANTE

El módulo resiliente de la subrasante se calculó de acuerdo al procedimiento sugerido en la Guía AASHTO 93 (Retrocálculo), el cual fue afectado con el Factor de corrección C=0.62 para el caso de una subrasante debajo de un pavimento con presencia de base y/o sub base.

    - NÚMERO ESTRUCTURAL EFECTIVO DEL PAVIMENTO

El número estructural efectivo del pavimento (SNefect) fue también calculado de acuerdo a las recomendaciones de la Guía AASHTO 93 para el retrocálculo.

Tabla N°  : Resultados obtenidos del Retrocálculo-Carril izquierdo

| Sector | De | Hasta | Do max | MR | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 736 + 600 | 742 + 150 | 147.25 | 31865.86 | 4.95 |
| 2 | 742 + 150 | 744 + 400 | 338.85 | 12507.32 | 4.10 |
| 3 | 744 + 400 | 744 + 900 | 377.68 | 8020.28 | 4.63 |
| 4 | 744 + 900 | 746 + 900 | 163.09 | 30104.86 | 5.74 |
| 5 | 746 + 900 | 748 + 150 | 177.16 | 29654.39 | 6.13 |
| 6 | 748 + 150 | 756 + 650 | 179.22 | 31503.74 | 6.35 |
| 7 | 756 + 650 | 758 + 250 | 111.28 | 46811.15 | 5.15 |
| 8 | 758 + 250 | 759 + 150 | 114.70 | 40463.10 | 4.87 |
| 9 | 759 + 150 | 763 + 250 | 135.51 | 36513.79 | 4.54 |
| 10 | 763 + 250 | 769 + 850 | 217.91 | 21258.60 | 4.65 |
| 11 | 769 + 850 | 771 + 050 | 330.01 | 12416.74 | 3.96 |
| 12 | 771 + 050 | 773 + 750 | 284.65 | 14518.00 | 3.50 |
| 13 | 773 + 750 | 779 + 050 | 352.02 | 12774.75 | 4.39 |
| 14 | 779 + 050 | 783 + 250 | 412.13 | 10316.90 | 3.27 |
| 15 | 783 + 250 | 785 + 650 | 493.14 | 6420.48 | 4.15 |
| 16 | 785 + 650 | 788 + 050 | 464.73 | 10046.90 | 3.56 |
| 17 | 788 + 050 | 789 + 250 | 209.99 | 18214.77 | 4.49 |
| 18 | 789 + 250 | 791 + 450 | 295.01 | 14128.29 | 5.09 |
| 19 | 791 + 450 | 794 + 650 | 576.88 | 9025.68 | 3.50 |
| 20 | 794 + 650 | 795 + 550 | 461.24 | 12355.18 | 3.23 |
| 21 | 795 + 550 | 797 + 350 | 778.93 | 5799.02 | 2.68 |
| 22 | 797 + 350 | 799 + 350 | 439.34 | 14959.81 | 3.69 |
| 23 | 799 + 350 | 804 + 300 | 614.56 | 8971.02 | 3.11 |
| 24 | 804 + 300 | 805 + 200 | 450.65 | 11366.31 | 3.67 |
| 25 | 805 + 200 | 807 + 350 | 619.98 | 7435.08 | 2.65 |
| 26 | 807 + 350 | 812 + 550 | 432.96 | 10321.29 | 2.91 |
| 27 | 812 + 550 | 815 + 300 | 325.36 | 16360.85 | 3.62 |
| 28 | 815 + 300 | 816 + 800 | 408.72 | 12341.07 | 4.55 |
| 29 | 816 + 800 | 820 + 250 | 220.63 | 24212.16 | 5.71 |
| 30 | 820 + 250 | 820 + 750 | 340.07 | 16542.10 | 4.67 |
| 31 | 820 + 750 | 825 + 850 | 386.34 | 12159.42 | 3.98 |
| 32 | 825 + 850 | 827 + 050 | 516.17 | 6717.56 | 2.83 |
| 33 | 827 + 050 | 828 + 900 | 456.20 | 9427.95 | 2.93 |
| 34 | 828 + 900 | 829 + 200 | 473.26 | 10987.70 | 2.94 |
| 35 | 829 + 200 | 830 + 450 | 344.17 | 12442.23 | 3.55 |
| 36 | 830 + 450 | 831 + 750 | 324.84 | 13904.93 | 3.53 |
| 37 | 831 + 750 | 834 + 750 | 420.55 | 12114.82 | 3.46 |
| 38 | 834 + 750 | 835 + 900 | 327.33 | 13880.05 | 3.82 |
| 39 | 835 + 900 | 839 + 350 | 483.58 | 9522.80 | 3.68 |
| 40 | 839 + 350 | 842 + 950 | 397.77 | 14216.49 | 3.81 |
| 41 | 842 + 950 | 850 + 500 | 197.14 | 28397.10 | 4.53 |
| 42 | 850 + 500 | 853 + 550 | 389.24 | 14462.65 | 3.72 |
| 43 | 853 + 550 | 854 + 600 | 287.23 | 21988.46 | 3.88 |
| 44 | 854 + 600 | 863 + 350 | 451.58 | 11841.31 | 2.88 |
| 45 | 863 + 350 | 867 + 350 | 689.67 | 7886.02 | 2.32 |
| 46 | 867 + 350 | 872 + 750 | 282.54 | 20837.48 | 3.75 |
| 47 | 872 + 750 | 886 + 600 | 480.00 | 10061.98 | 3.59 |

Tabla N°  Resultados obtenidos del Retrocálculo-Carril derecho

| Sector | De | Hasta | Do max | MR | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 736 + 600 | 742 + 150 | 139.44 | 32364.10 | 5.05 |
| 2 | 742 + 150 | 744 + 400 | 404.51 | 10612.44 | 3.85 |
| 3 | 744 + 400 | 744 + 900 | 354.92 | 11692.96 | 4.79 |
| 4 | 744 + 900 | 746 + 900 | 146.34 | 35179.86 | 5.85 |
| 5 | 746 + 900 | 748 + 150 | 173.97 | 30283.79 | 6.47 |
| 6 | 748 + 150 | 756 + 650 | 201.20 | 28745.43 | 5.96 |
| 7 | 756 + 650 | 758 + 250 | 108.51 | 49982.03 | 5.09 |
| 8 | 758 + 250 | 759 + 150 | 131.10 | 34409.03 | 4.71 |
| 9 | 759 + 150 | 763 + 250 | 180.25 | 30676.51 | 4.15 |
| 10 | 763 + 250 | 769 + 850 | 308.52 | 16722.21 | 4.11 |
| 11 | 769 + 850 | 771 + 050 | 386.26 | 10672.88 | 3.43 |
| 12 | 771 + 050 | 773 + 750 | 246.01 | 16140.26 | 3.62 |
| 13 | 773 + 750 | 779 + 050 | 380.78 | 12850.71 | 4.14 |
| 14 | 779 + 050 | 783 + 250 | 511.06 | 8494.08 | 3.11 |
| 15 | 783 + 250 | 785 + 650 | 351.51 | 12186.40 | 3.74 |
| 16 | 785 + 650 | 788 + 050 | 378.47 | 12698.04 | 3.64 |
| 17 | 788 + 050 | 789 + 250 | 231.78 | 14889.62 | 4.14 |
| 18 | 789 + 250 | 791 + 450 | 333.45 | 11931.00 | 4.89 |
| 19 | 791 + 450 | 794 + 650 | 558.83 | 9439.84 | 3.45 |
| 20 | 794 + 650 | 795 + 550 | 441.06 | 10570.67 | 3.45 |
| 21 | 795 + 550 | 797 + 350 | 680.39 | 6356.97 | 2.82 |
| 22 | 797 + 350 | 799 + 350 | 497.74 | 10949.00 | 4.14 |
| 23 | 799 + 350 | 804 + 300 | 722.97 | 8807.26 | 2.90 |
| 24 | 804 + 300 | 805 + 200 | 478.47 | 10086.54 | 3.56 |
| 25 | 805 + 200 | 807 + 350 | 625.62 | 6695.05 | 2.58 |
| 26 | 807 + 350 | 812 + 550 | 520.71 | 10007.29 | 2.79 |
| 27 | 812 + 550 | 815 + 300 | 323.71 | 16511.75 | 3.41 |
| 28 | 815 + 300 | 816 + 800 | 521.01 | 10328.75 | 4.10 |
| 29 | 816 + 800 | 820 + 250 | 258.87 | 24422.32 | 5.24 |
| 30 | 820 + 250 | 820 + 750 | 331.28 | 13927.03 | 4.85 |
| 31 | 820 + 750 | 825 + 850 | 325.57 | 13611.40 | 4.31 |
| 32 | 825 + 850 | 827 + 050 | 381.99 | 8082.92 | 3.33 |
| 33 | 827 + 050 | 828 + 900 | 370.30 | 11489.50 | 3.06 |
| 34 | 828 + 900 | 829 + 200 | 409.55 | 12991.07 | 2.82 |
| 35 | 829 + 200 | 830 + 450 | 344.42 | 10533.21 | 3.61 |
| 36 | 830 + 450 | 831 + 750 | 267.68 | 16085.11 | 3.75 |
| 37 | 831 + 750 | 834 + 750 | 389.41 | 11326.56 | 3.57 |
| 38 | 834 + 750 | 835 + 900 | 340.13 | 14167.90 | 3.81 |
| 39 | 835 + 900 | 839 + 350 | 393.74 | 10758.96 | 3.99 |
| 40 | 839 + 350 | 842 + 950 | 355.81 | 15126.17 | 3.94 |
| 41 | 842 + 950 | 850 + 500 | 199.07 | 27942.78 | 4.53 |
| 42 | 850 + 500 | 853 + 550 | 432.73 | 13430.90 | 3.57 |
| 43 | 853 + 550 | 854 + 600 | 210.81 | 30453.47 | 4.04 |
| 44 | 854 + 600 | 863 + 350 | 421.17 | 13385.51 | 2.95 |
| 45 | 863 + 350 | 867 + 350 | 757.30 | 7731.40 | 2.16 |
| 46 | 867 + 350 | 872 + 750 | 393.25 | 15998.84 | 3.34 |
| 47 | 872 + 750 | 886 + 600 | 543.94 | 9207.68 | 3.35 |

    - SECTORIZACIÓN POR EVALUACIÓN ESTRUCTURAL

Se considero la misma sectorización señalada en el informe de mantenimiento periódico correspondiente al tramo II:

Tabla N° : Sectorización Carretera Panamericana Norte Tramo II

| Sector | De | Hasta |
| --- | --- | --- |
| 1 | 736 + 600 | 742 + 150 |
| 2 | 742 + 150 | 744 + 400 |
| 3 | 744 + 400 | 744 + 900 |
| 4 | 744 + 900 | 746 + 900 |
| 5 | 746 + 900 | 748 + 150 |
| 6 | 748 + 150 | 756 + 650 |
| 7 | 756 + 650 | 758 + 250 |
| 8 | 758 + 250 | 759 + 150 |
| 9 | 759 + 150 | 763 + 250 |
| 10 | 763 + 250 | 769 + 850 |
| 11 | 769 + 850 | 771 + 050 |
| 12 | 771 + 050 | 773 + 750 |
| 13 | 773 + 750 | 779 + 050 |
| 14 | 779 + 050 | 783 + 250 |
| 15 | 783 + 250 | 785 + 650 |
| 16 | 785 + 650 | 788 + 050 |
| 17 | 788 + 050 | 789 + 250 |
| 18 | 789 + 250 | 791 + 450 |
| 19 | 791 + 450 | 794 + 650 |
| 20 | 794 + 650 | 795 + 550 |
| 21 | 795 + 550 | 797 + 350 |
| 22 | 797 + 350 | 799 + 350 |
| 23 | 799 + 350 | 804 + 300 |
| 24 | 804 + 300 | 805 + 200 |
| 25 | 805 + 200 | 807 + 350 |
| 26 | 807 + 350 | 812 + 550 |
| 27 | 812 + 550 | 815 + 300 |
| 28 | 815 + 300 | 816 + 800 |
| 29 | 816 + 800 | 820 + 250 |
| 30 | 820 + 250 | 820 + 750 |
| 31 | 820 + 750 | 825 + 850 |
| 32 | 825 + 850 | 827 + 050 |
| 33 | 827 + 050 | 828 + 900 |
| 34 | 828 + 900 | 829 + 200 |
| 35 | 829 + 200 | 830 + 450 |
| 36 | 830 + 450 | 831 + 750 |
| 37 | 831 + 750 | 834 + 750 |
| 38 | 834 + 750 | 835 + 900 |
| 39 | 835 + 900 | 839 + 350 |
| 40 | 839 + 350 | 842 + 950 |
| 41 | 842 + 950 | 850 + 500 |
| 42 | 850 + 500 | 853 + 550 |
| 43 | 853 + 550 | 854 + 600 |
| 44 | 854 + 600 | 863 + 350 |
| 45 | 863 + 350 | 867 + 350 |
| 46 | 867 + 350 | 872 + 750 |
| 47 | 872 + 750 | 886 + 600 |

- DISEÑO DE REFUERZO ESTRUCTURAL

  - ANÁLISIS DE TRÁFICO

Del estudio de tráfico correspondiente se ha obtenido la información necesaria sobre el tipo de tránsito que circula por esta vía, con el objetivo de cuantificar, clasificar y conocer el volumen de los vehículos que transitan por este tramo de la carretera; información que es indispensable para determinar las características de diseño del pavimento para el presente proyecto.

El análisis de tráfico, determinó el tránsito actual; sus características y proyecciones para el periodo de vida útil, en número acumulado de repeticiones de carga de ejes equivalentes de 8.2 toneladas, dato necesario para el diseño de la estructura del pavimento. Considerando exclusivamente la acción de los buses B2, B3-1, B4 y camiones C2, C3, C4, 2S2,T2S3, T3S2, T3S3, 2T2, 3T3 dado que el efecto destructivo de los vehículos ligeros se puede considerar prácticamente despreciable.

El estudio de tráfico estableció cinco  (05) estaciones de conteo, dividiendo así el tramo en estudio, los cuales se presentan a continuación:

Tabla N° : Ubicación de Estaciones de Conteo

| Estacion | Nombre | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| E1 | Morrope | Peaje Morrope Panamericana Km 820+800 |
| E2 | Mocce | Pesaje Mocce, a 2km del ovalo desvío a Olmos (antigua Panamericana Norte Km 2+100) |
| E3 | Reque | Frente a colegio Diego Ferrer a 200m del desvío a Puerto Etén, Panamericana Norte Km 770+280 |
| E4 | Nuevo Mocupe | Paradero municipal de Nuevo Mocupe a 10 metros de la comisaria de Nuevo Mocupe, Panamericana Norte Km 747+804 |
| E5 | Ovalo Leguía | A 50 metros del Ovalo Leguía, Panamericana Norte Km 788+750 |

En las siguientes tablas se muestran el volumen de tráfico correspondiente a las estaciones indicadas previamente; los que transitan diariamente por la zona de estudio.

Tabla N° : Distribución por Tipo de Vehículo (IMDa). Estación E1

| SENTIDO | B2 | B3 | B4 | C2 | C3 | C4 | T2S2 | T2S3 | T3S2 | T3S3 | 3T2/2T3 | 3T3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambos Sentidos | 46 | 219 | 47 | 110 | 95 | 46 | 6 | 21 | 61 | 322 | 28 | 22 |

Tabla N° : Distribución por Tipo de Vehículo (IMDa). Estación E2

| SENTIDO | B2 | B3 | B4 | C2 | C3 | C4 | T2S2 | T2S3 | T3S2 | T3S3 | 3T2/2T3 | 3T3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambos Sentidos | 106 | 308 | 67 | 451 | 193 | 59 | 7 | 30 | 83 | 477 | 44 | 42 |

Tabla N° : Distribución por Tipo de Vehículo (IMDa). Estación E3

| SENTIDO | B2 | B3 | B4 | C2 | C3 | C4 | T2S2 | T2S3 | T3S2 | T3S3 | 3T2/2T3 | 3T3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambos Sentidos | 197 | 358 | 126 | 764 | 324 | 64 | 20 | 38 | 130 | 602 | 58 | 35 |

Tabla N° : Distribución por Tipo de Vehículo (IMDa). Estación E4

| SENTIDO | B2 | B3 | B4 | C2 | C3 | C4 | T2S2 | T2S3 | T3S2 | T3S3 | 3T2/2T3 | 3T3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambos Sentidos | 179 | 352 | 107 | 469 | 223 | 50 | 12 | 30 | 117 | 626 | 57 | 37 |

Tabla N° : Distribución por Tipo de Vehículo (IMDa). Estación E5

| SENTIDO | B2 | B3 | B4 | C2 | C3 | C4 | T2S2 | T2S3 | T3S2 | T3S3 | 3T2/2T3 | 3T3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambos Sentidos | 218 | 370 | 83 | 1074 | 408 | 80 | 12 | 27 | 92 | 651 | 50 | 59 |

En la tabla “Tasas de Crecimiento del Tráfico por Tipo de Vehículo”, se muestran las tasas de crecimiento en base a los datos recopilados en las estaciones establecidas en el estudio de tráfico y carga.

Tabla N° : Tasas de Crecimiento del Tráfico por tipo de Vehículo

| Tipo de vehículo | Tasa (2010-2020) |
| --- | --- |
| Vehículos de pasajeros | 1.80% |
| Vehículos de carga | 2.50% |

  - FACTORES CAMIÓN (DESTRUCTIVOS) Y EJES EQUIVALENTES DE CARGA

El cálculo del tráfico de diseño (ESAL) se efectúa a partir del IMD anual del estudio de tráfico corregidos por todos los factores y las tasas de crecimiento igualmente definido en el referido estudio.

Para esto se aplican las ecuaciones generales de AASHTO para calcular los Factores Camión (esto es por iteración, partiendo de valores iniciales de SN y Factores Camión calculados a partir de las ecuaciones simplificadas), con fines de análisis se calcularon los factores camión en base a los pesos del Censo de Pesaje efectuado.

Tabla N° : Factores de Carga por Tipo de Vehículos

| Tipo de vehiculo | Factor destructivo |
| --- | --- |
| B2 | 2.96 |
| B3 | 2.245 |
| B4 | 0.352 |
| C2 | 1.62 |
| C3 | 2.043 |
| C4 | 3.029 |
| T2S2 | 1.048 |
| T2S3 | 0.602 |
| T3S2 | 2.968 |
| T3S3 | 3.03 |
| 3T2/2T3 | 7.03 |
| 3T3 | 3.593 |

Para el diseño se requiere calcular el número de repeticiones de ejes equivalentes en función de las cargas de tráfico, el factor de crecimiento y el número de años, las fórmulas que se aplicaron para dichos cálculos son las siguientes:

ESAL=i=1mFInIni=noiG D L 365 Y

Donde:

ESAL: el número de repeticiones de eje equivalente (18 kips) aplicada en el periodo de diseño.

Fi: factor de daño por cada eje calculado como:

Pavimentos Flexibles AASHTO

Fi=logWWt=4.79log18+1−4.79logLx+L2+4.33log L2+Gtβx−Gtβ18Gt=log4.2−pt4.2−1.5 βx=0.40+0.081 Lx+L23.23SN+15.19L23.23

Lx	: Carga del eje en kips

L2	: factor que depende del tipo de eje (1 para eje simple, 2 eje tándem y 3 eje tridem)

pt	: serviciabilidad final,

SN	: número estructural,

G	: factor de crecimiento del tráfico

D	: factor de distribución direccional (D=0.50)

L	: factor de distribución por carril (L=1.0).

Y	: número de años del periodo de diseño (Y=5, 10 años)

Calculados los FC, mediante la fórmula AASHTO, se calcula el ESAL proyectado.

En los siguientes cuadros se muestra el resumen de los ejes equivalentes de diseño por tipo de vehículo, para dicho cálculo, se utilizó la información brindada por el estudio de tráfico, el cual tiene por finalidad cuantificar, clasificar y determinar el volumen de los vehículos que transitan por el Tramo II: Km. 736+600 – Km. 886+600; información que es indispensable para determinar las características de diseño del pavimento para el presente proyecto.

Tabla N° : Cálculo de Esal

| Año | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 7.00E+05 | 1.17E+06 | 1.23E+06 | 1.08E+06 | 1.80E+06 |
| 2014 | 7.14E+05 | 1.20E+06 | 1.26E+06 | 1.11E+06 | 1.85E+06 |
| 2015 | 7.32E+05 | 1.23E+06 | 1.29E+06 | 1.13E+06 | 1.90E+06 |
| 2016 | 7.47E+05 | 1.25E+06 | 1.31E+06 | 1.16E+06 | 1.92E+06 |
| 2017 | 7.67E+05 | 1.29E+06 | 1.35E+06 | 1.18E+06 | 1.98E+06 |
| 2018 | 7.85E+05 | 1.32E+06 | 1.38E+06 | 1.21E+06 | 2.03E+06 |
| 2019 | 8.02E+05 | 1.35E+06 | 1.41E+06 | 1.24E+06 | 2.08E+06 |
| 2020 | 8.23E+05 | 1.38E+06 | 1.45E+06 | 1.27E+06 | 2.13E+06 |
| 2021 | 8.33E+05 | 1.40E+06 | 1.48E+06 | 1.30E+06 | 2.15E+06 |

  - MÓDULO RESILIENTE (MR)

En base a los sectorización final del tramo indicada en el item 3.3.4 se han determinado los módulos resilientes, que se indican a continuación:

Tabla N° : Valores de Módulo Resiliente, según sectorización

| Sector | De | Hasta | Mr (psi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 736 + 600 | 742 + 150 | 32114.98 |
| 2 | 742 + 150 | 744 + 400 | 11559.88 |
| 3 | 744 + 400 | 744 + 900 | 9856.62 |
| 4 | 744 + 900 | 746 + 900 | 32642.36 |
| 5 | 746 + 900 | 748 + 150 | 29969.09 |
| 6 | 748 + 150 | 756 + 650 | 30124.58 |
| 7 | 756 + 650 | 758 + 250 | 48396.59 |
| 8 | 758 + 250 | 759 + 150 | 37436.07 |
| 9 | 759 + 150 | 763 + 250 | 33595.15 |
| 10 | 763 + 250 | 769 + 850 | 18990.41 |
| 11 | 769 + 850 | 771 + 050 | 11544.81 |
| 12 | 771 + 050 | 773 + 750 | 15329.13 |
| 13 | 773 + 750 | 779 + 050 | 12812.73 |
| 14 | 779 + 050 | 783 + 250 | 9405.49 |
| 15 | 783 + 250 | 785 + 650 | 9303.44 |
| 16 | 785 + 650 | 788 + 050 | 11372.47 |
| 17 | 788 + 050 | 789 + 250 | 16552.20 |
| 18 | 789 + 250 | 791 + 450 | 13029.64 |
| 19 | 791 + 450 | 794 + 650 | 9232.76 |
| 20 | 794 + 650 | 795 + 550 | 11462.93 |
| 21 | 795 + 550 | 797 + 350 | 6078.00 |
| 22 | 797 + 350 | 799 + 350 | 12954.40 |
| 23 | 799 + 350 | 804 + 300 | 8889.14 |
| 24 | 804 + 300 | 805 + 200 | 10726.43 |
| 25 | 805 + 200 | 807 + 350 | 7065.07 |
| 26 | 807 + 350 | 812 + 550 | 10164.29 |
| 27 | 812 + 550 | 815 + 300 | 16436.30 |
| 28 | 815 + 300 | 816 + 800 | 11334.91 |
| 29 | 816 + 800 | 820 + 250 | 24317.24 |
| 30 | 820 + 250 | 820 + 750 | 15234.56 |
| 31 | 820 + 750 | 825 + 850 | 12885.41 |
| 32 | 825 + 850 | 827 + 050 | 7400.24 |
| 33 | 827 + 050 | 828 + 900 | 10458.72 |
| 34 | 828 + 900 | 829 + 200 | 11989.38 |
| 35 | 829 + 200 | 830 + 450 | 11487.72 |
| 36 | 830 + 450 | 831 + 750 | 14995.02 |
| 37 | 831 + 750 | 834 + 750 | 11720.69 |
| 38 | 834 + 750 | 835 + 900 | 14023.97 |
| 39 | 835 + 900 | 839 + 350 | 10140.88 |
| 40 | 839 + 350 | 842 + 950 | 14671.33 |
| 41 | 842 + 950 | 850 + 500 | 28169.94 |
| 42 | 850 + 500 | 853 + 550 | 13946.77 |
| 43 | 853 + 550 | 854 + 600 | 26220.97 |
| 44 | 854 + 600 | 863 + 350 | 12613.41 |
| 45 | 863 + 350 | 867 + 350 | 7808.71 |
| 46 | 867 + 350 | 872 + 750 | 18418.16 |
| 47 | 872 + 750 | 886 + 600 | 9634.83 |

*Obtenido de retrocálculo (2013)

  - NÚMERO ESTRUCTURAL EFECTIVO (SN efectivo)

En base a la sectorización final del tramo se han determinados los números estructurales que se indican a continuación:

Tabla N° : Valores de SN efectivo, según sectorización

| Sector | De | Hasta | SN efectivo 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 736 + 600 | 742 + 150 | 5.00 |
| 2 | 742 + 150 | 744 + 400 | 3.98 |
| 3 | 744 + 400 | 744 + 900 | 4.71 |
| 4 | 744 + 900 | 746 + 900 | 5.80 |
| 5 | 746 + 900 | 748 + 150 | 6.30 |
| 6 | 748 + 150 | 756 + 650 | 6.16 |
| 7 | 756 + 650 | 758 + 250 | 5.12 |
| 8 | 758 + 250 | 759 + 150 | 4.79 |
| 9 | 759 + 150 | 763 + 250 | 4.34 |
| 10 | 763 + 250 | 769 + 850 | 4.38 |
| 11 | 769 + 850 | 771 + 050 | 3.70 |
| 12 | 771 + 050 | 773 + 750 | 3.56 |
| 13 | 773 + 750 | 779 + 050 | 4.26 |
| 14 | 779 + 050 | 783 + 250 | 3.19 |
| 15 | 783 + 250 | 785 + 650 | 3.94 |
| 16 | 785 + 650 | 788 + 050 | 3.60 |
| 17 | 788 + 050 | 789 + 250 | 4.32 |
| 18 | 789 + 250 | 791 + 450 | 4.99 |
| 19 | 791 + 450 | 794 + 650 | 3.48 |
| 20 | 794 + 650 | 795 + 550 | 3.33 |
| 21 | 795 + 550 | 797 + 350 | 2.70 |
| 22 | 797 + 350 | 799 + 350 | 3.91 |
| 23 | 799 + 350 | 804 + 300 | 3.01 |
| 24 | 804 + 300 | 805 + 200 | 3.62 |
| 25 | 805 + 200 | 807 + 350 | 2.62 |
| 26 | 807 + 350 | 812 + 550 | 2.85 |
| 27 | 812 + 550 | 815 + 300 | 3.51 |
| 28 | 815 + 300 | 816 + 800 | 4.32 |
| 29 | 816 + 800 | 820 + 250 | 5.48 |
| 30 | 820 + 250 | 820 + 750 | 4.76 |
| 31 | 820 + 750 | 825 + 850 | 4.14 |
| 32 | 825 + 850 | 827 + 050 | 3.08 |
| 33 | 827 + 050 | 828 + 900 | 3.00 |
| 34 | 828 + 900 | 829 + 200 | 2.88 |
| 35 | 829 + 200 | 830 + 450 | 3.58 |
| 36 | 830 + 450 | 831 + 750 | 3.64 |
| 37 | 831 + 750 | 834 + 750 | 3.52 |
| 38 | 834 + 750 | 835 + 900 | 3.82 |
| 39 | 835 + 900 | 839 + 350 | 3.83 |
| 40 | 839 + 350 | 842 + 950 | 3.88 |
| 41 | 842 + 950 | 850 + 500 | 4.53 |
| 42 | 850 + 500 | 853 + 550 | 3.65 |
| 43 | 853 + 550 | 854 + 600 | 3.96 |
| 44 | 854 + 600 | 863 + 350 | 2.92 |
| 45 | 863 + 350 | 867 + 350 | 2.24 |
| 46 | 867 + 350 | 872 + 750 | 3.54 |
| 47 | 872 + 750 | 886 + 600 | 3.47 |

*Obtenido de retrocálculo (2013)

  - NÚMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO (SN requerido)

Para el cálculo se necesita conocer los parámetros que exige la metodología AASHTO 93 que se indican a continuación:

- Confiabilidad (Desviación Estándar Normal)

Básicamente, es una forma de incorporar cierto grado de certeza en el proceso de diseño, para garantizar que la sección del pavimento proyectado se comportará satisfactoriamente bajo las condiciones de tráfico y medio ambiente durante el periodo de diseño, esto dependen de la importancia de la vía, los valores fluctúan entre 50% para vías locales a 99.9% en vías nacionales, tal como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla N° : Valores de confiabilidad (Tabla 2.2 de la Guía de diseño AASHTO 1993)

| Clasificación | Niveles de Confiabilidad Recomendado |  |
| --- | --- | --- |
|  | Urbana | Rural |
| Autopistas interestatales y otras | 85 – 99.9 | 80 – 99.9 |
| Arterias Principales | 80 - 99 | 75 – 95 |
| Colectoras de Transito | 80 - 95 | 75 – 95 |
| Carreteras Locales | 50 - 80 | 50 - 80 |

En la siguiente tabla,  se muestra los valores de Desviación Standard Normal que se adopta en base al Nivel de Confianza, según la Guía de Diseño AASHTO.

Tabla N° : Valores de Desviación Estándar Normal

| Niveles de Confiabilidad | Desviación Estándar Normal |
| --- | --- |
| 60 | -0.253 |
| - | - |
| 95 | -1.645 |
| 96 | -1.751 |
| 97 | -1.881 |
| 98 | -2.054 |
| 99 | -2.327 |
| 99.9 | -3.090 |

La confiabilidad considerada en la verificación del diseño es de 95% para un periodo de 5 años.

- Desviación Estándar Total (So).

Es la desviación estándar de la población de valores obtenidos por AASHTO, varía de 0.40 a 0.50 para pavimentos flexibles.

Para la presente verificación la desviación estándar considerada es de 0.42.

- Variación del Índice de Serviciabilidad

La Serviciabilidad es un parámetro que relaciona la condición funcional con la condición estructural de la vía. El Índice de Serviciabilidad Presente (PSI), varía de 0 (carretera imposible) hasta 5 (carretera perfecta). En el ensayo AASHTO, se obtuvo una Serviciabilidad inicial (Po) de 4.2 para pavimentos flexibles y el índice de Serviciabilidad más bajo (Pt) es de 2.0, que puede tolerarse antes de que sea necesario un refuerzo o una rehabilitación para las carreteras.

A fin de profundizar el análisis se ha realizado una evaluación integral de la guía en este acápite, verificándose que sugiere emplear un PSI final mínimo de 2.5 para vías como las que nos ocupa, por lo que en nuestro caso  concordante con este criterio se define

PSI inicial	 = 4.2

PSI Final 	 = 2.0

PSI	 = 2.2

- Periodo de Diseño

El periodo de diseño para la presente verificación es de 5 años.

- Coeficiente de Aporte Estructural

El coeficiente estructural de la carpeta asfáltica fue estimada a partir de las correlaciones que la guía de diseño, el cual es presentada en la figura N°6:

Figura N° : Coeficiente de aporte estructural de la Carpeta asfáltica.

0.42

Tabla N° : Coeficiente Estructural de la carpeta asfáltica en el pavimento nuevo

| Capa | Mr (psi) | Coef. Estruct |
| --- | --- | --- |
| Carpeta Asfáltica | 420,000 | 0.42/pulg |

- Fórmula AASHTO 93

Para poder calcular el valor del SN requerido, hay que conocer los parámetros anteriormente ya mencionados y la siguiente fórmula:

logW18=ZRSo+9.36logSN+1−0.20+logΔPSI4.2−1.50.40+1094SN+15.19+2.32 logMR−8.07

Donde:

W18		: Número de repeticiones de eje equivalente (ESAL)

ZR		: confiabilidad

So		: desviación estándar

SN		: número estructural

∆PSI	: Pérdida de Serviciabilidad

MR		: Módulo resiliente de la subrasante

Tabla N° : Número Estructural Requerido, según sectorización

| Sector | De | Hasta | SN Requerido Año 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 736 + 600 | 742 + 150 | 2.53 |
| 2 | 742 + 150 | 744 + 400 | 3.62 |
| 3 | 744 + 400 | 744 + 900 | 3.82 |
| 4 | 744 + 900 | 746 + 900 | 2.51 |
| 5 | 746 + 900 | 748 + 150 | 2.59 |
| 6 | 748 + 150 | 756 + 650 | 2.59 |
| 7 | 756 + 650 | 758 + 250 | 2.17 |
| 8 | 758 + 250 | 759 + 150 | 2.39 |
| 9 | 759 + 150 | 763 + 250 | 2.49 |
| 10 | 763 + 250 | 769 + 850 | 3.05 |
| 11 | 769 + 850 | 771 + 050 | 3.91 |
| 12 | 771 + 050 | 773 + 750 | 3.55 |
| 13 | 773 + 750 | 779 + 050 | 3.77 |
| 14 | 779 + 050 | 783 + 250 | 4.18 |
| 15 | 783 + 250 | 785 + 650 | 4.20 |
| 16 | 785 + 650 | 788 + 050 | 3.93 |
| 17 | 788 + 050 | 789 + 250 | 3.46 |
| 18 | 789 + 250 | 791 + 450 | 3.78 |
| 19 | 791 + 450 | 794 + 650 | 4.23 |
| 20 | 794 + 650 | 795 + 550 | 3.94 |
| 21 | 795 + 550 | 797 + 350 | 4.76 |
| 22 | 797 + 350 | 799 + 350 | 3.71 |
| 23 | 799 + 350 | 804 + 300 | 4.52 |
| 24 | 804 + 300 | 805 + 200 | 4.26 |
| 25 | 805 + 200 | 807 + 350 | 4.86 |
| 26 | 807 + 350 | 812 + 550 | 4.33 |
| 27 | 812 + 550 | 815 + 300 | 3.69 |
| 28 | 815 + 300 | 816 + 800 | 4.18 |
| 29 | 816 + 800 | 820 + 250 | 3.23 |
| 30 | 820 + 250 | 820 + 750 | 3.79 |
| 31 | 820 + 750 | 825 + 850 | 4.01 |
| 32 | 825 + 850 | 827 + 050 | 4.79 |
| 33 | 827 + 050 | 828 + 900 | 4.29 |
| 34 | 828 + 900 | 829 + 200 | 4.10 |
| 35 | 829 + 200 | 830 + 450 | 4.16 |
| 36 | 830 + 450 | 831 + 750 | 3.81 |
| 37 | 831 + 750 | 834 + 750 | 4.13 |
| 38 | 834 + 750 | 835 + 900 | 3.89 |
| 39 | 835 + 900 | 839 + 350 | 4.33 |
| 40 | 839 + 350 | 842 + 950 | 3.84 |
| 41 | 842 + 950 | 850 + 500 | 3.06 |
| 42 | 850 + 500 | 853 + 550 | 3.90 |
| 43 | 853 + 550 | 854 + 600 | 3.14 |
| 44 | 854 + 600 | 863 + 350 | 4.03 |
| 45 | 863 + 350 | 867 + 350 | 4.71 |
| 46 | 867 + 350 | 872 + 750 | 3.55 |
| 47 | 872 + 750 | 886 + 600 | 4.41 |

  - REFUERZO ESTRUCTURAL

Para obtener el refuerzo adicional respecto al definido por el estudio de mantenimiento, al número estructural remanente (SN Rem 2014) se le resta el espesor a fresar en cada sector, obteniéndose el número estructural fresado (SN Fresado 2014).

Luego, la diferencia del SN Req 2014-2018 y el SN Fresado 2014 entre el coeficiente de aporte estructural de la carpeta asfáltica (0.42) nos proporciona el espesor estructural necesario en pulgadas; a este valor se le resta el definido en cada sector obteniéndose el refuerzo adicional para cada caso.

Para el cálculo se aplica la siguiente expresión:

D01=SN01a01=SN2014−2018−SNFresadoa01

Donde:

SN01 =                Numero estructural requerido para el periodo de 5 años (2014-2018)

a01 	 =	         Coeficiente estructural para recapeo de concreto asfáltico, es igual a 0.42

D01 	 =                 Espesor requerido de recapeo.

SN REQ 2014-2018 = Número estructural requerido para el transito futuro periodo 0-5 años.

SN Fresado =         Número Estructural Remanente del periodo 0 - 5 años.

Los resultados obtenidos se indican a continuación:

Tabla N°  Calculo de espesores de refuerzo adicional

| Sector | De | Hasta | Mr (psi) | SN Requerido Año 5 | Refuerzo necesario AÑO 5 (pulg) | Refuerzo requerido adicional (pulg) | Espesores Constructivos adicionales 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 736 + 600 | 742 + 150 | 32114.98 | 2.53 | -5.79 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 742 + 150 | 744 + 400 | 11559.88 | 3.62 | -0.67 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 744 + 400 | 744 + 900 | 9856.62 | 3.82 | -1.97 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 744 + 900 | 746 + 900 | 32642.36 | 2.51 | -7.70 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 746 + 900 | 748 + 150 | 29969.09 | 2.59 | -8.70 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 748 + 150 | 756 + 650 | 30124.58 | 2.59 | -8.37 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 756 + 650 | 758 + 250 | 48396.59 | 2.17 | -6.91 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 758 + 250 | 759 + 150 | 37436.07 | 2.39 | -5.62 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 759 + 150 | 763 + 250 | 33595.15 | 2.49 | -4.33 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 763 + 250 | 769 + 850 | 18990.41 | 3.05 | -3.06 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 769 + 850 | 771 + 050 | 11544.81 | 3.91 | 0.86 | 0.9 | 1.0 |
| 12 | 771 + 050 | 773 + 750 | 15329.13 | 3.55 | 0.23 | 0.2 | 0.0 |
| 13 | 773 + 750 | 779 + 050 | 12812.73 | 3.77 | -1.01 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 779 + 050 | 783 + 250 | 9405.49 | 4.18 | 3.57 | 1.6 | 1.5 |
| 15 | 783 + 250 | 785 + 650 | 9303.44 | 4.20 | 0.99 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 785 + 650 | 788 + 050 | 11372.47 | 3.93 | 1.20 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 788 + 050 | 789 + 250 | 16552.20 | 3.46 | -1.92 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 789 + 250 | 791 + 450 | 13029.64 | 3.78 | -2.75 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 791 + 450 | 794 + 650 | 9232.76 | 4.23 | 2.85 | 0.3 | 0.0 |
| 20 | 794 + 650 | 795 + 550 | 11462.93 | 3.94 | 2.23 | 0.2 | 0.0 |
| 21 | 795 + 550 | 797 + 350 | 6078.00 | 4.76 | 5.28 | 2.3 | 2.0 |
| 22 | 797 + 350 | 799 + 350 | 12954.40 | 3.71 | -0.27 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 799 + 350 | 804 + 300 | 8889.14 | 4.52 | 4.33 | 2.3 | 2.0 |
| 24 | 804 + 300 | 805 + 200 | 10726.43 | 4.26 | 2.29 | 1.3 | 1.0 |
| 25 | 805 + 200 | 807 + 350 | 7065.07 | 4.86 | 5.60 | 3.1 | 3.0 |
| 26 | 807 + 350 | 812 + 550 | 10164.29 | 4.33 | 4.21 | 2.7 | 2.5 |
| 27 | 812 + 550 | 815 + 300 | 16436.30 | 3.69 | 0.76 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 815 + 300 | 816 + 800 | 11334.91 | 4.18 | -0.10 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 816 + 800 | 820 + 250 | 24317.24 | 3.23 | -5.24 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 820 + 250 | 820 + 750 | 15234.56 | 3.79 | -2.17 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 820 + 750 | 825 + 850 | 12885.41 | 4.01 | -0.08 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | 825 + 850 | 827 + 050 | 7400.24 | 4.79 | 4.82 | 2.8 | 2.5 |
| 33 | 827 + 050 | 828 + 900 | 10458.72 | 4.29 | 3.79 | 1.8 | 1.5 |
| 34 | 828 + 900 | 829 + 200 | 11989.38 | 4.10 | 3.60 | 1.1 | 1.0 |
| 35 | 829 + 200 | 830 + 450 | 11487.72 | 4.16 | 2.07 | 0.6 | 0.5 |
| 36 | 830 + 450 | 831 + 750 | 14995.02 | 3.81 | 0.74 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | 831 + 750 | 834 + 750 | 11720.69 | 4.13 | 2.22 | 1.2 | 1.0 |
| 38 | 834 + 750 | 835 + 900 | 14023.97 | 3.89 | 0.49 | 0.5 | 0.5 |
| 39 | 835 + 900 | 839 + 350 | 10140.88 | 4.33 | 1.77 | 0.3 | 0.0 |
| 40 | 839 + 350 | 842 + 950 | 14671.33 | 3.84 | 0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | 842 + 950 | 850 + 500 | 28169.94 | 3.06 | -3.39 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | 850 + 500 | 853 + 550 | 13946.77 | 3.90 | 0.99 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | 853 + 550 | 854 + 600 | 26220.97 | 3.14 | -1.82 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | 854 + 600 | 863 + 350 | 12613.41 | 4.03 | 3.35 | 1.9 | 2.0 |
| 45 | 863 + 350 | 867 + 350 | 7808.71 | 4.71 | 6.15 | 3.2 | 3.0 |
| 46 | 867 + 350 | 872 + 750 | 18418.16 | 3.55 | 0.53 | 0.0 | 0.0 |
| 47 | 872 + 750 | 886 + 600 | 9634.83 | 4.41 | 4.12 | 3.1 | 3.0 |

- CONCLUSIONES

- La condición estructural del pavimento, fue evaluado mediante el empleo del Deflectómetro de Impacto (FWD por sus siglas en ingles Falling Weigth Deflectometer).

- El trabajo de campo consistió en realizar la medición de las deflexiones con el Deflectómetro de Impacto  (FWD), cada 250 metros en cada carril, desfasados en 125 metros entre carriles.

- El cálculo del tráfico de diseño (ESAL) se efectúa a partir del IMD anual del estudio de tráfico corregidos por todos los factores y las tasas de crecimiento igualmente definido en el referido estudio. Para esto se aplican las ecuaciones generales de AASHTO para calcular los Factores Camión (esto es por iteración, partiendo de valores iniciales de SN y Factores Camión calculados a partir de las ecuaciones simplificadas)

- El módulo resiliente de la subrasante se calculó de acuerdo al procedimiento sugerido en la Guía AASHTO 93 (Retrocálculo), el cual fue afectado con el Factor de corrección C=0.62 para el caso de una subrasante debajo de un pavimento con presencia de base y/o sub base.

- El valor del factor C=0.62 empleado en el retrocálculo y el ΔPSI  de 2.2, son correspondientes con los valores empleados en el expediente de Mantenimiento Periódico del tramo en evaluación, los mismos que han sido evaluados y aprobados por PVN.

- En lo referente a la colocación del base granular y complementariamente a lo establecido en las E.T. se indica que la extensión de la misma podrá efectuarse además de con terminadora  mecánica con otro equipos debiendo estos ser verificados por la supervisión antes de su empleo.

- La adición del Pavimento Asfaltico Recuperado (RAP) a la berma, se efectuará previa escarificación de la misma y posterior compactación. El espesor de RAP de adición será variable de 7.0 a 10.0 cm y su tamaño máximo será de 1.0".

- El número estructural efectivo del pavimento (SNefect) fue también calculado de acuerdo a las recomendaciones de la Guía AASHTO 93 para el retrocálculo.

- Se calculo los refuerzos estructurales adicionales a los establecidos en el estudio de mantenimiento periódico de la carretera: Panamericana Norte Tramo II:

| Sector | De | Hasta | Mr (psi) | SN Requerido Año 5 | Refuerzo necesario AÑO 5 (pulg) | Refuerzo requerido adicional (pulg) | Espesores Constructivos adicionales 2013 | Espesores Constructivos totales 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 736 + 600 | 742 + 150 | 32114.98 | 2.53 | -5.79 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | 742 + 150 | 744 + 400 | 11559.88 | 3.62 | -0.67 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | 744 + 400 | 744 + 900 | 9856.62 | 3.82 | -1.97 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 4 | 744 + 900 | 746 + 900 | 32642.36 | 2.51 | -7.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 746 + 900 | 748 + 150 | 29969.09 | 2.59 | -8.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 748 + 150 | 756 + 650 | 30124.58 | 2.59 | -8.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 756 + 650 | 758 + 250 | 48396.59 | 2.17 | -6.91 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 8 | 758 + 250 | 759 + 150 | 37436.07 | 2.39 | -5.62 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 9 | 759 + 150 | 763 + 250 | 33595.15 | 2.49 | -4.33 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 10 | 763 + 250 | 769 + 850 | 18990.41 | 3.05 | -3.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 769 + 850 | 771 + 050 | 11544.81 | 3.91 | 0.86 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | 771 + 050 | 773 + 750 | 15329.13 | 3.55 | 0.23 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 773 + 750 | 779 + 050 | 12812.73 | 3.77 | -1.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 779 + 050 | 783 + 250 | 9405.49 | 4.18 | 3.57 | 1.6 | 1.5 | 3.5 |
| 15 | 783 + 250 | 785 + 650 | 9303.44 | 4.20 | 0.99 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 16 | 785 + 650 | 788 + 050 | 11372.47 | 3.93 | 1.20 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 17 | 788 + 050 | 789 + 250 | 16552.20 | 3.46 | -1.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 789 + 250 | 791 + 450 | 13029.64 | 3.78 | -2.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 791 + 450 | 794 + 650 | 9232.76 | 4.23 | 2.85 | 0.3 | 0.0 | 2.5 |
| 20 | 794 + 650 | 795 + 550 | 11462.93 | 3.94 | 2.23 | 0.2 | 0.0 | 2.0 |
| 21 | 795 + 550 | 797 + 350 | 6078.00 | 4.76 | 5.28 | 2.3 | 2.0 | 5.0 |
| 22 | 797 + 350 | 799 + 350 | 12954.40 | 3.71 | -0.27 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 23 | 799 + 350 | 804 + 300 | 8889.14 | 4.52 | 4.33 | 2.3 | 2.0 | 4.0 |
| 24 | 804 + 300 | 805 + 200 | 10726.43 | 4.26 | 2.29 | 1.3 | 1.0 | 2.0 |
| 25 | 805 + 200 | 807 + 350 | 7065.07 | 4.86 | 5.60 | 3.1 | 3.0 | 5.5 |
| 26 | 807 + 350 | 812 + 550 | 10164.29 | 4.33 | 4.21 | 2.7 | 2.5 | 4.0 |
| 27 | 812 + 550 | 815 + 300 | 16436.30 | 3.69 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 28 | 815 + 300 | 816 + 800 | 11334.91 | 4.18 | -0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 816 + 800 | 820 + 250 | 24317.24 | 3.23 | -5.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 820 + 250 | 820 + 750 | 15234.56 | 3.79 | -2.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 820 + 750 | 825 + 850 | 12885.41 | 4.01 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 32 | 825 + 850 | 827 + 050 | 7400.24 | 4.79 | 4.82 | 2.8 | 2.5 | 4.5 |
| 33 | 827 + 050 | 828 + 900 | 10458.72 | 4.29 | 3.79 | 1.8 | 1.5 | 3.5 |
| 34 | 828 + 900 | 829 + 200 | 11989.38 | 4.10 | 3.60 | 1.1 | 1.0 | 3.5 |
| 35 | 829 + 200 | 830 + 450 | 11487.72 | 4.16 | 2.07 | 0.6 | 0.5 | 2.0 |
| 36 | 830 + 450 | 831 + 750 | 14995.02 | 3.81 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 37 | 831 + 750 | 834 + 750 | 11720.69 | 4.13 | 2.22 | 1.2 | 1.0 | 2.0 |
| 38 | 834 + 750 | 835 + 900 | 14023.97 | 3.89 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 39 | 835 + 900 | 839 + 350 | 10140.88 | 4.33 | 1.77 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
| 40 | 839 + 350 | 842 + 950 | 14671.33 | 3.84 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 41 | 842 + 950 | 850 + 500 | 28169.94 | 3.06 | -3.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | 850 + 500 | 853 + 550 | 13946.77 | 3.90 | 0.99 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 43 | 853 + 550 | 854 + 600 | 26220.97 | 3.14 | -1.82 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 44 | 854 + 600 | 863 + 350 | 12613.41 | 4.03 | 3.35 | 1.9 | 2.0 | 3.5 |
| 45 | 863 + 350 | 867 + 350 | 7808.71 | 4.71 | 6.15 | 3.2 | 3.0 | 6.0 |
| 46 | 867 + 350 | 872 + 750 | 18418.16 | 3.55 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 47 | 872 + 750 | 886 + 600 | 9634.83 | 4.41 | 4.12 | 3.1 | 3.0 | 4.0 |

AASHTO Guide For Design Of Pavement Structures 1993