# 420. I   CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO SBS

###### Descripción

Esta especificación se refiere al suministro de cemento asfáltico modificado con polímero SBS, en el sitio de colocación de mezclas asfálticas en caliente, en el que se utilice este material.

###### Materiales

Material bituminoso

El ligante bituminoso será el cemento Asfáltico de Petróleo modificado con polímero tipo SBS en proporción para obtener las características especificadas en el cuadro de Asfalto modificado.

Todo cargamento de ligante bituminoso que llega a obra debe tener un certificado de control de calidad, uno como mínimo, con los resultados de ensayos especificados, además de traer la indicación clara del origen, tipo y cantidad del contenido. El proveedor debe indicar, en su certificado, el intervalo de la temperatura de mezcla y el mínimo de la descarga en la esparcidora. La tabla 01 indica los requisitos de calidad mínimos a solicitar y cumplir.

Tabla Nº 1

| ENSAYOS | ASTM | I-C |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max |
| Pruebas en el producto original |  |  |  |
| Penetración, 25ºC, 100 g. 5 s; dmm | ASTM D 5 | 50 | 75 |
| Viscosidad, 60ºc, 1 s-1; poise (1) | ASTM D 4957 | 5000 |  |
| Viscosidad, 135 ºC; cSt | ASTM D 2170 |  | 2000 |
| Punto de inflamación, copa abierta Cleveland: ºC | ASTM D 92 | 232 |  |
| Solubilidad en tricloroetileno; % | ASTM D 2042 | 99 |  |
| Separación, diferencia; ºC | N.T.P. 321.146 |  | 2.2 |
| Pruebas en el residuo de película fina y rotatoria (2) |  |  |  |
| Recuperación elástica, 25ºC, 10 cm. de elongación; % | ASTM D 6084 | 60 |  |
| Penetración, 4ºC, 200 g. 60 s; dmm | ASTM D 5 | 13 |  |

- La viscosidad absoluta debe medirse en un viscosímetro capilar de vacío tipo Koppers modificado o del Instituto Americano de Asfalto. Reporte la viscosidad para un esfuerzo cortante de 1 segundo a la menos uno

- Puede utilizarse el método del Horno de película fina (no rotatoria) pero el Horno de película fina rotatoria será el método que defina e caso de discrepancia.

El cemento asfáltico modificado con polímero SBS debe presentar un aspecto homogéneo, libre de agua y no formar espuma cuando es calentado a temperatura de 175°C.

El cemento asfáltico modificado con polímero SBS podrá modificarse mediante la adición de activantes, rejuvenecedores, polímeros, asfaltos naturales o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, las especificaciones particulares establecerán el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir tanto el ligante modificado como las mezclas asfálticas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del producto de adición deberán tener la aprobación del Supervisor.

###### EQUIPO

Deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

(a)	Vehículos de transporte

El transporte del cemento asfáltico modificado con polímero SBS desde la planta de producción a la planta mezcladora, deberá efectuarse en caliente y a granel, en carros termotanques con adecuados sistemas de calefacción y termómetros ubicados en sitios visibles.

Deberán estar dotados, además, de los medios mecánicos que permitan el rápido traslado de su contenido a los depósitos de almacenamiento. Antes de cargar los termotanques se debe examinar el contenido y remover todo el remanente de   Transportes anteriores que puedan contaminar el material. Las válvulas de abastecimiento deben llevar un precinto de seguridad del proveedor.

(b)	Depósitos de almacenamiento

El almacenamiento que requiera el cemento asfáltico modificado con polímero SBS, antes de su uso, se realizará en tanques con dispositivos de calentamiento que permitan mantener la temperatura necesaria del asfalto para su mezcla con los agregados. Los tanques de almacenamiento deben ser destinados para un determinado tipo de producto asfáltico, que debe estar identificado con una inscripción en el tanque que así lo indique.

(c)	Protección al personal

Es necesario dotar con elementos de seguridad al personal de obra tales como tapabocas, cascos, guantes, y otros que se crean pertinentes, a fin de evitar sean afectados por la emisión de gases tóxicos así como por las probables quemaduras que pueda ocurrir al realizar estas actividades.

(d) 	Elementos de seguridad

Se debe disponer para el personal de obra un botiquín, y un extintor de manera tal que pueda ser accesible y utilizado de manera fácil. Por otro lado, el contratista debe proteger los cruces con cuerpo de agua y colocar barreras que impidan la contaminación del drenaje natural.

Requerimientos de  Construcción

El Contratista suministrará el cemento asfáltico modificado con polímero SBS, cumpliendo las disposiciones legales al respecto, en especial las referentes a las dimensiones y pesos de los vehículos de transporte y al control de la contaminación ambiental.

El empleo del cemento asfáltico modificado con polímero SBS, en la elaboración de mezclas asfálticas se hará conforme lo establece la Sección correspondiente a la partida de trabajo de la cual Formará parte.

Aceptación de los Trabajos

(a)	Controles

El Supervisor efectuará los siguientes controles principales:

- Exigir un certificado de calidad del producto, así como la garantía del fabricante de que el producto cumple las condiciones especificadas en las especificaciones Técnicas.

- Verificar el estado y funcionamiento de los equipos de transporte y almacenamiento.

- Verificar que durante el vaciado de los termotanques no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar la calidad del producto y la seguridad de las personas.

- Tomar, cada vez que lo estime conveniente, muestras para los ensayos y efectuar las respectivas pruebas.

- Verificar que el calentamiento del asfalto, antes de su mezcla con los agregados pétreos, impida la oxidación prematura del producto y se ajuste a las exigencias del ítem en ejecución.

Medición

La unidad de medida del cemento asfáltico modificado con polímero SBS, será el Kilogramo (Kg.), incorporado en la mezcla en caliente, debidamente aceptada por el Supervisor. La misma unidad se adoptará para el caso de riegos de liga y tratamientos superficiales de utilizarse este material.

Pago

El pago se hará al precio unitario del contrato, por el cemento asfáltico modificado con polímero SBS efectivamente incorporado en las mezclas en caliente en su posición final, recibidos a satisfacción por el Supervisor. El precio unitario deberá cubrir todos los costos de suministro del asfalto en obra, manejo, almacenamiento, calentamiento y transportes entre la planta de producción del asfalto y el sitio de colocación final. Además, deberá cubrir los costos por concepto de desperdicios y, en general, todo costo necesario para el correcto cumplimiento de esta especificación.

| ## Ítem de Pago | ## Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 420.I Cemento Asfáltico Modificado con Polímero SBS | Kilogramo (Kg) |