ESTUDIO DE SUELOS

005

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO

Este estudio se realizó a fin de obtener mediante los ensayos de laboratorio las propiedades físicas y mecánicas del terreno natural y la estructura de la sub-rasante sobre la cual se apoyará el pavimento para que finalmente en la etapa de gabinete se analicen los resultados obtenidos, se elabore el perfil estratigráfico, y se obtenga las características estructurales; elementos que son esenciales para el diseño del pavimento, así como los tipos de suelos, y las zonas a mejorar.

Las actividades previstas, ejecutadas a lo largo del trayecto de la carretera han consistido básicamente en las investigaciones de campo, laboratorio y gabinete; necesarios para la  definición de los siguientes aspectos del proyecto:

- La zonificación de los tipos de suelos de la sub rasante determinando la presencia o nó de suelos orgánicos, blandos, expansivos y otros, estableciéndose de acuerdo a los resultados la necesidad de efectuar en zonas localizadas los mejoramientos respectivos. Así mismo, se han realizado los ensayos de CBR por cada tipo de suelo para la determinación de la capacidad portante de diseño.

- Estudio de canteras, áreas de préstamo y fuentes de agua existentes en el área del estudio para la evaluación de las características físico-mecánicas y del costo de explotación de los materiales para los diferentes usos del proyecto.

- Se ha diseñado el pavimento sobre la base del trafico, capacidad de soporte de la vía y mediante la aplicación de los métodos, indicados en los términos de referencia, de acuerdo a las  características encontradas en los suelos, tomando las condiciones de servicio de la estructura del pavimento existente para obtener el diseño con la solución más óptima.

# ORGANIZACIÓN DE CAMPO Y DE LABORATORIO

De acuerdo a la envergadura del trabajo a realizar, se empleó  brigadas de campo con un Técnico para excavación, evaluación y muestreo de las diferentes capas encontradas en la sub rasante del pavimento.

El personal y el equipo necesarios, fueron:

- En el laboratorio de Mecánica de Suelos de Campo se han  procesado las muestras de suelos y materiales procedentes de la plataforma.

- Los ensayos necesarios para el estudio de la Plataforma de acuerdo a lo especificado con las normas del MTC EG 2000 consistieron en:

- humedad natural						ASTM-D - 2216

- granulometría						ASTM-D - 422

- límites de consistencia					ASTM-D - 423 y ASTM –D - 424

- clasificación de suelos SUCS y AASHTO			ASTM-D - 2487

- Densidad Natural 						ASTM-D - 2487

- ensayo de compactación					ASTM-D - 1557

- CBR							ASTM-D - 1883

EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO Y DE LA SUBRASANTE

En el Estudio Definitivo de la vía existente se ha analizado en detalle, además del estado y condiciones de la estructura del pavimento, las características geotécnicas y las condiciones de drenaje de los suelos de la subrasante.

Para la evaluación del pavimento de la subrasante de la zona en estudio, se han realizado cada 250 metros calicatas de 1.50 m de profundidad como mínimo, lo que ha permitido la determinación de la capacidad portante  (índice CBR o módulo resistente), así como las condiciones actuales del drenaje de la plataforma en corte o relleno (filtraciones,  afloramientos de agua y profundidad de la Napa freática), que influyen en la capacidad de soporte de la subrasante y por ende en las condiciones de serviciabilidad del pavimento.

En las calicatas ejecutadas para el muestreo de la subrasante, se ha analizado la estructura del pavimento existente, con medición de espesores y evaluación del tipo y condiciones de las diferentes capas que lo conforman. Las excavaciones se han efectuado tanto en los suelos como en las zonas de bolonería.

Cuando las condiciones de excavación ó del material han impedido continuar con la excavación debido a la presencia masiva de estas, este límite alcanzado constituyó el límite superior de las bolonerías propiamente dicho, e inferior de cantos ó bolones inmersos en una matriz de suelo.

En los sectores con presencia de suelos del tipo CL ó ML se está recomendando la ejecución del reemplazo de dicho material en una profundidad de 0.30m.

La información de campo y de laboratorio obtenidas en la capa de rodadura y en la subrasante han servido para elaborar el perfil estratigráfico, referido al eje del proyecto, en el cual se indican todas las características Físicas, Mecánicas e Hidráulicas de la plataforma  (subrasante)  y de la pavimentación existente, hasta una profundidad mínima de 1.50 metros.

Para la determinación de la susceptibilidad a las heladas de los suelos en zonas altas del proyecto sobre 3000 msnm, se han tomado las temperaturas del medio ambiente y capas del pavimento existente durante 07 días y en las siguientes horas: 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 y 24 horas, la profundidad para la toma de temperaturas ha sido a 20 centímetros de la superficie, evaluándose las temperaturas obtenidas del terreno, correlacionándolas con las temperaturas del ambiente.

El  valor del CBR del terreno de fundación se ha obtenido por cada tipo de suelo y como control de permanencia cada tres kilómetros.

CONDICION SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL

007

El presente estudio comprende la evaluación superficial de las características de la Carretera Casma – Yaután – Huaraz, Tramo: Pariacoto – Yupash. Cabe indicar que este Tramo se encuentra con un afirmado entre 10 y 15 cms. de espesor a continuación se describe las condiciones superficiales y estructurales en cada sector:

Kilómetro 56+480 al 60+000. Tramo de inicio en la entrada del puente Pariacoto, zona en cuya plataforma existe ahuellamientos y baches moderados. El material que lo constituye es una arena  arcillosa y limosa de color beige oscuro a marrón oscuro. El material contiene boloneria de tamaño máximo 5” en un 50 %. El  promedio de humedad natural en este tramo es de 4.12 %,  del limite liquido 24.16 %,  y del índice plástico7.96 %. El material esta con bajo contenido de humedad siendo de ligera comprensibilidad y de ligera resistencia en el estado seco, de bajo cambio de volumen en presencia de elementos líquidos  El tramo se encuentra compacto y no necesita mejoramiento de material. La zona no evidenció la presencia de nivel freático.

Kilómetro 60+000 al 60+500. La carretera empieza de forma ascendente, sus cunetas son de tierra que sirve como canal de regadillo, se encuentran obstruidos y sus aguas inundan la plataforma que se encuentran con ahuellamientos severos. El sector está conformado por suelos del tipo arena arcillosa y del tipo grava arcillosos de color marrón oscuro de baja plasticidad. Contiene sectores con bolonería mayor a 5” en un 40% y con bolonería dentro de una matriz de suelo mayor a 10” en un 10 % aproximadamente. El promedio de humedad natural de este tramo es de  5.55 %,  del limite liquido 25.91 %,  y del  índice plástico 9.03 %. El material esta con bajo contenido de humedad siendo de ligera comprensibilidad y de ligera resistencia en el estado seco, de bajo cambio de volumen en presencia de elementos líquidos El tramo se encuentra compacto y no necesita mejoramiento de material. El tramo no mostró la presencia de nivel freático.

Kilómetro 60+500 al 63+555. La carretera sigue en forma ascendente, está a media ladera, con ahuellamientos severos, existe erosiones de la plataforma producto de las aguas de lluvia y otros. El material que conforma este tramo es en su mayoría del tipo arena limo arcillosa de color beige claro a marrón claro con sectores oscurecidos. Se tiene presencia significativa de cantos y bolonería inmersas en una matriz de suelo limo arcillosa de características similares a las mencionadas anteriormente. Así, se tiene sectores con bolonería mayor a 10” en un 30% y sectores con bolonería mayor a 5” en un 40% en promedio. La humedad natural de este tramo es de  4.89 % en promedio así como su limite liquido de 24.09 %,  y un índice plástico de 8.12 %. El material esta con bajo contenido de humedad siendo de ligera comprensibilidad y de ligera resistencia en el estado seco, de bajo cambio de volumen en presencia de elementos líquidos. El tramo se encuentra compacto y no necesita mejoramiento. Se encontró lecho rocoso mostrando descomposición y fracturamiento en las siguientes progresivas:

Km. 60+625 al Km. 60+875 a 0.90m de profundidad.

Km. 60+875 al Km. 61+385 a 0.80m de profundidad.

La zona no evidenció la presencia de nivel freático.

Kilómetro 63+555 al 64+600. Zona con plataforma de ahuellamiento moderado. El material existente en este tramo es una grava limo arcillosa de color beige claro mayoritariamente con sectores puntuales de color beige oscuro. El material contiene boloneria mayor a 5” de diámetro en un 35 % en promedio. El  promedio de humedad natural de este tramo es de  3.98 %,  del limite liquido 21.56 %,  y del índice plástico 6.43 %. El material esta con bajo contenido de humedad siendo de ligera comprensibilidad y de ligera resistencia en el estado seco, de bajo cambio de volumen en presencia de elementos líquidos. Se encontró lecho rocoso mostrando descomposición y fracturamiento en las siguientes progresivas:

Km. 64+215 al Km. 64+470 a 0.40m de profundidad.

La zona no evidenció la presencia de nivel freático.

Kilómetro 64+600 al 67+600. Zona de la plataforma que transcurre a media ladera con ahuellamiento severo. El material predominante en este sector es del tipo areno arcillo limoso de color que beige claro a oscuro con intercalaciones de marrón en similares tonalidades. Contiene sectores donde la bolonería mayor a 5” es del 30% y con bolonería dentro de una matriz de suelo mayor a 5” en un 46% aproximadamente. El promedio de humedad natural de este tramo es de 4.65%,  del limite liquido 23.73 %,  y del índice plástico 9.32 % El material esta con bajo contenido de humedad siendo de ligera comprensibilidad y de ligera resistencia en el estado seco, de bajo cambio de volumen en presencia de elementos líquidos. El tramo se encuentra compacto y no necesita mejoramiento. Se encontró lecho rocoso mostrando descomposición y fracturamiento en las siguientes progresivas:

Km. 64+730 al Km. 64+980 a 0.60m de profundidad.

Km. 64+980 al Km. 65+230 a 0.55m de profundidad.

Km. 65+230 al Km. 65+490 a 1.20m de profundidad.

La zona no evidenció la presencia de nivel freático.

Kilómetro 67+600 al 69+420. Carretera a media ladera con erosiones y ahuellamiento moderado de la plataforma. El material predominante en esta zona esta constituido por una grava limo arcillosa de color marrón oscuro. Contiene sectores donde la boloneria mayor a 5” es del 60% y con bolonería dentro de una matriz de suelo mayor a 5” en un 50% aproximadamente.. El promedio del porcentaje de humedad natural de este tramo es de  3.59%,  del limite liquido 23.94%,  y del índice plástico 6.25%. El material esta con bajo contenido de humedad siendo de ligera comprensibilidad y de ligera resistencia en el estado seco, de bajo cambio de volumen en presencia de elementos líquidos. El tramo se encuentra compacto y no necesita mejoramiento. Se encontró lecho rocoso mostrando fracturamiento en las siguientes progresivas:

Km. 69+040 al Km. 69+300 a 0.30m de profundidad.

La zona no evidenció la presencia de nivel freático.

Kilómetro 69+420 al 70+780. Carretera a media ladera con ahuellamientos moderados. El tramo esta constituido predominantemente por una arena arcillosa de color marrón oscuro. Presenta sectores de suelos asentados sobre bolonería (60% >5”) y sectores de suelos con presencia de bolonería en su masa (27%>5”). El promedio del porcentaje de humedad natural de este tramo es de 3.40%, del limite liquido 24.36%,  y del índice plástico 8.87%. El material esta con bajo contenido de humedad siendo de ligera comprensibilidad y de ligera resistencia en el estado seco, de bajo cambio de volumen en presencia de elementos líquidos. El tramo se encuentra compacto y no necesita mejoramiento. La zona no evidenció la presencia de nivel freático.

Kilómetro 70+780 al 77+660. Carretera con plataforma a media ladera y ahuellamiento moderados a severos. El material que lo constituye en esta zona es una grava arcillosa de color marrón oscuro en forma predominante. El promedio del porcentaje de humedad natural de este tramo es de 4.32%,  del limite liquido 30.92%,  del índice plástico 12.19%. En este sector se nota presencia significativa de cantos y bolones en la masa del suelo descrito anteriormente, con un 49% de piedra mayor a 5”. El material esta con bajo contenido de humedad siendo de ligera comprensibilidad y de ligera resistencia en el estado seco, de bajo cambio de volumen en presencia de elementos líquidos. Se encontró lecho rocoso mostrando fracturamiento en la siguiente progresiva:

Km. 75+745 al Km. 76+010 a 0.20m de profundidad.

La zona no evidenció la presencia de nivel freático.

Km. 77+660 al 78+400. El tramo se encuentra a media ladera con ahuellamiento moderado. El material esta compuesto por una arena arcillosa y arcilla limosa de color  beige claro y marrón oscuro, compuesto además por bolonería mayores de 5” de diámetro en un 30 %. El  promedio de la  humedad natural en este tramo es de 5.57%, del limite liquido 31.47%,  y del índice plástico 14.68%. El material está con bajo contenido de humedad siendo de ligera comprensibilidad y de ligera resistencia en el estado seco, de bajo cambio de volumen en presencia de elementos líquidos. Se encontró lecho rocoso mostrando fracturamiento en la siguiente progresiva:

Km. 77+800 al Km. 78+070 a 0.90m de profundidad.

Se evidenció la necesidad de mejoramiento en la siguiente progresiva:

Km. 78+070 al Km. 78+300 de 0.30m de profundidad.

La zona no evidenció la presencia de nivel freático.

Km. 78+400 al 82+560.  El tramo se encuentra a media ladera con ahuellamiento moderado. El material esta compuesto por grava arcillosa de color marrón oscuro, con presencia de sectores puntuales de bolonería mayores de 5”. El promedio de la  humedad natural en este tramo es de 4.49 %, del limite liquido 31.57%,  del índice plástico 12.16%. El material esta con bajo contenido de humedad siendo de ligera comprensibilidad y de mediana resistencia en el estado seco, de bajo cambio de volumen en presencia de elementos líquidos. Se encontró lecho rocoso mostrando fracturamiento en las siguientes progresivas:

Km. 79+125 al Km. 79+585 a 0.90m de profundidad.

Km. 79+835 al Km. 80+095 a 0.50m de profundidad.

Km. 80+580 al Km. 80+840 a 0.50m de profundidad.

Km. 81+105 al Km. 81+390 a 0.60m de profundidad (tipo caliza).

Km. 82+820 al Km. 82+560 a 0.50m de profundidad.

En este sector no se evidenció la necesidad de mejoramientos a nivel de sub rasante. Tampoco se evidenció la presencia de nivel freático.

Km. 82+560 al 83+660.  El tramo esta constituido predominantemente por un suelo del tipo arcilloso de mediana a baja plasticidad, de color  marrón oscuro. El tramo presenta sectores con presencia de bolonería mayor a 8” en un 75%. El promedio de la humedad natural en este tramo es de 7.45%, del límite líquido 28.90% y del índice plástico 10.70%.  El material esta con bajo contenido de humedad siendo de ligera comprensibilidad y de mediana resistencia en el estado seco, de bajo cambio de volumen en presencia de elementos líquidos. El tramo  mostró la presencia de lecho rocoso fracturado en la siguiente progresiva:

010

Km. 82+560 al Km. 82+720 a 0.50m de profundidad.

Se evidenció la presencia de mejoramiento en el siguiente sector:

Km. 82+720 al Km. 83+020 de 0.30m de profundidad.

No mostró la presencia de nivel freático.

Km. 83+660 al 86+290. Este tramo de la carretera se encuentra a media ladera y está compuesto mayoritariamente por un suelo del tipo grava arcilloso de color beige oscuro. El tramo presenta suelos con presencia de bolonería en un 5%. El promedio de la  humedad natural en este tramo es de 4.03%, del limite liquido 28.75%, y del índice plástico 10.25%. El material esta con bajo contenido de humedad siendo de baja comprensibilidad y de ligera resistencia en el estado seco, de bajo cambio de volumen en presencia de elementos líquidos El tramo  mostró la presencia de lecho rocoso fracturado en las siguientes progresivas:

Km. 84+175 al Km. 84+445 a 0.70m de profundidad.

Km. 84+445 al Km. 84+990 a 0.90m de profundidad.

Km. 85+225 al Km. 85+475 a 0.90m de profundidad.

Se evidenció la presencia de mejoramiento en el siguiente sector:.

Km. 85+225 al Km. 85+475 de 0.30m de profundidad.

El tramo no mostró la presencia de nivel freático.

Km. 86+290 al 95+805.9. El  tramo de la carretera se encuentra a media ladera y presenta ahuellamiento moderado a severo. En este tramo se nota la presencia significativa de suelos finos y plásticos con mediana a alta plasticidad. Se tiene suelos del tipo areno arcillosa y grava arcillosa de ligera plasticidad en un 61%; y suelos arcillosos de mediana a alta plasticidad en un 39%. Los suelos presentan un color marrón oscuro. El promedio de la  humedad natural en este tramo es de 5.05%, del limite liquido 33.41%, y del índice plástico 13.01%. El material esta con bajo contenido de humedad siendo de baja comprensibilidad. La resistencia al estado seco es en los suelos arenosos y gravosos arcillosos baja, y para los suelos arcillosos mediana. Se tiene sectores del suelo con presencia de bolonería en un 42% de ligera resistencia en el estado seco, de bajo cambio de volumen en presencia de elementos líquidos El tramo mostró la presencia de lecho rocoso en las siguientes progresivas:

Km. 87+125 al Km. 87+375 a 0.70m de profundidad.

Km. 94+625 al Km. 94+875 a 1.10m de profundidad.

Km. 94+875 al Km. 95+125 a 0.80m de profundidad.

011

Se evidenció la presencia de mejoramiento en los siguientes sectores:

.

Km. 86+400 al Km. 86+665 de 0.30m de profundidad.

Km. 87+375 al Km. 88+375 de 0.30m de profundidad.

Km. 89+375 al Km. 89+625 de 0.30m de profundidad.

Km. 90+375 al Km. 90+625 de 0.30m de profundidad.

Km. 91+875 al Km. 92+375 de 0.30m de profundidad.

Km. 92+625 al Km. 93+125 de 0.30m de profundidad.

Km. 93+625 al Km. 94+375 de 0.30m de profundidad.

Km. 95+125 al Km. 95+375 de 0.30m de profundidad.

El tramo no mostró la presencia de nivel freático.

Se presenta el cuadro de resultados de los C.B.R  por cada calidad de material encontrado en el tramo de estudio:

RESUMEN DE CBRs

| KM | Nº CALICATA | MUESTRA | PROFUND. | CLASIFICACION |  | PROCTOR (gr/cm3) | CBR AL 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m) | SUCS | AASHTO |  | 0.1" |
| 56+750 | 2 | M2 | 0.10-1.50 | SM-SC | A-1-b(0) | 2.095 | 17.0 |
| 60+000 | 14 | M1 | 0.00-1.00 | SM | A-1-b(0) | 2.182 | 30.1 |
| 63+260 | 26 | M1 | 0.00-1.50 | SM | A-1-b(0) | 2.141 | 22.1 |
| 65+360 | 34 | M1 | 0.00-1.20 | SC | A-2-4(0) | 2.005 | 12.9 |
| 68+120 | 44 | M1 | 0.00-0.95 | GC | A-2-4(0) | 2.233 | 35.5 |
| 70+295 | 51 | M1 | 0.00-1.50 | GC | A-2-4(0) | 2.133 | 20.0 |
| 72+660 | 62 | M1 | 0.00-1.50 | GC | A-2-6(0) | 2.119 | 25.7 |
| 74+600 | 71 | M1 | 0.00-1.50 | GC | A-2-6(1) | 2.121 | 33.0 |
| 77+090 | 81 | M1 | 0.00-1.50 | GC | A-2-4(0) | 2.214 | 20.0 |
| 79+700 | 91 | M1 | 0.00-1.50 | GC | A-2-6(1) | 2.182 | 24.2 |
| 82+060 | 100 | M1 | 0.00-1.50 | GC | A-7-6(4) | 2.047 | 13.6 |
| 84+870 | 111 | M1 | 0.00-0.90 | GC | A-2-4(0) | 2.089 | 15.2 |
| 86+510 | 117 | M1 | 0.00-1.10 | CL | A-6 (5) | 2.117 | 12.0 |
| 89+000 | 127 | M1 | 0.00-1.50 | SC | A-4 (3) | 2.11 | 13.0 |
| 92+000 | 139 | M1 | 0.00-1.50 | CL | A-6 (4) | 2.067 | 10.0 |
| 94+000 | 147 | M1 | 0.00-0.55 | CL | A-6 (5) | 2.057 | 10.2 |
| 95+250 | 152 | M1 | 0.00-1.50 | CL | A-6 (7) | 2.005 | 10.9 |

Se presenta un cuadro de las principales fallas locales encontradas en la plataforma este es:

| CUADRO DE LAS PRINCIPALES FALLAS QUE EXISTEN EN LA CARRETERA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kilometraje | Tipo de Superficie | Material predominante | Condiciones Actuales | Defectos |  |  |  |
|  |  |  |  | Tipo | Unid |  | Cant. |
| 56.4 - 57.4 | Lastrado | Grava Arena | Regular | B h | % |  | 40 |
| 57.4 - 58.4 | Lastrado | Grava Arena | Regular | B h | % |  | 40 |
| 58.4 - 59.4 | Lastrado | Arena Arcilla | Regular | B h | % |  | 50 |
| 59.4 - 60.4 | Lastrado | Arena Arcilla | Regular | B h | % |  | 50 |
| 60.4 - 61.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h | % |  | 30 |
| 61.4 - 62.4 | Lastrado | Roca Fractu. | Regular | B h | % |  | 30 |
| 62.4 - 63.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h | % |  | 30 |
| 63.4 - 64.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h | % |  | 40 |
| 64.4 - 65.4 | Lastrado | Roca Fractu. | Regular | B h | % |  | 30 |
| 65.4 - 66.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h | % |  | 50 |
| 66.4 - 67.4 | Lastrado | Grava Arcilla | Regular | B h | % |  | 50 |
| 67.4 - 68.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h | % |  | 25 |
| 68.4 - 69.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | H | % |  | 25 |
| 69.4 - 70.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | H | % |  | 25 |
| 70.4 - 71.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | H | % |  | 25 |
| 71.4 - 72.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h | % |  | 25 |
| 72.4 - 73.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h | % |  | 25 |
| 73.4 - 74.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h | % |  | 25 |
| 74.4 - 75.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | H | % |  | 25 |
| 75.4 - 76.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h | % |  | 25 |
| 76.4 - 77.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h | % |  | 25 |
| 77.4 - 78.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h | % |  | 25 |
| 78.4 - 79.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h | % |  | 25 |
| 79.4 - 80.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | h severo | % |  | 50 |
| 81.4 - 82.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | h severo | % |  | 50 |
| 82.4 - 83.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | h severo | % |  | 50 |
| 83.4 - 84.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | h severo | % |  | 50 |
| 84.4 - 85.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h | % |  | 25 |
| 85.4 - 86.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h | % |  | 25 |
| 86.4 - 87.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h | % |  | 30 |
| 87.4 - 88.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h | % |  | 30 |
| 88.4 - 89.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | h severo | % |  | 50 |
| 89.4 - 90.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | h severo | % |  | 50 |
| 91.4 - 92.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h E | % |  | 30 |
| 92.4 - 93.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h E | % |  | 30 |
| 93.4 - 94.4 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h | % |  | 20 |
| 94.4 - 95.8 | Lastrado | Relleno Roca | Regular | B h | % |  | 20 |
| TIPO DE SUPERFICIE | MATERIAL PREDOMINANTE |  | CONDICION ACTUAL | DEFECTOS PREDOMINANTES |  |  |  |
| L= LASTRADO | R = ROCA FRACTURADA |  | B = BUENO | B = BACHES |  |  |  |
| A= AFIRMADO | P = PIEDRA |  | R = REGULAR | h = HUELLAS |  |  |  |
| E= ENRIPIADO | G = GRAVA |  | M = MALO | H = HUNDIMIENTO |  |  |  |
| T= TERRRENO NATURAL | A = ARENA |  | P = PESIMO | E = ENCALAMINADO |  |  |  |
|  | C = ARCILLA |  |  | D = DEPRESION |  |  |  |
|  |  |  |  | R = EROSION |  |  |  |

DESCRIPCIÓN DE SUELOS DE TODO EL TRAMO

Los suelos que conforman el terreno de fundación por donde se construirá el tramo, presentan perfiles morfológicos definidos, guardando relación con los aspectos geológicos, geomorfológicos

El suelo predominante en todo el tramo es del tipo A-2 constituido principalmente por gravas limo arcillosas de baja plasticidad, y suelos del tipo A-6 conformado por arcillas de mediana y baja plasticidad. En la gran mayoría de los casos la humedad natural existente está por debajo de su límite líquido, no evidenciándose saturación del suelo. También la presencia de cantos y bolonerías en los suelos que conforman la plataforma de la vía actual evidencian la construcción de terraplenes con rellenos masivos, y representan unos 60% de la longitud del tramo. La presencia de lechos rocosos en el tramo es de unos 15% ubicados a profundidades de entre 0.20m a 1.20m.

De acuerdo a la clasificación SUCS mayoritariamente constituyen suelos granulares  del tipo SW - SP – SM – SC, GW – GP - GM - GC a CL – ML.

El suelo en su conjunto a nivel de subrasante está conformado por materiales del siguiente tipo de acuerdo a la clasificación AASHTO.

Suelos Encontrados en %

A – 1 - a	=	   05.2  %

A – 1 – b           =             14.3  %

A – 2 - 4	=	   23.4   %

A – 2 - 5	=	   00.6   %

A – 2 - 6	=	   27.9   %

A – 2 - 7	=	   01.3   %

A – 4		=	   04.5   %

A – 6		=	   19.5   %

A – 7 - 6             =	   03.3    %

100.0%

En la Clasificación SUCS EN %

SW - SP – SM – SC	=	37.0%

GW -GP – GM – GC	=	51.0%

CL – ML		=	12.0%

100.0%

Tal como se podrá apreciar en los resultados de  Análisis Granulométrico.

Estos suelos según su clasificación se encuentran en el siguiente orden de una posible acción de las Heladas:

GP – GM – GC		=	Ligera  a mediana

SP – SM – SC 		=	Ligera a alta

CL – ML 		=	mediana a alta

PERFIL ESTRATIGRAFICO

En el Tramo en Estudio se distinguen dos sectores definidos:

a.-	Del Km 56+480 al Km 87+500

b.-	Del Km 87+500 al Km 95+805.9

Estos sectores están compuesto en la parte superficial por un afirmado o lastrado constituido por grava limo arcillosa de color marrón oscuro que varia el espesor entre 0.00 a 0.20 mts ya que en la mayor parte del sector se presenta como terreno natural compuesto por una Grava Arcillosa de color marrón de mediana a baja plasticidad con bajo a regular porcentaje de humedad

Sector (Km. 56+480 al Km. 87+500)

La distribución del material en este tramo de los sectores representativos son grava limosos arcillosos de mediana a baja plasticidad el cual constituyen el 62.8% de la longitud del este sector, gravas de baja a nula plasticidad en un 24% y suelos finos (limosos ó arcillosos de baja a alta plasticidad) en un 13.2%. La presencia de material de boloneria representa el 82 de la longitud del sector y lecho rocoso en la sub rasante un 23% a una profundidad de entre 0.20m y 1.20m.

El suelo a nivel de subrasante en este sector está conformado por materiales del siguiente tipo de acuerdo a la clasificación AASHTO.

Suelos Encontrados en %

A – 1 - a	=	   05.8  %

A – 1 – b           =             18.2  %

A – 2 - 4	=	   28.1   %

A – 2 - 5	=	   00.8   %

A – 2 - 6	=	   33.1   %

A – 2 - 7	=	   00.8   %

A – 4		=	   01.7   %

A – 6		=	   10.7   %

A – 7 - 6             =	   00.8    %

100.0%

En la Clasificación SUCS EN %

SW - SP – SM – SC	=	37.2%

GW -GP – GM – GC	=	58.7%

CL – ML		=	04.1%

100.0%

Sector (Km. 87+ 500 al Km. 95+ 805.9)

La distribución del material en este tramo de los sectores representativos son grava limosos arcillosos de mediana a baja plasticidad el cual constituyen el 18.2% de la longitud del este sector, gravas de baja a nula plasticidad en un 3% y suelos finos (limosos ó arcillosos de baja a alta plasticidad) en un 78.8%. La presencia de material de boloneria representa el 27% de la longitud del sector y lecho rocoso en la sub rasante un 3% a una profundidad de entre 0.80m y 1.10m.

El suelo en su conjunto a nivel de sub rasante en este sector está conformado por materiales del siguiente tipo de acuerdo a la clasificación AASHTO.

Suelos Encontrados en %

A – 1 - a	=	   03.0  %

A – 1 – b           =             00.0  %

A – 2 - 4	=	   06.1  %

A – 2 - 5	=	   00.0   %

A – 2 - 6	=	   09.1  %

A – 2 - 7	=	   03.0  %

A – 4		=	   15.2  %

A – 6		=	   51.5  %

A – 7 - 6             =	   12.1   %

100.0%

En la Clasificación SUCS EN %

SW - SP – SM – SC	=	36.4%

GW -GP – GM – GC	=	24.2%

CL – ML		=	39.4%

100.0%

CANTERAS DE MATERIALES

Las canteras naturales de agregado pétreo y las áreas de préstamo para los terraplenes y la pavimentación  (Rellenos, Sub-base Granular, Base Granular Base Asfáltica, Superficie Asfáltica de Rodadura y Agregados Pétreos para Concreto Bituminoso y Concreto Hidráulico), están ubicadas en zonas donde se a determinado las áreas de material de canteras y depósitos naturales existentes, así como eventuales nuevos prestamos de material suelto y/o afloramiento de roca para explotar cumpliendo con todas las normas y ensayos que solicita las Normas EG-2000 cabe mencionar que estas áreas son escasas y se a tratado de ubicar a una distancia razonable en cuanto a transporte; compatible con la economía del proyecto y acorde a las leyes ambientales vigentes en el País según lo indicado en los Términos de Referencia.

Con los Materiales seleccionados se han realizado los siguientes Ensayos:

- Análisis Granulométrico por tamizado					ASTM-D - 422

- Material que Pasa la Malla Nº 200

- Humedad natural								ASTM-D - 2216

- Porcentaje de (Agregado Grueso y Fino)

- límites de Atterberg (Material que pasa la malla Nº 40 y Malla Nº 200)	ASTM-D - 423 y

ASTM –D - 424

- clasificación de suelos SUCS y AASHTO					ASTM-D - 2487

- Densidad Natural 								ASTM-D - 2487

- Ensayo de Proctor Modificado						ASTM-D - 1557

- California Bearing Ratio CBR						ASTM-D - 1883

- Porcentaje de Partículas Chatas y Alargadas

- Porcentaje de Partículas con una y dos caras fracturadas			ASTM-C - 123

Porcentaje de Partículas Friables						ASTM-C - 142

016

- Equivalente de Arena							ASTM-D -2419

- Abrasión 									ASTM-C - 131

- Durabilidad (Agregado Grueso y Agregado Fino) 				ASTM-C - 88

- Adherencia entre el Agregado y Bitumen (Agregado Grueso y Fino) 	ASTM-D -

- Sales Solubles Totales

- Contenido de Sulfatos

- Impurezas Orgánicas							ASTM-C -40

- Pesos Volumétricos							ASTM-D - 1556

- Pesos Específicos								ASTM-D - 854

En las muestras Representativas de los materiales de cada cantera se han realizado todos los ensayos descritos anteriormente determinándose sus características físicas mecánicas y garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas para los diversos usos propuestos

En cada Cantera se ha definido a partir de los resultados estadísticos el material representativo con el cual se han realizado los ensayos pertinentes.

Las Canteras Casa Blanca y Pampa Colorada son las que se van a utilizar básicamente para agregados de calidad superior (pavimentos, concretos). La Cantera Vinchota se limita su uso por Impacto Ambiental. Las Canteras la Capilla y Pira son básicamente para afirmados, rellenos; y sus gravas y cantos para gaviones, emboquillados, piedras de desplazamiento, pedraplenes, entre otras.

No se está proponiendo el uso de canteras de rocas  y/o afloramiento rocoso que amerite una descripción Petrográfica Microscópica de dichas Rocas.

Se ubicaron las fuentes de agua aprovechables para el uso en el concreto y para la compactación de la plataforma y de las capas granulares de la pavimentaciones habiéndose efectuado los Análisis Químicos y determinando su calidad para su empleo en la obra.

En los ensayos de campo se han incluido la evaluación de los aspectos técnico-económicos de la explotación, como:

- Distancia kilométrica aproximada desde la fuente hasta la carretera, referida al abscisado de está ultima

- Estado de los accesos

- Riesgos ambientales durante y después de la fase de explotación

- Daños en propiedades ajenas

- Facilidades de instalación

- Procedimiento de explotación

- Volumen de material utilizable y desechable

- Se deberá establecer el Estado o posibles derechos de explotación teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes del MTC,

En el Tramo en estudio existen escasas zonas de material aprovechable como cantera se presentan las principales canteras encontradas se indican aproximadamente su volumen de explotación, y ubicación siendo estas las siguientes:

CANTERA Nº 01 CASA BLANCA KM. 21+400 LADO DERECHO

017

Ubicada en el kilómetro 21+400 de la carretera Casma – Huaraz, el material será empleado para Base, sub - Base, Concreto asfáltico, Tratamiento Superficial y Concreto de cemento Portland. También puede ser empleado para rellenos seleccionados, filtros y afirmados; y las gravas, cantos y bolones para los gaviones, piedra para concretos ciclópeos, piedra para emboquillados y pedraplenes. Tiene un acceso de 1,600 m. de trocha carrozable en regular estado.

Características del Material:

Volumen Estimado		=	217,000 m3

Rendimiento:

Relleno				=	80% zarandeado

Afirmado			=	70% zarandeado

Filtros				=	70% zarandeado

Sub Base			=	70% zarandeado

Base				=	80% Chancado

Tratamiento Superficial		=	70% Chancado

Concreto Asfáltico		=	80% Chancado

Concreto de cemento Portland	=	80% Chancado

Por la presencia de bolonería se deberá utilizar una chancadora primaria del tipo y características que permita obtener el mayor rendimiento de la cantera sin perjuicio de la calidad de los agregados y una secundaria para la producción de los agregados más finos.

Material para	=	Relleno, afirmado, filtros, sub Base, base, Tratamiento

Superficial, concreto asfáltico, concreto de cemento Pórtland, gaviones, piedra para concreto ciclópeos, piedra para emboquillados, pedraplenes.

Limite Liquido			=	17.18 %

Índice de Plasticidad		=	NP						.

Pasa la Malla Nº 200		=	3.02 %

Clasificación			=	GP

Explotación			=	Chancado y Zarandeado, según uso.

Acceso				=	Trocha de acceso en regular estado

Longitud  1,600 m.

C.B.R				=	91.61 %

Abrasión			=	18.53 %

Equivalente de Arena		=	77.9%

Sales Solubles	(A.G/A.F)	=	0.131/0.207

Durabilidad Sulfato de Sodio	=	A. Grueso = 3.082 % A. fino = 2.447%

Ensayo Riedel Weber		=	Parcial (índice) = 4; Total (índice) = 9

Ensayo de Adherencia		=	Inicial = 100; Final = +95 (retenido)

Ensayo de Impurezas		=	Grado = “1”

Análisis Físico Químico		=	Cloruros (ppm) =183.6; Sulfatos (ppm) =339.4

Ensayo de Partículas Friables	=	Arena = 0.19; Grava = 0.17

Disponibilidad			=	Coordinar con la municipalidad de Yautan

Conclusiones

018

El material cumple con todos los requisitos para ser usado en pavimentos y concreto asfálticos y de cemento Pórtland. Sin embargo, para ser usado en tratamientos superficiales y concretos asfálticos, se deberá añadir un aditivo mejorador de adherencia en una proporción mínima de 0.5% del peso de asfalto real utilizado.

CANTERA Nº 02 PAMPA COLORADA KM. 23+400 LADO IZQUIERDO

Ubicada en el kilómetro 23+400 de la carretera Casma – Huaraz. El material será empleado para Base y sub – Base principalmente. También puede ser usado en rellenos seleccionados, filtros y afirmados; y las gravas, cantos y bolones para gaviones, piedra para concretos ciclópeos, para emboquillados y pedraplenes. Se debe realizar un acceso de 100 m. de trocha carrozable. En esta cantera se nota la presencia de material rojizo en la superficie de los agregados.

Características del Material:

Volumen Estimado		            =   223,000 m3

Rendimiento:

Relleno		=  75% zarandeado

Afirmado	=  70% zarandeado

Filtro		=  70% zarandeado

Sub Base	=  70% Zarandeado

Base 		=  75% Chancado

Por la presencia de bolonería se deberá utilizar una chancadora primaria del tipo y características que permita obtener el mayor rendimiento de la cantera sin perjuicio de la calidad de los agregados y una secundaria para la producción de los agregados más finos.

Material para			=	Rellenos, afirmado, filtros, sub base, base granular,

Gaviones, piedra para concretos ciclópeos, para emboquillados y pedraplenes.

Limita Liquido			=	18.30 %

Índice de Plasticidad		=	NP

Pasa la Malla Nº 200		=	5.28 %

Clasificación			=	GW – GP

Explotación			=	Chancado y zarandeado según uso.

Acceso				=	Realizar trocha de acceso de 100 m.

C.B.R				=	83.03%

Abrasión			=	20.76 %

Equivalente de Arena		=	72.4 %

Sales Solubles (A.G/A.F)	=	0.16%/0.17%

Durabilidad sulfato de sodio	=	A. Grueso = 2.134 % A. fino =  2.332

Ensayo Riedel Weber		=	Parcial (índice) = 2 ; Total (índice) = 8

Disponibilidad			=	Coordinar con la municipalidad de Yautan.

Conclusiones

019

El material cumple con todos los requisitos para ser usado en sub bases y bases. La presencia de material rojizo en la superficie de la cantera que evidencia cierta oxidación, limita su uso con materiales asfálticos y con cementos portland. La extracción masiva de la cantera deberá verificar las presentes conclusiones.

CANTERA Nº 03 QUEBRADA VINCHOTA KM. 56+100 LADO DERECHO

Ubicada en el kilómetro 56+100 de la carretera Casma – Huaraz, el material podría ser empleado para Base y Sub – Base, pudiendo también ser utilizado para rellenos seleccionados, filtros y afirmados; y las gravas cantos y bolones para gaviones, piedra para concretos ciclópeos, para emboquillados y pedraplenes. Se debe realizar la construcción de un badén provisional para el crucé a la cantera y una carretera de trocha carrozable de 600 m. de longitud.

Características del Material:

Volumen Estimado			=  94,000 m3

Rendimiento:

Relleno		=  85% zarandeado

Filtros		=  75% zarandeado

Afirmado	=  75% Zarandeado

Sub Base	=  75% Zarandeado

Base 		=  85% Chancado

Por la presencia de bolonería se deberá utilizar una chancadora primaria del tipo y características que permita obtener el mayor rendimiento de la cantera sin perjuicio de la calidad de los agregados y una secundaria para la producción de los agregados más finos.

Material para			=	Relleno, afirmado, filtros, sub base, base, gaviones, piedra

para concretos ciclópeos, para emboquillados y pedraplenes.

Limita Liquido			=	19.27%

Índice de Plasticidad		=	NP

Pasa la Malla Nº 200		=	6.12%

Clasificación			=	GP - GM

Explotación			=	Chancado y Zarandeado según uso.

Acceso				=	Realizar trocha de acceso de 600 m. y (badem)

C.B.R				=	75.34%

Abrasión			=	20.36%

Equivalente de Arena		=	64.55%

Sales Solubles (A.G./A.F)	=	0.15%/0.26%

Durabilidad Sulfato de Sodio	=	 A. Grueso = 3.81% A. fino =  2.77%

Disponibilidad	=	Coordinar con el Sr. Jacinto Guevara, pero restringido por

Estudio de Impacto  Ambiental.

Conclusiones

020

La cantera en principio puede ser utilizada en las distintas actividades propuestas. Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental ha restringido su uso por lo que el Expediente se ciñe a ello.

CANTERA Nº 04 LA CAPILLA KM. 88+250 AL BORDE DE LA CARRETERA LADO IZQUIERDO

Ubicada en el kilómetro 88+250 al lado de la carretera. El material será empleado para rellenos y afirmados. También las gravas, cantos y bolones se emplearán para gaviones, piedra para concretos ciclópeos, para emboquillados y pedraplenes.

Características del Material:

Volumen Estimado		=	40,000 m3

Rendimiento

Material para			=	Relleno		 = 85%

Afirmado 	 = 75%

Limita Liquido			=	24.65%

Índice de Plasticidad		=	7.05%

Clasificación			=	GC

Explotación			=	 Zarandeado

Acceso				=	Al lado de la carretera

C.B.R				=	43.42%

Abrasión			=	19.09%

Equivalente de Arena		=	28.14%					.

Disponibilidad			=	Coordinar con la Municipalidad de Pira

Conclusiones

La cantera está al lado de la carretera y para su extracción es necesario coordinar con la Municipalidad de Pira.

CANTERA Nº 05 PIRA KM. 2.5, M. 10.2 y KM. 12+500 DE LA CARRETERA YUPASH – PAMPA GRANDE

Ubicada en la carretera Yupash – Pampa Grande y consta de tres sectores, ubicadas el primero (Km. 2.5)  al lado derecho, el segundo (Km. 10.2) en ambos lados y el tercero (Km. 12.5) al lado izquierdo. El material será empleado para rellenos y afirmado. También las gravas, cantos y bolones se emplearán para gaviones, piedra para concretos ciclópeos, para emboquillados y pedraplenes.

El material ensayado ha sido lavado para mejorar sus características físico mecánicas para que  pueda cumplir con los parámetros que exige las Especificaciones de la Obra para la sub base. Sin embargo, al carecer de fuentes permanente de agua solo se podría usar este material como afirmado y relleno. Los resultados mostrados a continuación corresponden al suelo en su estado natural.

Características del Material:

021

Volumen Estimado		=	74,000 m3

Rendimiento:

Relleno		=	80%

Afirmado	=	70%

Material para			=	Relleno, afirmado.

Limita Liquido			=	28.26%

Índice de Plasticidad		=	6.16%

Clasificación			=	GM - GC

Explotación			=	 Zarandeado

Acceso				=	Se encuentra al borde de la carretera

C.B.R				=	46.36%

Abrasión			=	30.93%

Equivalente de Arena		=	14.41%

Sales Solubles (A.G/A.F)	=	0.13%/0.17%

Disponibilidad			=	Coordinar con la Municipalidad de Pira

Conclusiones

El material es apto para rellenos y afirmado y deberá coordinarse su extracción con la Municipalidad de Pira.

PRODUCCIÓN DE AGREGADOS

Por la presencia de bolonería en casi todas las Canteras, y principalmente en las de uso para pavimentos y concreto, se deberá utilizar una chancadora primaria del tipo y características que permita obtener el mayor rendimiento de la cantera sin perjuicio de la calidad de los agregados y una secundaria para la producción de los agregados más finos.

Cabe señalar que para la producción de agregados para tratamiento superficial, el mismo, por ser prácticamente grava y gravilla de entre 1” y 3/8” en más del 90%, se obtendría básicamente mediante el chancado de las fracciones de áridos que están por encima 1”  de diámetro a fin de obtener agregados que cumplan con los requisitos de calidad establecidos para la Obra. Es decir el rendimiento estaría determinado por este tamaño mínimo y el máximo a chancar admisible determinado por la capacidad de la chancadora. De ahí la recomendación indicada párrafos arriba respecto al uso de chancadoras que aumenten el rendimiento de las canteras, es decir, que tengan capacidad admisible de piedra del mayor diámetro posible.

FUENTES DE AGUA

Generalidades.- Se ubicado  las fuentes de agua aprovechables para el concreto y para la compactación de la plataforma y de las capas granulares de las pavimentaciones habiéndose efectuado los Análisis Químicos y determinando su calidad para su empleo en la obra. Las muestras fueron tomadas en el mes de Mayo del 2005, es decir, al término de la temporada de lluvias de las partes altas.

Resultados de los ensayos.- Se muestran a continuación para cada una de las fuentes de agua analizadas los resultados obtenidos.

- Río Rosso Km. 85+210 cruza la carretera (M1)

  - Cloruros			8,3		mg/LCR

  - Materia Orgánica		17.00		mg/L

  - Ph				6.9

  - Sales de Magnesio		14.00		mg/L

  - Sales Solubles		49.00		mg/L

  - Sólidos  Suspendidos	3.00		mg/L

  - Sulfatos			10.00		mg/LSO4 =

- Río Grande Km. 74+310 cruza la carretera (M2)

  - Cloruros			9.22		mg/LCR

  - Materia Orgánica		ND		mg/L

  - Ph				6.90

  - Sales de Magneso		16.00		mg/L

  - Sales Solubles		62.00		mg/L

  - Sólidos  Suspendidos	5.00		mg/L

  - Sulfatos			10.00		mg/LSO4 =

- Río de Oro Km. 62+200 cruza la carretera

  - Cloruros			8.7		mg/LCR

  - Materia Orgánica		2.8		mg/L

  - Ph				6.96

  - Sales de Magneso		15.3		mg/L

  - Sales Solubles		60.6		mg/L

  - Sólidos  Suspendidos	4.6		mg/L

  - Sulfatos			13.8		mg/LSO4 =

- Toma de Agua de canal de regadío Km. 58+500 lado izquierdo

  - Cloruros			6.9		mg/LCR

  - Materia Orgánica		14		mg/L

  - Ph				7.3

  - Sales de Magneso		11.7		mg/L

  - Sales Solubles		28.00		mg/L

  - Sólidos  Suspendidos	1.80		mg/L

  - Sulfatos			2.2		mg/LSO4 =

Conclusiones.- Según los resultados de los ensayos mostrados, todas las fuentes de agua pueden ser usadas en los materiales granulares para pavimentación y terraplenes. Sin embargo, para ser usado en mezclas de concretos de cemento Pórtland se acepta solo la fuente proveniente del río grande y río de oro. Cabe recalcar que durante las épocas de estiaje y variación estacional, se debe verificar la composición de las aguas a fin de comprobar su disponibilidad para las distintas obras a ejecutar y que puedan optimizar su uso.