8.10	ANALISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las evaluaciones del pavimento en el Tramo carretero: Pontón Quebrada Seca – Puente Santa, nos indican después de los trabajos de campo, análisis de gabinete y resultados de laboratorio que los pavimentos necesitan de las obras siguientes:

- Sellado.

- Refuerzos asfálticos (recapados asfálticos) y

- Fresado

- Bacheos Profundos (Pavimento nuevo).

- Las principales Evaluaciones realizadas al pavimento existente son las siguientes:

- Evaluación de la Condición Superficial del Pavimento

- Evaluación de la Condición Funcional del Pavimento

- Evaluación de la Condición Estructural del Pavimento

- Evaluación de la Condición de los Factores de Seguridad del Pavimento

- Estudio de Suelos- Prospecciones en el Pavimento

  - El programa de ensayos para las muestras obtenidas en las perforaciones del pavimento comprendió en lo siguiente:

- Determinación del contenido de humedad		MTC E 108 (ASTM-D-2216)

- Análisis Granulométrico por tamizado		MTC E 107 (ASTM-D-422)

- Determinación del limite Líquido			MTC E 110 (ASTM-D-423)

- Determinación del limite Plástico 			MTC E 111 (ASTM-D-424)

- Proctor modificado					MTC E 115 (ASTM D-1557)

- CBR							MTC E 132 (ASTM-D-1883)

- Densidad de Campo					MTC E 117 (ASTM-D-1556)

- Clasificación de SUCS				ASTM-D-2487

- Clasificación  AASHTO				ASTM D-3282

- Los Ensayos Especiales

Las muestras recuperadas de carpetas asfálticas obtenidas en la investigación de campo se han analizado en laboratorio del Consorcio Costa Dulce II:

- Lavados Asfálticos (Granulometría y % Asfalto)	ASTM D - 2172 (1,995)

- Pesos Volumétricos					Norma MTC  E - 506 (2,000)

8.10.1	SOLUCIONES PLANTEADAS

Las soluciones obtenidas en la Evaluación de los Pavimentos de la Carretera Pontón Quebrada Seca – Puente Santa, Ruta 1N, se plasman en tres alternativas las que se resumen en el Cuadro N° 8.9.15, en el Cuadro 8.10.1 (a) resumimos las soluciones planteadas en el tramo de acuerdo a la Evaluación Económica que recomienda la Alternativa II, seleccionada por el método HDM 4 del Banco Mundial para la 1ra. Etapa (5 años) y en el Cuadro 8.10.1 (b) para la 2da. Etapa (6 a 10 años):

| Cuadro 8.10.1 (a): Soluciones Planteadas en el Tramo Alternativa II |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kilometraje (Km. – Km.) | Longitud (Km) | Solución | Nivel de Trabajo |
| 1ra. ETAPA (5 Años) |  |  |  |
| Trabajos a nivel de Refuerzo Asfáltico de 1” |  |  |  |
| 336+000 – 373+650 | 37.650 | Refuerzo 1 | Mantenimiento |
| 375+150 – 376+350 | 1.200 | Refuerzo 1 | Mantenimiento |
| 380+100 – 384+500 | 4.400 | Refuerzo 1 | Mantenimiento |
| 387+700 – 390+850 | 3.150 | Refuerzo 1 | Mantenimiento |
| 412+200 – 417+300 | 5.100 | Refuerzo 1 | Mantenimiento |
| Trabajos a nivel de Fresado |  |  |  |
| 330+800 – 336+000 | 5.200 | Fresado 1 | Mantenimiento |
| 373+650 – 375+150 | 1.500 | Fresado 1 | Mantenimiento |
| 376+350 – 377+100 | 0.750 | Fresado 1 | Mantenimiento |
| 379+050 – 380+100 | 1.050 | Fresado 1 | Mantenimiento |
| 384+500 – 387+700 | 3.200 | Fresado 1 | Mantenimiento |
| 390+850 – 412+200 | 21.350 | Fresado 1 | Mantenimiento |
| 417+300 – 448+936 | 31.636 | Fresado 2 | Mantenimiento |
| Trabajos a nivel de Bacheo Profundo |  |  |  |
| 377+100 – 379+050 | 1.950 | Bacheo Profundo (Pavimento Nuevo) | Mantenimiento |

| Cuadro 8.10.1 (b): Soluciones Optadas en el Tramo 2da. Etapa (6 a 10 Años) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kilometraje (Km. – Km.) | Longitud (Km) | Solución | Nivel de Trabajo |
| 330+800 – 429+800 | 99.000 | Refuerzo 2.5 cm. | Mantenimiento |
| 429+800 – 436+900 | 7.100 | Refuerzo 5.0 cm. | Mantenimiento |
| 436+900 – 443+500 | 6.600 | Refuerzo 2.5 cm. | Mantenimiento |
| 443+500 – 448+936 | 5.436 | Refuerzo 5.0 cm. | Mantenimiento |

Las soluciones optadas para la 2da. Etapa (6 a 10 años), son las obtenidas por el Método AASHTO: Diseño por Etapas, teniendo en cuenta la evaluación actual del pavimento, sin embargo es recomendable que al final de la 1ra. Etapa realizar una evaluación estructural y funcional del pavimento previo a la aplicación de los espesores de refuerzos asfálticos de la 2da. Etapa.