8.6	CONDICION DE LOS FACTORES DE SEGURIDAD DEL PAVIMENTO.

El objetivo de esta tarea es determinar el estado en que se encuentra el pavimento de su micro-macrotextura y del coeficiente de resistencia al deslizamiento, para definir los factores de seguridad y buscar las alternativas de intervención que requiere el pavimento a la fecha de la evaluación, para su rehabilitación mediante la ejecución del Estudio de Mantenimiento Periódico de la Carretera Pontón Quebrada Seca – Puente Santa (Km. 330+800 – Km. 448+936).

8.6.1	Trabajo de Campo

Los factores de seguridad del pavimento se obtuvieron mediante mediciones directas de las irregularidades (micro–macrotextura) y del coeficiente de resistencia al deslizamiento, utilizando para ello:

- El Péndulo TRRL.

- El Kit de la Mancha de Arena.

Los trabajos de campo consistieron en la toma de datos de las irregularidades superficiales conocidas como “rugosidad geométrica”.

8.6.2	Trabajo de Gabinete

Con los datos de campo y las características de los pavimentos en gabinete se evalúa la condición de seguridad vial, comprobando que las necesidades de adherencia y capacidad de evaluación de agua en los huecos del neumático y del pavimento se pueden razonablemente asegurar con pavimentos que tengan determinados valores de microtextura y macrotextura.  Es decir determinamos la microtextura que influye en la fricción y la macrotextura que influye en la capacidad de evacuar el agua rápidamente, impidiendo o dificultando los fenómenos de hidroplaneo, lo que también ayuda a mejorar la fricción.

8.6.3	Metodología

Los factores de seguridad del pavimento se han obtenido mediante mediciones directas de micro - macrotextura y del coeficiente de resistencia al deslizamiento, utilizando para ello, el Péndulo TRRL para medir el Coeficiente de Resistencia al Deslizamiento CRD – MTC E 1004 – 2000 (ASTM E – 303) y el Kit de la Mancha de Arena para medir la Macrotextura Superficial – MTC 1004 – 2000 (ASTM E – 965).

La superficie de rodadura de una carretera está constituida por el conjunto de agregados más aglutinante hidraúlico o ligante bituminoso. La textura superficial depende del tipo de pavimento, así en los pavimentos asfálticos la irregularidad se genera por las características y exposición de los agregados en la superficie. Al conjunto de irregularidades superficiales se le conoce como “rugosidad geométrica”, y está dividida en la microtextura y la macrotextura, tal como se muestra en la siguiente figura:

GRAFICO N° 8.6.1  Componentes de la textura del pavimento

Estas características de los pavimentos son importantes para evaluar la condición de seguridad vial, ya que está comprobado que las necesidades de adherencia y capacidad de evaluación de agua en los huecos del neumático y del pavimento se pueden razonablemente asegurar con pavimentos que tengan determinados valores de microtextura y macrotextura. Es decir la microtextura influye en la fricción y la macrotextura en la capacidad de evacuar el agua rápidamente, impidiendo o dificultando los fenómenos de hidroplaneo, lo que también ayuda a mejorar la fricción.

En el presente estudio se ha empleado, para evaluar la microtextura y a su vez la fricción, el equipo denominado Péndulo Británico TRRL, el cual se emplea para realizar las mediciones continuas del coeficiente de fricción.  El Péndulo, permite estimar indirectamente la fricción a partir de la resistencia al deslizamiento que al momento de la medición es bloqueada.

Por otro lado, para evaluar la macrotextura de forma directa se realizó con el equipo de La Mancha de Arena, determinando la profundidad de la textura en la línea de la huella de la llanta.

La información registrada de textura es almacenada en formatos para su procesamiento posterior en gabinete, donde se obtendrán los valores promedios, máximos y mínimos.

CRD 		= Coeficiente de Resistencia al Deslizamiento (Microtextura)

heq (mm)	= Altura de la Arena, Macrotextura Superficial

Clasificación de la macro textura según el valor de heq

| Macro Textura | heq {mm} |
| --- | --- |
| Muy Lisa | heq <0.2 |
| Lisa | 0.2< heq <0.4 |
| Media | 0.4< heq <0.8 |
| Profunda | 0.8< heq <1.2 |
| Muy Profunda | 1.2< heq |

Ver  el Volumen Nº 08 Anexo N° 9, los resultados de campo, gabinete y panel fotográfico de la “Evaluación de la Condición de los Factores de Seguridad del Pavimento”.