422. A   ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30

DESCRIPCIÓN

Esta especificación se refiere al suministro de un asfalto diluido tipo MC-30 y características apropiadas en el sitio de aplicación de riegos de imprimación.

MATERIALES

Material Bituminoso

### El material por suministrar será un asfalto diluido tipo MC-30 de curado medio, cuyo tipo y característica dependerán del trabajo en el cual vaya a ser aplicado.

Los asfaltos de curado medio responderán a los requisitos de calidad que se indican en la Tabla N° 01.

##### TABLA Nº 01

# REQUISITOS DE MATERIAL BITUMINOSO DILUIDO DE CURADO MEDIO

| Características | Ensayo | MC-30 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min. | Máx. |
| Viscosidad Cinemática a 60ºC, mm2/s | MTC E 301 | 30 | 60 |
| Punto de Inflamación (TAG, Copa abierta) ºC | MTC E 312 | 38 |  |
| Destilación, volumen total destilado hasta 360ºC, % Vol. - A 190ºC - A 225ºC - A 260ºC - A 315ºC | MTC E 313 | - 40 75 | 25 70 93 |
| Residuo de la destilación a 315ºC |  | 50 |  |
| Pruebas sobre el residuo de la destilación. - Ductilidad a 25ºC, 5 cm. /min., cm. Penetración a 25ºC, 100 gr., 5 seg. (*) - Viscosidad absoluta a 60ºC, Pa.s - Solubilidad en triclotileno, % | MTC E 306 MTC E 304 MTC E 302 | 100 120 30 99 | - 250 120 |
| Contenido de agua, % del volumen |  | - | 0.2 |

(*) Opcionalmente se puede reportar Penetración en vez de viscosidad.

Equipo

Todos los equipos empleados deberán ser compatibles con los procedimientos de construcción adoptados y requieren la aprobación previa del Supervisor teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de las obras y al cumplimiento de las exigencias de calidad de la presente especificación y de la correspondiente a la respectiva partida de trabajo.

Requerimientos de Construcción

El Contratista suministrará el asfalto diluido tipo MC-30 cumpliendo las disposiciones legales al respecto, en especial las referentes a dimensiones y pesos de los vehículos de transporte y al control de la contaminación ambiental.

El empleo de asfalto diluido tipo MC-30 se hará conforme lo establece la sección correspondiente a la partida de trabajo de la cual formará parte.

El asfalto diluido tipo MC-30 deberá ser aplicado tal como salió de la planta del proveedor, sin efectuar ninguna adición de solvente o material que altere sus características de calidad.

Aceptación de los Trabajos

(a)	Controles

El Supervisor efectuará los siguientes controles principales:

· 	Exigir un certificado de calidad del producto, así como la garantía del fabricante de que el producto cumple las condiciones de calidad especificadas en la Tabla N° 01

· 	Verificar el estado de funcionamiento de los equipos de transporte y almacenamiento.

· 	Verificar que durante el vaciado de los termotanques no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar la calidad del producto y la seguridad de las personas.

· 	Tomar cada vez que lo estime conveniente, las pruebas respectivas.

(b) 	Condiciones específicas para el recibo y tolerancia

Al respecto, el Supervisor efectuará además las siguientes verificaciones:

· 	Determinar la cantidad de asfalto diluido tipo MC-30 incorporado en riegos de imprimación y tratamientos superficiales.

# Medición

La unidad de medición del asfalto diluido tipo MC-30, según el tipo utilizado, será el galón (gln), completo de asfalto diluido tipo MC-30 incorporado en los riegos de imprimación y tratamientos superficiales ejecutadas a satisfacción del Supervisor.

El volumen utilizado se calculará considerando la tasa de aplicación promedio de cada jornada, aplicada al área cubierta de estas especificaciones.

# Pago

El pago se hará al precio unitario de contrato, por el asfalto diluido tipo MC-30 efectivamente aplicado recibido a satisfacción por el Supervisor.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de suministro del asfalto diluido tipo MC-30 en obra, manejo, almacenamiento y transportes entre la planta de fabricación del asfalto diluido tipo MC-30 y el sitio de colocación final. Además deberá cubrir los costos por concepto de desperdicios y en general todo costo necesario para el correcto cumplimiento de esta especificación.

| ## Ítem de Pago | ## Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 422.A Asfalto Diluido Tipo MC-30 | Galón (Gln) |