450. A   ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA

Descripción

Esta especificación se refiere al suministro de mejoradores de adherencia en el sitio de colocación de mezclas asfálticas, elaboradas de conformidad con lo establecido en las Secciones correspondientes de estas especificaciones, a plena satisfacción del Supervisor.

Materiales

Para el mejoramiento de la adherencia entre los productos bituminosos y los agregados pétreos se podrán emplear:

Aditivos producidos comercialmente, líquidos estables ante el incremento de temperatura.

Cemento tipo Pórtland (AASHTO M85) o cenizas (fly ash) (AASHTO M 295)

Cal (AASHTO M 216).

El mejorador seleccionado, previamente en el Expediente Técnico, deberá garantizar el grado de afinidad requerido entre el par asfalto-agregado, según el tratamiento o mezcla que se irá a ejecutar. En el caso de los aditivos líquidos el Contratista deberá adjuntar la documentación sobre la efectividad del producto ofrecido, bien sea en trabajos de campo o experiencias de laboratorio.

Debe entenderse que en la selección de los mejoradores de adherencia, primarán los factores inherentes en cada uno de los diseños de mezclas asfálticas, es decir, el par asfalto-agregado deberá cumplir los requerimientos respectivos en cada especificación.

Equipo

Se deberá cumplir:

(a) Empaque

Para su traslado al sitio de las obras, el aditivo mejorador de adherencia podrá empacarse en bolsas o bidones. Las bolsas sólo podrán emplearse cuando el aditivo sea sólido.

(b) Vehículos de transporte

Si el suministro se hace en bolsas o bidones, el transporte podrá efectuarse en cualquier camión convencional. El vehículo deberá disponer de lonas o cobertores adecuados, debidamente asegurados a su carrocería, que protejan al aditivo mejorador de adherencia durante su transporte.

En todos los casos, los vehículos deberán cumplir las disposiciones legales vigentes en relación con pesos, dimensiones y control de contaminación ambiental.

(c) Depósitos de almacenamiento

El depósito de los aditivos suministrados en bolsas o bidones deberá ser ventilado y cubierto y disponer de los elementos que aseguren la protección  del producto contra los agentes atmosféricos, particularmente la humedad proveniente tanto del suelo como de las paredes del almacén.

Requerimiento de Construcción

La incorporación de los mejoradores de adherencia en los tratamientos y mezclas se hará en la proporción definida en el diseño de éstos.

La adición de cemento, ceniza fly (ash) o cal deberá realizarse previamente en un mezclador de suelo, agregando el porcentaje de diseño a uno de los agregados de la mezcla asfáltica, preferiblemente el más fino. El porcentaje será comprobado mediante ensayos granulométricos antes y después del mezclador.

Para garantizar la homogeneidad durante construcción de los aditivos mejoradores de adherencia, se deberán usar tanques verticales con agitadores mecánicos, en los cuales se almacenará la mezcla bitúmen-aditivo en las proporciones definidas en la fórmula de trabajo.

Aceptación de los Trabajos

(a) Controles

El Supervisor efectuará los siguientes controles principales:

Llevar un registro detallado del período de almacenamiento de cada lote, impidiendo el empleo de cualquier aditivo mejorador de adherencia con posterioridad a su fecha de vencimiento.

Verificar el estado y funcionamiento de los equipos de transporte y almacenamiento.

Verificar que durante el manejo del aditivo mejorador de adherencia no se efectúen operaciones que puedan afectar su calidad.

Comprobar la correcta incorporación del aditivo mejorador de adherencia en el tratamiento o mezcla.

Tomar, cada vez que lo estime conveniente, muestras del producto para la ejecución eventual de pruebas de control.

(b) Condiciones específicas para el recibo y tolerancias

El Supervisor deberá comprobar que con la cantidad de aditivo mejorador de adherencia efectivamente incorporada en el tratamiento o mezcla se obtiene la adhesividad exigida y no se admitirá al respecto ninguna tolerancia.

Medición

La unidad de  medida del Mejorador de adherencia será el kilogramo (kg.) aproximado al kilogramo completo, incorporado en la mezcla en caliente, debidamente aceptada por el supervisor. La medición se hará independientemente del lugar donde se aplicaran, sea tratamiento o mezcla en caliente convencionales o modificadas.

Pago

El pago se hará al precio unitario del contrato, por el Mejorador de adherencia. Efectivamente incorporado en el tratamiento o mezcla en caliente en su posición final, recibida a satisfacción por el supervisor. El precio unitario deberá cubrir todo los costos de suministro, patente, manejo, almacenamiento, desperdicios, carga, transporte, descarga, incorporación y cualquier otro costo requerido para la correcta ejecución de los trabajos.

| ## Ítem de Pago | ## Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 450.A Aditivo Mejorador de Adherencia | Kilogramo (Kg.) |