Sección 480

480. C   TRATAMIENTO DE FISURAS > 6 MM

# Descripción

- Esta partida consiste en el tratamiento de fisuras longitudinales, transversales y bloques que se presentan en la superficie de rodadura asfáltica cuya abertura sea mayor a 6 mm. La misma que será rellenada con sellante elastomérico previa limpieza y aplicación de aire a presión.

# Materiales

- Sellante Elastomérico

- El sellante elastomérico deberá cumplir las especificaciones de la partida 480.C “Sellante  Elastomérico”. El almacenamiento debe realizarse en lugar seco, cubierto y lejos de fuentes de calor.

# Equipo

- Se empleará el siguiente equipo:

- Un sellador de fisura en caliente.

- Compresora de aire a presión que permita eliminar partículas sueltas, dañinas en las fisuras, exentas de humedad al momento de aplicación del material sellante elastomérico.

- Herramientas manuales

# Requerimiento de Construcción

- La zona de trabajo debe delimitarse para protección, colocando elementos de seguridad y señales que adviertan a los vehículos la ejecución de estos trabajos.

- Las fisuras deben estar secas, libres de toda incrustación, suciedad, polvo, y otras materias extrañas. Las paredes de la fisura deben limpiarse con elementos adecuados tales como escobillas y aire comprimido.

- En sectores que ameriten un nuevo tratamiento de fisuras, que previamente han contenido un antiguo tratamiento de fisuras, deben limpiarse con una escobilla metálica u otra herramienta adecuada (aire a presión) con el propósito de dejarlas totalmente limpias.

- El Sellante elastomérico, debe calentarse en una caldera o un termotanque, de doble fondo, equipada con un sistema de agitación mecánica, termómetros y recirculación del líquido calefactor. No deberá usarse calentamiento directo.

- La temperatura del líquido calefactor en los serpentines, de la unidad de mezclado no podrá exceder 220°C. La unidad calefactora debe ser capaz de calentar satisfactoriamente el producto a 190°C, y no deberá exceder los 205°C. La temperatura ambiente de ser entre 5 ºC y 30 ºC.

- Deberán prepararse tantas tancadas de sellante elastomérico para su aplicación en una jornada máxima de 05 horas, si resultara material sobrante deberá ser removido de la caldera y reemplazado por material nuevo.

- En la aplicación del sellante elastomérico, el personal deberá estar provisto de elementos de seguridad que los protejan de altas temperaturas (guantes de asbesto, botas, mandiles).

# Aceptación de los Trabajos

Se aceptará aquellos trabajos que presenten una superficie enrasadas y sin desprendimientos.

# Medición

Esta partida se medirá por metro lineal (m) de fisura tratada con material sellante elastomérico.

# Pago

- El pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida.

- El sellante elastomérico utilizado en los trabajos de tratamiento de fisuras será pagado mediante la partida  480.D “Sellante Elastomérico”.

| ## Ítem de Pago | ## Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 480.C Tratamiento de Fisuras > 6 mm | Metro Lineal (m) |