810. A6  RESONADOR DE 7.20 X  5.00 X 0.25 DE CONCRETO ARMADO

DESCRIPCION

Un resonador es un dispositivo de concreto armado y corrugado, construido a nivel del suelo, que causa trepidación y ruido, lo cual eventualmente transmite a los ocupantes de los vehículos una pequeña molestia cuando sobrepasan la velocidad máxima permitida. Su función es inducir a los conductores a reducir la velocidad de operación en sitios en donde existen riesgos de accidentalidad. Deben ser complementados con la señalización vertical y horizontal correspondiente.

Se recomienda su uso en casos de pendientes acentuadas, en las carreteras a las entradas a zonas urbanas, en la aproximación a curvas peligrosas, cuando se presente estrechamiento en la vía, etc. No se deberán usar en zonas residenciales y frente a hospitales, áreas de trabajo, zonas escolares, bibliotecas, etc., debido al alto grado de vibración y de ruido que generan.

Estos dispositivos deberán ser construidos a todo lo ancho de la calzada y estar compuestos por dos segmentos de 5 m de longitud, espaciados entre si 10 m. Pueden ser usados para alertar a los conductores en el caso de la existencia de reductores de velocidad tipo resalto, para disminuir el impacto por la presencia de éstos.

Los resonadores pueden ser prefabricados o fabricados en el sitio.

CRITERIOS DE IMPLEMENTACIÓN

Estos elementos sólo serán usados en casos debidamente justificados técnicamente, en vías o tramos viales en tangente, donde la velocidad de operación sea igual o menor a 50km/h, y serán implementados junto con los elementos de señalización que adviertan al conductor de la presencia de este dispositivo. Cuando se encuentren velocidades de operación superiores a los 50km/h se deberá implantar una zona de aproximación, que permita reducirlo gradualmente hasta la velocidad esperada.

− Incumplimiento de las velocidades establecidas por la señalización de acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito, representando esta acción un factor potencial de ocurrencia de accidentes.

− Estos dispositivos deben estar puntualmente identificados con colores y forma que contrasten con la calzada y según lo especificado en la presente Directiva.

- En zonas de transición de Rural a Urbano y viceversa donde exista iluminación en la vía, el dispositivo debe contar con un sistema de iluminación diferenciada a efecto de garantizar a los conductores la visibilidad oportuna del dispositivo, su localización y la presencia de peatones.

− La necesidad o causa, la instalación o retiro, ubicación y tipo del dispositivo, será definido mediante una Auditoría de Seguridad Vial y de acuerdo a los parámetros técnicos mínimos establecidos en la presente Directiva, donde se debe prever las consecuencias positivas y negativas: potencialidad de accidentes e incidentes, ruidos, molestias para usuarios, vehículos, etc., y deberá ser aceptado por la comunidad receptora.

− La autoridad competente, autorizará la construcción del resonador, verificará que cuente con la señalización correspondiente e informará de su ubicación a los servicios de emergencias (bomberos, ambulancias, policía nacional de carreteras, etc.).

MATERIALES

La mezcla de concreto a utilizarse en las losas tendrán como mínimo una resistencia a la comprensión de f’c=210 Kg/cm2, su preparación, transporte, colocación, compactación y curado deberán cumplir con todo lo especificado en el ítem “concreto de cemento Pórtland” de estas mismas especificaciones.

El acero de refuerzo requerido, debe ser colocado de acuerdo a lo indicado en los planos en lo referente a posición, espaciamientos, diámetros, traslapes y dobleces; debe cumplirse todo lo concerniente al ítem “acero de refuerzo fy=4,200 Kg/cm2” de las presentes especificaciones.

El encofrado a utilizarse en el llenado de las losas puede ser de madera o elementos metálicos, en cada caso deberán cumplir con lo indicado en el ítem “encofrado y desencofrado” de estas especificaciones.

Las juntas estarán compuestas por un sellante elástico a base de poliuretano con elasticidad permanente, las mismas que serán preparadas de acuerdo a lo indicado en el ítem “juntas para losas de concreto” de estas especificaciones.

METODO DE CONSTRUCCIÓN

En el caso de los resonadores de Concreto Portland se debe realizar el corte y retiro del pavimento existente y luego excavar de acuerdo al diseño.

Con el objetivo de evitar riesgos de accidentes, tanto la construcción, señalización y demarcación del resonador son actividades que deben realizarse en forma simultánea. En ningún caso podrán estar desfasadas en el tiempo unas respecto de las otras.

Una vez realizada la excavación, se procederá a  colocar la armadura de refuerzo y el encofrado respectivo para cada paño de losa y viguetas, de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo.

Con la autorización del Supervisor, se podrá proceder al vaciado de concreto de la resistencia especificada. Deberá tenerse especial atención en construir con exactitud las dimensiones del resonador, a fin de que el elemento cumpla con su función en forma apropiada.

La aprobación del Supervisor en las diferentes fases de control de calidad, durante el proceso constructivo de estos elementos, no exime al Contratista de su total responsabilidad de las obras.

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS

La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfacción los trabajos necesarios para la Instalación de resonadores y su correspondiente señalización, con forme al Expediente Técnico, incluido todo lo requerido para la ejecución de la actividad conforme a esta especificación.

METODO DE MEDICION

Para los efectos de medición de estos dispositivos de control del transito vehicular, aceptados por el Supervisor, se medirán en Unidades (Und).

BASES DE PAGO

La unidad  (Und), medida en la forma descrita anteriormente, se pagara con la  Partida “RESONADOR DE 7.20 X  5.00 X 0.25 DE CONCRETO ARMADO” del Contrato. Este precio y pago constituirá compensación total por la excavación no clasificada para estructuras necesaria, acero de refuerzo, junta con sellante elástico, encofrado y desencofrado, concreto f’c=280 Kg/cm2, transporte necesarios, aditivos, curado respectivo en el plazo establecido, mano de obra, beneficios sociales, equipo, materiales, herramientas e imprevistos necesarios para completar la  partida a entera satisfacción del Supervisor.

| ## Ítem de Pago | ## Unidad de Pago |
| --- | --- |
| ### 810. A6 RESONADOR DE 7.20 X 5.00 X 0.25 DE CONCRETO ARMADO | # Unidad (Und) |