# 421. B   EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA CRS-2

DESCRIPCION

421.01 Esta especificación se refiere al suministro de una emulsión asfáltica, del tipo y características de rotura apropiados, en el sitio de ejecución de riegos de imprimación y liga, sellos de arena-asfalto, tratamientos superficiales, construidos de acuerdo con lo establecido en la especificación correspondiente al ítem en ejecución y conforme a las exigencias de la presente especificación.

MATERIALES

421.02 Material bituminoso

El material bituminoso por suministrar será una emulsión asfáltica catiónica, cuyo tipo y características de rotura dependerán del ítem del cual vaya a formar parte.

Deberá cumplir con los requisitos de calidad siguientes:

Especificaciones para Emulsiones Catiónicas (ASTM D-2397)

| TIPO DE EMULSIONES | ROTURA RAPIDA |  |
| --- | --- | --- |
|  | CRS – 2 |  |
| 1. ENSAYO SOBRE EMULSIONES | Mín. | Máx. |
| Viscosidad - Saybolt Furol a 25 C Seg - Saybolt Furol a 50 C Seg | 100 | 400 |
| Estabilidad de Almacenamiento - Sedimentación a los 7 días % |  | 1 |
| Destilación - Contenido de Asfalto Residual % - Contenido de Disolventes % | 65 | 3 |
| Tamizado - Retenido T 20 (850 mm) |  | 0.1 |
| Rotura - Dioctilsulfosuccinato sódico % - Mezcla con cemento % | 40 |  |
| Carga Partícula | Positiva |  |
| 2. ENSAYOS SOBRE RESIDUO DE DESTILACION |  |  |
| Penetración (25ºC, 100 gr, 5 seg) 0.1 mm. | 100 | 250 |
| Ductilidad (25ºC, 5 cm/m) cm | 40 |  |
| Tricloroetileno % | 97.5 |  |

En el caso de requerirse una emulsión asfáltica de diferentes características, su suministro se realizará conforme lo establezca la respectiva especificación particular.

EQUIPO

421.03 En adición a las consideraciones generales que resulten aplicables de la Sección 400, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

(a) Vehículos de transporte

El transporte de la emulsión asfáltica desde la planta de fabricación hasta el sitio de mezcla o de colocación se realizará a granel, en carrotanques que no requieren aislamientos térmicos ni calefacción. Estarán dotados de los medios mecánicos que permitan el rápido traslado de su contenido a los depósitos de almacenamiento.

Antes de cargar los vehículos se debe examinar su contenido y remover todo el remanente de transportes anteriores que puedan contaminar el material. Las válvulas de abastecimiento deben llevar un precinto de seguridad del proveedor.

(b) Depósitos de almacenamiento

El almacenamiento que requiera la emulsión asfáltica, antes de su uso, se realizará en tanques cilíndricos verticales, con tuberías de fondo para carga y descarga, las cuales deberán encontrarse en posiciones diametralmente opuestas. Los tanques tendrán bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.

Deberán, además, estar provistos de elementos que permitan la recirculación de la emulsión, cuando ésta deba almacenarse por tiempo prolongado.

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION

421.04 El Contratista suministrará la emulsión asfáltica cumpliendo las disposiciones legales al respecto, en especial las referentes a las dimensiones y pesos de los vehículos de transporte y al control de la contaminación ambiental.

A la llegada de cada carrotanque al sitio de los trabajos, el Contratista deberá entregar al Supervisor una certificación expedida por el fabricante de la emulsión, donde se indiquen las fechas de elaboración y despacho, el tipo y velocidad de rotura, efectuados sobre muestras representativas de la entrega. Dicha constancia no evitará, en ningún caso, la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Supervisor.

El Supervisor se abstendrá de aceptar el empleo de suministros de emulsión asfáltica que no se encuentren respaldados por la certificación del fabricante.

El empleo de la emulsión asfáltica en la elaboración de riegos, tratamientos superficiales, sellos de arena-asfalto y lechadas asfálticas, se hará conforme se establece en la especificación correspondiente a la partida de trabajo de la cual formará parte.

421.05 Aceptación de los Trabajos

(a) Controles

En relación con esta especificación, el Supervisor efectuará los siguientes controles principales:

- Exigir para cada envío de emulsión asfáltica un Certificado de Calidad del Producto, así como la garantía del fabricante de que dicho producto cumple las condiciones especificadas en la Subsección 400.02(c).

- Verificar el estado y funcionamiento de los equipos de transporte y almacenamiento.

- Verificar que durante el vaciado de los carrotanques no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar la calidad del producto.

- Tomar muestras para los ensayos que se indican en la Subsección 401.09(b), según corresponda y efectuar las pruebas respectivas.

(b) Condiciones específicas para el recibo y tolerancias

Al respecto, el Supervisor efectuará además las siguientes verificaciones:

- Efectuar los ensayos necesarios para determinar la cantidad de emulsión asfáltica incorporada en riegos, tratamientos, sellos de arena-asfalto, lechadas, las mezclas y estabilizaciones.

MEDICION

421.06 La unidad de medida de la emulsión asfáltica será el galón (gln), aproximado al galon completo, de emulsión incorporada en tratamientos superficiales y sello arena-asfalto ejecutadas a satisfacción del Supervisor. El volumen utilizado se calculará considerando la tasa de aplicación promedio de cada jornada, aplicada al área cubierta en la misma según lo indicado en la Subsección 400.08(a).

El volumen de emulsión se calculará considerando una densidad de 1 kg/l. Para efectos de pago, se considerará siempre una emulsión asfáltica con una concentración de 60%; por lo tanto, si la emulsión suministrada y utilizada tiene una concentración diferente, se hará la conversión correspondiente.

PAGO

421.07 El pago se hará al precio unitario del contrato, por la emulsión asfáltica efectivamente aplicada en los riegos de liga, tratamientos superficiales, sello arena-asfalto, recibidas a satisfacción por el Supervisor. El precio unitario deberá cubrir todos los costos de suministro de la emulsión en obra, manejo, almacenamiento y transportes entre la planta de fabricación de la emulsión y el sitio de colocación final. Además, deberá cubrir los costos por concepto de desperdicios, y, en general, todo costo necesario para

| ## Ítem de Pago | ## Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 421.B Emulsión Asfáltica de Rotura Rápida CRS-2 | Galón (gln) |

el correcto cumplimiento de esta especificación.