# EQUIPO MÍNIMO DE LABORATORIO

El Equipo Mínimo de Laboratorio con el cual, tanto el Contratista como el Supervisor debe contar para la ejecución de las obras planteadas en el presente estudio son los siguientes:

Para la Ejecución de la Base Granular (Bacheos)

En Cantera:

01	Juego de mallas para agregado grueso (3/8”, 3/4”, 1”, 1 ½”, 2”, 3” Fondo y Tapa).

01	Juego de mallas para agregado fino (3/8”, N° 4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 50, N° 100, N° 200, Fondo y Tapa), según Norma ASTM D 422

01	Probeta de 500 mililitros.

01	Probeta de 1000 mililitros.

01	Copa de Casagrande para la determinación del Límite Líquido y Vidrio Esmerilado, para el Límite plástico según Norma ASTM D-4318

- Horno eléctrico con termostato, capaz de controlar y mantener temperaturas hasta de 250°C

- Equipo para la determinación del Equivalente de Arena según ASTM D-2419.

01	Equipo para la Determinación de las Partículas Chatas y Alargadas según Norma ASTM D – 4791.

- Equipo para ensayo de Relación Densidad – Humedad, (Proctor-Modificado) – según Norma ASTM D – 1557

01	Equipo para la Determinación del Valor Relativo de Soporte (CBR) según Norma ASTM D – 1883.

01	Picnómetros para gravedad especifica de agregado fino.

01	Canastilla de aluminio para gravedad especifica del agregado grueso.

01	Cubeta metálica para peso unitario de agregado fino.

01	Cubeta metálica para peso unitario de agregado grueso.

En Obra:

02	Equipos para la determinación de la densidad in-situ (Cono y arena).

02 	Equipo Speedy

01	Equipo para determinación de la densidad in-situ (Densímetro Nuclear, opcional).

Para la Ejecución de la Carpeta Asfáltica en Caliente Convencional y modificado

En Cantera:

01	Juego de mallas para agregado grueso (3/8”,1/2”, 3/4”, 1”, 1 ½”, 2”, Fondo y Tapa).

01	Juego de mallas para agregado fino (3/8”, N° 4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 50, N° 100, N° 200, Fondo y Tapa),

- Horno eléctrico capaz de Mantener temperaturas hasta de 250°C

01	Equipo completo “Marshall”, según Norma ASTM D-1559

01	Equipo para la determinación del Equivalente de Arena.

01	Equipo para la Determinación de las Partículas Chatas y Alargadas según Norma ASTM D – 4791.

01	Equipo completo para la determinación del contenido de Ligante asfáltico según Norma ASTM D – 2172.

Para el Diseño, y control de calidad a ejecutarse en el Asfalto Convencional y Modificado, se consideran entre otros los siguientes equipos, los mismos que a opinión nuestra, estarán sujetas a una coordinación estrecha con la Oficina de Apoyo Tecnológico con fines de una adecuada implementación de la logística.

01	Equipo necesario para la determinación de la calidad del asfalto en Obra

01	Ductilometro

01	Equipo para ensayo de recuperación elástica torsional.

01	Equipo para la determinación del Desgaste Cantabro

01	Equipo para la determinación de la Resistencia a la Tracción por compresión diametral.

01	Viscosímetro.

01	Equipo para determinar la Penetración de los Asfaltos.

01	Equipo para medir la recuperación Elástico Torsional.

En Obra:

01	Juego de Termómetros, para controles de temperatura, tanto de ambiente como la de la Mezcla Asfáltica.

01	Equipo para determinación extracción cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos

01	Equipo para medición  de la densidad in-situ de la mezcla asfáltica (Densímetro Nuclear).

Misceláneos:

Balanzas

| Capacidad | Sensibilidad |
| --- | --- |
| 311g | 0.01 g |
| 2160 g | 0.10 g |
| 20000 g | 1.00 g |

Recipientes de aluminio, embudos, pipetas, cucharones de aluminio; martillos, cinceles, brochas, termómetros, guantes de hule y de cuero, palas, barras, carretilla de mano.

Control de Calidad de Obra Terminada:

Como parte del Control de calidad tanto del Proceso constructivo, como de la propia recepción de obra El Contratista deberá efectuar ensayos de “Determinación de la Textura Superficial ó Macro textura”, según norma ASTM E - 965,  Determinación del coeficiente de resistencia al deslizamiento, Determinación de la Rugosidad de la Vía en términos de la escala IRI, así como La medición de deflexiones ASTM D – 4695.