TABLAS UTILIZADAS PARA DESCRIPCION GEOTECNICA DE ROCAS

Tabla N° 01  Designación de colores de la muestra rocosa, tomado de

“The description of rock masses for engineering purpose” (Anon. 1997)

| Matiz | Intensidad | Valor |
| --- | --- | --- |
| Rosa Rojo Amarillo Café Verde olivo Verde Azul Blanco Gris Negro | Rosado Rojizo Amarillento Marrón Verde olivo Verdoso Azulado Grisáceo | claro oscuro |

Tabla Nº 02 Descripción del grado de meteorización de la roca (ISRM, 1981)

| Índice | Termino | Descripción |
| --- | --- | --- |
| M1 | Fresca (sana) | No se observan signos de meteorización en la matriz rocosa, tal vez ligera decoloración sobre las superficies de las discontinuidades principales. |
| M2. | Ligeramente Meteorizada | Se observan cambios en el color original de la roca matriz. Es conveniente indicar el grado de cambio. Todo el material rocoso puede estar decolorado por meteorización y puede ser algo más débil externamente que en su condición fresca. Si se observa que el cambio de color se restringe a uno o algunos minerales se debe mencionar |
| M3 | Moderadamente Meteorizada | Menos de la mitad del material rocoso esta descompuesto y/o desintegrado en suelo. Roca fresca decolorada esta presente aun, formando un esqueleto discontinuo o como núcleos de roca. |
| M4. | Altamente Meteorizada | Más de la mitad de la roca esta descompuesto y/o desintegrado a suelo. La roca se ha alterado al estado de un suelo, manteniéndose la fábrica original formando un esqueleto discontinuo o como núcleos de roca. La roca es friable, pero los granos minerales no están descompuestos. |
| M5 | Completamente Meteorizada o descompuesta | La roca se ha alterado al estado de un suelo, alguno o todos los minerales están descompuestos. La estructura original del macizo es aun en gran parte reconocible. |
| M6 | Suelo residual | Todo el macizo rocoso se ha transformado en un suelo. Se ha destruido la estructura del macizo y la fabrica del material |

Tabla Nº 03  Grado de fracturamiento de la roca (ISRM, 1978)

| Índice | Grado de fracturación | Espaciamiento de fracturas (m) |
| --- | --- | --- |
| F1 | Masivo sin fracturas | > 6 |
| F2 | Algunas fracturas | 2 - 6 |
| F3 | Poco fracturado | 0.60 – 2 |
| F4 | Fracturado | 0.20 – 0.60 |
| F5 | Muy fracturado | 0.06 – 0.20 |
| F6 | Triturado | 0.02 - 0.06 |
| F7 | Suelo residual | < 0.02 |

Tabla N° 04. Índice de la calidad de la roca (RQD) según Deere, 1968

| RQD (%) | Calidad de roca |
| --- | --- |
| < 25 % 25 – 50 % 50 – 75 % 75 – 90 % 90 – 100% | Muy mala Mala Regular Buena Muy buena |

Tabla Nº 05 Ensayos de Índice manual de resistencia de roca en campo (ISRM, 1981)

| Clase | Descripción | Identificación del campo | Valor aproximado de la resistencia a compresión simple |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mpa | Kg/cm2 |
| S1 | Arcilla muy blanda | El puño penetra fácilmente varios cm. | < 0.025 | < 0.25 |
| S2 | Arcilla débil | El dedo penetra fácilmente varios cm. | 0.025 -0.05 | 0.25 – 0.5 |
| S3 | Arcilla firme | Se necesita una pequeña presión para penetrar el dedo | 0.05 – 0.1 | 0.5 - 1 |
| S4 | Arcilla rígida | Se necesita una fuerte presión para hincar el dedo | 0.1 – 0.25 | 1 – 2.5 |
| S5 | Arcilla muy rígida | Con cierta presión puede marcarse con la uña | 0.25 – 0.5 | 2.5 – 5.0 |
| S6 | Arcilla dura | Se marca con dificultad al marcar con la uña | > 0.5 | > 5.0 |
| R0 | Roca extremadamente blanda | Se puede marcar con la uña | 0.25 – 1.0 | 2.5 - 10 |
| R1 | Roca muy blanda | Deleznable bajo golpes del martillo de geólogo, puede rayarse con una navaja. Se talla fácilmente con una navaja | 1.0-5.0 | 10-50 |
| R2 | Roca blanda | Puede rayarse con dificultad con la navaja, se pueden hacer marcas poco profundas golpeando fuertemente con la punta del martillo | 5.0-25 | 50-250 |
| R3 | Roca moderadamente dura | No se puede rayar con una navaja la muestra en mano, se puede romper con un golpe firme del martillo de geólogo, al impacto la punta del martillo indenta hasta 5 mm. | 25-50 | 250-500 |
| R4 | Roca dura | Se necesita más de un golpe con el martillo de geólogo para romper la muestra, especimenes sostenidos en la mano se rompe con un simple golpe de martillo | 50-100 | 500-1000 |
| R5 | Roca muy dura | Se necesita muchos golpes con el martillo de geólogo para romper la muestra. | 100-250 | 1000-2500 |
| R6 | Roca extremadamente dura | El martillo produce solamente descarrillado de la muestra, sonido metálico de golpe. Solo saltan esquirlas de roca. | > 250 | > 2500 |

Tabla Nº 06. Calidad del macizo rocoso en relación al índice RMR

| Clase | Calidad | Valoración RMR | Cohesión | Angulo de rozamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Muy buena | 100 - 81 | > 4kg/cm2 | > 45º |
| II | Buena | 80 - 61 | 3 – 4 kg/cm2 | 35º - 45º |
| III | Media | 60 – 41 | 2 – 3 kg/cm2 | 25º - 35º |
| IV | Mala | 40 - 21 | 1 – 2 kg/cm2 | 15º - 25º |
| V | Muy mala | < 20 | < 1 kg/cm2 | < 15º |

TABLAS UTILIZADAS PARA  DESCRIPCION GEOTECNICA DE SUELOS

Tabla Nº 07 Cuadro de clasificación de componentes y fracciones del suelo en el campo. Wagner – 1957 (Lambe)

| Material | Tamaño (mm) | Tamiz |
| --- | --- | --- |
| Bloques | > 300 | > de 12 plg |
| Bolon | 150 - 300 | 6 - 12 plg |
| Canto rodado | 76,2 - 150 | 3 - 6 plg |
| Grava gruesa | 19 - 76,2 | 3/4 - 3 plg |
| Grava fina | 4,76 - 19 | Nº 4 - 3/4 plg |
| Arena gruesa | 2 - 4,75 | Nº 10 - Nº 4 |
| Arena media | 0,425 - 2 | Nº 40 - Nº 10 |
| Arena fina | 0,075 - 0,425 | Nº200 - Nº40 |
| Limo | < 0,074 | < Nº 200 |
| Arcilla |  |  |

Tabla Nº 08. Plasticidad de suelos finos y fracción fina de los suelos gruesos.

IAEG-1979 y Matula 1981

| Termino |  | Índice de plasticidad | Prueba de campo |
| --- | --- | --- | --- |
| Plasticidad | consistencia |  |  |
| Extremadamente | Muy suave | > de 35 | Exuda entre los dedos cuando se aprieta en la mano |
| Altamente | Suave | 35 - 17 | Puede hundirse el dedo pulgar con ligera presión |
| Moderadamente | Firme | 17 - 7 | Se hunde el dedo pulgar con fuerte presión |
| Ligeramente | Rígido | 7 - 1 | No se hunde el dedo pulgar pero se indenta con la uña del pulgar |
| No | Muy rígido o duro | < que 1 | Se indenta con la navaja |

Tabla Nº 09. Consistencia relativa de suelos cohesivos

Matula 1981 y Martínez 1982

| Termino | Resistencia al corte no drenada | Índice de consistencia | Prueba de campo |
| --- | --- | --- | --- |
| Muy blanda | < de 20 | < 0.05 | Se escurre entre los dedos al cerrar al mano |
| Blanda | 20 - 40 | 0.05 – 0.25 | Se amasa fácilmente con los dedos |
| Firme | 50 - 75 | 0.25 – 0.75 | Se amasa con fuerte presión de los dedos |
| Rígida | 75 - 150 | 0.75 – 1.00 | Se deprime con fuerte presión de los dedos |
| Muy rígida o dura | > de 150 | > de 1.00 | Se hiende ligeramente con la punta del lápiz |

Tabla Nº 10. Clasificación unificada de suelos incluyendo identificación yDescripción de campo

| Tamaño | División principal | Símbolo de grupo | Nombre común | Procedimiento de identificación de campo | Criterios de clasificación de laboratorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo grueso (0.074 - 76.2 mm) | Gravas limpias (pocos finos o ninguno) | GW | Gravas bien graduadas, mezclas de grava y arena, pocos finos o ninguno | Amplia variedad de tamaños de grano y cantidades sustanciales de todo los tamaños intermedios de partículas | Menos del 5% pasa la malla 200: Cu=D60/D10 mayor o igual que 4;Cz=(D30)2/(D10xD60) entre 1 y 3 |
|  |  | GP | Gravas o mezclas de grava y arena con graduación mala, pocos finos o ninguno | Predominantemente un tamaño, o un rango de tamaños en donde faltan algunos tamaños intermedios. | Menos del 5% pasa la malla Nº 200. no cumple ambos criterios para GW |
|  | Gravas con finos (cantidad apreciable de finos) | GM | Gravas limosas, mezcla de grava-arena-limo | Finos no plásticos o finos de baja plasticidad (véase los suelos ML). | Mas del 12% pasa la malla Nº 200 índice de plasticidad menor que 4 |
|  |  | GC | Gravas arcillosas, mezclas de grava-arena-arcilla | Finos plásticos (véase los suelos CL) | Mas del 12% pasa la malla Nº 200 índice de plasticidad mayor que 7 |
|  | Arenas limpias (pocos finos o ninguno) | SW | Arenas bien graduadas, arenas con grava, pocos finos o ninguno | Amplia variedad de tamaños de grano y cantidades sustanciales de todo los tamaños intermedios de partículas | Menos del 5% pasa la malla 200: Cu=D60/D10 mayor o igual que 6; Cz=(D30)2/(D10xD60) entre 1 y 3 |
|  |  | SP | Arenas o arenas con grava con graduación mala, pocos finos o ninguno | Predominantemente un tamaño, o un rango de tamaños en donde faltan algunos tamaños intermedios. | Menos del 5% pasa la malla Nº 200. no cumple ambos criterios para SW |
|  | Arenas con finos (cantidad apreciable de finos) | SM | Arenas limosas, mezclas de arena-limo | Finos no plásticos o finos de baja plasticidad (véase los suelos ML). | Mas del 12% pasa la malla Nº 200 índice de plasticidad menor que 4 |
|  |  | SC | Arenas arcillosas, mezclas de arena-arcilla | Finos plásticos (véase los suelos CL) | Mas del 12% pasa la malla Nº 200 índice de plasticidad mayor que 7 |
| Suelos finos (< a 0.074 mm) | Limos y arcillas | ML | Limos inorgánicos y arenas muy finas, roca pulverizada, arenas finas limosas o arcillosas, o limo arcillosos con ligera plasticidad | Resistencia seca o trituramiento= ninguna a ligera. Dilataría o reacción a las sacudidas=rápida a lenta. Tenacidad o consistencia cerca del LP=Ninguna. | Más del 50% pasa la malla Nº 200. Limite liquido menor de 50 |
|  |  | CL | Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas delgadas. | Resistencia seca o trituramiento=media a alta. Dilataría o reacción a las sacudidas=ninguna a muy lenta. Tenacidad o consistencia cerca del LP=Media. |  |
|  |  | OL | Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad | Resistencia seca o trituramiento=ligera a media. Dilataría o reacción a las sacudidas=Lenta. Tenacidad o consistencia cerca del LP=Ligera. |  |
|  |  | MH | Limos inorgánicos, suelos limados o arenosos micáceos o dicotomaceos, limos elásticos | Resistencia seca o trituramiento=ligera a media. Dilataría o reacción a las sacudidas=Lenta a ninguna. Tenacidad o consistencia cerca del LP=Ligera a media. | Más del 50% pasa la malla Nº 2000. Limite liquido mayor a 50 |
|  |  | CH | Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, arcillas gruesas | Resistencia seca o trituramiento=Ninguna a muy alta. Dilataría o reacción a las sacudidas= ninguna. Tenacidad o consistencia cerca del LP=alta. |  |
|  |  | OH | Arcillas orgánicas de plasticidad media a alta | Resistencia seca o trituramiento=Media a alta. Dilataría o reacción a las sacudidas= ninguna a muy lenta. Tenacidad o consistencia cerca del LP=ligera a media. |  |
| Suelo orgánico |  | Pt | Turbas y otros suelos altamente orgánicos | Se identifican fácilmente por el olor, color, sensación esponjosa y con frecuencia, por su textura fibrosa |  |