sección 810.A                                             MARCAS EN EL PAVIMENTO

- 810.01 Descripción

Las marcas a aplicar en el pavimento sirven para delimitar los bordes de pista, separar los carriles de circulación y el eje de la vía en carreteras bidireccionales de una sola calzada. También tiene por finalidad resaltar y delimitar las zonas con restricción de adelantamiento.

También las marcas en el pavimento pueden estar conformadas por símbolos y palabras con la finalidad de ordenar encausar y regular el tránsito vehicular y complementar y alertar al conductor de la presencia en la vía de colegios, cruces de vías férreas, intersecciones, zonas urbanas y otros elementos que pudieran constituir zonas de peligro para el usuario.

Los detalles no considerados en los planos deberán complementarse con lo indicado en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras en vigencia.

El Contratista no podrá dar  inicio a las labores de demarcación del pavimento, sin autorización del Supervisor, quien verificará la ubicación de las marcas conforme a lo indicado en los planos de proyecto o según las instrucciones del Supervisor.

- 810.02 Materiales

El Contratista deberá presentar al Supervisor los certificados de calidad de la pintura y microesferas de vidrio a utilizar en los trabajos.

PINTURAS DE TRÁFICO  COLOR BLANCO Y AMARILLO (TIPO II)

a)   Tipo TT-P-115F

Esta debe ser una pintura compuesta por sólidos de resina de caucho clorado – alquídico con la formulación exacta de la norma TT-P-115F.

La pintura deberá tener la pigmentación adecuada, que permita buena visibilidad, resistencia a la abrasión y gran durabilidad, así como  de secado rápido.

Las pinturas de tráfico deberán cumplir con las E.T.C., las cuales se transcriben a continuación:

| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PINTURAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | UND | TIPO I | TIPO II |
| Pigmentos Blanco Amarillo | % % | 54 mín. 54 mín. | 57 mín. 57 mín. |
| Vehículos no volátiles del total del vehículo | % | 31 mínimo | 41 mín. |
| Humedad | % | 1.0 máx. | 1.0 máx. |
| Arenilla y piel | % | 1.0 máx. | 1.0 máx. |
| Viscosidad | Ku | 70 – 80 | 70 – 80 |
| Seco “no pick up” | minuto | 30 máx. | 5 máx. |
| Sangrado |  | 0.90 mín. | 0.90 mín. |
| Grado de fineza | hegman | 2 mín. | 2 mín. |
| Reflectancia Direccional Blanco | % | 85 mín | 85 mín |
| Cubrimiento Blanco Amarillo |  | 0.96 mín. 0.96 mín. | 0.96 mín. 0.96 mín. |
| Resistencia a la abrasión (secado al horno) (litros/arena) Blanco Amarillo |  | 35 mín. 30 mín. | 35 mín. 30 mín. |
| Resistencia a la abrasión (secado a la intemperie) (litros/arena) Blanco Amarillo |  | 26 mín. 23 mín. | 26 mín. 23 mín. |
| Color Blanco Amarillo | Standard para Carretera 595 Standard Nº 33538 |  |  |
| Condición en el envase | La pintura no debe tener excesivo asentamiento en un envase destapado y lleno y debe mezclarse bien con una espátula. La pintura no debe presentar coágulos, terrones, piel o separación del color |  |  |
| Piel | La pintura no debe presentar piel después de 48 horas en un envase hasta las ¾, tapado y cerrado |  |  |
| Estabilidad en almacenamiento | Sin asentamiento excesivo, corteza o incremento en la viscosidad, consistencia de fácil agitación para su uso. |  |  |
| Flexibilidad y adhesión | La pintura no debe presentar cuarteado, escamas o pérdida de adhesión. |  |  |
| Resistencia al agua | La pintura no debe presentar ablandamiento, ampollamiento, cambio de color, pérdida de adhesión o cualquier otro deterioro |  |  |
| Estabilidad fluida | La pintura diluida debe estar uniforme y no debe presentar separación, coágulos o precipitación después de ser diluida en proporción de 8 partes por volumen de la pintura por una parte de un solvente apropiado. |  |  |
| Propiedades de pulverizado | La pintura tal como viene o diluida no más en la proporción de 8 partes por volumen, debe tener propiedades satisfactorias cuando se aplica con soplete (tendido en posición horizontal) a un espesor húmedo de aproximadamente 381 micrones (0.015 pulgadas) |  |  |
| Apariencia | La pintura sopleteada debe secar y quedar una película suave, uniforme, libre de asperezas, arenilla u otra imperfección de la superficie. |  |  |
| Apariencia después de un clima acelerado | Las planchas preparadas y probadas deben evaluarse en primer lugar en la prueba de abrasión, para ver la apariencia y cambio de color. La pintura blanca no debe presentar más allá de una ligera decoloración, la pintura amarilla deberá estar dentro de los límites especificados. |  |  |

La  pintura recomendada en el presente Proyecto es el TIPO II, en caso el contratista plantee otro tipo de pintura, la misma podrá ser aceptada a responsabilidad.

b)	MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLECTIVAS

b.1	   Definición

Las microesferas de vidrio se definen a continuación por las características que deben reunir para que puedan emplearse en la pintura de marcas viales retroreflectiva, por el sistema de post-mezclado, en la señalización horizontal de carreteras.

Las microesferas de vidrio deberán cumplir con las E.T.C.

b.2.	Características

b.2.1	Naturaleza

Estarán hechas de vidrio y deberán ser transparentes, limpias, lisas y esféricas; serán de tal naturaleza que permitan su incorporación a la pintura inmediatamente después de aplicada, de modo que su superficie se pueda adherir firmemente a la película de pintura.

b.2.2	Clasificación

Las microesferas de vidrio según la norma AASHTO M-247 se clasifican de acuerdo a su tamaño o graduación, según lo indicado en la siguiente tabla:

| TAMIZ |  | % que pasa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tamaño de Abertura (mm) | Nº | TIPO I | TIPO II |
| 0.850 | 20 | 100 |  |
| 0.600 | 30 | 75 - 95 | 100 |
| 0.425 | 40 |  | 90 - 100 |
| 0.300 | 50 | 15 - 35 | 50 - 75 |
| 0.180 | 80 |  | 0 - 5 |
| 0.150 | 100 | 0 - 5 |  |

b.2.3	Flotación

La aplicación de las microesferas estará de acuerdo con el espesor de la pintura, debiendo garantizarse una flotabilidad entre 50 y 60% fin de garantizar la máxima eficiencia de retroreflectividad de las microesferas aplicadas.

b.2.4	Índice de refracción

El índice de refracción de las microesferas de vidrio deberá estar comprendido entre 1.50 a 1.55.

b.2.5	Resistencia a la abrasión

La resistencia a la abrasión para microesferas retenidas en la malla Nº 40 debe ser 70% como mínimo.

b.2.5.1	Resistencia a la humedad

Las esferas no deberán absorber humedad durante su almacenamiento. Ellas deben permanecer libres de racimos y grumos y deben fluir libremente desde el equipo de dispersión.

b.2.5.2	Resistencia a los ácidos

No presentarán al ser observadas posteriormente al microscopio, señal alguna de haber sido dañadas.

b.2.5.3	Resistencia a la solución 1N de cloruro cálcico

No presentarán al ser observadas posteriormente al microscopio, señal alguna de haber sido dañadas.

b.2.6	Dosificación

La aplicación de las microesferas de vidrio sobre la pintura, para convertirla en retroreflectante se efectuará por el sistema de post-mezclado, con unas dosificaciones aproximadas que fluctúan de doscientos ochenta gramos de microesferas por metro cuadrado de pintura (0,280 kg/m2) a cuatrocientos veinte gramos de microesferas por metro cuadrado de pintura (0,420 kg/m2). El proceso de aplicación será por gravedad, las microesferas son colocadas en la tolva de la dosificadora y fluirán libremente inmediatamente después de haber pintado la vía en forma uniforme, lo que garantizará su adherencia.

- 810.03 Requisitos para la Construcción

El área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas.  Esto puede ser realizado por escobillado u otros métodos aceptables para el Supervisor.  La máquina de pintar deberá ser del tipo rociador, capaz de aplicar la pintura satisfactoriamente bajo presión, con una alimentación uniforme a través de boquillas que rocíen directamente sobre el pavimento.

Cada máquina deberá tener un tanque de pintura, equipado con un agitador mecánico.  Cada boquilla deberá estar equipada con válvulas de cierre satisfactoria, que permitan aplicar rayas continuas o discontinuas automáticamente.  Cada boquilla deberá tener un dispensador automático de microesferas de vidrio, que  deberá operar simultáneamente con la boquilla rociadora y distribuir las esferas uniformemente, a la velocidad especificada.  Cada boquilla deberá también estar equipada con guías de rayas adecuadas que consistirán de mortajas metálicas o golpes de aire.

Las líneas deberán tener 10 cm de ancho. Los segmentos de línea interrumpida también deberán ser de 10 cm de ancho.  Los segmentos de línea interrumpida deberán ser de 4.50 m de longitud con intervalos de 7.50 m en zonas rurales y 3.00 m., de longitud con intervalos de 5.00 m., en zonas urbanas; tal como se indican en los planos de señalización. En las zonas de preaviso, los segmentos tendrán 4.50 m. de longitud espaciados cada 1.50 m, en zonas rurales; mientras que en las zonas urbanas los segmentos tendrán 3.00 m. de longitud con espaciamientos de 1.00 m.

Las marcas sobre el pavimento serán continuas en los bordes de calzada y discontinuas en el eje con excepción de las de adelantamiento prohibido; las líneas de borde de calzada serán de color blanco, mientras que las líneas centrales serán de color amarillo.

Los símbolos, flechas, letras y otros elementos a pintar sobre el pavimento, estarán de acuerdo a lo indicado en los planos o lo que disponga el Supervisor, deberán tener  una apariencia clara, uniforme y bien terminada.

Todas las marcas que no tenga una apariencia uniforme y satisfactoria, durante el día o la noche, deberán ser corregidas por el Contratista a su costo.

- 810.04 Método de Medición

Las cantidades aceptadas de marcas en el pavimento se medirán en metros cuadrados, verificados y aceptados por el Supervisor.

- 810.05 Bases de Pagos

El trabajo desarrollado según la presente especificación será pagado con la partida correspondiente y por metros cuadrados al precio unitario del contrato; este precio y pago constituirá compensación total por el suministro de colocación de todos los materiales, mano de obra, beneficios sociales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar el trabajo comprendido en esta partida y a entera satisfacción del Supervisor.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 810.A Marcas en el Pavimento. | Metro Cuadrado (m2) |