MEJORAMIENTO DE SUELOS DE SUBRASANTE

El espesor de mejoramiento de subrasante se determino teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Suelos de baja capacidad portante (CBR < 5 %).

- Cambio de rigidez entre la plataforma existente y la explanada en corte a media ladera.

- Suelos Expansivos (suelos de media y de alta expansión)

- Suelos Blandos

- Humedad natural mayor al Límite líquido y/o OCH

- Contenido de materia orgánica

- Indice de consistencia

- En los casos que en una misma sección se han establecido dos o más criterios de mejoramiento de subrasante se adopto la de mayor espesor de reemplazo (caso más crítico), como se detalla  en el Cuadro Nº 1.23.

CUADRO Nº 1.23

| ESPESORes de mejoramiento según CRITERIO DE ANALISIS (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CBR < 5 % | Cambio de Rigidez | suelos EXPANSIvos | SUELOS BLANDOS |
| 0.50 | 0.35 | 0.45 | 0.90 |

- En la sección del Km. 108+420 al Km.108+637 se ha establecido un espesor de reemplazo de 0.20 m (cambio de rigidez y material inadecuado suelo A-6(3)), porque a partir de esta profundidad se encuentra el estrato rocoso.

- El material a utilizar para el mejoramiento del suelo de la subrasante será de las Canteras Lucumayo, Chaullay, Platanal y Vilcanota.

- Se ha elaborado el cuadro denominado “Delimitación de Sectores de Mejoramiento de Subrasante”, que se adjunta: