ÍNDICE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PONTON LUCUMAYO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PONTON LUCUMAYO

- OBRAS PRELIMINARES.

  - DESBROCE Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

El desbroce y limpieza se efectuará con la finalidad de dejar libre y limpio el área de MATERIALES orgánicos, deletéreos, raíces, tallos, arbustos, etc. donde se realizarán los trabajos para la construcción del puente, además de la zona de campamento, almacén de agregados para concreto y área de depósito de la estructura nueva. Se aplicará la Sección 201 EG-2000

EQUIPO

El equipo empleado para la ejecución de los trabajos de desbroce y limpieza, deberá ser compatible con los procedimientos de ejecución adoptados y requiere la aprobación previa del Supervisor. Teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajuste al programa de ejecución de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la especificación.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

# El CONTRATISTA está obligado a efectuar todos los trabajos necesarios para la limpieza de la zona de trabajo de todo material orgánico de origen animal  o vegetal (raíces, arbustos etc.) Se procederá el tratamiento de los residuos tal como se indica en el plan de manejo ambiental.

# MÉTODO DE MEDICIÓN

La partida de desbroce y limpieza se efectuará por hectárea (Ha)

# BASE DE PAGO

El pago de esta partida se efectuará al precio unitario por hectárea (Ha) de desbroce y limpieza efectuado, debiendo considerarse los materiales y equipos necesarios y todos aquellos imprevistos necesarios hasta completar los trabajos a satisfacción del supervisor.

  - TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN

Comprende todos los trabajos para materializar el eje del puente y cada uno de los estribos de apoyo así como sus niveles y dimensiones en planta. Se incluye además el control topográfico durante la ejecución de la obra. La responsabilidad total por el mantenimiento de niveles, alineamiento y gradientes del diseño recae sobre el CONTRATISTA. Se aplicará la Sección 102.00 EG-2000.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

El CONTRATISTA coordinadamente con el Supervisor, no escatimará esfuerzos en obtener la mayor cantidad posible de información topográfica, con el fin de no encontrar posteriores conflictos en la MÉTODO DE MEDICIÓN y pago de las partidas.

Los tramos que el CONTRATISTA haya considerado prioritarios dentro de su plan de trabajo serán nivelados y presentados al Supervisor para su verificación y aprobación, sin este requisito el CONTRATISTA no podrá dar inicio a los trabajos de obra; el Supervisor contará con cinco días útiles, para pronunciarse al respecto. El CONTRATISTA deberá hacer entregas racionales y periódicas en función de su real necesidad de avance de obra.

Los trabajos básicos que se deben realizar son:

- Identificación de las cotas fijas (BMs), monumentación y nivelación de BMs auxiliares.

- Localización y estacado del eje del puente y trazado en planta de los estribos, losas de aproximación y los accesos.

- Control permanente de los niveles de vaciado de concreto.

- Seccionamiento de perfiles transversales cada 10 m en tangente y curvas.

- Procesamiento de la información levantada en campo.

- Otros trabajos topográficos complementarios de necesidad para el proyecto.

- Mantenimiento de los hitos colocados y aprobados hasta el final de la obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El Supervisor verificará en la obra que el CONTRATISTA realice todas las labores indicados en esta partida. Se considerará como método de medición el metro cuadrado (m2.) a satisfacción del Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago está considerado por metro cuadrado (m2). Dicho precio y pago constituirán compensación total por:

- Todos los instrumentos topográficos necesarios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de las obras, así como el respectivo control topográfico durante la ejecución de la obra

- Todo el equipo requerido en gabinete

- Estacas, pintura, hitos, etc.

El pago tendrá en cuenta toda mano de obra (incluidas las leyes sociales), equipo, herramientas y demás imprevistos para Completar  la partida

  - PASE PROVISIONAL (VADO)

- DESCRIPCIÓN

Si la construcción de alguna estructura requiere que se hagan desvíos del tránsito, el Contratista deberá proporcionar estructuras y puentes provisionales seguros y estables que garanticen la adecuada seguridad al tránsito público, de acuerdo a los planos y documentos del proyecto o lo indicado por el Supervisor.

El Supervisor deberá impartir las órdenes e instrucciones necesarios para

el cumplimiento de lo especificado en esta Sub sección. Se aplicará la Sección 103.00 EG-2000

    - MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN MATERIAL SUELTO)

DESCRIPCIÓN

Las excavaciones se refieren  al movimiento de todo material y de cualquier naturaleza, que debe ser removido para proceder a la construcción de las cimentaciones y elevaciones de las subestructuras, de acuerdo a los planos o a las indicaciones de la Supervisión.

Las cotas de fondo de cimentación indicados en los planos pueden ser modificados por orden escrita de la Supervisión, si tal variación fuese necesaria para asegurar la estabilidad de la obra.

El Contratista efectuará la excavación por el método que más le convenga, sin dañar la obra ya realizada ni las construcciones adyacentes.

El fondo de cimentación deberá ser nivelado rebajando los puntos altos, pero de ninguna manera rellenando los puntos bajos.

En cualquier tipo de suelos al ejecutar los trabajos de excavación o nivelación se tendrá la preocupación de no producir alteraciones en la consistencia del terreno natural de base.

Cuando la estabilidad de las paredes de las excavaciones las requieran, deberán construirse defensas (entibados, tablestacados, etc.), necesarias para su ejecución.

Todo material extraído que no sea utilizado con relleno, deberá ser transportado hacia otro lugar de modo que no afecte la capacidad del cauce o la estética de los accesos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad es el m3.

Para efectos del metrado del Expediente Técnico, se ha previsto efectuar las excavaciones con un sobreancho  en la base de 0.50 m. y un talud de 1 horizontal por 5 vertical.

Los volúmenes a excavar para mantener la estabilidad de la excavación no serán considerados en los metrados.

BASE DE PAGO

El pago de las excavaciones se hará en la base de precio unitario por metro cúbico (m3) de excavación de acuerdo al párrafo anterior.

El precio unitario incluirá además, los mayores volúmenes a excavar para mantener la estabilidad de excavación y las obras de defensa necesarias

Para su ejecución.  Dicho precio unitario variará según sea la calidad del material a remover y en caso de las excavaciones bajo agua, según la profundidad a la que se ejecute

    - ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE

DESCRIPCIÓN

Bajo esta partida se considera los traslados de cualquier material excedente inservible incluyendo las piedras que se salgan a la superficie, trozos de concreto demolido, llevando los MATERIALES a diferentes lugares  y para diferentes objetos que indique la Supervisión, todo de acuerdo con sus correspondientes especificaciones. El material remanente inservible que sea necesario eliminar se mide desde el centro de gravedad de la fuente de origen hasta el centro de gravedad de uno de los depósitos (botaderos) señalados en el proyecto o los que indique el Supervisor.

En el análisis de precios unitarios se ha considerado el esponjamiento del material a eliminar.

MÉTODOS DE MEDICIÓN

Se considera como volumen de eliminación expresado en  metros cúbicos (m3) a la diferencia entre el volumen procedente de las excavaciones de las estructuras y el volumen de relleno de estructuras con material propio. El mayor volumen de material a eliminar por esponjamiento, se considerará en el análisis de precios unitarios.

El trabajo ejecutado, autorizado y aprobado por el supervisor, se medirá en metros cúbicos (m3).

Las secciones se determinarán a partir de los planos topográficos del proyecto.

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3).

La unidad de MÉTODO DE MEDICIÓN será el metro cúbico (m3). La distancia se medirá a lo largo de la ruta más corta de transporte. Si el RESIDENTE DE OBRA elige transportar por una ruta más larga, no se le reconocerá ningún pago adicional.  Los cómputos para el pago se harán con la distancia más corta aprobada por la supervisión.

La distancia de transporte del material excedente estará comprendida entre los centros de gravedad del material en su posición original y del depósito de material excedente (botadero).

El cálculo del carguío, descarga y tiempos muertos estarán considerados dentro del primer kilómetro.

Para todos las casos, se establece que los sitios de depósitos (botaderos) serán los señalados en el proyecto o los que indique el Supervisor en el campo.  Para toda consideración, siempre se pagará la distancia más corta.

BASE DE PAGO

La cantidad de metros cúbicos (m3), determinada en la forma descrita, se pagará al precio unitario establecido en el Presupuesto Base.  Entendiéndose que dicho precio y pago serán la compensación total por mano de obra (incluidas leyes sociales), equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida correspondiente a satisfacción del supervisor.

Asimismo, los precios unitarios considerarán los cambios volumétricos de los MATERIALES (esponjamientos y contracciones) según sea el caso.

DESCRIPCIÓN

Las excavaciones se refieren  al movimiento de todo material y de cualquier naturaleza, que debe ser removido para proceder a la construcción de las cimentaciones y elevaciones de las subestructuras, de acuerdo a los planos o a las indicaciones de la Supervisión.

Las cotas de fondo de cimentación indicados en los planos pueden ser modificados por orden escrita de la Supervisión, si tal variación fuese necesaria para asegurar la estabilidad de la obra.

- MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

- Para cumplir con el objetivo se deberá efectuar:

- Lastrado con material granular debidamente compactado

- Pasada de motoniveladora y o tractor de oruga

- BASE DE PAGO

La unidad de pago es por metro lineal (m) y corresponde a la longitud de ejecución del proyecto que será pagado de acuerdo al precio unitario del presupuesto y dicho precio y pago constituirá el gasto asignado por el mantenimiento de la apertura de dicho vado hasta la culminación del proyecto.

    - EXTRACCION TRANSPORTE Y APILAMIENTO DE MATERIAL SELECCIONADO

- DESCRIPCIÓN

Si la construcción de alguna estructura requiere que se hagan desvíos del tránsito, el Contratista deberá proporcionar estructuras o pases  provisionales seguros y estables que garanticen la adecuada seguridad al tránsito, de acuerdo a los planos y documentos del proyecto o lo indicado por el Supervisor.

El Supervisor deberá impartir las órdenes e instrucciones necesarios para el cumplimiento de lo especificado en esta Sub sección. Se aplicará la Sección 103.00 EG-2000, en la actividad del apilamiento del material seleccionado se considera dos actividades  el apilamiento del material y la conformación del pedraplen.

- MATERIALES

- Requisitos de los materiales

Todos los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes deberán provenir de cantera; deberán estar libres de sustancias deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales.

Se denomina relleno con material de cantera al proveniente de los cortes ejecutados en canteras seleccionadas para este uso (rellenos).

Su empleo deberá ser autorizado por el Supervisor, quien de ninguna manera permitirá la construcción de terraplenes con materiales de características expansivas.

Si por algún motivo sólo existe en la zona material expansivo, se deberá proceder a estabilizarlos antes de colocarlos en la obra.

Los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes deberán cumplir los requisitos indicados en la siguiente tabla:

| CONDICIÓN | PARTES DEL TERRAPLÉN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BASE | CUERPO | CORONA |
| Tamaño máximo | 150 mm | 100 mm | 75 mm |
| % Máximo de Piedra | 30% | 30% | -.- |
| Índice de Plasticidad | < 11% | < 11% | < 10% |

Además deberán satisfacer los siguientes requisitos de calidad:

Desgaste de los Ángeles	: 60% máx. (MTC E 207)

Tipo de Material: A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-5 y A-3

En la Tabla Ensayos y Frecuencias se especifican las normas y frecuencias de los ensayos a ejecutar para cada una de las condiciones establecidas

Los agregados para la construcción del afirmado deberán ajustarse a alguna de las siguientes franjas granulométricas:

| TAMIZ | PORCENTAJE QUE PASA |  |
| --- | --- | --- |
|  | A-1 | A-2 |
| 50 mm ( 2” ) | 100 | --- |
| 37.5 mm ( 1½” ) | 100 | --- |
| 25 mm ( 1” ) | 90 - 100 | 100 |
| 19 mm ( ¾” ) | 65 - 100 | 80 – 100 |
| 9.5 mm ( 3/8” ) | 45 - 80 | 65 – 100 |
| 4.75 mm ( Nº 4 ) | 30 - 65 | 50 – 85 |
| 2.0 mm ( Nº 10 ) | 22 - 52 | 33 – 67 |
| 4.25 um (Nº 40 ) | 15 - 35 | 20 – 45 |
| 75 um (Nº 200 ) | 5 - 20 | 5 – 20 |

Fuente: AASHTO M - 147

Además deberán satisfacer los siguientes requisitos de calidad:

- Desgaste los Ángeles: 50% máx. (MTC E 207)

- Límite Líquido: 35% máx. (MTC E 110)

- Índice de Plasticidad: 4 - 9 (MTC E 111)

- CBR: 40% mín.(1) (MTC E 132)

- Equivalente de Arena: 20% mín. ( MTC E 114 )

- Base y cuerpo del terraplén

La Supervisión sólo autorizará la colocación de materiales de terraplén cuando el terreno base esté adecuadamente preparado y consolidado, según se indicó anteriormente.

El material del terraplén se colocará en capas de espesor uniforme, el cual será lo suficientemente reducido para que, con los equipos disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido. Los materiales de cada capa serán de características uniformes. No se extenderá ninguna capa, mientras no se haya comprobado que la subyacente cumple las condiciones de compactación exigidas.

Se deberá garantizar que las capas presenten adherencia y homogeneidad entre sí. Será responsabilidad del Contratista asegurar un contenido de humedad que garantice el grado de compactación exigido en todas las capas del cuerpo del terraplén.

En los casos especiales en que la humedad del material sea considerablemente  mayor que la adecuada para obtener la compactación prevista, el Contratista propondrá y ejecutará los procedimientos más convenientes para ello, previa autorización del Supervisor, cuando el exceso de humedad no pueda ser eliminado  por el sistema de aireación.

Obtenida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la capa.

El espesor de las capas de terraplén será definido por el Contratista con base en la metodología de trabajo y equipo, aprobada previamente por el Supervisor, que garantice el cumplimiento de las exigencias de compactación uniforme en todo el espesor.

- Transporte y colocación del material

El Contratista deberá transportar y depositar el material de modo, que no se produzca segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie existente.

Durante esta labor se tomarán las medidas para el manejo del material de afirmado, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar.

- PEDRAPLEN

- Descripción

Este trabajo consiste en la preparación de la superficie de apoyo del pedraplén y la colocación y compactación de materiales pétreos adecuados, de acuerdo con los planos y secciones transversales del proyecto y las instrucciones de la Supervisión.

En los pedraplenes se distinguirán tres partes o zonas constitutivas:

| (a) | Base, parte inferior del pedraplén, en contacto con el terreno natural (fundación). |
| --- | --- |
| (b) | Cuerpo, parte del pedraplén comprendida entre la base y la transición. |
| (c) | Transición, formada por la parte superior del pedraplén y con espesor igual a un metro (1m), salvo que los planos o las especificaciones especiales modifiquen dicha magnitud. |

Corona (Capa subrasante)

Es la zona comprendida entre la transición del pedraplén y la superficie de la explanación. Sus dimensiones y características son las mismas que se establecen para la corona de los terraplenes y están definidas en la Sección 210 de estas especificaciones.

- Materiales

Los materiales por emplear en la construcción de pedraplenes pueden proceder de la excavación de la explanación o de fuentes aprobadas y provendrán de cantos rodados o rocas sanas, compactas, resistentes y durables.

Deberán, además, cumplir los siguientes requisitos:

(a) Granulometría

El tamaño máximo no deberá ser superior a los dos tercios (2/3) del espesor de la capa compactada.

Respecto a la Base y el Cuerpo, éstos deben ser construidos en capas sucesivas de suficiente espesor como para contener dentro de ellas la piedra de tamaño máximo pero sin exceder 60 cm.

Cuando el tamaño de las piedras necesita un espesor mayor por capa y la altura del relleno puede permitir una profundidad mayor, ésta puede ser aumentada con aprobación del Supervisor, sin embargo en ningún caso será superior a un metro (1 m).

En cuanto a Transición, los materiales pétreos empleados en las capas sucesivas deben satisfacer las siguientes condiciones:

Siendo Ix la abertura del tamiz por el cual pasa el x por ciento en peso del material de la capa inferior y Sx la abertura del tamiz por el cual pasa el x por ciento en peso de material de la capa superior

Sin embargo, de acuerdo con la conformación obtenida durante el tramo de prueba a que se refiere

(b) Resistencia a la abrasión

Al ser sometido al ensayo de Abrasión, gradación E, según norma de ensayo ASTM C-535, el material por utilizar en la construcción del pedraplén no podrá presentar un desgaste mayor de cincuenta por ciento (50%).

- Equipo

Al respecto, se aplica lo descrito en estas especificaciones.

- Requerimientos de Construcción

- Generalidades

Los trabajos de construcción de pedraplenes deberán efectuarse según procedimientos puestos a consideración del Supervisor y aprobados por éste. Su avance físico deberá ajustarse al programa de trabajo.

Si los trabajos de construcción de pedraplenes afectaren el tránsito normal en la vía o en sus intersecciones con otras vías, el Contratista será responsable de mantenerlo adecuadamente.

- Preparación de la superficie de apoyo

Antes de proceder a la colocación y compactación de los materiales del pedraplén, se deberán realizar, de acuerdo con lo establecido en las secciones respectivas de estas especificaciones, el desbroce y la limpieza, la excavación de la capa vegetal y material inadecuado, la demolición y remoción de estructuras y obstáculos existentes, si ello está previsto en el Proyecto.

Cuando se deban construir pedraplenes directamente sobre terrenos inestables compuestos por turba o arcillas blandas, se asegurará el retiro de estos materiales o su estabilidad, antes de terminar la estructura de la carretera. En los casos en que dichas operaciones no resulten posibles porque el espesor de la capa inestable sea considerable, estos materiales se desplazarán por cargas sucesivas de material de pedraplén, ayudadas o no por otras metodologías apropiadas, según lo contemple el proyecto.

Si el proyecto lo considera, la superficie de apoyo también podrá prepararse tendiendo directamente sobre el suelo blando un geotextil, encima del cual se construirá el cuerpo del pedraplén. La colocación del geotextil se realizará conforme se describe en la Sección 650 de estas especificaciones.

En los pedraplenes a media ladera, el Supervisor podrá exigir, para asegurar su estabilidad, el escalonamiento de aquella mediante la excavación que considere pertinente.

La realización de los trabajos para la construcción de pedraplenes desprende una gran cantidad de material particulado, por lo cual se debe dar equipos apropiados para la protección del polvo y guantes, cuando se trabajen con rocas de gran tamaño, al personal de obra; además, se deberá evitar que gente extraña a las obras, principalmente niños se encuentren cerca al momento de realizar los trabajos.

En los trabajos de compactación es necesario verificar el estado de conservación de las viviendas adyacentes a la vía, ya que pueden afectarse por las vibraciones propias de las obras.

- Cuerpo y transición del pedraplén

El Supervisor sólo autorizará la colocación de materiales de pedraplén cuando la superficie de apoyo esté adecuadamente preparada, según se indica en el numeral anterior. Se exceptúa de esta instrucción, el caso en el cual la superficie de apoyo se obtenga por desplazamiento de suelos blandos mediante cargas sucesivas de material de pedraplén.

El material de pedraplén se colocará en capas sensiblemente paralelas a la superficie de la explanación, de espesor uniforme y lo suficientemente reducido, para que, con los medios disponibles, los vacíos entre los fragmentos más grandes se llenen con las partículas más pequeñas del mismo material, de modo que se obtenga el nivel de densificación deseado.El espesor máximo de las capas compactadas se fijará, salvo autorización en contrario del Supervisor, de acuerdo con los siguientes criterios:

(a) Base y Cuerpo: Un metro (1m)

(b) Transición:

El espesor de las capas compactadas deberá decrecer desde la parte inferior de esa zona hasta la superior, con el fin de establecer un paso gradual entre el cuerpo y la corona.

El espesor total de la transición será de un metro (1m) o el que fijen los planos o las especificaciones especiales.

El método que se apruebe para compactar las diferentes capas en que se construya el pedraplén, deberá garantizar la obtención de las compacidades deseadas y, para ello, deberán determinarse en la fase de experimentación, la granulometría del material, el espesor de cada capa, el equipo de compactación y su número de pasadas.

- Tramo de Prueba

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista propondrá al Supervisor el método de construcción que considere más apropiado para cada tipo de material por emplear, con el fin de cumplir las exigencias de esta especificación.

En dicha propuesta se especificarán las características de la maquinaria por utilizar, los métodos de excavación, carga y transporte de los materiales, el procedimiento de colocación, los espesores de las capas y el método para compactarlas. Además, se aducirán experiencias similares con el método de ejecución propuesto, si las hubiere.

Salvo que el Supervisor considere que con el método que se propone existe suficiente experiencia satisfactoria, su aprobación quedará condicionada a un ensayo en la obra, el cual consistirá en la construcción de un tramo experimental, en el volumen que estime necesario, para comprobar la validez del método propuesto o para recomendar todas las modificaciones que requiera.

Durante esta fase se determinará, mediante muestras representativas, la gradación del material colocado y compactado y se conceptuará sobre el grado de densificación alcanzado.

Así mismo, se efectuarán piques y trincheras sobre el material compactado para verificar visualmente la uniformidad con que quedan colocados los materiales de las diversas capas.

Se controlarán, además, mediante procedimientos topográficos, las deformaciones superficiales del pedraplén, después de cada pasada del equipo de compactación.

- Limitaciones en la ejecución

La construcción de pedraplenes no se llevará a cabo en instantes de lluvia o cuando existan fundados temores de que ella ocurra.

Durante los trabajos respectivos para realizar los pedraplenes se debe contar con un botiquín con todos medicamentos e implementos necesarios para salvar cualquier percance que pueda alcanzar al personal de obra.

- Aceptación de los trabajos

Los trabajos para su aceptación estarán sujetos a lo siguiente:

- Controles

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles principales:

Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista

Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados.

Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

Comprobar que los materiales que se empleen en la construcción del pedraplén cumplan los requisitos de calidad mencionados en esta especificación.

Controlar los espesores y demás requisitos exigidos a las capas compactadas del cuerpo y la transición del pedraplén.

Los controles referentes a la corona se harán de acuerdo con lo que se establece en estas especificaciones.

(b) Calidad de los materiales

De cada procedencia de los materiales empleados para la construcción de pedraplenes y para cualquier volumen previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se determinarán:

La granulometría.

El desgaste Los Angeles.

Cuyos resultados deberán satisfacer las exigencias so pena del rechazo de los materiales defectuosos.

Durante la etapa de producción, el Supervisor examinará las diferentes descargas de los materiales y ordenará el retiro de aquellos que, a simple vista, contengan tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo especificado.

Además, efectuará las verificaciones periódicas de calidad del material que se establecen en la tabla

En la construcción de la transición, el Supervisor exigirá que la gradación de los materiales empleados se ajuste totalmente a las indicaciones dadas.

(c) Calidad del producto terminado

La supervisión  exigirá que:

Los taludes terminados no acusen irregularidades a la vista.

La distancia entre el eje del proyecto y el borde del pedraplén no sea menor que la distancia señalada en los planos o modificada por él.

La cota de terminación del pedraplén, conformado y compactado, no varíe en más de cincuenta milímetros (50 mm) de la proyectada.

Teniendo en cuenta que la densidad de las capas no puede verificarse por métodos convencionales, ésta se considerará satisfactoria después de que el equipo de compactación pase sobre cada capa el número de veces definido en el tramo de prueba.

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias de la presente especificación deberán ser corregidas por el Contratista, a su costa, de acuerdo con las instrucciones del Supervisor y a plena satisfacción de éste.

El trabajo de pedraplenes será aceptado cuando se ejecute de acuerdo con esta especificación, las indicaciones del Supervisor y se complete satisfacción de este.

La evaluación de los trabajos de "Pedraplenes" se efectuará de acuerdo a lo indicado en proceso constructivo

- Medición

La unidad de medida para los pedraplenes será el metro cúbico (M3 ) de material compactado, aceptado por el Supervisor, en su posición final, aproximado al metro cúbico completo.

Los volúmenes de pedraplén serán medidos verificadas por el Supervisor antes y después de ser ejecutados los trabajos de pedraplenes. Dichas áreas estarán limitadas por las siguientes líneas de pago:

| (a) | Las líneas del terreno (terreno natural con capa vegetal removida, afirmado existente, cunetas y taludes existentes); y |
| --- | --- |
| (b) | Las líneas del proyecto (línea inferior de la corona, cunetas y taludes proyectados). |

En aquellas zonas en que el pedraplén se construya sobre terrenos inestables, mediante el proceso de desplazamiento, el volumen de pedraplén empleado hasta alcanzar el nivel del terreno original, se medirá en metros cúbicos sueltos (m³ ), aproximados al metro cúbico completo, los cuales serán verificados por el Supervisor con base en el número de viajes vertidos.

No habrá medida de pedraplenes por fuera de las líneas del proyecto o de las establecidas por el Supervisor, elaborados por el Contratista por error o conveniencia, para la operación de sus equipos.

- MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de la partida asignada será el por metro cúbico (m3) y será aceptada por la supervisión.

- BASE DE PAGO

La unidad de pago es por metro cúbico (m3) y corresponde a la longitud de ejecución del proyecto que será pagado de acuerdo al precio unitario del presupuesto y dicho precio y pago constituirá el gasto asignado por la extracción y transporte del material.

    - EXTENDIDO RIEGO Y COMPACTACION

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales de relleno afirmado en un espesor de 25 centímetros sobre la subrasante terminada, de acuerdo con la presente especificación, los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del proyecto.

Las consideraciones ambientales están referidas a la protección del medio ambiente durante el suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales de afirmado.

MATERIALES

Los agregados para la construcción del afirmado deberán ajustarse a alguna de las siguientes franjas granulométricas:

| TAMIZ | PORCENTAJE QUE PASA |  |
| --- | --- | --- |
|  | A-1 | A-2 |
| 50 mm ( 2” ) | 100 | --- |
| 37.5 mm ( 1½” ) | 100 | --- |
| 25 mm ( 1” ) | 90 - 100 | 100 |
| 19 mm ( ¾” ) | 65 - 100 | 80 – 100 |
| 9.5 mm ( 3/8” ) | 45 - 80 | 65 – 100 |
| 4.75 mm ( Nº 4 ) | 30 - 65 | 50 – 85 |
| 2.0 mm ( Nº 10 ) | 22 - 52 | 33 – 67 |
| 4.25 um (Nº 40 ) | 15 - 35 | 20 – 45 |
| 75 um (Nº 200 ) | 5 - 20 | 5 – 20 |

Fuente: AASHTO M - 147

Además deberán satisfacer los siguientes requisitos de calidad:

- Desgaste los Ángeles: 50% máx. (MTC E 207)

- Límite Líquido: 35% máx. (MTC E 110)

- Índice de Plasticidad: 4 - 9 (MTC E 111)

- CBR: 40% mín.(1) (MTC E 132)

- Equivalente de Arena: 20% mín. ( MTC E 114 )

(1) Referido al 100% de la Máxima Densidad Seca y una Penetración de Carga de 0.1" (2.5 mm)

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

El material para el afirmado se descargará cuando se compruebe que la superficie sobre la cual se va a apoyar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos. Todas las irregularidades que excedan las tolerancias admitidas en la especificación respectiva deberán ser corregidas.

- TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL

El Contratista deberá transportar y depositar el material de modo, que no se produzca segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie existente.

La colocación del material sobre la capa subyacente se hará en una longitud que no sobrepase mil quinientos metros (1500 m) de las operaciones de mezcla, conformación y compactación del material del sector en que se efectúan estos trabajos.

Durante esta labor se tomarán las medidas para el manejo del material de afirmado, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar.

- EXTENSIÓN, MEZCLA Y CONFORMACIÓN DEL MATERIAL

El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será verificada su homogeneidad. Si es necesario construir combinando varios materiales, se mezclarán formando cordones separados para cada material en la vía, que luego se unirán para lograr su mezclado. Si fuere necesario humedecer o airear el material, para lograr la humedad de compactación, el Contratista empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique la capa subyacente y deje una humedad uniforme en el material. Después de mezclado, se extenderá en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos.

Durante está actividad se tomarán las medidas durante la extensión, mezcla y conformación del material, evitando los derrames de material que pudieran contaminar fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar.

- COMPACTACIÓN

Cuando el material tenga la humedad apropiada, se compactará con el equipo aprobado hasta lograr la densidad especificada. En áreas inaccesibles a los rodillos, se usarán apisonadores mecánicos hasta lograr la densidad requerida con el equipo que normalmente se utiliza, se compactarán por los medios adecuados para el caso, en forma tal que las densidades que se alcancen, no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa.

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del borde inferior al superior.

No se extenderá ninguna capa de material, mientras no se haya realizado la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente o en instantes en que haya lluvia.

En está actividad se tomarán los cuidados necesarios para evitar derrames de material que puedan contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al lugar de compactación. Los residuos generados por esta y las dos actividades mencionadas anteriormente, deben ser colocados en lugares de disposición de desechos adecuados especialmente para este tipo de residuos.

- APERTURA AL TRÁNSITO

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito mientras no se haya completado la compactación. Si ello no fuere posible, el tránsito que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá en forma tal que no se concentren huellas de rodaduras en la superficie.

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS

- CALIDAD DE LOS AGREGADOS

De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto se tomarán cuatro (4) muestras con las frecuencias que se indican en la Tabla de ensayos y frecuencias.

Los resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas para los materiales de esta especificación.

Durante la etapa de producción, el Supervisor examinará las descargas a los acopios y ordenará el retiro de los agregados que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo especificado.

| TABLA DE ENSAYOS Y FRECUENCIAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL O PRODUCTO | PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS | MÉTODO DE ENSAYO | NORMA ASTM | NORMA AASHTO | FRECUENCIA | LUGAR DE MUESTREO |
| AFIRMADO | Granulometría | MTC E 204 | D 422 | T 27 | 1 cada 750 m³ | Cantera |
|  | Límites de Consistencia | MTC E 111 | D 4318 | T 89 | 1 cada 750 m³ | Cantera |
|  | Equivalente de Arena | MTC E 114 | D 2419 | T 176 | 1 cada 2000 m³ | Cantera |
|  | Abrasión Los Angeles | MTC E 207 | C 131 | T 96 | 1 cada 2000 m³ | Cantera |
|  | CBR | MTC E 132 | D 1883 | T 193 | 1 cada 2000 m³ | Cantera |
|  | Densidad – Humedad | MTC E 115 | D 1557 | T 180 | 1 cada 750 m² | Pista |
|  | Compactación | MTC E 117 MTC E 124 | D 1556 D 2922 | T 191 T 238 | 1 cada 250 m² | Pista |

- CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las dimensiones, rasantes y pendientes establecidas en el Proyecto. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la berma no será inferior a la señalada en los planos o la definida por el Supervisor. Este, además, deberá efectuar las siguientes comprobaciones:

1. COMPACTACIÓN

Las determinaciones de la densidad de la capa compactada se realizarán de acuerdo a lo indicado en la Tabla de ensayos y frecuencias y los tramos por aprobar se definirán sobre la base de un mínimo de seis (6) determinaciones de densidad. Los sitios para las MEDICIÓNes se elegirán al azar.

Las densidades individuales (Di) deben ser, como mínimo el cien por ciento (100%) de la obtenida en el ensayo Próctor modificado de referencia (MTC E 115)

Di ≥ % De

Siempre que sea necesario se efectuarán las correcciones por presencia de partículas gruesas, previamente al cálculo de los porcentajes de compactación.

La densidad de las capas compactadas podrá ser determinada por cualquier método aplicable de los descritos en las normas de ensayo MTC E 117, MTC E 124.

2. ESPESOR

Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactación, se determinará el espesor medio de la capa compactada (em), el cual no podrá ser inferior al de diseño (ed).

em ≥ ed

Además el valor obtenido en cada determinación individual (ei) deberá ser, cuando menos, igual al noventa y cinco por ciento (95 %) del espesor del diseño, so pena del rechazo del tramo controlado.

ei ≥ 0.95 ed

Todas las áreas de afirmado donde los defectos de calidad y terminación sobrepasen las tolerancias de la presente especificación, deberán ser corregidas por el Contratista, a su costo, de acuerdo con las instrucciones del Supervisor.

MEDICIÓN

La unidad de medida será el metro cúbico (m³), aproximado al entero, de material suministrado, colocado y compactado, a satisfacción del Supervisor, de acuerdo con lo que exige la presente especificación, las dimensiones que se indican en el Proyecto o las modificaciones ordenadas por el Supervisor.

El volumen se determinará por el sistema promedio de áreas extremas, utilizando las secciones transversales y la longitud real, medida a lo largo del eje del proyecto.

No se medirán cantidades en exceso de las especificadas ni fuera de las dimensiones de los planos y del Proyecto, especialmente cuando ellas se produzcan por sobre excavaciones por parte del Contratista.

BASE DE PAGO

El pago se efectuará por metro cúbico (M3) al precio unitario del contrato de la partida, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida y cubrirá los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, herramientas, equipos pesados, transporte y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

    - COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC DIAMETRO 36”

MATERIAL

- ALCANTARILLA TMC D = 36

Tubería Metálica Corrugada (T.M.C.): Se denomina así a las tuberías formadas por planchas de acero corrugado galvanizado, unidas con pernos. Esta tubería es un producto de gran resistencia estructural, con costuras empernadas que confieren mayor capacidad estructural, formando una tubería hermética, de fácil armado.

El acero de las tuberías deberá satisfacer las especificaciones AASTHO M-218-M167 y ASTM A 569; que establecen un máximo de contenido de carbono de (0.15) quince centésimos.

Propiedades mecánicas: Fluencia mínima: 23 kg/mm y Rotura: 31 kg/mm. El galvanizado deberá ser mediante un baño caliente de zinc, con recubrimiento mínimo de 90 micras por lado de acuerdo a las especificaciones ASTM  A-123

Como accesorios serán considerados los pernos y las tuercas en el caso de tubos de pequeño diámetro. Los tubos de gran diámetro tendrán, adicionalmente, ganchos para el carguío de las planchas, pernos de anclaje y fierro de amarre de la viga de empuje, especificación ASTM  A-153-1449.

METODO CONSTRUCTIVO

- Colocación de alcantarilla TMC 36”

Armado: las tuberías, las entregan en fábrica en secciones curvas, más sus accesorios y cada tipo es acompañado con una descripción de armado, el mismo que deberá realizarse en la superficie.

Preparación de la base (cama): La base o cama es la parte que estará en contacto con el fondo de la estructura metálica, esta base deberá tener un ancho no menor a medio diámetro, suficiente para permitir una buena compactación, del resto de relleno.

Esta base se cubrirá con material suelto de manera uniforme, para permitir que las corrugaciones se llenen con este material.

Como suelo de fundación se deberá evitar materiales como: el fango o capas de roca, ya que estos materiales no ofrecen un sostén uniforme a la estructura; estos materiales serán reemplazados con material apropiado para el relleno.

Relleno con tierra: La resistencia de cualquier tipo de estructura para drenaje, depende en gran parte, de la buena colocación del terraplén o  relleno. La selección, colocación y compactación del relleno que circunde la estructura será de gran importancia para que esta conserve su forma y por ende su funcionamiento sea óptimo.

Material para el relleno: Se debe preferir el uso de materiales granulares, pues se drenan fácilmente, pero también se podrán usar los materiales del lugar, siempre que sean colocados y compactados cuidadosamente, evitando que contengan piedras grandes, césped, escorias o tierra que contenga elevado porcentaje de finos, pues pueden filtrarse dentro de la estructura.

El relleno deberá compactarse hasta alcanzar una densidad mayor a 95% de la máxima densidad seca. El relleno colocado bajo los costados y alrededor del ducto, se debe poner alternativamente en ambos lados, en capas de 15 cm y así permitir un perfecto apisonado. El material se colocará en forma alternada para conservarlo siempre a la misma altura en ambos lados del tubo. La compactación se puede hacer con equipo mecánico, es decir con un pisón o con un compactador  vibratorio tipo plancha, siempre con mucho cuidado asegurando que el relleno quede bien compactado.

El Ingeniero Supervisor estará facultado a aprobar o desaprobar el trabajo y a solicitar las pruebas de compactación en las capas que a su juicio lo requieran.

A fin de evitar la socavación, se deberá usar disipadores de energía, como una cama de empedrado de piedras en la salida y en la entrada de las alcantarillas; asimismo, se debe de retirar todo tipo de obstáculos, para que no se produzca el represamiento y el probable colapso del camino.

- MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de la partida asignada será el por metro lineal (m) y será aceptada por la Supervisión.

- BASE DE PAGO

La unidad de pago es por metro lineal (m) y corresponde a la longitud de ejecución del proyecto que será pagado de acuerdo al precio unitario del presupuesto y dicho precio y pago constituirá el gasto asignado por la colocación de la alcantarilla tipo TMC.

  - MANTENIMIENTO DE PASE PROVISIONAL

- DESCRIPCIÓN

El vado construido se deteriora por el paso de los vehículos y las lluvias intensas propias de la zona, lo que origina congestionamiento de dichos vehículos y por ende interrupciones de transito; para mejorar las condiciones de transitabilidad se requiere dar mantenimiento al Vado construido durante el periodo de ejecución de la obra. El trabajo de mantenimiento se ejecutará en coordinación con el ingeniero supervisor, quien determinará la frecuencia con que debe efectuarse el mencionado mantenimiento. Se aplicará la Sección 103.00 EG-2000.

- MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

- Para cumplir con el objetivo se deberá efectuar:

- Lastrado con material granular debidamente compactado

- Pasada de motoniveladora y o tractor de oruga

- MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de la partida asignada será el por mes (mes) y será aceptada por el Ingeniero Supervisor.

- BASE DE PAGO

La unidad de pago es el mes (mes) y corresponde al tiempo de ejecución del proyecto que será pagado de acuerdo al precio unitario del presupuesto y dicho precio y pago constituirá el gasto asignado por el mantenimiento de la apertura de dicho vado hasta la culminación del proyecto.

El pago se efectuará cada fin de mes hasta el término de la ejecución de la obra, proporcionalmente al tiempo transcurrido siempre y cuando se efectúe el mantenimiento.

- MOVIMIENTO DE TIERRAS

  - EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO( EN SECO)

DESCRIPCIÓN

Las excavaciones se refieren  al movimiento de todo material y de cualquier naturaleza, que debe ser removido para proceder a la construcción de las cimentaciones y elevaciones de las subestructuras, de acuerdo a los planos o a las indicaciones del Ingeniero Inspector.

Las cotas de fondo de cimentación indicados en los planos pueden ser modificados por orden escrita del Ingeniero Inspector, si tal variación fuese necesaria para asegurar la estabilidad de la obra.

El Contratista efectuará la excavación por el método que más le convenga, sin dañar la obra ya realizada ni las construcciones adyacentes.

El fondo de cimentación deberá ser nivelado rebajando los puntos altos, pero de ninguna manera rellenando los puntos bajos.

En cualquier tipo de suelos al ejecutar los trabajos de excavación o nivelación se tendrá la preocupación de no producir alteraciones en la consistencia del terreno natural de base.

Cuando la estabilidad de las paredes de las excavaciones las requieran, deberán construirse defensas (entibados, tablestacados, etc.), necesarias para su ejecución.

Todo material extraído que no sea utilizado con relleno, deberá ser transportado hacia otro lugar de modo que no afecte la capacidad del cauce o la estética de los accesos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad es el m3.

Para efectos del metrado del Expediente Técnico, se ha previsto efectuar las excavaciones con un sobreancho  en la base de 0.50 m. y un talud de 1 horizontal por 5 vertical.

Los volúmenes a excavar para mantener la estabilidad de la excavación no serán considerados en los metrados.

BASE DE PAGO

El pago de las excavaciones se hará en la base de precio unitario por metro cúbico (m3) de excavación de acuerdo al párrafo anterior.

El precio unitario incluirá además, los mayores volúmenes a excavar para mantener la estabilidad de excavación y las obras de defensa necesarias parta su ejecución.  Dicho precio unitario variará según sea la calidad del material a remover y en caso de las excavaciones bajo agua, según la profundidad a la que se ejecute

  - EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO (BAJO AGUA)

DESCRIPCIÓN

Esta partida consiste en la excavación de Material Suelto, en seco y bajo agua, de acuerdo a lo indicado en los planos. Se considerará excavación en material suelto en seco a todo estrato de material suelto, que se encuentre por encima de nivel de aguas en estiaje, mientras que Excavación en Material Suelto Bajo Agua, se considerará a todo estrato que no sea de naturaleza roca fija, cuyos trabajos se realizan por debajo del nivel de aguas en estiaje.

Este trabajo comprende la excavación necesaria para la construcción de las fundaciones de los puentes del proyecto; también el suministro de los Materiales y equipos necesarios para estos trabajos.  El trabajo se realizará de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones. No se admitirá reajuste alguno por clasificación, sea cual sea la naturaleza del material excavado. Cualquier modificación al proyecto en obra deberá ser aprobada previamente por el proyectista. Se aplicará la Sección 601.00 EG-2000.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

El Supervisor aprobará el equipo y el MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN que presente el CONTRATISTA de acuerdo con esta especificación. El CONTRATISTA realizará los trabajos de excavación del material no clasificado a lo largo de los trazos y niveles indicados en los planos o de acuerdo con las instrucciones del Supervisor. El material excavado que sea útil para la construcción de terraplenes será acumulado y transportado hasta el lugar de su utilización, cuando lo apruebe el Supervisor.

En caso de encontrarse agua durante la excavación de la cimentación, el CONTRATISTA deberá hacer uso de unidades de bombeo que depriman el nivel freático encontrado para mantenerlo por debajo del fondo de la excavación, durante la ejecución de la misma. Este trabajo deberá ser realizado de manera constante durante la realización de esta actividad.

El material sobrante o de desecho será eliminado en los depósitos de material excedente indicados por los estudios de Impacto Ambiental, o en los sitios señalados por el Supervisor.

El fondo de cimentación deberá ser nivelado rebajando los puntos altos y de ninguna manera se rellenará los puntos bajos.

El CONTRATISTA deberá tener las precauciones necesarias para conservar al máximo los MATERIALES excavados que van a ser utilizados posteriormente en la construcción de los terraplenes, espolones en los estribos, y rellenos estructurales.

Durante las excavaciones, el CONTRATISTA deberá poner en práctica las medidas necesarias para evitar los derrumbes y deslizamientos; asimismo, deberá cuidar de no dañar la plataforma de desvío por el accionar de sus equipos de construcción. En caso de producirse daños, el CONTRATISTA deberá efectuar a su costo y a satisfacción del Supervisor las reparaciones que correspondan.

Cualquier sobre excavación no autorizada ni reconocida por la supervisión deberá de ser rellenada con concreto de f’c=100Kg/cm2 a costo y responsabilidad del CONTRATISTA sin reconocimiento alguno por parte de la entidad.

Concluida la excavación, el CONTRATISTA no podrá iniciar la construcción de las fundaciones antes de que el Supervisor apruebe la profundidad y consistencia del terreno excavado.

MÉTODO DE MEDICIÓN

En las excavaciones abiertas para la cimentación, se considerará el volumen cuantificado en metros cúbicos de la excavación, limitada por caras verticales situados a 0.45 m de las caras del perímetro del fondo Proyectado de la cimentación. La medición se efectuará tal como se indica en metros cúbicos (m3). Se ha considerado un factor volumétrico igual a 1.50 que se usará para compensar la mayor excavación generada por el talud de la misma excavación, el cual ha sido considerado en el Análisis de Costos Unitarios de la presente partida, específicamente el rendimiento estándar ha sido dividido entre el factor volumétrico mencionado.

BASE DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario establecido en el Presupuesto, por metro cúbico (m3), dicho precio y pago constituirán compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la excavación realizada

  - RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

DESCRIPCIÓN

Los rellenos se refieren al movimiento de tierras ejecutado para rellenar todos los espacios excavados y no ocupados por las cimentaciones y elevaciones de la estructura, pero específicamente con material de préstamo (de cantera). Se aplicará la Sección 605.00 EG -200.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Todo el material usado en relleno deberá ser de calidad aceptable a juicio del Ingeniero Inspector y no contendrá materia orgánica ni elementos inestables o de fácil alteración.

El relleno se ejecutará hasta la superficie del terreno circundante, teniendo en cuenta los asentamientos que puedan producirse. Deberá ser enteramente compactado por medios aprobados por la inspección de modo que sus características mecánicas sean similares  a los del terreno original.

El relleno de terraplén detrás de los estribos y muros de alas del puente será depositado y compactado convenientemente en capas horizontales de hasta 0.30m de espesor, debiendo alcanzar porcentajes de compactación del 95% del Proctor Modificado para la corona y 90 % del Proctor Modificado para la base y cuerpo del terraplén que se realiza con la siguiente frecuencia:

1 cada 250 m² para  la corona

1 cada 500 m²  para  el cuerpo y la base

Cuando se deba ejecutar rellenos delante de dichas estructuras, estos deberán realizarse con anterioridad para prevenir posibles deflexiones. Se tomará precauciones para prevenir decisiones de cuña contra la estructura, destruyendo los taludes de las excavaciones, de modo que estos queden escalonados o rugosos. Cuando el relleno se vaya a colocar contra una estructura de concreto, sólo se permitirá su colocación después que el concreto haya alcanzado el 80% de su resistencia.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de material de relleno, de préstamo traído de cantera, Compactado  y aceptado por el Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico (m3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total  por toda mano, de obra, material, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

  - RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

DESCRIPCIÓN

La idea de realizar este tipo de relleno es lograr el acomodo del material excavado seleccionado en aquellos lugares no ocupados por la cimentación de las estructuras principales, en este caso los estribos. Se aplicará la Sección 605.00 EG -2000.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Todo el material usado en relleno deberá ser de calidad aceptable a juicio del Ingeniero Inspector y no contendrá materia orgánica ni elementos inestables o de fácil alteración. Este material deberá tener las características físicas de un hormigón bien graduado; en caso de no cumplir con esta condición, se deberá limpiar y tamizar el material hasta

Conseguir la fisiología deseada, cuya aceptación dependerá del Ingeniero Supervisor.

El relleno se ejecutará hasta el nivel superficial del terreno circundante o según lo indicado en los planos, teniendo en cuenta los asentamientos que puedan producirse. Este relleno deberá ser enteramente compactado por medios aprobados por la inspección de modo que sus características mecánicas sean similares o mejores a los del terreno original.

El relleno de terraplén detrás de los estribos y muros de alas del puente será depositado y compactado convenientemente en capas horizontales de hasta 0.30m de espesor, debiendo alcanzar porcentajes de compactación del 95% del Proctor Modificado para la corona y 90 % del Proctor Modificado para la base y cuerpo del terraplén que se realiza con la siguiente frecuencia:

1 cada 250 m² para  la corona

1 cada 500 m²  para  el cuerpo y la base

Cuando se deba ejecutar rellenos delante de dichas estructuras, estos deberán realizarse con anterioridad para prevenir posibles deflexiones. Se tomará precauciones para prevenir decisiones de cuña contra la estructura, destruyendo los taludes de las excavaciones, de modo que estos queden escalonados o rugosos. Cuando el relleno se vaya a colocar contra una estructura de concreto, sólo se permitirá su colocación después que el concreto haya alcanzado el 80% de su resistencia.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de material de relleno Compactado y aceptado por el Supervisor. Los mayores volúmenes necesarios para mantener la estabilidad de la excavación no serán considerados en los metrados.

BASE DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico (m3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano, de obra, material, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

  - DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la remoción, carga, transporte, descarga y disposición final de los materiales provenientes de la demolición en las áreas indicadas en el Proyecto o aprobadas por el Supervisor. Incluye, también, el retiro, cambio, restauración o protección de los servicios públicos y privados que se vean afectados por las obras del proyecto, así como el manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de estructuras existentes; la remoción de cercas de alambre, de especies vegetales y otros obstáculos; incluye también el

suministro y conformación del material de relleno para zanjas, fosas y hoyos resultantes de los trabajos, de acuerdo con los planos y las instrucciones del Supervisor. Se aplicará la Sección 202. EG -2000.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Cuando estas estructuras se encuentren en servicio para el tránsito público, el Contratista no podrá proceder a su demolición hasta cuando se hayan efectuado los trabajos necesarios para no interrumpir el tránsito.

El contratista deberá coordinar con las instituciones respectivas para establecer los desvíos correspondientes. Las zonas de obra deberán estar cercados para evitar accidentes a las poblaciones aledañas y al personal de obra.

A menos que los documentos del proyecto establezcan otra cosa o que el Supervisor lo autorice de manera diferente, las infraestructuras existentes deberán ser demolidas hasta el fondo natural o lecho del río o quebrada, y las partes que se encuentren fuera de la corriente se deberán demoler hasta por lo menos treinta centímetros (30 cm) más abajo de la superficie natural del terreno. Cuando las partes de la estructura existente se encuentren dentro de los límites de construcción de la nueva estructura, dichas partes deberán demolerse hasta donde sea necesario, para permitir la construcción de la estructura proyectada.

Los cimientos y otras estructuras subterráneas deberán demolerse hasta las siguientes profundidades mínimas: en áreas de excavación, sesenta centímetros (60 cm) por debajo del nivel de subrasante proyectada; en áreas que vayan a cubrirse con terraplenes de un metro (1 m) o menos, un metro (1 m) por debajo de la subrasante proyectada; y en áreas que vayan a cubrirse con terraplenes de más de un metro (1 m) de altura, no es necesario demoler la estructura más abajo del nivel del terreno natural, salvo que los documentos del proyecto presenten una indicación diferente.

Cuando se deba demoler parcialmente una estructura que forme parte del proyecto, los trabajos se efectuarán de tal modo que sea mínimo el daño a la parte de la obra que se vaya a utilizar posteriormente. Los bordes de la parte utilizable de la estructura deberán quedar libres de fragmentos sueltos y listos para empalmar con las ampliaciones proyectadas.

Las demoliciones de estructuras deberán efectuarse con anterioridad al comienzo de la nueva obra, salvo que los documentos del proyecto lo establezcan de otra manera

MÉTODO DE MEDICIÓN

Por metro cubico (m³ ), aproximado al entero, en el caso de demolición de pavimentos, sardineles y veredas de concreto y otros. En este caso, la medida se efectuará antes de destruirla, definiendo los espesores

BASE DE PAGO

El pago se hará a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato según la unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación, aceptado por el Supervisor y según lo dispuesto en la Sub sección 07.05.

El precio unitario deberá cubrir además todos los costos por las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes, planos, separación de materiales aprovechables, carga y transporte de éstos al lugar de depósito, descarga y almacenamiento; remoción, traslado y siembra de especies vegetales; traslado y reinstalación de obstáculos y cercas de alambre; traslado, cambio o restauración de elementos de servicios existentes; carga de materiales desechables, transporte y descarga en el sitio de disposición final, de acuerdo con lo señalado por el Supervisor

  - ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

DESCRIPCIÓN

Bajo esta partida se considera los traslados de cualquier material excedente inservible incluyendo las piedras que se salgan a la superficie, trozos de concreto demolido, llevando los MATERIALES a diferentes lugares  y para diferentes objetos que indique el Ingeniero Supervisor, todo de acuerdo con sus correspondientes especificaciones. El material remanente inservible que sea necesario eliminar se mide desde el centro de gravedad de la fuente de origen hasta el centro de gravedad de uno de los depósitos (botaderos) señalados en el proyecto o los que indique el Supervisor.

En el análisis de precios unitarios se ha considerado el esponjamiento del material a eliminar.

MÉTODOS DE MEDICIÓN

Se considera como volumen de eliminación expresado en  metros cúbicos (m3) a la diferencia entre el volumen procedente de las excavaciones de las estructuras y el volumen de relleno de estructuras con material propio. El mayor volumen de material a eliminar por esponjamiento, se considerará en el análisis de precios unitarios.

El trabajo ejecutado, autorizado y aprobado por el supervisor, se medirá en metros cúbicos (m3).

Las secciones se determinarán a partir de los planos topográficos del proyecto.

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3).

La unidad de MÉTODO DE MEDICIÓN será el metro cúbico (m3). La distancia se medirá a lo largo de la ruta más corta de transporte. Si el CONTRATISTA  elige transportar por una ruta más larga, no se le reconocerá ningún pago adicional.  Los cómputos para el pago se harán con la distancia más corta aprobada por el Supervisor.

La distancia de transporte del material excedente estará comprendida entre los centros de gravedad del material en su posición original y del depósito de material excedente (botadero).

El cálculo del carguío, descarga y tiempos muertos estarán considerados dentro del primer kilómetro.

Para todos las casos, se establece que los sitios de depósitos (botaderos) serán los señalados en el proyecto o los que indique el Supervisor en el campo.  Para toda consideración, siempre se pagará la distancia más corta.

BASE DE PAGO

La cantidad de metros cúbicos (m3), determinada en la forma descrita, se pagará al precio unitario establecido en el Presupuesto Base.  Entendiéndose que dicho precio y pago serán la compensación total por mano de obra (incluidas leyes sociales), equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida correspondiente a satisfacción del supervisor.

Asimismo, los precios unitarios considerarán los cambios volumétricos de los MATERIALES (esponjamientos y contracciones) según sea el caso.

- ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS

  - ENCOFRADO NO VISTO EN MUROS  (EN AGUA)

  - ENCOFRADO NO VISTO DE MUROS (EN SECO)

  - ENCOFRADO CARAVISTA EN MUROS (EN SECO)

  - ENCOFRADO EN LOSA DE APROXIMACION (EN SECO)

  - ENCOFRADO DE LOSA, VEREDAS Y PARAPETOS

DESCRIPCIÓN

Con el objeto de confinar el concreto y darle la forma deseada, deberán emplearse encofrados donde sea necesario. Éstos deberán ser lo suficientemente resistentes y estables a las presiones debidas a la colocación y vibrado del concreto y deberán mantenerse rígidamente en su posición correcta.  Además, deberán ensamblarse ajustadamente para impedir que los materiales finos del concreto se escurran a través de las juntas. Comprende los trabajos de desencofrado así como los de acondicionamiento de aquellas caras con madera adherida. Esta actividad se desarrollará indiferentemente en condiciones secas como bajo agua.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

El material predominante a ser usado será la madera, de tipo, cuyas características físicas cumplan los requerimientos de resistencia y

durabilidad que el proyecto requiera; en otros casos se podrá usar materiales alternativos como planchas prefabricadas en madera prensada o recurrir a los encofrados metálicos, si esto fuese posible y la obra lo permita. En todos los casos, la superficie de los encofrados en contacto con el concreto se deberá mantener en buenas condiciones y será reemplazada cuando ello se requiera. El CONTRATISTA deberá someter a la aprobación del Supervisor, los planos del detalle de construcción de los encofrados. Se estima para este tipo de trabajo en madera un promedio de usos de 5 veces como máximo antes de ser tomado en cuenta la posibilidad de su cambio por material nuevo, para aquella madera que no ha tenido contacto directo con el concreto; para los casos en los que si se ha tenido esta condición solamente se deberá considerar un promedio de 3 a 4 usos, dependiendo de las condiciones en las que el material se encuentre después de ser retirado de ubicación como encofrado (para los casos en los que se trate de encofrados cara vista y el material en contacto con el concreto sea el triplay, se deberá considerar indefectiblemente solamente 2 usos). El Supervisor en campo es la única persona autorizada para estimar si el encofrado después de estos usos se encuentra en condiciones para continuar siendo utilizado.

El Supervisor deberá también aprobar antes de su construcción, los encofrados para elementos prefabricados. Para este fin el CONTRATISTA deberá presentar con suficiente anticipación, los planos detallados de construcción y, si el Supervisor lo requiriere, también los cálculos correspondientes. La aprobación por parte del Supervisor no eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad por la disposición, seguridad y resistencia de los encofrados.

De acuerdo con las especificaciones contenidas en este capítulo y según se muestra en los planos o como lo indique el Supervisor, el CONTRATISTA deberá suministrar, construir, montar y desmantelar los encofrados, andamios y obra falsa que se necesite para la buena y correcta ejecución de las obras.

Tirantes para encofrados.  Los agujeros que dejen los tirantes para fijar los encofrados deberán rellenarse con mortero de cemento y expansivo. Los ajustadores, conectados a los extremos de las varillas, deberán ser de un tipo que permita removerlos dejando agujeros de forma regular.  Los agujeros que queden en las caras del concreto expuestas permanentemente a la acción del aire o del agua deberán rellenarse con mortero de cemento y expansivo.

Los lados de los muros a quedar cubiertos por terraplenes, el Supervisor podrá permitir el uso de tirantes de alambre para fijar los encofrados, pero deberán cortarse a ras después de que los encofrados se remuevan.

Tipos de encofrados.  Con el fin de obtener el acabado requerido de la superficie final del concreto, el CONTRATISTA deberá utilizar el tipo de encofrado indicado en los planos o el que ordene el Supervisor.

Los tipos de encofrados más comunes son los siguientes:

- Encofrados de madera bruta, para cimentaciones.

- Encofrados de madera cepillada, machihembrada o enchapada, para estructuras cara- vista.

- Encofrados metálicos, y de madera especial (comb. Madera y Triplay),  para estructuras cara vista.

- Encofrados de madera cepillada, para estructuras caras no vista.

El CONTRATISTA deberá prever aberturas temporales en los encofrados para facilitar la limpieza e inspección previa al vaciado del concreto, así como el vibrado del mismo.

Andamios.  Se entiende por andamios el conjunto de pilares, vigas, tablas, etc., que sirven para soportar encofrados o para otros usos en la ejecución de los trabajos. Antes de la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA someterá a la aprobación del Supervisor los cálculos de los andamios principales, así como los planos de detalle.

Todos los andamios deberán tener la suficiente resistencia para soportar las cargas contra golpes y/o acciones similares.  Asimismo, deberán reunir todas las condiciones de estabilidad y seguridad, cumpliendo con lo establecido en la norma ACI 347.

El asentamiento y las deflexiones verticales y laterales de los andamios deberán tomarse en cuenta, calculando la sobre elevación requerida, con el fin de que la superficie exterior del concreto corresponda a los alineamientos y niveles indicados en los planos.

Limpieza y aceitado de los encofrados. En el momento de vaciarse el concreto, la superficie de los encofrados deberá estar libre de incrustaciones de mortero, lechada, aceite u otros MATERIALES indeseables que puedan contaminar el concreto o interferir con el cumplimiento de los requisitos de las especificaciones relativas al acabado de las superficies.

Antes de colocar el concreto, las superficies de los encofrados deberán lubricarse con un tipo de laca desmoldeadora (para los encofrados vistos) y  cualquier otro desmoldante de uso común para (encofrado no vistos), estos materiales son producidos comercialmente para este propósito, el cual deberá impedir que el concreto se pegue a los encofrados y no deberá manchar las superficies del concreto.

Desencofrado. Los encofrados deberán removerse con cuidado y, para el efecto, se tendrán en cuenta los mínimos lapsos de tiempo transcurridos entre vaciado y desencofrado, pero en ningún caso deberán removerse antes de que el Supervisor lo apruebe. La remoción de los encofrados deberá hacerse cuidando de no dañar el concreto y cualquier concreto que sufra daños por esta causa deberá repararse a costo del CONTRATISTA

Cualquier reparación o tratamiento que se requiera, deberá efectuarse inmediatamente después del desencofrado, continuándose luego con el curado especificado.

Se llamará "tiempo entre vaciado y desencofrado", al tiempo que transcurra desde que se termina un vaciado hasta que se inicia el desencofrado.  A menos que se ordene o autorice lo contrario, el tiempo mínimo entre vaciado y desencofrado para el concreto que será colocado en las obras deberá ser el siguiente:

- Estructuras para arcos..................................................14 días

- Estructuras bajo vigas...................................................14 días

- Soportes bajo losas planas...........................................14 días

- Losas de piso……..........................................................14 días

- Superficies de muros verticales....................................48 horas

- Lados de vigas..............................................................24 horas

- Muros, estribos y pilares..................................................3 días

En caso de utilizarse acelerantes, previa autorización del Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo con el tipo y proporción del acelerante que se emplee. En todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de acuerdo con las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto.  Todo encofrado, antes de ser colocado nuevamente, deberá ser limpiado cuidadosamente; éstos no se aceptarán si presentan alabeos o deformaciones.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se considerará el área en metros cuadrados (m2) de contacto con el concreto cubierto por los encofrados, medida según los planos aprobados, comprendiendo el metrado así obtenido de las estructuras de sostén y andamiajes que fueran necesarios para el soporte de la estructura.

BASE DE PAGO

Los metrados obtenidos en la forma anteriormente descrita, se pagarán a los precios unitarios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios y pagos constituyen compensación completa por MATERIALES, mano de obra incluyendo leyes sociales, equipos, herramientas y transportes para la fabricación y colocación de los encofrados y andamios y el retiro de los mismos al finalizar los trabajos.

  - FALSO PUENTE

DESCRIPCIÓN

El falso puente es una estructura provisional que se prepara para soportar la superestructura durante la etapa de construcción y fraguado; el tipo de soporte a determinar será según el peso de la estructura y será base para la separación de los soporte metálicos como andamios o madera y los apoyos deben ser dados de concreto que presten toda la seguridad al proceso constructivo y trasmitan las presiones al terreno en forma uniforme   los dados de concreto serán ubicados en terrenos estables que permitan transmitir las presiones al terrenos estables previos para la colocación de los dados de concreto en ubicaciones determinadas por el diseño y luego el soporte de madera o metálico la construcción del soporte del encofrado deberá estar sujeta a un análisis y diseño del CONTRATISTA con la aprobación del supervisor para darle todas las garantías a la superestructura. El Contratista deberá presentar a la supervisión el diseño del falso puente a utilizar y que cumpla las consideraciones de resistencia rigidez y establecer el entramado estructural a ser planteado. Como falso puente.

Las épocas de construcción de los puentes generalmente deben ser en los meses de estiaje cuando el nivel de las aguas son mínimas  oscila entre los meses de junio-noviembre. En los cauces donde es posible realizar un encauzamiento temporal el Contratista deben realizar los estudios respectivos y las alternativas a fin de no retrasar el plazo de ejecución.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

El material predominante a ser usado será la madera, de tipo, cuyas características físicas cumplan los requerimientos de resistencia y durabilidad que el proyecto requiera; en otros casos se podrá usar materiales alternativos como planchas prefabricadas en madera prensada o recurrir a los encofrados metálicos, si esto fuese posible y la obra lo permita. En todos los casos, resistencia a los encofrados en contacto con el concreto se deberá mantener en buenas condiciones y será reemplazada cuando ello se requiera. El  CONTRATISTA deberá someter a la aprobación del Supervisor, los planos del detalle de construcción del falso puente. Se estima para este tipo de trabajo en madera un promedio de usos de 3 veces como máximo antes de ser tomado en cuenta la posibilidad de su cambio por material nuevo, por aquella madera que no ha tenido contacto directo con el concreto;

Andamios.  Se entiende por andamios el conjunto de pilares, vigas, tablas, etc., que sirven para soportar encofrados o para otros usos en la ejecución de los trabajos. Antes de la ejecución de los trabajos, el  CONTRATISTA someterá a la aprobación del Supervisor los cálculos de los andamios principales, así como los planos de detalle.

Todos los andamios deberán tener la suficiente resistencia para soportar las cargas contra golpes y/o acciones similares.  Asimismo, deberán reunir todas las condiciones de estabilidad y seguridad, cumpliendo con lo establecido en la norma ACI 347.

El asentamiento y las deflexiones verticales y laterales de los andamios deberán tomarse en cuenta, calculando la sobre elevación requerida, con el fin de que la superficie exterior del concreto corresponda a los alineamientos y niveles indicados en los planos.

EXCAVACION P/ ESTRUCTURAS DE MATERIAL SUELTO BAJO AGUA

VER PARTIDA 02.02 EXCAVACION P/ ESTRUCTURAS DE MATERIAL SUELTO BAJO AGUA

ENCOFRADO CARA NO VISTA BAJO AGUA

VER PARTIDA 03.01.00 ENCOFRADO CARA NI VISTO BAJO AGUA

CONCRETO Fc= 140 kg/cm2 BAJO AGUA

VER PARTIDA 04.02. CONCRETO Fc=210 kg/cm2 (EN AGUA)

- CONCRETO

  - CONCRETO f´c = 100 Kg/cm2 (en solado)

  - CONCRETO f`c = 210 Kg/cm², (cimentaciones y aleros en agua)

  - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm2, (aleros en seco)

  - CONCRETO f`c = 280 Kg/cm2,  (en agua)

  - CONCRETO f`c = 280 Kg/cm2,  (losa, pantallas y losa aproximación)

  - CONCRETO f`c = 210 Kg/cm2, (veredas y parapeto)

DESCRIPCIÓN

Esta especificación se refiere a la fabricación y colocación de concreto simple y sobre todo el reforzado, para la construcción de las estructuras del proyecto, de conformidad con los alineamientos, cotas y dimensiones de los planos.

De acuerdo con las especificaciones contenidas en este capítulo y según se muestra en los planos, o como lo ordene el Supervisor, el CONTRATISTA deberá:

- Suministrar todos los materiales y equipos necesarios para preparar, transportar, colocar, acabar, proteger y curar el concreto

- Suministrar y colocar los materiales para las juntas de dilatación, contracción y construcción

- Proveer comunicación adecuada para mantener el control del vaciado del concreto

- Obtener las muestras requeridas para los ensayos de laboratorio a cuenta del EL CONTRATISTA.

El concreto se compondrá de cemento Pórtland, agua, agregado fino, agregado grueso y aditivos. El diseño de mezclas y las dosificaciones del concreto serán determinados en un laboratorio por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá presentar al Supervisor, dichos resultados para su verificación y aprobación respectiva, teniendo en cuenta que el concreto para la construcción de puentes debe ser dosificado y controlado conforme lo establecido en el Art. 2.5 del Manual de Diseño de puentes.

El concreto en forma general debe ser plástico, trabajable y apropiado para las condiciones específicas de colocación y, que al ser adecuadamente curado, tenga resistencia, durabilidad, impermeabilidad y densidad, de acuerdo con los requisitos de las estructuras que conforman las obras y con los requerimientos mínimos que se especifican en las normas correspondientes y en los planos respectivos.

El CONTRATISTA será responsable de la uniformidad del color de las estructuras expuestas terminadas, incluyendo las superficies en las cuales se hayan reparado imperfecciones en el concreto.  No será permitido vaciado alguno sin la previa aprobación del Supervisor, sin que ello signifique disminución de la responsabilidad que le compete al CONTRATISTA por los resultados obtenidos.

MATERIALES

Cemento

- Tipo.  El cemento que normalmente se empleará en las obras será Portland tipo I. Si al analizar las aguas, éstas presentaran un alto contenido de sulfatos, el CONTRATISTA pondrá en conocimiento del Supervisor este hecho para proceder con el cambio de tipo de cemento.  El Supervisor dará su aprobación para el uso de cementos Portland Tipo II o Tipo V, según sea el caso.

La calidad del cemento Portland deberá estar de acuerdo con la norma ASTM C 150.  En todo caso el cemento utilizado será aprobado por el

Supervisor quien se basará en certificados expedidos de los fabricantes y laboratorios de reconocido prestigio.

- Ensayos requeridos. El CONTRATISTA deberá presentar los resultados certificados por la fábrica de cemento, de los ensayos correspondientes al cemento que se vaya a utilizar en la obra. Estos ensayos deberán ser realizados por la fábrica de acuerdo con las normas de la ASTM, y su costo correrá por cuenta del CONTRATISTA. En adición a lo anterior, el Supervisor podrá tomar muestras del cemento en la fábrica y/o en el área de las obras, para hacer los ensayos que considere necesarios.  No se podrá emplear cemento alguno hasta que el Supervisor esté satisfecho con los resultados de los ensayos correspondientes y los apruebe por escrito.

- Almacenamiento del cemento.  El cemento en bolsa se deberá almacenar en sitios secos y aislados del suelo en rumas de no más de ocho (8) bolsas.

Si el cemento se suministra a granel, se deberá almacenar en silos apropiados aislados de la humedad. La capacidad mínima de almacenamiento será la suficiente para el consumo de dos (2) jornadas de producción normal.

Todo cemento que tenga más de tres (3) meses de almacenamiento en sacos o seis (6) en silos, deberá ser empleado previo certificado de calidad, autorizado por el Supervisor, quien verificará si aún es susceptible de utilización. Esta frecuencia disminuida en relación directa a la condición climática o de temperatura/humedad y/o condiciones de almacenamiento.

Todas las áreas de almacenamiento estarán sujetas a aprobación y deberán estar dispuestas de manera que permitan acceso para la inspección e identificación del cemento. Para evitar que el cemento envejezca indebidamente, después de llegar al área de las obras, el CONTRATISTA deberá utilizarlo en la misma secuencia cronológica de su llegada.

- Temperatura del cemento.  La temperatura del ambiente para el uso del cemento en el proceso de mezclado no deberá ser menor de 10ºC, a menos que se apruebe lo contrario.  En todo caso, deberá adecuarse a lo especificado para la preparación del concreto.

Aditivos

Las siguientes especificaciones se refieren a los aditivos que se podrán emplear en concreto y morteros como: aceleradores de fragua, incorporadores de aire, superplastificantes, retardadores de fragua, puzolanas, endurecedores, etc. El CONTRATISTA propondrá la dosificación de los aditivos e indicará las modalidades para la utilización de ellos, teniendo presente las limitaciones impuestas por las condiciones ambientales (temperatura, etc.), las normas indicadas por el fabricante de los aditivos y/o las pruebas de laboratorio ejecutadas.

En caso de aditivos previamente diluidos, el CONTRATISTA deberá indicar las concentraciones de dichas soluciones para los efectos de control.  Los aditivos que se proporcionan en solución contendrán por lo menos 50% de sólidos y un agente inhibidor de moho. El efecto del aditivo en las propiedades del concreto cumplirá los requerimientos de las normas ASTM C-260 y C-494.

En algunos casos, previa autorización del Supervisor, el CONTRATISTA podrá emplear aditivos en los concretos por convenir a sus sistemas de vaciado. El uso de los aditivos, aunque sea autorizado, no eximirá al CONTRATISTA de sus responsabilidades con respecto a las calidades y resistencias exigidas en las especificaciones para concretos y morteros. Los aditivos en polvo serán medidos en peso, los plásticos o líquidos podrán ser medidos en peso o volumen, con un límite de tolerancia de  2% de su peso neto.

La consistencia y la calidad de los aditivos deberán ser uniformes. Cada tipo de aditivo deberá tener, anexado a cada suministro, el certificado de prueba del fabricante que confirme los límites de aceptación requeridos.

Antes de que los aditivos sean utilizados, el CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor los resultados de ensayos que confirmen su calidad y eficacia. Al mismo tiempo, éste podrá ejecutar pruebas sobre muestras con aditivos y podrá también extraer muestras y ejecutar pruebas después de que el aditivo haya sido entregado en el almacén.

Cuando en el interior del concreto se coloquen piezas de metal galvanizado o aluminio o cuando se requiera concreto resistente a los álcalis, no será permitido el uso de cloruro de calcio como acelerador de fragua.

Los aditivos incorporadores de aire cumplirán lo establecido en la norma ASTM C 260 y la cantidad utilizada en cada mezcla será tal que provoque la incorporación de aire en el concreto fresco a la salida de la mezcladora, dentro de los límites indicados a continuación:

| Diámetro máximo de los agregados | Aire total en % del volumen de la muestra tomada a la salida de la mezcladora |
| --- | --- |
| 1 ½" 3/4" | 4 ± 1 5 ± 1 |

El CONTRATISTA deberá controlar continuamente el contenido de aire de la mezcla. La calidad de la puzolana estará de acuerdo con lo establecido en la norma ASTM C-618.

Agua

El agua empleada en la mezcla y en el curado del concreto deberá ser limpia y fresca hasta donde sea posible y no deberá contener residuos de aceites, ácidos, sulfatos de magnesio, sodio y calcio (llamados álcalis blandos) sales, limo, materias orgánicas u otras sustancias dañinas y estará asimismo exenta de arcilla, lodo y algas.

Se considera adecuada el agua que sea apta para consumo humano, debiendo ser analizado según norma MTC E 716.

| Ensayos | Tolerancias |
| --- | --- |
| Sólidos en Suspensión (ppm) | 5000 máx. |
| Materia Orgánica (ppm) | 3,00 máx. |
| Alcalinidad NaHCO3 (ppm) | 1000 máx. |
| Sulfatos como ión Cl (ppm) | 1000 máx. |
| pH | 5,5 a 8 |

El agua debe tener las características apropiadas para una óptima calidad del concreto. Así mismo, se debe tener presente los aspectos químicos del suelo a fin de establecer el grado de afectación de éste sobre el concreto.

La máxima concentración de Ión cloruro soluble en agua que debe haber en un concreto a las edades de 28 a 42 días, expresada como suma del aporte de todos los ingredientes de la mezcla, no deberá exceder de los límites indicados en la siguiente Tabla. El ensayo para determinar el contenido de ión cloruro deberá cumplir con lo indicado por la Federal Highway Administration Report N° FHWA-RD-77-85 "Sampling and Testing for Chloride Ion in concrete".

Contenido Máximo de ión cloruro

| Tipo de Elemento | Contenido máximo de ión cloruro soluble en agua en el concreto, expresado como %en peso del cemento |
| --- | --- |
| Concreto prensado | 0,06 |
| Concreto armado expuesto a la acción de Cloruros | 0,10 |
| Concreto armado no protegido que puede estar sometido a un ambiente húmedo pero no expuesto a cloruros (incluye ubicaciones donde el concreto puede estar ocasionalmente húmedo tales como, estructuras ribereñas y áreas con humedad potencial por condensación) | 0,15 |
| Concreto armado que deberá estar seco o protegido de la humedad durante su vida por medio de recubrimientos impermeables. | 0,80 |

Agregado Fino

El agregado fino deberá cumplir con los requisitos que se especifican a continuación:

- Composición.  El agregado fino consistirá en arena natural proveniente de canteras aluviales o de arena producida artificialmente. La forma de las partículas deberá ser generalmente cúbica o esférica y razonablemente libre de partículas delgadas, planas o alargadas.  La arena natural estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, durables y aptos para la trabajabilidad del concreto.

En la producción artificial del agregado fino no se aprobará el uso de rocas que se quiebren en partículas laminares, planas o alargadas, independientemente del equipo de procesamiento empleado.  Se entiende por partícula laminar, plana o alargada, aquélla cuya máxima dimensión es mayor de cinco veces su mínima dimensión.

- Calidad. En general, el agregado fino deberá cumplir con los requisitos establecidos en la norma ASTM C-33. La arena no deberá contener cantidades dañinas de arcilla, limo, álcalis, mica, materiales orgánicos y otras sustancias perjudiciales.

El máximo porcentaje en peso de sustancias dañinas no deberá exceder de los valores siguientes:

| Características | Norma de Ensayo | Masa total de la muestra |
| --- | --- | --- |
| Terrones de Arcilla y partículas deleznables | MTC E 212 | 1.00% máx. |
| Material que pasa el Tamiz de 75um (N°200) | MTC E 202 | 5.00 % máx. |
| Cantidad de Partículas Livianas | MTC E 211 | 0.50% máx. |
| Contenido de sulfatos, expresados como ión SO4 |  | 0.06% máx. |
| Contenido de Cloruros, expresado como ión cl |  | 0.10% máx. |

Además, no se permitirá el empleo de arena que en el ensayo colorimétrico para detección de materia orgánica, según norma de ensayo Norma Técnica Peruana 400.013 y 400.024, produzca un color más oscuro que el de la muestra patrón.

- Granulometría.  El agregado fino deberá estar bien gradado entre los límites fino y grueso y deberá llegar a la planta de concreto con la granulometría siguiente:

| Tamiz U.S. Standard | Dimensión de la malla (mm) | Porcentaje en Peso que pasa |
| --- | --- | --- |
| No. 3/8” No. 4 No. 8 No. 16 No. 30 No. 50 No. 100 | 9.52 4.75 2.36 1.18 0.60 0.30 0.15 | 100 95 – 100 80 – 100 50 – 85 25 - 60 10 - 30 2 – 10 |

- Módulo de fineza.  En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento (45%) de material retenido entre dos tamices consecutivos. El Modulo de Finura se encontrará entre 2.3 y 3.1.

Durante el período de construcción no se permitirán variaciones mayores de 0.2 en el Módulo de Finura con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para la fórmula de trabajo.

El módulo de fineza se determinará dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados retenidos en los tamices U.S. Standard No. 4, No. 8, No. 16, No. 30, No. 50 y No. 100.

Agregado grueso

- Composición.  El agregado grueso estará formado por roca o grava triturada obtenida de las fuentes indicadas en los planos o señaladas por el Supervisor, cuyo tamaño mínimo será de 4.8mm. El agregado grueso debe ser duro, resistente, limpio y sin recubrimiento de materiales extraños o de polvo, los cuales, en caso de presentarse, deberán ser eliminados mediante un procedimiento adecuado, aprobado por el Supervisor.

La forma de las partículas más pequeñas del agregado grueso de roca o grava triturada deberá ser generalmente cúbica y deberá estar razonablemente libre de partículas delgadas, planas o alargadas en todos los tamaños.  Se entiende por partícula delgada, plana o alargada, aquélla cuya dimensión máxima es 5 veces mayor que su dimensión mínima.

- Calidad.  En general, el agregado grueso deberá estar de acuerdo con la norma ASTM C-33. Los porcentajes de sustancias dañinas en cada fracción del agregado grueso, en el momento de la descarga en la planta de concreto, no deberán superar los siguientes límites:

Sustancias Perjudiciales

| Características | Norma de Ensayo | Masa total de la muestra |
| --- | --- | --- |
| Terrones de Arcilla y partículas deleznables | MTC E 212 | 0.25% máx. |
| Contenido de Carbón y lignito | MTC E 215 | 0.5% máx. |
| Cantidad de Partículas Livianas | MTC E 202 | 1.0% máx. |
| Contenido de sulfatos, expresados como ión SO4 = |  | 0.06% máx. |
| Contenido de Cloruros, expresado como ión Cl |  | 0.10% máx. |

- Granulometría.  El agregado grueso deberá estar bien gradado entre los límites fino y grueso y deberá llegar a la planta de concreto separado en tamaños normales cuyas granulometrías se indican a continuación:

| Tamiz (mm) | Porcentaje que pasa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AG-1 | AG-2 | AG-3 | AG-4 | AG-5 | AG-6 | AG-7 |
| 63 mm (2,5'') | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 50 mm (2'') | - | - | - | 100 | 95 - 100 | 100 | 95 - 100 |
| 37,5mm (1½'') | - | - | 100 | 95 - 100 | - | 90 - 100 | 35 - 70 |
| 25,0mm (1'') | - | 100 | 95 - 100 | - | 35 - 70 | 20 – 55 | 0 – 15 |
| 19,0mm (¾'') | 100 | 95 - 100 | - | 35 - 70 | - | 0 – 15 | - |
| 12,5 mm (½'') | 95 - 100 | - | 25 - 60 | - | 10 - 30 | - | 0 – 5 |
| 9,5 mm (3/8'') | 40 - 70 | 20 - 55 | - | 10 - 30 | - | 0 – 5 | - |
| 4,75 mm (N° 4) | 0 - 15 | 0 - 10 | 0 – 10 | 0 – 5 | 0 – 5 | - | - |
| 2,36 mm (N° 8) | 0 -5 | 0 - 5 | 0 - 5 | - | - | - | - |

El porcentaje de partículas chatas y alargadas del agregado grueso procesado, determinados según la norma MTC E 221, no deberán ser mayores de quince por ciento (15%). Para concretos de fc > 210 Kg/cm², los agregados deben ser 100% triturados.

- Tamaño.  A menos que el Supervisor ordene lo contrario, el tamaño máximo del agregado que deberá usarse en las diferentes partes de la obra será:

| Tamaño máximo | Uso general |
| --- | --- |
| 51 mm (2") 38 mm (1 ½") 19 mm (3/4”) | Estructuras de concreto en masa: muros, losas y pilares de más de 1.0 m de espesor. Muros, losas, vigas, pilares, etc., de 0.30 m a 1.00 m de espesor. Muros delgados, losas, alcantarillas, etc., de menos de 0.30 m de espesor. |

Fuentes de agregados

Los agregados se obtendrán de las canteras reconocidas y seleccionadas para tal fin.  La aprobación de un yacimiento no implica la aprobación de todos los materiales que se extraigan de ese yacimiento.

CLASIFICACIÓN DEL CONCRETO

Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su resistencia mínima a la compresión, determinada según la norma MTC E 704, se establecen las siguientes clases de concreto:

| Clase | Resistencia mínima a la compresión a 28 días |
| --- | --- |
| Concreto pre y post tensado A B | 34,3 MPa (350 Kg/cm²) 31,4 Mpa (320 Kg/cm²) |
| Concreto reforzado C D E | 27,4 MPa (280 Kg/cm²) 20,6 MPa (210 Kg/cm²) 17,2 MPa (175 Kg/cm²) |
| Concreto simple F | 13,7 MPa (140 Kg/cm²) |
| Concreto ciclópeo G | 13,7 MPa (140 Kg/cm²) Se compone de concreto simple Clase F y agregado ciclópeo, en proporción de 30% del volumen total, como máximo. |

Todo concreto deberá tener una resistencia a los 28 días no menor a las indicadas en los planos o a lo especificado para c/u de las estructuras.

La resistencia mínima a la compresión a los 7 días no deberá ser menor de 70% del valor especificado para los 28 días.

La tolerancia máxima f’c en cilindros aislados no será menor de 10%.

El tipo de concreto que deberá emplearse en cada estructura está indicado en los planos respectivos y/o en estas especificaciones.

DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO

- Descripción

El diseño de los diferentes tipos de concreto será efectuado en un laboratorio por cuenta del CONTRATISTA y verificado por el Supervisor en su laboratorio.

La resistencia en compresión promedio requerida (f’cr), empleada como base en la selección de las proporciones del concreto se calculará tal como lo establece en el Capítulo 4 “Calidad de Concreto” de la Norma Técnica E-060 del R.N.C., numeral 4.3.2.

Las dosificaciones de los diferentes tipos de concreto serán efectuadas por el CONTRATISTA en su laboratorio y realizará por lo menos nueve (09) ensayos de laboratorio a los 07, 14 y 28 días, por cada tipo de concreto.

La dosificación en campo, durante el llenado, será en peso (Kg), para esto el CONTRATISTA se proveerá obligatoriamente de una balanza de 100Kg.

El CONTRATISTA será el único responsable del cumplimiento de las resistencias especificadas para las estructuras.  Estas dosificaciones deberán ser revisadas y aprobadas por el Supervisor antes de comenzar los trabajos de concreto, sin que ello exima la responsabilidad que le compete al CONTRATISTA por los resultados obtenidos.

Para mejorar las cualidades de durabilidad de los concretos expuestos a climas donde se producen variaciones de temperatura, será necesario incluir aditivos incorporadores de aire u otros aditivos similares.

La incorporación del aire dará como consecuencia la disminución de la resistencia del concreto, por lo cual, el CONTRATISTA deberá utilizar mayor cantidad de cemento para obtener la resistencia requerida.  Debido a esto, se recomienda que el CONTRATISTA haga los ensayos de laboratorio respectivos.

El contenido total de agua de cada dosificación deberá ser la cantidad mínima necesaria para producir una mezcla plástica que tenga la resistencia especificada, y la densidad, uniformidad y trabajabilidad deseadas. Todos los materiales que integran el concreto deberán medirse por peso separadamente y dosificarse mecánicamente.

- Control y ajustes

El control de la dosificación de todos los materiales del concreto deberá hacerse de acuerdo con las especificaciones del ACI o las instrucciones del Supervisor.  El CONTRATISTA deberá suministrar todo el equipo y los dispositivos necesarios para determinar y controlar la cantidad exacta de cada uno de los materiales que componen cada mezcla de acuerdo con el diseño de mezclas aprobado por el Supervisor. Siempre que sea indispensable, se cambiará la proporción de los ingredientes para mantener la calidad requerida de acuerdo con estas especificaciones.

Las dosificaciones previstas y ensayadas en el laboratorio se podrán modificar, previa la aprobación del Supervisor, a medida que sea necesario, a fin de obtener resultados satisfactorios en la resistencia o en otras características del concreto.

- Prescripciones en el caso de no alcanzarse la resistencia requerida

Cuando los resultados de las pruebas no cumplan con todas las condiciones especificadas para la resistencia a la compresión a los 28 días, el Supervisor podrá ordenar que se tomen las siguientes medidas:

- Para estructuras u obras por ejecutar:

- Variaciones de la dosificación de la mezcla.

- Inclusión de aditivos en el concreto.

- Para estructuras ya ejecutadas:

- Extracción de un número suficiente de testigos de concreto en obra, correspondiente a la prueba o grupo de pruebas no satisfactorias. Estas muestras serán tomadas y probadas de acuerdo con las normas ASTM C-42, para establecer si las pruebas precedentes son representativas o no

- Ejecución de una prueba de carga sobre la parte de la estructura correspondiente a la prueba no satisfactoria.

- Otras pruebas que serán fijadas por el Supervisor.

En el caso de que los resultados de las investigaciones adicionales mencionadas en los párrafos anteriores no sean satisfactorios, el Supervisor podrá ordenar el refuerzo o la demolición de la estructura defectuosa. La mayor dosificación de cemento, la inclusión de aditivos en el concreto, los trabajos para la obtención de testigos, las pruebas de carga, las reparaciones, refuerzo de estructuras, reconstrucción y demolición, serán a cuenta y cargo del CONTRATISTA y se ejecutarán según las instrucciones indicadas por el Supervisor.

TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS

- Agregados

Los ensayos deberán llevarse a cabo de acuerdo con la norma de la ASTM C 31.  El Supervisor ordenará la ejecución de los siguientes ensayos de rutina para el control y el análisis de los agregados en las varias etapas de las operaciones de tratamiento, transporte, almacenamiento y dosificación:

  - Análisis granulométrico (ASTM C 136)

  - Material que pasa por la malla No. 200 (ASTM C 117)

  - Impurezas orgánicas en la arena (ASTM C 40)

El CONTRATISTA deberá proporcionar por su cuenta las facilidades que sean necesarias para la toma inmediata de muestras representativas para los ensayos.  Además, deberá suministrar muestras del agregado procesado, del sitio que le indique el Supervisor, con un mínimo de 30 días de anticipación a la fecha programada para comenzar la colocación del concreto.

- Concreto

La resistencia a la compresión se determinará ensayando cilindros normalizados de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, elaborados y curados de acuerdo con la norma ASTM C 31. Las muestras para los cilindros serán tomadas y ensayadas por el CONTRATISTA, bajo el control del Supervisor. Se tomarán tres muestras por cada tanda de vaciado para obtener una información amplia de la resistencia del concreto en cada sección de la obra.

Normalmente, al principio de los trabajos de concreto, será oportuno tomar, además de las tres muestras sacadas para cada prueba a los 28 días, tres muestras más para su ensayo de rotura a los 7 días, con el objeto de obtener una más rápida información acerca de la calidad de cada vaciado y del avance en el endurecimiento.

El Supervisor podrá exigir la toma de muestras adicionales, además de las arriba mencionadas cuando lo juzgue necesario.

El CONTRATISTA deberá ofrecer una amplia colaboración al Supervisor durante la ejecución de todas las investigaciones y pruebas, suministrando oportunamente personal, equipo necesario, herramientas y transporte que se le solicite.

EQUIPO Y PROCESO DE DOSIFICACIÓN Y DE MEZCLADO

El CONTRATISTA deberá contar con el equipo completo de dosificación y mezclado para satisfacer la demanda del vaciado de concreto, de manera que se minimicen, las juntas de construcción.  Asimismo, deberá suministrar, en número suficiente, los equipos de transporte y vibrado, sometiendo a la aprobación del Supervisor, los metrados, medios y equipos que se proponen a utilizar.

- Equipo.  El CONTRATISTA deberá proveer el equipo de dosificación, transporte y mezclado necesarios para la ejecución del trabajo requerido.  Dicho equipo de dosificación deberá ser capaz de combinar una mezcla uniforme dentro del tiempo límite especificado (los agregados, el cemento, los aditivos y el agua), transporte y de descargar la mezcla sin segregarla. Deberá tener facilidades adecuadas para la dosificación exacta y el control de c/u de los materiales que integran el concreto.

- Tiempo de mezcla.  El tiempo de preparación para cada tanda, dependerá del equipo utilizado, el cual debe de ser aprobado por el Supervisor. Para equipos de mezcladora de eje horizontal de capacidades menores de 11pc se recomienda un tiempo de 1’30’’  de mezclado y no mayor de 3min.

La idoneidad de la mezcla se determinará por el método señalado en el código  ACI 318-95. Todo el concreto de la tanda anterior deberá ser extraído del tambor antes de introducir la siguiente. Los materiales que componen una tanda se introducirán en el tambor siguiendo el orden que se indica salvo orden expresa del supervisor:

- 10% del volumen de agua.

- Grava y/o piedra chancada según lo señalado por el concreto c=<210 kg/cm2 (usar grava), c>210 kg/cm2 (usar piedra chancada), cemento  y arena.

- Resto de agua.

No se permitirá sobremezclar en exceso, hasta el punto que se requiera añadir agua para mantener la consistencia requerida.  Dicho concreto será desechado. En caso de que el equipo de dosificación no produzca resultados satisfactorios deberá ponerse fuera de uso hasta que se repare o reemplace.

- Transporte. El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los encofrados con la mayor rapidez posible, antes de que empiece su fraguado inicial, empleando métodos que impidan su segregación o pérdida de ingredientes.  El equipo deberá ser tal que se asegure un abastecimiento continuo de concreto al sitio de vaciado en condiciones de trabajo aceptables.

No se permitirá una caída vertical mayor de 1.50 m, a menos que se provea equipo adecuado para impedir la segregación, y que lo autorice el Supervisor.

No se permitirá la colocación de concreto que tenga más de 30 minutos entre su preparación y colocación, salvo el caso de utilizarse aditivos retardadores de fragua, debiendo el Supervisor aprobarlo.

- Vaciado. Antes de efectuar cualquier vaciado de concreto, el CONTRATISTA solicitará por escrito autorización del vaciado con 24 horas de anticipación.  El Supervisor dará su autorización, también por escrito, antes del vaciado siempre y cuando no existan condiciones técnicas y/o climáticas que impidan la colocación y consolidación adecuadas del concreto.

El CONTRATISTA deberá proveer equipo adecuado para vaciar el concreto a fin de evitar la segregación y consiguiente asentamiento mayor que el permitido. Todo el equipo y los métodos de colocación del concreto estarán sujetos a la aprobación del Supervisor. El concreto deberá depositarse directamente o  por medio de bombas tan cerca a su posición definitiva dentro del encofrado como sea posible.

Al colocarse el concreto se deberá llevar hacia todos los rincones y ángulos del encofrado, alrededor de las varillas de la armadura y de las piezas empotradas, sin que se segreguen los materiales que lo integran, empleando vibradores con frecuencias no menores de 7000 vibraciones por minuto. No se deberá de colocar concreto en agua estancada o corriente; las superficies deberán estar limpias y libres de materias extrañas, que serán verificadas por el Supervisor.

En el caso de juntas de construcción horizontales, antes de colocar el concreto nuevo sobre el anterior, la superficie de éste deberá humedecerse y cubrirse, inmediatamente antes de colocarse el concreto fresco, con una capa de mortero de 20 mm, de espesor y de la misma relación agua - cemento del concreto que se va a vaciar.

El espesor máximo de concreto colocado en una capa deberá ser el que se indica en los planos o el que apruebe para cada estructura el Supervisor. A menos que se ordene o se muestre lo contrario en los planos, el espesor de concreto que se permitirá colocar en una capa será de 50 cm y el lapso máximo entre la colocación de capas sucesivas deberá ser tal que el vibrado pueda actuar aún en la capa inferior, en cuyo caso no será necesario hacer juntas de construcción.

El concreto no deberá ser colocado bajo agua, excepto cuando así se especifique en los planos o lo autorice el Supervisor, quien efectuará una supervisión directa de los trabajos. En tal caso, el concreto tendrá una resistencia no menor que la especificada y contendrá un 10% de exceso de cemento. Dicho concreto se deberá colocar cuidadosamente en su lugar, en una masa compacta.  Todo el concreto bajo el agua se deberá depositar en una operación continua.

No se deberá colocar concreto dentro de corrientes de agua y los encofrados diseñados para retenerlos bajo el agua deberán ser impermeables.  El concreto se deberá colocar de tal manera que se logren superficies aproximadamente horizontales y que cada capa se deposite antes de que la precedente haya alcanzado su fraguado inicial, con el fin de asegurar la adecuada unión entre las mismas.

La temperatura de la mezcla de concreto, inmediatamente antes de su colocación, deberá estar entre diez y treinta y dos grados Celsius (10°C - 32°C).

Cuando se pronostique una temperatura inferior a cuatro grados Celsius (4°C) durante el vaciado o en las veinticuatro (24) horas siguientes, la temperatura del concreto no podrá ser inferior a trece grados Celsius (13°C) cuando se vaya a emplear en secciones de menos de treinta centímetros (30 cm) en cualquiera de sus dimensiones, ni inferior a diez grados Celsius (10°C) para otras secciones.

JUNTAS

DESCRIPCIÓN

Las juntas de dilatación y/o contracción deberán ejecutarse como se indica en los planos o como lo ordene el Supervisor.  Deberá someterse a aprobación del Supervisor cualquier modificación que implique un cambio de las juntas mostradas en los planos.

- Juntas de Dilatación. Las juntas de dilatación (o de expansión) se construirán de la forma y en los sitios que se muestran en los planos.

CURADO

Desde el punto de vista estructural, los primeros días en la vida del concreto son críticos e influyen considerablemente en sus características de resistencia y durabilidad, por ello se requiere condiciones favorables de temperatura y evitar la pérdida del agua de la mezcla. El CONTRATISTA deberá tener todo el equipo necesario para el curado o protección del concreto, antes del vaciado.

El sistema de curado que el CONTRATISTA propone usar deberá ser aprobado por el Supervisor y será aplicado inmediatamente después del vaciado con el fin de evitar en lo posible el fisuramiento, resquebrajamiento y pérdidas de humedad del concreto.  El material de curado deberá cumplir con la norma ASTM C 309.  En caso de utilizarse productos químicos, éstos deberán ser aprobados por el Supervisor.

En caso de utilizar agua directamente, arena o mantas humedecidas, toda superficie de concreto será conservada húmeda, por lo menos durante 7 días si se ha usado cemento Portland tipo I y durante 3 días si se ha usado cemento Portland de alta resistencia inicial.

REPARACIÓN DEL CONCRETO

- Descripción. El CONTRATISTA realizará, a su costo y bajo su responsabilidad, todas las reparaciones de las imperfecciones y/o cangrejeras del concreto dentro de las 24 horas siguientes al desencofrado. Todos los materiales, procedimientos y operaciones empleados en la reparación del concreto, deberán ser los que apruebe el Supervisor.  Se usará exclusivamente mano de obra calificada para los trabajos de reparación del concreto. En caso de no ser adecuada la reparación, el Supervisor podrá ordenar la demolición de la estructura, debiendo el CONTRATISTA reponerla a su costo.

- Procedimientos.  En las superficies no cubiertas, los salientes deberán removerse completamente.  El concreto dañado o que presente cangrejeras deberá removerse a cincel hasta que se llegue al concreto sano, salvo otras indicaciones del Supervisor, quien instruirá la forma de ejecutarlo.

En las superficies que están expuestas prominentemente a la vista, las cangrejeras deberán repararse ejecutando a su alrededor un corte circular, cuadrado o rectangular de 25 mm de profundidad, removiendo luego el interior a cincel, hasta llegar al concreto sano.

En las superficies en contacto con el agua, el corte deberá además efectuarse en forma troncocónica, con la base mayor hacia el interior del concreto, a fin de evitar el desprendimiento del material de relleno.

El material de relleno será mortero seco, mortero normal o concreto, según sea el caso. Deberá usarse mortero seco para rellenar las cavidades en el concreto, los orificios que queden al removerse los ajustadores conectados a los extremos de las varillas que sirven para fijar los encofrados, los orificios de las tuberías de inyección y las ranuras angostas que se hagan para la reparación de las grietas.

El mortero seco deberá ser una mezcla de cemento - arena fina de proporción 1:2.5 en peso, con una cantidad mínima de agua.  La dimensión máxima de la arena será de 2.5 mm.

Todos los rellenos deberán ser de buena calidad y quedar fuertemente adheridos a la superficie de las cavidades, y no presentarán fisuras por retracción una vez fraguados; igualmente deben presentar una coloración igual al del concreto circundante. En el caso que la reparación de las imperfecciones del concreto se efectúe después de las 24 horas siguientes a su desencofrado, el espacio que se vaya a reparar deberá ser tratado con una capa de resina epóxica.  La aplicación de este compuesto deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su costo será a cargo del CONTRATISTA.  La utilización de la resina epóxica se hará de conformidad con los requerimientos del "Standard Specifications for Repair of Concrete" publicado por el U.S. Bureau of Reclamation en edición de 1995.

En las áreas donde el agua deba discurrir a velocidad alta, las reparaciones deberán limitarse al mínimo.  Por lo tanto, se tendrá un cuidado especial en la erección de los encofrados y en el vaciado del concreto en estas estructuras.

ELEMENTOS EMPOTRADOS EN EL CONCRETO

Antes de colocar el concreto, deberá verificarse que todos los elementos empotrados estén asegurados en su sitio, como se muestra en los planos o lo ordene el Supervisor. Todos los elementos empotrados deberán limpiarse cuidadosamente y deberán estar libres de aceite, escamas de óxidos, pintura y mortero.  Los elementos de madera no serán empotrados en el concreto.

Las rejas, rejillas, marcos de tapas y cualquier otro material usado en la construcción, que se deje embebido en las estructuras, deberán cumplir con los requerimientos mencionados y al final de su uso deberán rellenarse con concreto, mortero o lechada, según ordene, y apruebe el Supervisor.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida para pago será el metro cúbico (m3) de concreto colocado y curado en obra.  Las dimensiones a ser consideradas serán las indicadas en los planos y, en casos excepcionales, según lo ordenado por escrito por el Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago se hará aplicando a los volúmenes obtenidos los precios unitarios establecidos en el Presupuesto Base.

Los precios y pagos constituirán compensación total por materiales, transporte de los mismos, aditivos, dispositivos empotrados, transporte del concreto, vaciado, acabado, curado, mano de obra, leyes sociales, herramientas, equipo mecánico e imprevistos necesarios para terminar la obra, exceptuando el suministro y colocación de las piezas de refuerzo que será pagado bajo la partida respectiva. En los precios se incluyen las juntas con relleno bituminoso y los costos de los aditivos tales como plastificantes, acelerantes o retardadores, incorporadores de aire, etc.

NOTA.-

1.-  Usar mezcladora de11pie3 tipo tambor de eje horizontal

2.-  No usar mezcladora de eje vertical.

3.-  No usar mezcladora tipo trompo.

4.-  No usar shute para el vaciado de concreto.

5.- Usar bateas cerca de la estructura a vaciar

- ACERO

  - ACERO DE REFUERZO GRADO 60 / fy = 4,200 Kg/cm2

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el aprovisionamiento, la figuración y la colocación de las barras de acero para refuerzo de acuerdo con las especificaciones siguientes y de conformidad con los planos.

El CONTRATISTA deberá suministrar, cortar, doblar y colocar todos los refuerzos de acero en los que están incluidos varillas y barras o ganchos de anclaje, según se muestra en los planos o como ordene el Supervisor.  Todos los refuerzos deberán estar libres de escamas, aceite, grasa, mortero o cualquier otro revestimiento que pueda destruir o reducir su adherencia al concreto.

El limpiado, colocado, espaciamiento, doblado y empalme de las barras de refuerzo se hará de conformidad con las disposiciones aplicables de la AASHTO, salvo que se indique de otra manera en los planos o lo disponga el Supervisor.

MATERIALES

A menos que se ordene por escrito, los refuerzos de acero deberán ser varillas estriadas o corrugadas, y deberán cumplir con la norma ASTM A-615.  Los aceros tendrán un límite de fluencia de 4,200 kg/cm², además de cumplir lo siguiente:

- Tensión de rotura:		6327 Kg/cm2.

- Tensión de  Fluencia (Límite Mínimo)		4218 Kg/cm2.

- Tensión Admisible		1687 Kg/cm2

El CONTRATISTA deberá suministrar a la Supervisión dos copias de los informes de cada ensayo del fabricante, con la certificación respectiva.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

- Transporte y almacenamiento. El acero de refuerzo deberá ser despachado en atados corrientes debidamente rotulados y marcados; cada envío estará acompañado de los informes de ensayos certificados por la fábrica, los cuales deberán ser entregados al Supervisor antes de ingresar el material a la obra. Deberá almacenarse, por encima del nivel del piso o

- terreno, sobre plataformas, largueros u otros soportes y deberá ser protegido hasta donde sea posible de daños mecánicos y deterioro superficial.

- Corte y doblado. Podrá doblarse en la fábrica o en el sitio. Todos los dobleces deberán efectuarse de acuerdo con lo normalizado y empleando métodos mecánicos aprobados. No se permitirá calentar los aceros para doblarlos. No deberán usarse varillas que hayan sido enderezadas o que contengan dobleces o deformaciones no indicadas en los planos.

Los radios para el doblado y los ganchos se especifican en los planos detallados, de acuerdo con las prácticas normales de diseño y a las normas de la AASHTO.

- Colocación.  El acero, para ser colocado en la obra, deberá estar libre de polvo, óxido en escamas, protuberancias, pintura, aceite o cualquier otro material extraño que pueda afectar la adherencia al concreto. Las varillas deberán ser colocadas de acuerdo con las indicaciones de los planos y deberán estar aseguradas firmemente en las posiciones señaladas, de manera que no sufran desplazamientos durante la colocación y fraguado del concreto. La posición del refuerzo dentro de los encofrados deberá ser mantenida por medio de tirantes, bloques, silletas de metal, espaciadores o cualquier otro soporte aprobado.

Los recubrimientos libres indicados en los planos deberán ser obtenidos únicamente por medio de separadores de mortero. Los bloques deberán ser de mortero, con calidad, forma y dimensiones aprobadas.  Las silletas de metal, que entren en contacto con la superficie exterior del concreto, deberán ser galvanizadas.  No se permitirá el uso de guijarros, fragmentos de piedra o ladrillo quebrantados, tubería de metal o bloques de madera.

- Amarres y espaciadores.  Todos los refuerzos deberán fijarse en el sitio por medio de amarres y espaciadores metálicos.  Estos elementos deberán tener suficiente resistencia para mantener la barra en su sitio durante todas las operaciones de vaciado del concreto y deberán usarse de manera que no queden expuestos a movimientos laterales.  No se aceptarán espaciadores de madera. Las barras deberán de ser atortoladas en todas las intersecciones, excepto cuando el espaciamiento entre ellas es menor de 30cm en cualquier dirección, en tal caso, se fijarán alternadamente.

- Recubrimiento de los refuerzos. Los recubrimientos libres de los refuerzos principales deberán estar de acuerdo con la cláusula 808 de la norma ACI 318-95.  El recubrimiento de las varillas de refuerzo de repartición y de otras varillas de refuerzo secundario no podrá ser menor de 2.5 cm.

- Empalmes.  Todos los empalmes de las varillas de refuerzo se ajustarán a los acápites aplicables del ACI Standard Building Code Requirements for Reinforced Concrete (ACI 318-95), a menos que se indique de otra manera en los planos o se tenga una disposición diferente por parte del Supervisor. Los extremos traslapados de las varillas deberán estar separados suficientemente para permitir el empotramiento de toda la superficie de cada varilla en el concreto.  Alternativamente, las varillas se colocarán en contacto entre sí y aseguradas firmemente con alambre. No estarán permitidos los empalmes por medio de soldadura, a menos que así lo autorice el Supervisor.  Los empalmes con soldadura, cuando estén autorizados, se harán de acuerdo con la norma del ACI antes citada. El supervisor aprobará la armadura colocada previa inspección de la correcta ejecución de los trabajos  del alineamiento señalado en los planos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La cantidad de acero de refuerzo se medirá por peso en función del valor teórico en kilogramos por metro de longitud de cada tipo de barra.  Se medirá el material efectivamente colocado en la obra, de acuerdo con lo mostrado en los planos o como lo ordene el Supervisor.  El MÉTODO DE MEDICIÓN incluirá los traslapes necesarios de acuerdo con los planos del proyecto.

BASE DE PAGO

El pago se hará por kilogramo (Kg) de acero cortado, doblado y colocado y aprobado por el Supervisor, al precio unitario del Presupuesto Base.

Dichos pagos constituyen compensación total por el material, la dobladura y colocación de las varillas, las mermas, alambre y soportes empleados en su colocación y sujeción y por toda la mano de obra, incluyendo leyes sociales, herramientas, equipos e imprevistos necesarios para completar el trabajo.

- OBRAS DE PROTECCION

  - ENROCADO DE PROTECCION

    - Excavación en material suelto

VER PARTIDA 02.02.00 Excavación en material suelto

    - Relleno compactado con material propio

VER PARTIDA 02.04.00 Excavación en material suelto

    - Enrocado

Excavación

Antes de colocar cualquier material el área debe ser excavada y la pendiente emparejada con precisión para producir una superficie lisa, las depresiones se rellenarán y compactarán con material aceptable.

Colocación de Material

En las pendientes donde se vaya a colocar protección de enrocado, se comenzará en la base de la pendiente y se progresará hacia arriba.

Cuando se especifique geotextil, la protección de enrocado y el manto de gravas se colocará de una manera que no rasgue o dañe el geotextil.

Enrocado

El enrocado se colocará de manera fija y estable, plano sobre la pendiente con la dimensión más grande paralela a la pendiente.

Los pedazos más grandes de enrocado se colocarán en las hiladas inferiores. El enrocado se colocará unido y cercano de manera que se logre una apariencia razonable de las hiladas. Los pedazos más pequeños de enrocado se usarán para llenar los vacíos.

Protección con Rocas

La protección con rocas se colocará al azar pero de manera estable.

Mantos de Gravas

La colocación del manto de gravas seguirá a las operaciones de excavación de la tierra tan cercanamente como sea práctico y posible.

No se requiere la compresión del material de los mantos de gravas.

Medición

La unidad de medida de la partida Enrocado de Protección será por metro cúbico de material.

Bases de pago

El Enrocado de Protección, se pagará al precio unitario por metros cúbicos (m3) correspondiente a la partida de Enrocado de Protección. Este precio y pago constituye compensación total por mano de obra, leyes sociales, equipos, materiales diversos, herramientas, impuestos e imprevistos necesarios para culminar el trabajo a entera satisfacción

- VARIOS

  - TUBOS PVC D = 6”

# GENERALIDADES

Son elementos para aligerar el peso del la vereda así como están previstos para alojar redes de servicio publico u otros a fin de evitar el deterioro de la misma y de crear condiciones inseguras para el tráfico vehicular.

Los tubos como unidades aligerantes serán de PVC de 6" de diámetro según la longitud del puente y  embebidas en el concreto de la vereda y servirá como un unidad aligerante al peso, según como se muestra en los planos.

# EJECUCIÓN

Los tubos se colocarán en las ubicaciones indicadas, antes del vaciado de la vereda, asegurándolas a las armaduras longitudinales y a los encofrados de la misma.

En el encofrado del fondo, se hará el recorte preciso para que pase el tubo.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El metrado se hará por el número de tubos de drenaje (Und) colocados y aceptados por la supervisión.

# BASE DE PAGO

La cantidad de unidades de tubos de drenaje, será pagado al precio unitario establecido en el Presupuesto del contrato, que incluirá toda mano de obra, materiales, equipos y herramientas, utilizados para la correcta ejecución de esta partida.

  - ACABADO DE VEREDAS

# DESCRIPCIÓN

Este trabajo comprende la aplicación de una mezcla endurecedora en la superficie de desgaste y acabado antideslizante de las veredas del Puente, de acuerdo con estas especificaciones y los planos correspondientes

# EJECUCIÓN

El aditivo endurecedor a utilizar, deberá contar con la aprobación del Supervisor. Se preparará la mezcla en seco de cemento y aditivo, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Esta mezcla se esparcirá uniformemente sobre el concreto fresco recién vaciado, de la superficie de las veredas.

Se dará un acabado antideslizante de la superficie de las veredas y cuidando de obtener la pendiente hacia el sardinel, indicado en el Plano correspondiente.

# MÉTODO DE MEDICIÓN

El metrado se hará por metro lineal (m) de la superficie total de las veredas.

# BASE DE PAGO

La cantidad de metros lineales (m), será pagada al precio unitario establecido en el contrato, que incluirá toda mano de obra, materiales, equipos y herramientas, utilizados para la correcta ejecución de esta partida.

  - BARANDAS METÁLICAS (INCLUYE FABRICACION Y PINTURA)

# GENERALIDADES

Este trabajo Comprende la totalidad de barandas metálicas previstas en la ingeniería de Detalle para el tramo referenciado como es la fabricación, pintado y la colocación de barandas metálicas en un sector del puente, de acuerdo a las dimensiones que se presentan en los planos.

# REFERENCIAS NORMATIVAS

Normas ASTM A709 Gr. 345 W (ASTM A588)

Manual of Steel Construction del American Institute of Steel Construction

Sociedad Americana de Soldadura AWS

# REALIZACIÓN DEL SERVICIO

Este partida consiste en el suministro, fabricación, almacenamiento, transporte, pintado e instalación de barandas metálicas en puentes, de acuerdo con los detalles y ubicación definidos en los planos.

MATERIALES

Todos los materiales utilizados en la fabricación  de las barandas metálicas deberán ser nuevos y de excelente calidad, debiendo ser entregadas al Supervisor copias de los  certificadas de reportes de ensayos de fábrica pertinentes a cada material.

Perfiles y láminas de acero: Todos los perfiles y láminas de acero usados en la fabricación y reparación de las barandas deberán cumplir las

especificaciones establecidas en la norma ASTM A709 Gr. 345 W (ASTM A588)

Tubería de acero: La tubería de acero utilizada en las barandas tendrá el diámetro indicado en los planos y su calidad deberá ser igual o similar a la especificada en la norma ASTM A 53, grado B.

Anclajes: Las varillas y los pernos de anclaje se ajustarán a los requisitos de la norma ASTM A 36, salvo que los planos indiquen algo diferente.

Pintura: A las tuberías se les deberán aplicar dos manos de pintura anticorrosiva fenólica cada mano de pintura tendrá un espesor mínimo de 1.5 mils (pintura seca). Se recomienda utilizar dos tonos uno en cada mano con el fin de diferenciar su colocación. Los colores escogidos pueden ser gris claro y el rojo. Previamente, se realizará el lijado de las tuberías.

Como pintura de acabado se deberá utilizar una pintura de esmalte con el color naranja. Tanto la pintura anticorrosiva como la de acabado deberán aplicarse siguiendo las instrucciones del fabricante de las mismas, debiéndose colocar tres capas de pintura con espesores mínimos de 1.5 mils en cada capa.

Soldadura: Los electrodos y fundentes para soldadura deberán cumplir la norma correspondiente de la Sociedad Americana de Soldadura AWS A5.1, AWS A5.5, AWS A5.17, AWS A5.18, AWS A5.20 o AWS A5.23.

# REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

La construcción de las barandas metálicas se hará de acuerdo con la localización, alineamientos y cotas indicados en los planos. El Contratista deberá suministrar todos los materiales requeridos, mano de obra, herramientas, pinturas, equipos y transporte, para la correcta y total ejecución de los trabajos aquí especificados.

Las barandas deberán ser fabricadas de acuerdo con los planos de Ingeniería de Detalle aprobados y deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Manual of Steel Construction del American Institute of Steel Construction, en la especificación para el diseño, fabricación y montaje de acero estructural para edificios y el código de práctica para edificios y puentes de acero. Todas las soldaduras deberán hacerse de acuerdo con las normas de la Sociedad Americana de Soldadura, AWS D1.1.

# EJECUCIÓN

Las barandas serán colocadas y pintadas con la misma calidad y color de la pintura de la estructura metálica. El procedimiento de pintado es similar que para la estructura en general, cuidando en todo momento que área de la soldadura entre tubos y postes esté perfectamente acabada. La entidad proporcionará las barandas para el puente con la primera capa de pintura, debiendo recibir las siguientes en obra. En todas sus etapas de pintado se debe contar con la  aprobación de la Supervisión, quien evaluará el

material a ser usado, así como de la aprobación del acabado del mismo a la culminación de su instalación. Esto no elimina la responsabilidad del

CONTRATISTA sobre estos trabajos siendo de su completa responsabilidad la culminación y entrega de los mismos en las condiciones que aquí se detallan.

Los postes se fijarán en la losa encajándolos en los pernos de anclaje de 3/4” y fijándolos luego con las tuercas, para lo cual el CONTRATISTA deberá suministrar la plancha de acero inferior (debidamente pintada) mostrada en el  plano de detalle de la baranda.

# ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Durante la ejecución de los trabajos el Supervisor efectuará los siguientes controles:

- Verificar los resultados de ensayos que comprueben que los materiales utilizados cumplan las exigencias de la presente especificación.

- Verificar que las barandas se instalen de acuerdo con lo indicado en los planos.

- Medir para efectos de pago, las cantidades de obra correctamente ejecutadas.

# MEDICIÓN

La unidad de medida de la partida Baranda Metálica, será la de metro lineal (ml), aproximado a la décima de metro lineal de Baranda Metálica instalada según establecido en planos.

La medición se determinará por la longitud total instalada de Baranda Metálica aprobada por la supervisión de obra.

# PAGO

El pago se hará al respectivo Precio Unitario Contractual, por toda obra ejecutada de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas del proyecto y aceptada por el Supervisor.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de la actividad incluyendo en el los costos de instalación, herramientas, mano de obra,  fabricación y provisión de anclajes y en general todos los costos de provisión, transporte, almacenamiento de todos los insumos a emplear para la ejecución adecuada de esta partida.

Se excluye de esta partida los costos de pintura y arenado los mismos que serán evaluados según la partida de Pintado y arenado de estructuras metálicas.

  - BRUÑAS ROMPE AGUA EN LOSA

# GENERALIDADES

Comprende la construcción de bruñas debajo del perímetro de la vereda tal como se indica en los planos y son necesarios para la durabilidad de la estructura del puente, pues evitan la formación de moho en las caras inferiores de la vereda.

# MÉTODO DE EJECUCIÓN

# La bruña rompeagua se refiere al diedro triangular (ranura) construida debajo de la vereda del puente. La madera (ochavo) debe recibir laca “matec” para evitar que se adhiera al concreto y debe ser fijada al encofrado con clavos sin cabeza de ½”.

# MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medición será el metro lineal (m) aplicado sobre el total colocado de bruña rompeagua.

# BASE DE PAGO

El precio unitario de la actividad será por metro lineal (m) de bruña ejecutada y el precio pactado en el contrato constituirá el reconocimiento y compensación total de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la culminación total de la partida.

  - RIEGO DE LIGA

DESCRIPCIÓN

Bajo este ítem el CONTRATISTA, debe suministrar y aplicar material bituminoso a una superficie asfáltica del pavimento existente y/o nuevo debidamente preparado con anterioridad de modo de ligar la superficie antigua y la nueva mezcla asfáltica de rodadura. Se aplicará la Sección 402.00 EG-2000.

MATERIALES

El material bituminoso a suministrarse corresponde al asfalto tipo Cut-back de curado rápido RC-250, de acuerdo a los requisitos de calidad especificados por el AASHTO M-81(tipo curado rápido).

EQUIPO

El equipo para la colocación del riego de liga, debe incluir una barredora giratoria u otro tipo de barredora mecánica, un ventilador de aire mecánico (aire o presión) una unidad calentadora para el material bituminoso y un distribuidor a presión.

  - Las escobillas barredoras giratorias deben ser construidas de tal manera, que permitan que las revoluciones de la escobilla sean reguladas con relación al progreso de la operación, deben permitir el ajuste y mantenimiento de la escobilla con relación al barrido de la superficie y debe tener elementos tales que sean suficientemente rígidos para limpiar la superficie sin cortarla.

  - El ventilador mecánico debe estar montado en llantas neumáticas, debe ser ajustable de manera que limpie sin llegar a cortar la superficie y debe ser construido de tal manera que sople el polvo del centro de la carretera hacia el lado de afuera.

  - El equipo calentador del material bituminoso debe ser de capacidad adecuada como para calentar el material en forma apropiada por medio de la circulación de vapor de agua o aceite a través de serpentines en un tanque o haciendo circular dicho material bituminoso a través de un sistema de serpentines o cañerías encerradas dentro de un recinto de calefacción. La unidad de calefacción, debe ser construida de tal manera que evite el contacto directo entre las llaves del quemador y la superficie de los serpentines, cañería o recinto de calefacción, a través de los cuales el material bituminoso circula y deberá ser operado de tal manera que no dañe dicho material bituminoso.

  - Los distribuidores a presión usados para aplicar el material bituminoso, lo mismo que los tanques del almacenamiento, deben estar montados en camiones o trailers en buen estado, equipados con llantas neumáticas, diseñadas de tal manera que no dejen huellas o dañen de cualquier manera la superficie del camino. Los camiones o trailers deberán tener suficiente potencia como para mantener la velocidad deseada durante la operación. El tacómetro (velocímetro) que registra la velocidad del camión, debe ser una unidad completamente separada, instalada en el camión con una escala graduada de tamaño grande y por unidades de tal manera que la velocidad del camión pueda ser determinada dentro de los límites de aproximación de tres metros por minuto. Las escalas deben estar localizadas de tal manera que sean leídas con facilidad por el operador del distribuidor en todo momento.

Se deberá instalar un tacómetro en el eje de la bomba del sistema distribuidor y la escala deber ser calibrada de manera que muestre las revoluciones por minuto y debe ser instalada en forma de que sea fácilmente leída por el operador en todo tiempo.

Los conductos esparcidores deben ser construidos de manera que se pueda variar su longitud en incrementos de 30 cm. ó menos para longitudes hasta de 6 m., deben también permitir el ajuste vertical de las boquillas hasta la altura deseada sobre la superficie del camino y de conformidad con el bombeo de la misma, deben permitir movimiento lateral del conjunto del conducto esparcidor durante la operación.

El conducto esparcidor y las boquillas, deben ser construidas de tal manera que se evite la obstrucción de las boquillas durante operaciones intermitentes y deben estar provistas de un cierre inmediato que corte la distribución del asfalto cuando éste cese, evitando así que gotee desde el conducto esparcidor.

El sistema de la bomba de distribución y la unidad matriz deben tener una capacidad de no menos de 250 galones por minuto, deberán estar equipados con un conducto de desvío hacia el tanque de suministro y deben ser capaces de distribuir un flujo uniforme y constante de material bituminoso a través de las boquillas y suficiente presión que asegure una aplicación uniforme.

La totalidad del distribuidor debe ser de construcción tal y operada de tal manera que asegure la distribución del material bituminoso, con una precisión de 0.02 galones por metro cuadrado dentro de un rango de cantidades de distribución desde 0.04 a 2.4 por metro cuadrado.

El distribuidor debe estar equipado con un sistema de calentamiento del material bituminoso que asegure un calentamiento uniforme dentro de la masa total del material bajo control eficiente y positivo en todo momento. Se debe prever medios adecuados para indicar la temperatura del material, con el termómetro colocado de tal manera que no entre en contacto con el tubo calentador.

REQUISITOS DE CLIMA

No se permitirán riegos de liga cuando la temperatura ambiental a la sombra y de la superficie sean inferiores a cinco grados Celsius (5°C) o haya lluvia o apariencia que pueda ocurrir.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Antes de la aplicación del riego de liga, todo material suelto o extraño, debe ser retirado por medio de una barredora mecánica y/o soplador mecánico, según sea necesario. Las concentraciones de material fino, deben ser removidas por medio de la cuchilla niveladora o una ligera escarificación por medio de la escarificada. Cuando lo ordene el Ingeniero, la superficie preparada, debe ser ligeramente humedecida por medio de rociado inmediatamente antes de la aplicación del material bituminoso.

APLICACION DEL RIEGO DE LIGA

El material bituminoso del riego de liga, debe ser aplicado sobre la superficie completamente limpia, por un distribuidor a presión que cumpla con los requisitos indicados anteriormente. El material debe ser aplicado uniformemente a la temperatura y a la velocidad de régimen especificado por el Ingeniero. En general, el régimen debe ser entre 0.06 y 0.19 galones por metro cuadrado, dependiendo del estado de la superficie antigua, cualquier exceso de asfalto deber ser eliminado.

El Ingeniero Inspector o Supervisor, aprobará el método para el control adecuado de la dosificación aplicada.

No se requerirá del Riego de Liga, en el caso de mezclas asfálticas, colocado a lo sumo dos días antes de la colocación de otra mezcla asfáltica.

La temperatura  de aplicación corresponderá a aquella en la que el análisis posea una viscosidad comprendida entre 25 y 100 SSP. Al aplicar el riego de liga, el distribuidor debe ser conducido a lo largo de un filo marcado para mantener una línea recta de aplicación. Algún área que no reciba el tratamiento, debe ser inmediatamente imprimada usando una manguera de esparcidor conectada al distribuidor.

Si las condiciones de tráfico lo permiten, en opinión del Ingeniero, la aplicación debe ser hecha sólo en la mitad del ancho de la base por operación. Debe tenerse cuidado de distribuir la cantidad correcta de material bituminoso a lo largo de la juntura longitudinal resultante, inmediatamente después de la aplicación del riego de liga, ésta debe ser protegida por avisos y barricadas que impidan el tránsito durante el período de curación.

PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ADYACENTES

La superficie de todas las estructuras y árboles adyacentes al área sujeta a tratamiento, deben ser protegidas de tal manera que se eviten salpicaduras o manchas. En caso, de que esas salpicaduras o manchas ocurran, el CONTRATISTA deberá por cuenta propia retirar el material y reparar todo daño ocasionado.

# MÉTODO DE MEDICIÓN

El área a pagarse será por la cantidad de metros cuadrados (m2) aplicado el riego de liga de acuerdo con las especificaciones señaladas y aceptadas por el Ingeniero Supervisor.

# BASE DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme a lo indicado anteriormente, se pagarán al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m2) y dicho precio y pago constituirá compensación total por todo el trabajo especificado en esta sección, mano de obra, herramienta, equipo e imprevistos necesarios para completar el trabajo.

  - CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO e=5 cm

##### GENERALIDADES

Este trabajo consistirá en una capa de concreto asfáltico construida sobre la losa de concreto previamente aplicado el riego de liga, de acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con los alineamientos, acotaciones y el perfil tipo de obra, indicados en los planos. Esta partida puede efectuarse en forma manual dependiendo del volumen de carpeta asfáltica a colocar.

##### Materiales

###### Composición General de las Mezclas. Las mezclas bituminosas se compondrán básicamente de agregados minerales gruesos, finos y cut  back RC-2 proporcionados en peso. La gradación de cada uno de los componentes producirán una mezcla conforme a los límites indicados en la siguiente tabla:

Malla US  Standard	Agregado Combinado

(Abertura Cuadrada)

- Tamaño	% en peso que pasa

1”	100  a	100

¾”	75  a	90

½”	75  -	90	50  -	70

Nº4	50  -	70	50  -	70

Nº10	35  -	50	35  -	50

Nº40	20  -	30	20  -	30

Nº200	03	03

Espesor de carpeta	02”

El ingeniero Inspector aprobará la mezcla  sujeta a las siguientes condiciones:

- Estará entre los límites del tipo especificado.

- La graduación de la mezcla se aproximará lo más posible al término medio del porcentaje que pase cada tamaño del tamiz del tipo de mezcla seleccionada.

- La mezcla al ser compactada por métodos de laboratorio tendrá una densidad calculada de una mezcla sin vacíos, compuesta de materiales similares en iguales proporciones.

El CONTRATISTA presentará por escrito una fórmula de pago en la que se incluyan porcentajes de agregados gruesos, finos y cut-back.Cualquier cambio de fuente de aprovisionamiento de materiales deberá ser aprobado por el Ingeniero Inspector, previa presentación de la nueva fórmula de  trabajo.

# Agregados Minerales Gruesos. La proporción de los agregados, retenida en la malla Nº10, se designará agregado grueso y se compondrá de piedras o gravas trituradas y limpias de calidad uniforme. Sólo se podrá emplear un tipo único de agregados gruesos, excepto en el caso en que el Ingeniero Inspector autorice por escrito algún cambio.

La piedra grava triturada, se compondrá de material limpio, compacto y durable carente de suciedad u otros materiales inconvenientes y deberá tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40% a 500 revoluciones, al ser ensayadas por el método AASHTO T-96.

La piedra y gravas trituradas, al ser sometidas a cinco ensayos alternativos de resistencia, mediante sulfato de sodio, empleando el método AASHTO T104, no podrán tener una pérdida de peso mayor de un 12%.

Cuando se utilice grava triturada, no menos de un 50% en peso de las partículas de las mismas, retenidas por el tamiz Nº4 deberá tener por lo menos una cara fracturada. No se aceptará partículas chatas o alargadas.

El material deberá carecer de terrones de arcilla y partículas adheridas de arcilla u otras materias que podrían impedir una impregnación total con el producto bituminoso. Al ser aprobado por el método tentativo de ensayo de Revestimiento y Desprendimiento en Mezclas de Agregado Bitumen (A.S.T.M.D 1664-66T) deberá tener un porcentaje retenido mayor a 95%. En caso contrario deberá usarse algún aditivo aprobado por el Ingeniero.

# Agregados Minerales Finos. La porción de los agregados que pasan la malla Nº10, se designará agregados finos y se compondrá de arena natural o tamizados de piedra o de una combinación de los mismos.

Los agregados finos serán limpios, compactados de superficie rugosas y angulares, carentes de terrones de arcilla u otros sustancias inconvenientes. Los tamizados de piedra deberán producirse de material pétreo que llenen las exigencias para agregados minerales gruesos, establecidas anteriormente. Al ser probado según AASTHO T-1004 (Durabilidad con sulfato de Sodio), la pérdida deberá ser menor a 15%.

# Asfalto Cut-Back. El asfalto Cut-Back RC-2 no debe contener agua y reunirá los requisitos de las especificaciones de PETROPERU.

La composición general de la mezcla estará compuesta de agregados minerales gruesos, filler mineral y material bituminoso, de acuerdo a un diseño que el CONTRATISTA presente a la Supervisión para su aprobación.

El material bituminoso deberá ser uno de los dos tipos siguientes:

- Asfalto de tipo Cut-Back, grado MC-30, MC-70, de acuerdo a los requisitos de la Especificaciones Standard para asfalto tipo cut-back (tipo curado medio) designación M-82 de AASHTO o ASTM D-2027.

- Asfalto de tipo Cut-Back de curado rápido  RC-70, RC-250, de acuerdo a los requisitos de AASHTO  M-81 o ASTM D-2028.

# FUENTES DE PROVISIÓN O CANTERAS

Se deberá obtener del Ingeniero Inspector, la aprobación de las fuentes el origen de los agregados y del relleno mineral, antes de proceder a la entrega de dichos materiales. Las muestras de cada uno de éstos se remitirán en la forma que se ordene.

## CONSTRUCCIÓN

Los métodos de construcción deberán estar de acuerdo con las exigencias fijadas por los siguientes artículos:

# Secado de Agregado Mineral. Todo agregado mineral antes de ser mezclado con asfalto debe estar lo suficientemente seco para permitir la adhesión del asfalto a su superficie. En general los agregados no deben contener más de 1.5% de humedad.

# Precauciones para el calentamiento. Se debe hacer énfasis al hecho que el asfalto es muy inflamable, por lo que se debe tomar cuidado extremo para evitar que las mallas entre en contacto con el asfalto cut-back o con sus gases.

# Colocación. Las mezclas será transportadas en camiones cerrados y limpios de toda sustancia extraña. Se colocarán únicamente cuando la base a tratar se encuentre seca y en condiciones satisfactorias, en un espesor tal, que al recibir la compactación final, se obtenga el espesor requerido. Podrá utilizarse equipos manuales si el área  a asfaltares pequeña.

La mezcla será distribuida con una pavimentadora autopropulsada. Inmediatamente después que la mezcla haya sido repartida y emparejada, la superficie será verificada, nivelando todas las irregularidades comprobadas en la misma y compactada intensa y uniformemente. El trabajo inicial de compactación será efectuada con un rodillo en tándem o a tres ruedas que trabaje, siguiendo al distribuidor del material y cuyo peso será tal que no produzca hundimiento o desplazamiento de la mezcla.

Inmediatamente después del cilindrado inicial, la mezcla será compactada íntegramente mediante el uso de un rodillo neumático autopropulsado. Las pasadas finales de compactación se harán con una aplanadora tándem de un peso de por lo menos 10 toneladas, de dos o tres ejes.

Las operaciones de compactación comenzarán por los costados y progresarán gradualmente hacia el centro. Dicho proceso se hará cubriendo uniformemente cada huella anterior de la pasada del rodillo hasta la superficie han quedado compactada. Las distintas pasadas del rodillo terminarán en puntos de parada distantes 3 pies por lo menos de los puntos de parada anteriores.

En las juntas se tomarán las medidas necesarias para que exista una adecuada ligazón con la nueva superficie en todo el espesor de la capa.

No se colocará sobre cualquier material previamente compactado, a menos que el borde sea vertical o haya sido cortado formando una cara vertical.

La carpeta asfáltica debe ser colocada, a la temperatura aprobada por el Supervisor y esparcida uniformemente sobre la losa de concreto. Dado la ubicación de la obra, se permitirá una colocación con regla metálica accionada manualmente, en lugar del equipo esparcido mecánico usado normalmente. Deberá organizarse debidamente la colocación a fin de lograrla antes del endurecimiento de la mezcla por enfriamiento.

# Requisitos de Espesor y Peso. Cuando los planos y las especificaciones indiquen el espesor de una carpeta asfáltica, la obra terminada no podrá variar del espesor indicado en más de ¼”. Se harán mediciones del espesor en suficientes número antes y después de compactar, a fin de establecer la rotación de los espesores.

Cuando los planos y las especificaciones especiales lo exijan, la colocación del material para carpeta asfáltica, medida en peso por m3., no podrá variar en más de un 10% del régimen fijado.

# Control de Acabado. La superficie del pavimento será verificada mediante una plantilla de coronamiento que tenga la forma de perfil tipo de obra y mediante una regla de 3 m. de longitud, aplicados en ángulos rectos y paralelamente, respecto del eje de la calzada. La  variación de la superficie entre dos contactos de la planilla o de la regla, no podrá exceder de 1/8”.

Los ensayos para comprobar la coincidencia con el coronamiento y la pendiente especificada, se hará inmediatamente después de la compactación inicial, y las variaciones establecidas serán corregidas por medio de la adición o remoción del material, según fuese el caso.

Después de ello, la compactación continuará en la forma especificada. Finalizada la compactación, la fisura de la superficie terminada será controlada nuevamente, y se procederá a eliminar toda irregularidad comprobada en la misma que exceda de los límites arriba indicados.

# Rectificación de los Bordes. Los bordes del pavimento serán rectilíneos y coincidentes con el trazado. Todo exceso de material será recortado después de la compactación final y depositado por el CONTRATISTA fuera del derecho de vía y lejos de la vista, debiendo ser eliminado.

### MÉTODO DE Medición

Se medirá por metro cuadrado (m2) de carpeta asfáltica de e=2” de espesor correctamente colocada a satisfacción del Ingeniero Supervisor.

#### BASE DE Pago

Las cantidades determinadas a lo indicado anteriormente, se pagará al precio unitario del Presupuesto metro cuadrado (m2) de superficie de carpeta asfáltica, según lo indicado en los planos, y dicho precio constituirá compensación completa por el suministro de material, considerando el equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para completar la Partida.